ШНУРЫ И ПРОВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ПРИБОРОВ

11.1. НОМЕНКЛАТУРА

Шнуры и провода с пластмассовой и резиновой изоляцией предназначены для присоединения различных электрических машин, приборов, радиоаппаратуры, телевизоров и других подвижных и неподвижных установок бытового и назначения к электрическим сетям переменного напряжения до 380/660 В при температуре от -40 до -+40 °С (шнур ШВПТ до +90°С).

Приведенные далее данные о проводах и шнурах, выпускаемых по ГОСТ 7399-80, полностью соответствуют требованиям стандартов: МЭК 245-4, МЭК 227-5, СЕЕ2 (1973),СЕЕ13 (1973), СТ СЭВ 586-77 и СТ СЭВ 588-77. Они изготовляются климатических исполнений У или Т категорий размещения 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150-69.

Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил шнуров и проводов с резиновой и ПЭ изоляцией до 65 °С, с ПВХ изоляцией до 70 °С, а с изоляцией из кремнийорганической резины до 150 °С.

Шнуры и провода изготовляют двух-, трех- и четырехжильными сечениями от 0,20 до 4 мм2. Номенклатура шнуров и проводов приведена в табл. 11.1, а сортамент - в табл. 11.2.

Таблица 11.1. Номенклатура соединительных шнуров и проводов для бытовых электрических машин и приборов с жилами из медных проволок

	Марка
	Код ОКП
	Наименование
	Преимущественные области применения
	ГОСТ, ТУ

	Шнуры нормальной гибкости

	ШВП-1
	3553330300
	С ПВХ изоляцией, параллельными жилами без разделительного основания, на переменное напряжение до 380/380 В
	Для радиоприемников, телевизоров, бытовых трансформаторов, паяльников и других подобных приборов, если шнур редко подвергается механическим деформациям
	ГОСТ 7399-80

	ШПП
	3578310100
	С ПЭ изоляцией на переменное напряжение до 100/100 В
	Для абонентских громкоговорителей, если шнур редко подвергается механическим деформациям
	То же

	ШВП-3
	3553130600
	С ПВХ изоляцией, с разделительным основанием, на переменное напряжение до 220/220 В
	Для бытовых холодильников и других подобных приборов, если шнур редко подвергается механическим деформациям
	” ”

	ШВПТ
	3553508000
	С ПВХ изоляцией, нагревостойкий, на переменное напряжение до 42 В
	Для переносных ламп, для легковых автомобилей
	” ”

	ШПС
	3553130500
	С ПВХ изоляцией со скрученными жилами, в ПВХ оболочке, подвесной, грузонесущий, на переменное напряжение до 220/220 В
	Для светильников, подвешиваемых на электрическом шнуре
	” ”

	Шнуры и провода повышенной гибкости

	ПВС
	3555130200
	Провод гибкий со скрученными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке, на переменное напряжение до 380/660 В
	Для полотеров, пылесосов, стиральных машин, электрорадиаторов, шнуров-удлинителей, удлинителей-разветви-телей, бойлеров и других подобных бытовых машин и приборов, если провод подвергается истиранию и действию влаги в условиях средних механических воздействий
	” ”

	ПРС
	3555140100
	Провод с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке на переменное напряжение до 380/660 В
	То же
	” ”

	ШВВП
	3553330300
	Шнур гибкий со скрученными жилами с ПВХ изоляцией и в оболочке, плоский на переменное напряжение до 220/220 В
	Для настольных, настенных и напольных светильников, вентиляторов, радиоаппаратуры, кофеварок, чайников, паяльников, грелок, сферических отражателей, кастрюль, сушилок, бытовых трансформаторов, удлинителей-разветви-телей и других приборов, если шнур часто подвергается легким механическим деформациям. В приборах, имеющих в зоне соединения шнура или провода с прибором температуру, превышающую 70 °С, должна быть вставка из нагревостойкого шнура или провода
	” ”

	ШВЛ
	3553131000
	То же, круглый
	Для бытовых щеток, полотеров, пылесосов, напольных отопительных приборов, бойлеров, удлинителей-разветвителей и других подобных машин и приборов, если шнур подвергается действию влаги в условиях легких механических воздействий
	” ”

	ШВП-2
	3553330200
	Шнур гибкий с ПВХ изоляцией, параллельными жилами без разделительного основания на переменное напряжение 220/220 В
	То же, что ШВВП
	” ”

	ШВП-4
	3553130000
	То же с разделительным основанием
	То же, что ШВП-3
	” ”

	ШРО
	3553540500
	Шнур гибкий со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной швейной нитки или синтетической нити, на переменное напряжение до 220/220 В
	Для утюгов домашнего обихода, кофеварок, чайников, кастрюль, грелок и других подобных приборов, если шнур часто подвергается легким механическим деформациям
	” ”

	ШРС
	3555141300
	Шнур с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, на переменное напряжение 380/380 В
	Для бытовых электроплиток, щеток, полотеров, пылесосов, напольных отопительных приборов, бойлеров, утюгов для домашнего обихода, удлинителей, удлинителей-разветвителей и других подобных приборов, если шнур подвергается действию влаги в условиях легких механических воздействий
	” ”

	ШТР
	3553150100
	Шнур повышенной гибкости, нагревостойкий, со скрученными жилами, с изоляцией и в оболочке из кремнийорганической резины, на переменное напряжение 220/220 В
	Для электрических утюгов домашнего обихода и промышленного применения, электроплиток и других подобных приборов, если шнур подвергается легким механическим деформациям и нагреву
	” ”

	Шнуры в оболочках особых расцветок

	ШВЛЗ
	3555132300
	С ПВХ изоляцией, в оболочке золотистого цвета, на переменное, напряжение 380/380 В
	Для присоединения светильников с хрустальными элементами к электрической сети, а также для внутреннего монтажа хрустальных люстр
	ТУ 16.705.269-83

	ШВЛС
	3555132100
	То же, в оболочке серебристого цвета
	То же
	То же

	ШВОЗ
	3553533300
	С ПВХ изоляцией в оплетке из синтетических нитей золотистого цвета на переменное напряжение 380/380 В
	” ”
	” ”

	ШВОС
	3553533400
	То же серебристого цвета
	” ”
	” ”

	ШВП
	3553131700
	Плоский с параллельно уложенными жилами, с ПВХ изоляцией на переменное напряжение 380/380 В
	” ”
	” ”

	ШВПЛ
	3553131800
	То же, с жилами из луженых проволок
	” ”
	” ”


Таблица 11.2. Сортамент шнуров и проводов для бытовых электрических машин и приборов

	Марка
	Число жил при S, мм 2

	
	0.2
	0.35
	0.5
	0.75
	1.0
	1.5
	2.5
	4.0

	ШВП-1
	 
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 

	ШВП-3
	 
	 
	 
	2; 3
	 
	 
	 
	 

	ШПП
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ШВПТ
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ШПС
	 
	 
	2; 3
	2; 3
	 
	 
	 
	 

	ПВС
	 
	 
	2; 3
	2; 3; 4
	2; 3; 4
	2; 3; 4
	2; 3; 4
	 

	ПРС
	 
	 
	2; 3
	2; 3; 4
	2; 3; 4
	2; 3; 4
	2; 3; 4
	2; 3; 4

	ШВВП
	 
	2
	2; 3
	2; 3
	2
	 
	 
	 

	ШВЛ
	 
	 
	2; 3
	2; 3
	 
	 
	 
	 

	ШВП-2
	 
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 

	ШВП-4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	ШРО
	 
	2
	2; 3
	2; 3
	2; 3
	 
	 
	 

	ШРС
	 
	 
	2; 3
	2; 3; 4
	 
	 
	 
	 

	ШТР
	 
	 
	2; 3
	2; 3
	2; 3
	2; 3
	 
	 

	ШВП
	 
	 
	2; 3
	 
	 
	 
	 
	 

	ШВПЛ
	 
	 
	2; 3
	 
	 
	 
	 
	 

	ШВОС
	2
	 
	 
	2; 3
	 
	 
	 
	 

	ШВОЗ
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	ШВЛС
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	ШВЛЗ
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 -


11.2. КОНСТРУКЦИЯ ШНУРОВ

Токопроводящие жилы шнуров силовых скручивают из медных отожженных проволок по конструкциям классов 3, 4, 5 и 6 по ГОСТ 22483-77 с левым направлением скрутки. Жилы шнуров изолируют резиной типа РТИ-2, ПВХ или ПЭ. Изолированные жилы скручивают (рис. 11.1) или укладывают параллельно (рис. 11.2 - 11.4).

Для защиты от внешних механических воздействий на шнуры некоторых марок накладывают оболочку из резины типа РШ-2, ПВХ пластиката или оплетку из хлопчатобумажной швейной или синтетической нитки платностью 96% (рис. 11.5, 11.6).

Параллельно уложенные в одной плоскости жилы шнуров ШПП, ШВП-1 и ШВП-2 имеют разделение между жилами. Номинальная толщина изоляции в этом месте должна быть равной двойной номинальной толщине изоляции шнура. Шнуры ШВП-3 и ШВП-4 изолируют ПВХ пластикатом с расстоянием между центрами жил не менее 3,2 мм и толщиной разделительной перемычки (0,5±0,1) мм 

Изолированные жилы шнуров и проводов ШВЛ, ШРО, ШРС, ШТР, ПВС, ПРС скручивают с заполнением синтетическим волокном. При условии обеспечения круглой формы допускается скрутка без заполнения. Провод ШПС скручивают без заполнения. Допускается изготовление шнуров и проводов с декоративной поверхностью.

Сведения о конструктивных элементах шнуров и проводов для электрических машин и приборов приведены в табл. 11.3. Допустимое отклонение от номинальной толщины изоляции - 10 %, толщины оболочки - 20 %. Допускается в двухжильных шнурах ШРО замена изоляции и оплетки изоляционно-защитной оболочкой из резины, в том числе светлых тонов (ТУ 16.705.164-80), причем жилы должны быть уложены параллельно, а толщина изоляции между ними 1,6 мм. В шнурах ШВП-3 и ШВВП третья (средняя) жила является заземляющей. Жила шнура ШВПТ имеет конструкцию 12*0,15 мм.

Присвоенная расцветка изолированных жил и оболочки шнуров в зависимости от марок указана в табл. 11.4. Цвета шнуров согласовываются при заказе между потребителем и предприятием-изготовителем.

При отсутствии в заказах указания определенных расцветок предприятие-изготовитель выполняет расцветки шнуров по своему усмотрению.

Внешний диаметр (размеры) и масса шнуров и проводов для бытовых электрических машин и приборов приведены в табл. 11.5-11.7. Предельно допустимое отклонение от номинальных внешних размеров шнуров и проводов с резиновой изоляцией + 5%, с ПВХ и ПЭ изоляцией + 10%.

Строительная длина проводов и шнуров не менее 50 м. Допускается в партии не более 10% отрезков длиной не менее 10 м.

[image: image1.png]



Рисунок 11.1. Схема шнура ШПС

[image: image2.png]



Рисунок 11.2. Схема шнура ШПП

[image: image3.png]



Рисунок 11.3. Схема шнура ШВП-2

[image: image4.png]@2




Рисунок 11.4. Схема шнура ШВВП

[image: image5.png]



Рисунок 11.5. Схема шнуров ШВЛ, ШВС, ШПС и ШТР

[image: image6.png]



Рисунок 11.6. Схема шнуров ШРО и ШРС

Таблица 11.3. Конструктивные элементы шнуров и проводов для бытовых электрических приборов и машин

	Марка
	Токопроводящая жила
	Изоляция
	Оболочка или защитное покрытие

	
	S, мм2
	Класс жилы по ГОСТ 22483-77
	Материал и конструкция
	Толщина изоляции, мм
	

	Шнуры и провода нормальной гибкости

	ШВП-1
	0,350,500,75
	4
	ПВХ пластикат поверх двух параллельно уложенных жил, в поперечном сечении в форме восьмерки
	0,8
	 

	
	
	4
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	ШПП
	0,20
	4
	То же, но из ПЭ
	0,5
	” ”

	ШВП-3
	0,75
	3
	ПВХ пластикат поверх двух или трех параллельно уложенных жил, в поперечном сечении двухжильные шнуры в форме восьмерки
	0,9
	” ”

	ШВПТ
	0,20
	4
	ПВХ пластикат поверх двух параллельно уложенных жил, с надрезами
	0,55 (не менее 0,30)
	” ”

	ШПС
	0,5
	4
	Две или три жилы с ПВХ изоляцией скручены с шагом не более 25D
	0,5
	ПВХ пластикат толщиной 0,8 мм

	ПВС
	0,5-2,5
	5
	Две, три или четыре жилы с ПВХ изоляцией скручены с шагом не более 12 D, с заполнением синтетическим волокном
	0,5
	ПВХ пластикат толщиной 0,8 мм для жил сечением 0,5-1,0 мм2, 0,9 мм - для 1,5 мм2; 1,0 мм - для 2,5 мм2

	ПРС
	0,5-4,0
	5
	Две, три или четыре жилы с резиновой (типа РТИ-2) изоляцией скручены с шагом не более 12 D, с заполнением синтетическим волокном
	0,6
	Резина типа РШ-2 толщиной 1,0 мм для жил сечением до 1,5 мм2, 1,2 мм - для жил сечением до 2,5 - 4 мм2

	ШВВП
	0,35
	5
	ПВХ пластикат поверх двух или трех параллельно уложенных гибких жил, в поперечном сечении двухжильные в форме восьмерки
	0,5
	ПВХ пластикат толщиной 0,5 мм

	
	0,50
	5 или 6
	
	
	

	
	0,75
	5 или 6
	
	
	

	
	1,00
	5
	
	
	

	ШВЛ
	0,5 и 0,75
	5
	Изолированные ПВХ пластикат жилы скручены с шагом не более 12 D, с заполнением синтетическим волокном
	0,5
	То же 0,6 мм

	ШВП-2
	0,35
	5
	Эластичный ПВХ поверх двух параллельно уложенных жил, в поперечном сечении в форме восьмерки
	0,8
	Отсутствует

	
	0,50
	5 или 6
	
	
	

	
	0,75
	5 или 6
	
	
	

	ШВП-4
	0,75
	5
	ПВХ пластикат поверх двух параллельно уложенных жил, в поперечном сечении в форме восьмерки
	0,9
	” ”

	ШРО
	0,35-1,0
	5
	Две или три изолированные резиной типа РТИ-2 жилы скручены с шагом не более 10 D, с заполнением синтетическим волокном
	0,6
	Оплетка хлопчатобумажной швейной или синтетической нитью плотностью не менее 96 % или резиновая

	ШРС
	0,5 или 0,75
	5
	Две, три или четыре жилы с резиновой изоляцией скручены с шагом не более J2 D, с заполнением синтетическим волокном
	0,6
	Резина типа РШ-2 толщиной 0,9 мм

	ШТР
	0,5-1,0
	6
	Две или три жилы повышенной гибкости с кремнийорганической резиновой изоляцией скручены с шагом не более 10 D, с заполнением синтетическим волокном
	0,6
	Оболочка из кремнийорганической резины толщиной 0,8 мм

	
	1,5
	5
	
	
	

	ШВЛЗ, ШВЛС
	0,75
	5
	Две или три жилы с ПВХ изоляцией, с заполнением синтетическим жгутом, поверх которого наложена металлизированная лавсановая пленка желтого или серебристого цвета
	0,5
	Оболочка из ПВХ пластиката прозрачного желтого цвета или неокрашенного толщиной 0,8 мм

	ШВОЗ, ШВОС
	0,75
	5
	То же, но поверх скрученных жил оплетка из синтетических нитей золотистого или серебристого цвета
	0,5
	Отсутствует

	ШВП
	0,75
	3
	Уложенные параллельно жилы изолированы ПВХ пластикатом желтого цвета
	0,8
	” ”

	ШВПЛ
	0,75
	3
	То же, но изолированы прозрачным неокрашенным ПВХ пластикатом
	0,8
	” ”


Таблица 11.4. Расцветка изоляции и оболочки проводов и шнуров для бытовых электрических машин и приборов

	Марка
	Цвет изоляции
	Цвет оболочки (оплетки)

	ШВП-1
	Белый, серый, зеленый, коричневый, красный, синий, голубой, черный, желтый, слоновой кости
	-

	ШПП
	Белый, серый, зеленый, коричневый, желтый
	-

	ШВП-3
	Белый, серый, черный
	-

	ШВПТ
	Черный
	-

	ШПС
	Различный между жилами, любой из цветов
	Белый, желтый, синий, голубой, коричневый, серый, зеленый, красный

	ПВС
	То же, заземляющая жила желто-зеленая
	Черный, коричневый, серый, зеленый, синий, голубой, красный

	ПРС
	То же
	Черный, серый

	ШВВП
	” ”
	Белый, желтый, синий, голубой, коричневый, серый, зеленый, красный, черный

	ШВЛ
	” ”
	Черный, коричневый, серый, зеленый, синий, голубой, красный

	ШВП-2
	Белый, серый, зеленый, коричневый, красный, синий, голубой, черный, желтый, слоновой кости
	-

	ШВП-4
	Белый, серый, черный
	-

	ШРО
	Различный между жилами, любой из цветов
	Черно-белый, коричневый, сине-белый, коричнево-белый

	ШРС
	То же 
	Черный, серый

	ШТР 
	” ”
	Белый, красный

	ШВОЗ, ШВЛЗ
	Любой
	Золотистый

	ШВОС, ШВС
	” ”
	Серебристый


11.3. АРМИРОВАННЫЕ И РАЗДЕЛАННЫЕ МЕРНЫЕ ШНУРЫ

Шнуры для бытовых электрических машин и приборов изготовляют и поставляют строительными длинами и мерными отрезками 1,7; 2,2; 3,7; 4,2; 6,2; 10; 15; 25 и 50 м с допуском ± 3 % с разделанными или армированными концами. По согласованию шнуры и провода могут поставляться другими длинами.

Отрезки шнуров могут быть: а) разделаны с одного конца; б) разделаны с обоих концов; в) армированы штепсельной двухполюсной неразборной вилкой; г) армированы с одного конца штепсельной двухполюсной неразборной вилкой, с другого - приборной розеткой.

При разделке отрезков шнуров с их концов снимают оболочку на длине, соответствующей конструкции применяемой арматуры. С концов жил удаляется изоляция на длине 10-15 мм, а токопроводящая жила подкручивается и облуживается оловянно-свинцовым припоем. Концы жил, подлежащие креплению под головку винта, должны быть заделаны, глухой облуженной петлей.

Изолирование и крепление мест разветвления разделанных концов жил должно производиться в соответствии с конструкторской документацией.

Шнуры, армированные с одного конца штепсельной вилкой, если отсутствует указание потребителя, с другого конца разделываются на длине 30-40 мм, а трехжильный шнур - на длине 50 мм. С концов жил удаляют изоляцию на длине 10-15 мм, а жилу подкручивают и облуживают.

Армирование производят путем присоединения к концам жил шнуров и закрепления заранее изготовленных с карболитовыми корпусами съемных контактных вилок и приборной или соединительной розетки либо опрессованием неразборных вилок и розеток резиной или ПВХ пластикатом.

Разделанные или армированные соединительные шнуры маркируют путем дополнения основной марки шнура индексом через дефис:

Р1 и Р2 - для мерных шнуров, разделанных с одного или обоих концов;

В - армированные вилкой;

А - армированные вилкой и розеткой;

У - армированные вилкой и соединительной (удлинительной) розеткой.

Провода и шнуры с разделанными или армированными концами должны отвечать соответствующей технической документации.

Удлинители изготовляют из шнуров сечением 2*0,75 мм2. Концевые запрессовки удлинителей выполняются 11 конфигураций.

Запрессовка неразборных штепсельных вилок выполняется 17 различных конфигураций с прямолинейным или круглым очертанием.

На рис. 11.7-11.9 показаны представители армированных шнуров.

[image: image7.png]



Рисунок 11.7. Шнур с концевой заделкой неразборной штепсельной вилкой

Таблица 11.5. Внешние размеры или диаметр и масса двухжильных шнуров и проводов ШВП-1, ШВП-3, ШПП, ШВПТ, ШПС, ПВС, ПРС, ШВВП, ШВЛ,
ШВП-2,ШВП-4,ШРО, ШРС, ШТР, ШВП, ШВПЛ, ШВОС, ШВОЗ, ШВЛС, ШВЛЗ

	Марка
	Диаметр или размеры, мм, при S, мм2 
	g, кг/км, при S, мм2 

	
	0,2
	0,35
	0,50
	0,75
	1,0
	1,5
	2,5
	4,0
	0,2
	0,35
	0,50
	0,75
	1,0
	1,5
	2,5
	4,0

	ШВП-1
	-
	2,4*4,8
	2,5*5,0
	2,7*5,4
	-
	-
	-
	-
	-
	17,7
	20,7
	27,0
	-
	-
	-
	-

	ШВП-3
	-
	-
	-
	2,9*6,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28,6
	-
	-
	-
	-

	ШПП
	1,6*3,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ШВПТ
	1,72*3,44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ШПС
	-
	-
	5,4
	5,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39,2
	48,2
	-
	-
	-
	-

	ПВС
	-
	-
	5,5
	6,0
	6,7
	7,6
	9,1
	-
	-
	-
	38,4
	47,9
	60,9
	86,5
	123
	-

	ПРС
	-
	-
	6,3
	6,8
	7,0
	8,2
	9,5
	10,6
	-
	-
	53,2
	64,2
	71,1
	98
	141
	186

	ШВВП
	-
	2,75*4,5
	2,9*4,9
	3,2*5,4
	3,3*5,7
	-
	-
	-
	-
	18,7
	23,4
	30,2
	35,8
	-
	-
	-

	ШВЛ
	-
	-
	5,1
	5,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,1
	43,2
	-
	-
	-
	-

	ШВП-2
	-
	2,35*4,7
	2,6*5,1
	2,8*5,6
	-
	-
	-
	-
	-
	16,2
	20,5
	26,8
	-
	-
	-
	-

	ШВП-4
	-
	-
	-
	3,0*6,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29,2
	-
	-
	-
	-

	ШРО
	-
	4,9
	5,3
	5,8
	6,1
	-
	-
	-
	-
	27,2
	33,1
	41,8
	48,7
	-
	-
	-

	ШРС
	-
	 
	6,1
	6,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50,5
	61,3
	-
	-
	-
	-

	ШТР
	-
	 
	5,9
	6,4
	6,6
	7,6
	-
	-
	-
	-
	44,4
	54,5
	61,1
	86,4
	-
	-

	ШВП
	-
	 
	2,5*5,0
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,1
	-
	-
	-
	-
	-

	ШВПЛ
	-
	 
	2,5*5,0
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,4
	-
	-
	-
	-
	-

	ШВОС
	-
	 
	4,9
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,3
	-
	-
	-
	-
	-

	ШВОЗ
	-
	 
	6,1
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,0
	-
	-
	-
	-
	-

	ШВЛС
	-
	 
	6,1
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,0
	-
	-
	-
	-
	-

	ШВЛЗ
	-
	 
	6,1
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,0
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 11.6. Внешние размеры или диаметр и масса трехжильных шнуров и проводов ШВП-3, ШПС, ПВС, ПРС, ШВВП, ШВА, ШРО, ШРС, ШВЛ, ШВПЛ, ШВОС, ШТР

	Марка
	Диаметр или размеры, мм, при S, мм2 
	g, кг/км, при S, мм2 

	
	0,50
	0,75
	1,0
	1,5
	2,5
	4,0
	0,50
	0,75
	1,0
	1,5
	2,5
	4,0

	Швп-3
	-
	2,9*9,7
	-
	-
	-
	-
	-
	42,9
	-
	-
	-
	-

	ШПС
	5,7
	6,1
	-
	-
	-
	-
	46,2
	58
	-
	-
	-
	-

	ПВС
	5,8
	6,3
	7,1
	8,0
	9,6
	-
	45,6
	57,1
	73,7
	104
	151
	-

	ПРС
	6,6
	7,2
	7,4
	8,6
	10,0
	11,1
	62,3
	77,2
	86,6
	118
	173
	228

	ШВВП
	2,9*6,8
	3,2*7,6
	-
	-
	-
	-
	34,4
	44,6
	-
	-
	-
	-

	ШВА
	5,4
	5,9
	-
	-
	-
	-
	41,1
	52,2
	-
	-
	-
	-

	ШРО
	5,6
	6,2
	6,5
	-
	-
	-
	43,4
	55,3
	65,4
	-
	-
	-

	ШРС
	6,4
	7,0
	-
	-
	-
	-
	59,6
	74,2
	-
	-
	-
	-

	ШВЛ
	2,6*7,5
	-
	-
	-
	-
	-
	31,1
	-
	-
	-
	-
	-

	ШВПЛ
	2,5*7,5
	-
	-
	-
	-
	-
	31,4
	-
	-
	-
	-
	-

	ШВОС
	-
	5,3
	-
	-
	-
	-
	-
	41,4
	-
	-
	-
	-

	ШТР
	6,2
	6,8
	7,0
	8,1
	-
	-
	52
	65,7
	74,7
	102
	-
	-


Таблица 11.7. Внешний диаметр и масса четырехжильных шнуров и проводов ПВС, ПРС и ШРС

	Марка
	D, мм, при S, мм2
	g, кг/км, при S, мм2

	ПВС
	6,9
	7,7
	9,2
	10,5
	-
	69,6
	89
	126
	190
	-

	ПРС
	7,8
	8,0
	9,4
	10,9
	12,2
	93
	104
	143
	212
	284

	ШРС
	7,6
	-
	-
	-
	-
	89,6
	-
	-
	-
	-


[image: image8.png]



Рисунок 11.8. Концевая заделка удлинителя, армированного штепсельными вилкой и розеткой для прямого соединения

[image: image9.png]|
i i




Рисунок 11.9. Концевая заделка удлинителя, армированного штепсельной вилкой и розеткой для бокового соединения

11.4. ПАРАМЕТРЫ ШНУРОВ И ПРОВОДОВ

Электробезопасность шнуров и проводов для машин и электроприборов соответствует классам ГОСТ 12.2.007.0-75, указанным в табл. 11.8.

Изолированные жилы шнуров и проводов испытывают на АСИ переменным напряжением, значения которого приведены в табл. 11.9. В готовом виде провода и шнуры всех марок испытывают переменным напряжением 2 кВ частоты 50 Гц в течение 5 мин.

Двухжильные провода и шнуры, за исключением шнуров ШПП, ШПС, ШВПТ и ШРО в оплетке, после выдержки в воде в течение 24 ч испытывают переменным напряжением 4 кВ ± 50 В частоты (50 ± 1) Гц в течение 1 мин. Трех- и четырехжильные провода .и шнуры всех марок, а также двухжильные ШПС, кроме шнура ШРО в оплетке, а изолированные жилы двух-, трех- и четырехжильных проводов и шнуров, кроме жил шнуров ШПП и ШВПТ, после выдержки в воде в течение 24 ч испытывают переменным напряжением 2 кВ ± 30 В частоты (50 ±1) Гц в течение 15 мин. Шнур ШРО в оплетке испытывают этим напряжением до наложения оплетки.

Сопротивления изоляции проводов и шнуров ШВП-1, ШВП-2, ШВП-3, ШВП-4, ШВВП, ШВЛ, ШПС и ПВС после пребывания в воде в течение 2 ч при температуре (70±2)°С соответствуют указанным в табл. 11.10. ПВХ изоляция и оболочка проводов и шнуров, за исключением шнура ШВПТ, стойки к деформации при температуре (70±2)°С, стойки к растрескиванию и имеют разрывную прочность не менее 10 МПа и относительное удлинение не менее 150%. Снижение прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве после теплового старения — не более чем на 20% исходных значений.

Провода и шнуры с ПВХ изоляцией или с ПВХ изоляцией и оболочкой исполнения У1 и шнуры ШВПТ обладают холодостойкостью до (-40±2)°С, провода остальных исполнений — до (-15±2)°С.

Резиновая изоляция провода ПРС (для экспорта) имеет прочность при растяжении до старения не менее 5 МПа и относительное удлинение не менее 250%. В этих же условиях оболочка из резины провода ПРС (для экспорта) имеет прочность не менее 7 МПа, а относительное удлинение при разрыве - не менее 300%. После теплового старения допускается снижение прочности на 20% и относительного удлинения до 250%.

Прочность оболочки проводов и шнуров всех марок, кроме ПРС, не менее 5,88 МПа при относительном удлинении не менее 275%, а после старения снижение удлинения на 30%. Разрывная прочность шнуров ШПС, ШВПС, ШВЛЗ не менее 3,9 МПа.

Шнур ШВПТ стоек к воздействию температуры 150°С в течение 8 ч и к воздействию десяти циклов смены температур (80±2)°С в течение 4 ч и (-25±2)°С в течение 4 ч.

Шнуры ШВП-2, ШВП-4, ШВВП, ШВЛ, ШРС, ШРО, ШВОЗ, ШВОС, ШВЛЗ и ШВЛС и провода ПВС и ПРС выдерживают15000 циклов знакопеременных деформаций изгиба вокруг роликов с растягивающим усилием от 9,8 до 19,6 Н (в зависимости от сечения жил) при номинальном напряжении и токовой нагрузке, значения которых приведены ниже:

	S, мм2
	0,20
	0,35
	0,5
	0,75

	
	1,0
	1,5
	2,5
	4,0

	Ток, А
	1
	2
	4
	6

	
	10
	15
	20
	25


Таблица 11.8. Классы защиты по электробезопасности проводов и шнуров для бытовых машин и электроприборов

	Марка проводов и шнуров
	Классы защиты

	Трех- и четырехжильные ШВП-3, ШВВП, ШВП, ШРО, ШРС, ШТР, ПВС и ПРС
	II

	Двухжильные ШРО в оболочке из резины, ШВП-1, ШВП-2, ШВП-3, ШВП-4, ШВВП, ШВЛ, ШРС, ШТР, ПВС, ПРС и ШПС
	II

	ШПП и ШВПТ
	III

	Двухжильные ШРО в оплетке
	0; 01


Таблица 11.9. Испытательное переменное напряжение, В, при испытании на АСИ проводов и шнуров для бытовых машин и электроприборов

	Толщина изоляции, мм
	Провода с резиновой изоляцией
	Провода с пластмассовой изоляцией

	0,5
	-
	4000

	0,55
	-
	4000

	0,6
	2000
	5000

	0,8
	-
	7000

	0,9
	-
	8000


Таблица 11.10. Сопротивление изоляции шнуров и проводов ШВП-1, ШВП-2, ШВП-3, ШВП-4, ШВВП, ШВЛ, ПВС, ШПС

	Марка
	S, мм2
	Минимальное сопротивление изоляции при 70°С, 106 Ом*км

	ШВП-1 и
ШВП-2
	0,35 и 0,5
	0,016

	ШВП-3
и ШВП-4 
	0,75
	0,014

	ШВВП
	0,35
	0,012

	
	0,5-1,0
	0,010

	ШВЛ
	0,5-0,75
	0,010

	ПВС
	0,5
	0,012

	
	0,75
	0,011

	
	1,0-1,5
	0,010

	
	2,5
	0,009

	ШПС
	0,5 и 0,75
	0,010


PAGE  
13

