КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА И ТРОЛЛЕЙБУСОВ

12.1. НОМЕНКЛАТУРА

Кабели и провода для подвижного состава предназначены для внутренних и наружных соединений силового электрооборудования всех видов рельсового транспорта и троллейбусов, а также для их освещения, управления и сигнализации.

Номенклатура и области применения кабелей и проводов для подвижного состава приведены в табл. 12.1, а их сортамент - в табл. 12.2.

12.2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, 
ВЫПУСКАЕМЫЕ ПО ГОСТ 6598-73

Кабели и провода для подвижного состава соответствуют исполнению 0, категориям 1 и 2 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре от -50 до + 70°С при отсутствии прямого воздействия солнечных лучей. Кабели и провода могут работать на высоте до 3000 м над уровнем моря.

Длительно допустимая температура на жиле кабелей и проводов с резиновой изоляцией не должна превышать 65°С, а проводов с ПВХ изоляцией 70°С. В отдельных случаях допускается эксплуатация кабелей и проводов при температуре на жиле до 75°С Монтаж кабелей и проводов может производиться при температуре на жиле -15°С при допустимом радиусе изгиба не менее 3D. В процессе эксплуатации радиус изгиба не должен быть менее 5D. Эксплуатация провода ППСРН при присоединении к подвижным токоприемникам допускается при температуре -30°С, а кабелей и проводов остальных марок при температуре -50°С при отсутствии ударных воздействий и при плавных изгибах на радиус не менее 5 D. Токопроводящие жилы кабелей и проводов всех марок соответствуют ГОСТ 22483-77 и отвечают конструкциям, указанным в табл. 12.3. Допускается изготовление токопроводящих жил сечением 0,5 мм2 конструкций 19*0,18 мм. Скрутка стренг для жил проводов всех марок сечением более 70 мм2 производится с шагом не более 20 d. ПО жилам проводов и кабелей с резиновой изоляцией допускается наложение синтетических пленок.

Изоляция жил кабелей и проводов всех марок состоит из резины РТИ-1 по ОСТ 16.0.505.015-79. Толщина изоляции приведена в табл. 12.4. Допустимое отклонение от толщины — 10 %. В двухжильных проводах жилы располагают параллельно и изолируют так, чтобы в поперечном сечении провод имел форму восьмерки. Изолированные жилы проводов марок ППСРН, ППСРМ и ППСРВМ сечением выше 10 мм2, предназначенные для питания подвижных токоприемников, поверх изоляции обматывают прорезиненной тканевой лентой или синтетической пленкой. Все изолированные жилы кабелей КПСРМ и КПСРВМ скручивают в одну сторону с шагом не более 10 d и обматывают прорезиненной или непрорезиненной тканевой лентой. В каждом повиве многожильных кабелей две смежные жилы отличаются цветом изоляции друг от друга и от остальных жил данного повива.

Толщина оболочек, накладываемых на изолированные жилы, приведена в табл. 12.5 — 12.7. Допустимое отклонение толщины резиновой оболочки и ПВХ оболочки диаметром более 20 мм — 20 %, диаметром до 20 мм — 15%. Кабели и провода всех марок на поверхности оболочки имеют выступающие продольные риски, причем на проводах ППСРН и ППСРВМ и кабелях КПСРВМ - одна риска, а на проводах ППСРМО, ППСРМ и кабелях КПСРМ - две риски. Внешний диаметр и расчетная масса кабелей и проводов приведены в табл. 12.8—12.10. Допустимое отклонение диаметра до 20 мм + 10%, а более 20 мм +5% 

Строительная длина кабелей и проводов - не менее 100 м. Допускается поставка длиной не менее 20 м в количестве не более 20% партии

Таблица.12.1. Номенклатура кабелей и проводов для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов 

	Марка (код ОКП)
	Наименование
	Область применения 
	ГОСТ, ТУ

	КПСРВМ (3548454600)
	Кабель многожильный с резиновой изоляцией в ПВХ холодостойкой оболочке
	Монтаж при ограниченных перемещениях кабелей, присоединение к подвижным токоприемникам и фиксированный монтаж при воздействии смазочных масел и дизельного топлива
	ГОСТ 6598-73

	КПСРМ (3548456400)
	То же, но в резиновой холодостойкой оболочке
	То же
	То же

	КРМТ (3581170100)
	Кабель с резиновой изоляцией в резиновой оболочке
	Для монтажа с ограниченной подвижностью и фиксированного внутреннего монтажа тепловозов и тяговых агрегатов
	ТУ 16.705.348-84

	КРПСТ (3581170200)
	То же для подвижных соединений
	Для присоединения к подвижным токоприемникам
	То же

	ПМУ (3551141600)
	Провод одножильный с резиновой усиленной изоляцией, в двухслойной оплетке, пропитанной противогнилостным составом
	Присоединение тяговых электродвигателей и вспомогательных машин
	ТУ 16.505.657-74

	ППСРВМ (3551143100)
	Провод одножильный с резиновой изоляцией, в ПВХ холодостойкой оболочке
	Монтаж при ограниченных перемещениях, присоединение к подвижным токоприемникам и фиксированный монтаж при воздействии смазочных масел и дизельного топлива
	ГОСТ 6598-73

	ППСРМ (3548453800)
	То же, но в резиновой холодостойкой оболочке
	То же
	То же

	ППСРН (3551144700)
	То же, но в маслостойкой резиновой оболочке, не распространяющей горение
	Фиксированный монтаж при воздействии смазочных масел и дизельного топлива
	” ”

	ППСТ (3551151000)
	Провод нагревостойкий с изоляцией из кремнийорганической резины
	Электрические сети подвижного состава в местах, где требуется повышенная нагревостойкость
	ТУ 16.505.526-73

	ПРМТ (3582150300)
	Провод с резиновой изоляцией и оболочкой
	Для фиксированного монтажа и монтажа с ограниченной подвижностью и фиксированного внутреннего монтажа тепловозов и тяговых агрегатов
	ТУ 16.705.348-84

	ПРПСТ (3582150400)
	То же для подвижных соединений
	То же для присоединения к подвижным токоприемникам
	То же

	ПС (3551140100)
	Провод с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом
	Присоединение электрооборудования
	ТУ 16.505.657-74

	ППСРМО (3551143900)
	Провод в резиновой холодостойкой облегченной оболочке
	Фиксированный монтаж и монтаж при ограниченных перемещениях при отсутствии воздействия смазочных масел и дизельного топлива
	ГОСТ 6598-73

	ПСШ (3551142300)
	Провод с резиновой изоляцией и оболочкой
	Наружные проводки межэлектровозных и межвагонных соединений
	ТУ 16.505.657-74

	ПСЭО (3551140200)
	Провод многожильный с резиновой изоляцией в общей оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом
	Внутренние соединения цепей управления электроподвижного состава
	То же

	ПСЭШ (3548453600)
	То же, в резиновой оболочке
	Межтепловозные и межэлектровозные соединения цепей управления
	” ”

	ПВЛТ (3582123500)
	Провод с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, в лакированной оплетке
	Фиксированный монтаж и монтаж с ограниченной подвижностью внутри тепловоза
	ТУ 16.705.347-84

	ПВЛТЭ (3582123600)
	То же, экранированный
	То же
	То же

	ПВЛТ-1 (3582123700)
	То же, с утонченной изоляцией
	” ”
	” ”

	ПВЛТЭ- 1 (3582123800)
	То же, экранированный
	” ”
	” ”

	ПВЛТТ-1 (3582123900)
	То же, что ПВЛТ-1, нагревостойкий
	” ”
	” ”

	ПВЛТТЭ-1 (3582124200)
	То же, экранированный
	” ”
	” ”


Таблица.12.2. Сортамент кабелей и проводов для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов

	Марка
	Число жил
	S, мм2
	Напряжение кабелей и проводов, кВ

	
	
	
	переменное частоты до 400 Гц
	постоянное

	КПСРВМ и КПСРМ
	2, 3, 4, 7, 12, 16, 19, 24, 37
	1,5 и 2,5
	0,66
	1,0

	ППСРМО
	1 и 2
	0,5-6
	0,66
	1,0

	ППСРМ, ППСРН и ППСРВМ
	1
	1,0-10
	0,66; 1,5; 3,0
	1,0; 2,5; 4,5; 6,0

	
	1
	1-300
	0,66; 1,5; 3,0; 4,0
	1,0; 2,5; 4,5; 6,0

	КРМТ и КРПСТ
	2, 3, 5, 7, 16
	1,5 и 2,5
	0,22
	0,5

	
	24, 37
	 
	
	

	
	3
	6-50
	0,66
	1,0

	ПРМТ
	1
	1,5-95
	0,22
	0,5

	
	1
	1,5-300
	0,66
	1,0

	
	1
	1,5-300
	3,0
	4,5

	ПРПСТ
	1
	1,5-70
	0,22
	0,5

	
	1
	1,5-300
	0,66
	1,0

	
	1
	1,5-300
	3,0
	4,5

	ПМУ
	1
	4-120
	-
	4,0

	ППСТ
	1
	70, 95
	-
	4,0

	ПСШ
	1
	1,5-300
	-
	3,0 и 4,0

	ПС
	1
	1-300
	-
	1,0

	
	1
	1,5-300
	-
	3,0 и 4,0

	ПСЭО и ПСЭШ
	16
	2,5
	-
	1,0; 2,0

	ПВЛТ, ПВЛТЭ
	1
	0,5-95
	0,25
	0,5

	 
	2, 3
	0,5-2,5
	
	

	ПВЛТ-1, ПВЛТЭ-1,
	1
	0,35-10
	0,25
	0,5

	ПВЛТТ-1, ПВЛТТЭ-1
	2, 3
	0,5-2,5
	
	


Таблица.12.3. Конструктивные данные токопроводящих жил проводов и кабелей для подвижного состава и троллейбуса

	S, мм2
	Число проволок и их диаметр
	Число стренг

	0,5
	16*0,20
	-

	0,75
	24*0,20 или 19*0,23
	-

	1,0
	32*0,20 или 19*0,26
	-

	1,5
	28*0,26 или 19*0,32
	-

	2,5
	49*0,26
	-

	4
	49*0,32
	7

	6
	40*0,40 или 84x0,30
	7

	10
	19*0,50 или 91 хО,37
	-

	16
	84*0,49
	7

	25
	126*0,50
	7(12)

	35
	189*0,49 или 190x0,49
	7

	35
	189*0,49
	7(27)

	
	или 190*0,49
	10(19)

	50
	266*0,49
	19

	
	или 259*0,49
	37(7)

	70
	360*0,50
	12

	
	или 323*0,52
	19

	95
	361*0,58
	19

	120
	342*0,67 или 323*0,68
	19

	150
	405*0,68
	15(27)

	185
	570*0,64
	19(30)

	240
	732*0,64
	12(61)

	300
	912*0,64
	19(48)

	Примечание. В скобках указано число проволок в стренге.


Таблица 12.4. Конструктивные данные изолированных жил кабелей и проводов ППСРМО, ППСРМ, ППСРН, ППСРВМ, КПСРМ, КПСРВМ

	S, мм2
	Толщина изоляции, мм, при переменном напряжении, кВ
	Диаметр изолированной жилы, мм, при переменном напряжении, кВ

	
	0,66
	1,5
	3,0
	4,0
	0,66
	1,5
	3,0
	4,0

	0,5
	0,8
	-
	-
	-
	2,54
	-
	-
	-

	1,75
	1,0
	-
	-
	-
	3,00
	-
	-
	-

	1,0
	1,0
	1,4
	1,8
	3,0
	3,14
	3,94
	4,74
	7,14

	1,5
	1,0
	1,4
	1,8
	3,0
	3,67
	4,47
	5,27
	7,67

	2,5
	1,0
	1,4
	1,8
	3,0
	4,34
	5,14
	5,94
	8,34

	4
	1,0
	1,4
	1,8
	3,0
	4,88
	5,68
	6,48
	8, 88

	6
	1,0
	1,4
	1,8
	3,0
	5,98
	6,78
	7,58
	9,98

	10
	1,2
	1,6
	2,0
	3,2
	7,30
	8,10
	8,90
	11,30

	16
	1,2
	1,6
	2,0
	3,2
	8,50
	9,30
	10,10
	11,50

	25
	1,4
	1,8
	2,2
	3,2
	10,15
	10,95
	11,75
	13,75

	35
	1,4
	1,8
	2,2
	3,2
	11,84
	12,64
	13,44
	15,44

	50
	1,6
	2,0
	2,4
	3,4
	13,49
	14,29
	15,09
	17,09

	70
	1,6
	2,0
	2,4
	3,4
	14,00
	14,80
	15,60
	17,60

	95
	1,8
	2,2
	2,6
	3,4
	18,10
	18,90
	19,70
	21,30

	120
	1,8
	2,2
	2,6
	3,4
	20,60
	21,40
	22,20
	23,80

	150
	2,0
	2,4
	2,8
	3,6
	23,66
	24,46
	25,26
	26,86

	185
	2,2
	2,6
	3,0
	3,6
	24,91
	25,71
	26,51
	27,71

	240
	2,4
	2,8
	3,2
	3,8
	28,70
	29,50
	30,30
	31,50

	300
	2,6
	3,0
	3,4
	3,8
	31,28
	32,08
	32,88
	33,68


Таблица 12.5. Толщина резиновой и ПВХ оболочек проводов для подвижного состава ППСРМО, ППСРМ, ППСРН, ППСРВМ
	S, мм2
	Толщина резиновой или ПВХ оболочки проводов, мм

	
	ППСРМО
	ППСРМ, ППСРН, ППСРВМ при переменном напряжении, кВ

	
	
	0,66
	1,5
	3,0
	4,0

	1,0
	0,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,7

	1,5 
	0,6
	1,5 
	1,5 
	1,5 
	1,7 

	2,5
	0,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,7

	4
	0,6
	1,5
	1,5
	1,7
	1,7

	6
	0,6
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	10
	0,6
	1,7
	1,7
	1,7
	2,0

	16
	-
	1,7
	1,7
	2,0
	2,0

	25
	-
	1,7
	2,0
	2,0
	2,0

	35
	-
	1,7
	2,0
	2,0
	2,0

	50
	-
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	70
	-
	2,0 
	2,0 
	2,0 
	2,5 

	95
	-
	2,0
	2,0
	2,5
	2,5

	120
	-
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	150
	-
	2,5
	3,0
	3,0
	3,0

	185
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	240
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	300
	-
	3,0
	3;0
	3,0
	3,0


Таблица 12.6. Толщина резиновой и ПВХ оболочек кабелей КПСРМ и КПСРВМ, мм

	Число жил
	S, мм2

	
	1,5
	2,5

	2
	1,7
	1,7

	3
	1,7
	2,0

	4
	1,7
	2,0

	7
	2,0
	2,0

	12
	2,0
	2,0

	16
	2,0
	2,5

	19
	2,0
	2,5

	24
	2,5
	3,0

	37
	3,0
	3,0


Таблица 12.7. Толщина изоляции, мм, проводов с изоляцией из ПВХ пластиката

	S, мм2
	ПВЛТ, ПВЛТЭ
	ПВЛТ-1, ПВЛТЭ- 1, ПВЛТТ-1, ПВЛТТЭ-1

	0,35
	-
	0,35

	0,50
	0,60
	0,45

	0,75
	0,60
	0,45

	1,0
	0,70
	0,50

	1,5
	0,70
	0,55

	2,5
	0,70
	0,60

	4,0
	0,80
	0,70

	6,0
	0,80
	0,75

	10
	1,0
	0,75

	16
	1,0
	-


Таблица 12.8. Внешний диаметр и масса проводов ПСРМО

	S, мм2
	D, мм, при Uном, кВ
	g, кг/км, при Uном, кВ

	
	0,66
	1,5
	3,0
	4,0
	0,66
	1,5
	3,0
	4,0

	1,0
	4,6
	5,3
	6,1
	8,5
	32,9
	43,0
	55,4
	104

	1,5
	4,9
	5,7
	6,5
	8,9
	40,0
	50,9
	64,3
	115

	2,5
	5,6
	6,3
	7,1
	9,5
	55,8
	68,1
	83,0
	139

	4
	6,1
	6,9
	7,7
	10,1
	72,6
	86,3
	102
	161

	6
	7,2
	8,0
	8,0
	11,2
	102
	119
	137
	205

	10
	8,5
	9,3 .
	10,1
	12,5
	152
	171
	193
	269


Таблица 12.9. Внешний диаметр и масса проводов ППСРМ, ППСРН, ППСРВМ

	S, мм2
	, при Uном, кВ
	, при Uном, кВ

	
	0,66
	1,5
	3,0
	4,0
	0,66
	1,5
	3,0
	4,0

	1
	6,4
	7,1
	7,9
	10,7
	52,4
	65,0
	80,2
	146

	1.5
	6,7
	7,5
	8,3
	11,1
	60,6
	74,4
	90,5
	159

	2.5
	7,4
	8,1
	8,9
	11,7
	78,9
	93,6
	111
	185

	4
	7,9
	8,7
	9,9
	12,3
	97,4
	114
	141
	210

	6
	9,0
	10,2
	11,0
	13,4
	131
	158
	180
	258

	10
	10,7
	11,5
	12,3
	15,3
	194
	216
	242
	346

	16
	12,5"
	13,3
	14,7
	17,1
	280
	307
	354
	451

	25
	14,8
	15,6
	16,4
	18,4
	417
	448
	483
	578

	35
	16,5
	17,2
	18,0
	20,0
	543
	577
	616
	721

	50
	18,1
	18,3
	19,7
	22,2
	705
	745
	787
	902

	70
	20,8
	21,6
	22,4
	25,4
	937
	982
	1032
	1212

	95
	22,7
	23,5
	25,3
	26,9
	1235
	1284
	1388
	1504

	120
	26,2
	27,0
	27,8
	29,4
	1536
	1594
	1655
	1785

	150
	29,3
	31,1
	31,9
	33,5
	1901
	2025
	2094
	2244

	180
	31,6
	32,3
	33,1
	34,3
	2350
	2418
	2491
	2604

	240
	35,3
	36,1
	36,9
	38,1
	2955
	3032
	3115
	3243

	300
	37,9
	38,7
	39,5
	40,3
	3588
	3672
	3760
	3851


Таблица 12.10. Внешний диаметр и масса кабелей КПСРМ и КПСРВМ

	Число жил
	D, мм
	g, кг/км

	
	S=1.5 мм2
	S=2.5 мм2
	S=1.5 мм2
	S=2.5 мм2

	
	КПСРМ
	КПСРВМ
	КПСРМ
	КПСРВМ
	КПСРМ
	КПСРВМ
	КПСРМ
	КПСРВМ

	2
	11,3
	11,4
	12,5
	12,8
	133
	134
	170
	174

	3
	11,8
	12,0
	13,1
	14,0
	167
	169
	218
	240

	4
	12,8
	12,9
	14,8
	15,2
	206
	207
	289
	296

	7
	15,5
	15,7
	17,3
	17,7
	332
	334
	444
	453

	12
	19,2
	20,0
	22,2
	22,8
	522
	524
	709
	724

	16
	21,7
	22,0
	25,5
	26,2
	661
	664
	856
	979

	19
	22,8
	23,2
	26,8
	27,5
	763
	766
	1103
	1129

	24
	27,4
	27,9
	32,0
	32,9
	1000
	1007
	1433
	1466

	37
	32,1
	32,6
	36,2
	37,3
	1500
	1508
	2062
	2111


12.3. ПРОВОДА ДЛЯ ПОДВИЖНОГОСОСТАВА, ВЫПУСКАЕМЫЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Провода ПСЭО, ПСЭШ, ПМУ, ПСШ, ПС предназначены для силовых цепей, освещения, управления и сигнализации при температуре от -40 до + 70°С, провод ППСТ (нагревостойкий) от -50 до +180°С. Провода марок ПСЭО, ПСЭШ, ПМУ, ПСШ и ПС применяют в сетях постоянного напряжения от 1 до 4 кВ, провод ППСТ — на постоянное напряжение 4 кВ, переменное или пульсирующее напряжение 2 кВ. Токопроводящие жилы проводов ПСЭО, ПСЭШ, ПМУ, ПСШ, ПС, ППСТ соответствуют конструкциям, приведенным в табл. 12.12 и 12.13. Шаг скрутки проволок в стренгу- не более 30 d, скрутки внутренних повивов - не более 25 d, а внешнего повива — не более 16 d. Жилы проводов ПСЭО, ПСЭШ, ПМУ, ПСШ и ПС изолируют резиной РТИ-2 по ОСТ 16.0.505.015-79 и обматывают прорезиненной тканью. На провод ПС поверх обмотки тканевой лентой накладывают один слой оплетки, а на провод ПМУ — два слоя оплетки хлопчатобумажной пряжей, пропитанные противогнилостным составом. На провод ПСШ поверх обмотки тканевой лентой накладывают резиновую оболочку. Допускается замена обмотки тканевой лентой — оплеткой хлопчатобумажной пряжей.

16 обмотанных изолированных жил проводов ПСЭО и ПСЭШ скручивают с заполнением промежутков между жилами, обматывают лентой прорезиненной ткани, затем провода ПСЭО оплетают хлопчатобумажной пряжей плотностью не менее 90% и пропитывают противогнилостным составом, а поверх провода ПСЭШ накладывают оболочку из резины типа РШ-2. Толщина резиновой оболочки проводов ПСШ и ПСЭШ с допуском до -20%:

	 
	До
	Свыше

	Диаметр провода под оболочкой, мм
	12
	12-20
	20-40
	40

	Толщина оболочки, мм
	1,5
	2.0
	2,5
	3,0


Допускается токопроводящие жилы всех марок проводов сечением до 10 мм2, за исключением провода ПСЭШ на напряжение 2 кВ, изготовлять без обмотки лентой прорезиненной ткани. В каждом повиве жил проводов ПСЭО и ПСЭШ две соседние жилы (счетная пара) имеют отличительную расцветку или пронумерованы. Токопроводящую жилу провода ППСТ изолируют кремнийорганической резиной, обматывают лентой резиностеклоткани и оплетают стеклонитью плотностью не менее 90% и пропитывают кремнийорганическим лаком или нагревостойкой эмалью. Предельное отклонение от номинальной толщины изоляции проводов всех марок не более -10 %, а оболочки —20%. Допуск на внешний диаметр проводов — не более +10 %.

Внешние размеры и масса проводов приведены в табл. 12.14 и 12.15.Строительная длина проводов ПСЭО, ПСЭШ, ПМУ, ПСШ, ПС не менее 100 м. Допускается поставка маломерных отрезков длиной на менее 20 м в количестве не более 20% партии. Провода ППСТ поставляют строительной длиной не менее 5 м.

Провода с изоляцией из ПВХ пластиката в лакированной оплетке предназначены для фиксированного монтажа и монтажа с ограниченной подвижностью внутри тепловозов и других объектов подвижного состава при переменном напряжении до 250 В частоты до 2000 Гц или при постоянном напряжении 500 В. Вид климатического исполнения - УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69.

Номенклатура и сортамент проводов приведены в табл. 12.1 и 12.2.

Токопроводящие жилы проводов соответствуют: классу 3 — для сечений 0,75 и от 25 до 95 мм2; классу 4 — для сечений 035; 0,50; 1,0-6,0 и 16 мм2; классу 5 - для сечения 10 мм2. Жилы изолируют ПВХ пластикатом белого цвета — для проводов ПВЛТ и ПВЛТЭ; голубого и синего - для проводов ПВЛТ-1 и ПВЛТЭ-1 и черного цвета для проводов ПЛТТ-1 и ПЛТТЭ-1. Толщина изоляции указана в табл. 12.7, предельное отклонение для проводов сечением до 1,0 мм2 — 0,05 мм, для остальных сечений 0,1 мм. Поверх изоляции накладывают оплетку из хлопчатобумажной пряжи с коэффициентом поверхностной плотности не менее 90%. Оплетка выполняется сплошной расцветки: белой (Б), голубой (Г), желтой (Ж) или красной (К).

Оплетку одножильных проводов лакируют этилцеллюлозным или нитроцеллюлозным лаком.

Многожильные провода скручивают из одножильных проводов марки ПВЛТ и скрепляют оплеткой из хлопчатобумажной пряжи темных цветов. Двухжильные провода могут изготавливать с параллельно уложенными жилами. Экранирующая оплетка одножильных и многожильных проводов выполняется из медных луженых проволок диаметром 0,12—0,26 мм.

Внешний диаметр и масса проводов указаны в табл. 12.11. Строительная длина неэкранированных проводов — не менее 20 м, экранированных — не менее 10 м. Кабели КРМТ и КРПСТ, а также провода ПРМТ и ПРПСТ с медными жилами и резиновой изоляцией в резиновой оболочке изготовляют также в климатическом исполнении УХЛ и Т категории I по ГОСТ 15150-69.

Токопроводящие жилы кабелей и проводов соответствуют требованиям ГОСТ 22483-77, а их конструкции классам согласно табл. 12.16. На токопроводящие жилы накладывают синтетическую пленку, разрушение которой не является браковочным признаком. Жилы проводов сечением до 50 мм2 включительно всех кабелей могут не обматываться пленкой.

Толщина изоляции из резины типа РТЭПИ-1 по ОСТ 160.505.015-79 отвечает значениям, указанным в табл. 12.17. Допустимые отклонения —10 %.На изолированные жилы проводов ПРПСТ сечением свыше 10 мм2 накладывают сепаратор из ПЭТФ пленки или прорезиненной ткани. Скрученные изолированные жилы кабелей КРПСТ обматывают лентой прорезиненной ткани и лентой ПЭТФ. На одножильные и многожильные кабели и провода накладывают резиновую оболочку. Значения толщины оболочек приведены в табл. 12.18. Допустимое отклонение от толщины -20%. На провода ПРМТ сечением до 10 мм2 включительно резиновые изоляцию и оболочку накладывают одновременно.

Строительные длины проводов и кабелей ПРМТ, ПРПСТ, КРМТ и КРПСТ - не менее 50 м. Допускается поставка длинами не менее 20 м в количестве не более 20% партии. Внешний диаметр и масса проводов и кабелей приведены в табл. 12.19, 12.20.

Таблица 12.11. Внешний диаметр и масса проводов марок ПВЛТ, ПВПТЭ, ПВЛТ-1, ПВЛТЭ-1,ПВЛТТ-1 и ПВЛТТЭ-1-

	n * S, мм2.
	ПВЛТ
	ПВЛТЭ
	ПВЛТ-1, ПВЛТТ-1
	ПВЛТЭ-1, ПВЛТТЭ-1

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	1*0,35
	-
	-
	-
	-
	2,4
	7
	3,1
	20

	1*О,5
	3,4
	11
	3,9
	20
	2,7
	10
	3,3
	23

	1*0,75
	3,6
	15
	4,2
	13
	2,9
	12
	3,5
	29

	1*1,0
	4,0
	18
	4,5
	17
	3,2
	17
	3,8
	33

	1*1,5
	4,5
	25
	5,0
	37
	3,6
	23
	4,4
	61

	1*2,5
	5,1
	38
	5,6
	51
	4,1
	35
	5,0
	68

	1*4
	5,7
	52
	6,3
	78
	5,0
	50
	5,8
	86

	1*6
	6,5
	78
	7,4
	76
	6,2
	76
	7,0
	117

	1*10
	8,4
	128
	9,2
	168
	7,4
	127
	8,6
	198

	1*16
	10,1
	196
	11,0
	238
	-
	-
	-
	-

	1*25
	11,9
	273
	12,8
	323
	-
	-
	-
	-

	1*35
	13,6
	404
	14,5
	460
	-
	-
	-
	-

	1*50
	15,6
	553
	16,5
	621
	-
	-
	-
	-

	1*70
	19,4
	759
	20,0
	839
	-
	-
	-
	-

	1*95
	19,4
	1013
	22,0
	1163
	-
	-
	-
	-

	1* 0,5
	7,6 или 4,3* 7,6
	26
	7,6 или 4,3 *7,6
	54
	-
	-
	-
	-

	2*0,75
	8,0 или 4,5*8,0
	33
	8,0 или 4,5*8,0
	63
	-
	-
	-
	-

	2*1,0
	8,8 или 4,8*8,8
	41
	8,8 или 4,8*8,8
	72
	-
	-
	-
	-

	2* 1,5
	9,8 или 5,4*9,8
	57
	9,8 или 5,4*9,8
	91
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	11,0 или 5,9*11,0
	82
	11,0 или 5,9*11,0
	122
	-
	-
	-
	-

	3*0,5
	8,0
	38
	8,1
	67
	-
	-
	-
	-

	3*0,75
	8,5
	48
	8,6
	78
	-
	-
	-
	-

	3*1,0
	9,4
	60
	9,5
	94
	-
	-
	-
	-

	3*1,5
	10,3
	83
	10,4
	119
	-
	-
	-
	-

	3*2,5
	11,7
	121
	11,8
	163
	-
	-
	-
	-


Таблица 12.12. Конструктивные данные изолированных жил проводов ПС, ПСШ, ПМУ, ПСЭО, ПСЭШ

	S, мм2
	Токопроводящая жила
	Толщина изоляции, мм при постоянном напряжении, кВ
	Диаметр изолированной жилы, мм, при постоянном напряжении, кВ

	
	Число проволок
	d проволоки, мм
	d жилы, мм
	Масса меди, кг/км
	
	

	
	
	
	
	
	1,0
	3,0
	4,0
	1,0
	3,0
	4,0

	
	
	
	
	
	ПС
	ПС
	ПС, ПСШ
	ПМУ
	ПС
	ПС
	ПС, ПСШ
	ПМУ

	1
	7
	0,42
	1,26
	0,36
	1,0
	-
	-
	-
	3,29
	-
	-
	-

	1,5
	19
	0,32
	1,60
	13,9
	1,0
	1,8
	3,0
	-
	3,60
	5,2
	2,60
	-

	2,5
	19
	0,42
	2,10
	22,9
	1,0
	1,8
	3,0
	-
	4,05
	5,65
	8,05
	-

	4
	19
	0,52 
	2,60 
	36,8
	1,0
	1,8
	3,0
	4,3
	4,60
	6,20
	8,60
	11,20

	6
	19
	0,64
	3,20
	55,7
	1,0
	1,8
	3,0
	4,3
	5,20
	6,80
	9,20
	11,80

	10
	49
	0,52
	4,68
	95,6
	1,2
	2,0
	3,2
	4,3
	7,08
	8,68
	11,08
	13,28

	16
	84
	0,49
	6,10
	145
	1,2
	2,0
	3,2
	4,3
	8,50
	10,10
	12,50
	14,70

	25
	133
	0,49
	7,35
	230
	1,4
	2,2
	3,2
	4,3
	10,15
	11,75
	13,75
	15,95

	35
	189
	0,49
	9 04
	323
	1,4
	2,2
	3,2
	4,3
	11,84
	13,44
	15,44
	17,64

	50
	259
	0,49
	10,3
	449
	1,6
	2,4
	3,2
	4,3
	13,50
	15,10
	17,10
	18,90

	70
	259
	0,58
	12,2
	629
	1,6
	2,4
	3,4
	4,3
	15,40
	17,00
	19,00
	20,80

	95
	259
	0,68
	14,3
	864
	1,8
	2,6
	3,4
	4,3
	17,90
	19,50
	21,10
	22,90

	120
	323
	0,68
	17,0
	1089
	1,8
	2,6
	3,4
	4,3
	20,60
	22,20
	23,80
	25,60

	150
	405
	0,68
	18,1
	1383
	2,0
	2,8
	3,4
	4,3
	22,10
	23,70
	25,30
	-

	185
	570
	0,64
	20,5
	1685
	2,2
	3,0
	3,6
	-
	24,90
	26,50
	27,80
	-

	240
	732
	0,64
	23,9
	2164
	2,4
	3,2
	3,8
	-
	28,70
	30,30
	31,50.
	-

	300
	912
	0,64
	26,1
	2696
	2,6
	3,4
	3,8
	-
	31,30
	32,90
	33,70
	-

	Примечание. Провода ПСЭО, ПСЭШ сечением 2,5 мм2 на напряжение 2,0 кВ имеют толщину изоляции 1,5 мм и диаметр изолированной жилы 5,1 мм


Таблица 12.13. Конструктивные данные изолированных жил провода ППСТ

	S, мм2
	Число проволок
	Диаметр проволок, мм
	Диаметр жилы, мм
	Масса меди, кг/км
	Толщина изоляции, мм
	Диаметр изолированной жилы, мм

	70
	189
	0,68
	12,55
	630
	3,2
	19,0

	95
	259
	0,68
	14,28
	864
	3,2
	20,7


Таблица 12.14. Внешний диаметр и масса проводов ПС, ПСШ, ПМУ.

	S, мм2
	D, мм, при Uном, кВ
	g, кг/км, при Uном, кВ

	
	1,0
	3,0
	4,0
	1,0
	3,0
	4,0

	
	ПС
	ПС
	ПСШ
	ПС
	ПСШ
	ПМУ
	ПС
	ПС
	ПСШ
	ПС
	ПСШ
	ПМУ

	1
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	4,3
	6,5
	8,8
	9,1
	10,6
	-
	35
	57
	105
	109
	165
	-

	2,5
	4,8
	7,0
	9,3
	9,6
	11,2
	-
	48
	72
	121
	130
	180
	-

	4
	5,4
	7,5
	9,8
	10,1
	11,6
	13,6
	67
	90
	140
	152
	210
	342

	6
	5,9
	8,3
	10,4
	10,7
	12,2
	14,2
	87
	120
	172
	183
	249
	390

	10
	8,6
	10,2
	12,3
	12,6
	14,8
	15,9
	160
	203
	248
	285
	334
	434

	16
	10,0
	11,6
	13,7
	14,0
	17,2
	17,4
	225
	278
	335
	360
	460
	543

	25
	11,7
	13,3
	16,4
	15,3
	18,5
	19,3
	339
	395
	485
	485
	580
	647

	35
	13,3
	14,9
	18,0
	16,9
	20,2
	21,8
	450
	520
	620
	610
	720
	889

	50
	15,0
	16,6
	19,7
	19,5
	22,0
	23,1
	603
	680
	780
	811
	910
	990

	70
	17,3
	19,4
	21,6
	21,4
	24,0
	25,0
	803
	920
	1010
	1040
	1144
	1347

	95
	20,4
	21,9
	25,1
	23,5
	27,0
	27,1
	1120
	1230
	1378
	1320
	1495
	1660

	120
	23,0
	24,6
	27,8
	26,2
	29,8
	29,8
	1370
	1502
	1665
	1600
	1785
	1972

	150
	26,0
	27,6
	30,8
	29,2
	32,8
	-
	1740
	1855
	2020
	1970
	2170
	-

	185
	27,4
	28,9
	32,1
	30,1
	33,7
	-
	2075
	2235
	2443
	2340
	2548
	-

	240
	31,4
	32,7
	35,9
	33,9
	37,5
	-
	2675
	2835
	3065
	2945
	3795
	-

	300
	33,7
	35,3
	38,5
	36,1
	39,7
	-
	3290
	3505
	3700
	3540
	3795
	-


Таблица 12.15. Внешний диаметр и масса проводов ПСЭО, ПСЭШ, ППСТ

	S, мм2
	D, мм, при Uном, кВ
	g, кг/км, при Uном, кВ

	
	ПСЭО
	ПСЭШ
	ППСТ
	ПСЭО
	ПСЭШ
	ППСТ

	
	1,0
	2,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	2,0
	1,0
	2,0
	

	2,5
	21,3
	26,0
	26,6
	34,1
	-
	780
	1035
	990
	1315
	-

	70
	-
	-
	-
	-
	19,7
	-
	-
	-
	-
	913

	95
	-
	-
	-
	-
	21,4
	-
	-
	-
	-
	1176


Таблица 12.16. Классы токопроводящих жил кабелей КРМТ, КРПСТ и проводов ПРМТ и ПРПСТ

	S, мм2
	Классы жил

	
	КРМТ, ПРМТ
	КРПСТ, ПРПСТ

	1,5
	4
	4 и 5

	2,5
	4
	5

	4
	4
	4

	6
	3
	4 или 5

	10
	4
	4 или 5

	16
	4
	4

	25
	4
	4

	35
	4
	4

	50
	4
	4

	70
	4
	4

	95
	4
	4

	120
	4
	4

	150
	4
	4

	185
	4
	4

	240
	4
	4

	300
	4
	4


Таблица 12.17. Толщина изоляции кабелей КРМТ и КРПСТ и проводов ПРМТ и ПРПСТ, мм

	S, мм2
	Переменное напряжение, кВ

	
	0,22
	0,66
	3,0

	1,5
	0,6
	1,0
	1,8

	2,5
	0,8
	1,0
	1,8

	4
	0,8
	1,0
	1,8

	6
	1,0
	1,0
	1,8

	10
	1,0
	1,2
	2,0

	16
	1,2
	1,2
	2,0

	25
	1,2
	1,4
	2,2

	35
	1,4
	1,4
	2,2

	50
	1,4
	1,6
	2,4

	70
	1,6
	1,6
	2,4

	95
	-
	1,8
	2,6

	120
	-
	1,8
	2,6

	150
	-
	2,0
	2,8

	185
	-
	2,2
	3,0

	240
	-
	2,4
	3,2

	300
	-
	2,6
	3,4


Таблица 12.18. Толщина изоляции кабелей КРМТ и КРПСТ и проводов ПРМТ и ПРПСТ

	Диаметр кабеля и провода под оболочкой, мм
	Толщина, мм

	До 6
	1,5

	От 6 до 10
	1,7

	От 10 до 15
	2,0

	От 15 до 20
	2,0

	От 20 до 25
	2,5

	От 25 до 30
	3,0

	От 30 до 40
	3,0

	От 40 до 50
	4,0

	Свыше 50
	4,5

	Примечание. Провода ПРМТ и ПРПСТ на напряжение 0,22 кВ сечений до 6 мм2 имеют оболочку толщиной 0,6 мм; сечений от 10 до 35 мм2 - 0,8 мм; сечений от .50 до 95 мм2 -1,0 мм


Таблица 12.19. Внешний диаметр и масса проводов ПРМТ и ПРПСТ

	S, мм2
	Переменное напряжение, кВ

	
	0,22
	0,66
	3,0

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм 
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	
	
	ПРМТ
	ПРПСТ
	
	ПРМТ
	ПРПСТ
	
	ПРМТ 
	ПРПСТ

	1,5
	4,1
	38,5
	38,5
	6,8
	70,3
	70,3
	8,3
	101
	101

	2,5
	5,1
	43,6
	43,6
	7,5
	89,8
	8,9
	8,9
	123
	123

	4
	5,8
	59,2
	59,2
	8,0
	109
	109
	9,9
	155
	155

	6
	6,8
	86,0
	86,0
	9,0
	145
	145
	11,0
	196
	196

	10
	8,5
	133
	133
	10,3
	212
	212
	12,3
	258
	258

	16
	9,8
	180
	189
	12,6
	287
	301
	14,7
	362
	379

	25
	11,4
	269
	280
	14,9
	429
	446
	16,5
	491
	509

	35
	13,9
	359
	371
	17,3
	572
	591
	18,8
	644
	664

	50
	15,7
	464
	477
	18,7
	739
	760
	20,2
	817
	839

	70
	17,9
	598
	611
	20,9
	952
	974
	22,4
	1038
	1061

	95
	19,8
	785
	-
	22,8
	1249
	1276
	25,4
	1410
	1437

	120
	-
	-
	-
	26,3
	1570
	1597
	27,8
	1678
	1708

	150
	-
	-
	-
	29,4
	1936
	1966
	31,8
	2141
	2173

	185
	-
	-
	-
	31,6
	2485
	2499
	33,1
	2533
	2568

	240
	-
	-
	-
	35,4
	ЗОН
	3049
	36,9
	3156
	3195

	300
	-
	-
	-
	38,0
	3643
	3683
	39,5
	3799
	3840


Таблица 12.20. Внешний диаметр и масса кабелей КРМТ и КРПСТ

	Переменное напряжение, кВ

	0,22
	0,66

	число жил
	S = 1,5 мм2
	S = 2,5 мм2
	S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	
	
	КРМТ
	КРПСТ

	
	
	КРМТ
	КРПСТ
	
	КРМТ
	 
	
	
	
	

	2
	10,6
	104
	134
	11,9
	138
	174
	6
	17,5
	609
	622

	3
	11,1
	137
	169
	12,5
	202
	240
	10
	20,4
	893
	910

	5
	13,9
	345
	378
	15,2
	335
	378
	16
	23,0
	1187
	1207

	7
	14,5
	289
	334
	16,4
	400
	453
	25
	27,5
	1652
	1673

	16
	20,2
	594
	664
	23,1
	897
	979
	35
	33,8
	2178
	2203

	24
	25,5
	918
	1007
	29,2
	1362
	1466
	50
	36,8
	2736
	2765

	37
	28,8
	1405
	1508
	34,2
	1989
	2111
	 
	 
	 
	 


12.4. ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Изолированные жилы кабелей КПСРВМ и КПСРМ испытывают после выдержки в воде в течение 6 ч переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин. Допускается испытание жил кабелей на АСИ переменным напряжением, значения которого приведены ниже:

	S, мм2
	0,5
	0,75-6
	10-16
	25-35
	50-120
	150 и выше

	Испытательное напряжение, кВ
	5,0
	6,0
	2,0
	8,0
	9,0
	10,0


В готовом виде кабели испытывают переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин.

Провода ППСРВМ, ППСРМ, ППСРМО и ППСРН на напряжение 660 В испытывают в готовом виде после 6 ч выдержки в воде переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин; провода на напряжение 1,5 кВ напряжением 4 кВ; на напряжение 3 кВ - напряжением 7 кВ и на напряжение 4 кВ - напряжением 9 кВ.

Кабели и провода в смонтированном виде должны выдержать испытание переменным напряжением, равным 2,5 кВ, в течение 1 мин.

Изолированные жилы проводов ПМУ, ПС, ПСЭО, ПСЭШ на напряжение 1000 В после 6 ч пребывания в воде испытывают в течение 5 мин переменным напряжением частоты 50 Гц:

	Номинальное напряжение, кВ
	1
	2
	3
	4

	Испытательное напряжение, кВ
	2
	4
	6
	8


Провод ПСШ испытывают этими же напряжениями, но в готовом виде. Провода ПСЭО и ПСЭШ на напряжение 1 кВ испытывают в готовом виде переменным напряжением 2 кВ в течение 5 мин, а на напряжение 2 кВ — напряжением 4 кВ, приложенным между жилами без погружения их в воду. Изолированные жилы нагревостойкого провода ППСТ испытывают после 6 ч пребывания в воде переменным напряжением 5 кВ в течение 5 мин. Допускается испытание на АСИ переменным напряжением 16 кВ. Сопротивление изоляции при температуре 20 °С не менее 50*106 Ом*км.

Изолированные жилы кабелей КРМТ и КРПСТ, а также провода ПРМТ и ПРПСТ в готовом виде испытывают с выдержкой в воде в течение 6 ч переменным напряжением:

	Номинальное напряжение, кВ
	0,22
	0,66
	3,0

	Испытательное напряжение, кВ
	1,5
	2,5
	7,0


Изолированные жилы кабелей КРМТ и КРМСТ и провод ПРМТ могут испытываться на импульсном АСИ с щеточным контактным электродом.

Кабели в готовом виде испытывают переменным напряжением, указанным выше после 24 ч пребывания в воде. Кабели и провода КРМТ, КРМСТ, ПРМТ и ПРПСТ испытывают в течение 15 мин переменным напряжением:

	Номинальное напряжение, кВ
	0,22
	0,66
	3,0

	Испытательное напряжение, кВ
	2,0
	3,0
	12,0


Сопротивление изоляции этих кабелей и проводов, Ом*км:

	S, мм2
	При 20 °С
	60°С
	90°С

	До 16
	200
	50
	2

	Свыше 16
	100
	25
	2,5


Удельное поверхностное сопротивление оболочек кабелей не менее 1010 Ом.

Кабели и провода стойки к вертикальным колебаниям с частотой от 1 до 3 Гц с ускорением до 3 м/с2, вибрациям с частотой от 3 до 100 Гц с ускорением до и 150 м/с2, к ударным нагрузкам с ускорением до 150 м/с2, к одновременным изгибам и закручиваниям.

Кабели КРМТ и провода ПРМТ стойки к механическим воздействиям по группе М-25, а кабели и провода КРПСТ и ПРПСТ - по группе М-27 по ГОСТ 17516-72. Кабели КРПСТ и провода ПРПСТ в течение срока службы выдерживают изгиб на угол 30° на радиус не более 155 мм с одновременным закручиванием на угол ±035° на 1 см. Количество циклов знакопеременных изгибов с закручиванием в указанных условиях — не более 1,05*108 за период срока службы. Кабели КРМТ и провода ПРМТ стойки к изгибу при температуре — 40?-С. Провода ПРПСТ и ПРМТ стойки к продавливанию.

Кабели и провода всех марок могут работать при воздействии относительной влажности, до 98% при температуре до 40 °С и при резких сменах температур от + 75 до -50°С в течение 1 ч, а провода и кабели КРМТ, ПРМТ, КРПСТ и ПРПСТ -от +90 до -60°С. Эти же кабели и провода устойчивы к длительному воздействию относительной влажности (95 ±3)% при температуре (40±5)°С, причем после длительного воздействия указанной влажности сопротивление изоляции при температуре 20 °С проводов сечением от 16 до 300 мм2 не менее 10*106 Ом*км, сечением 4-16 мм2-20106 Ом*км, сечением 1,5 и 2,5 мм2 -40*106 Ом*км

Кабели и провода озоностойки и холодостойки, стойки к смазочным маслам и дизельному топливу (кроме проводов ППСРМО, ППСРМ, КПСРМ), к воздействию дождя, плесневых грибов и выпадению инея, абразивному воздействию пыли.

Провода и кабели ППСРН, ППСРВМ,

КПСРВМ, КРМТ, ПРМТ, КРПСТ и ПРПСТ не распространяют горение. Кабели и провода КРМТ, ПРМТ, КРПСТ, ПРПСТ допускают длительный нагрев жил до 90 °С. При прокладке в пучках при нагреве до температуры 250°С в течение 15 мин они не спекаются.

Изолированные жилы проводов ПВЛТ, ПВЛТЭ, ПВЛТ-1, ПВЛТЭ-1, ПВЛТТ-1 и ПВЛТТЭ-1 испытываются переменным напряжением 4000 В частоты 50 Гц по катего-гории ЭИ-2 ГОСТ 23286-78.

Готовые провода должны выдерживать испытание переменным напряжением 1500 В по категории ЭИ-1. Электрическое сопротивление изоляции 1 км провода при температуре 20 °С для сечений до 4 мм включительно должно быть не менее 0,5*106 Ом, а свыше 4 мм2 — не менее 0,01*106 Ом.

Провода устойчивы к следующим механическим нагрузкам: вибрациям в диапазоне частот от 5 до 2000 Гц с ускорением до 1960 м/с2; многократным ударам с ускорением до 1470 м/с2 при длительности удара от 1 до 3 мс; линейным нагрузкам с ускорением до 1470 м/с2.

Провода ПВЛТ, ПВЛТЭ, ПВЛТЭ-1 и ПВЛТ-1 рассчитаны на тепловую нагрузку на жиле до +70°С, а провода ПВЛТТ-1 и ПВЛТТЭ-1 - до +90 °С.

PAGE  
14

