СУДОВЫЕ КАБЕЛИ

14.1. НОМЕНКЛАТУРА

Судовые кабели с резиновой, ПВХ и ПЭ изоляцией предназначены для силовых и контрольных цепей, освещения, сигнализации и связи на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях. Кабели с резиновой изоляцией предназначены: для питания стационарных токоприемников при температуре от -40 до +45ºС и питания передвижных токоприемников при температуре от -30 до +45°С. Кабели с ПВХ изоляцией предназначены для работы при фиксированном монтаже в условиях температур от -40 до +65°С, а с ПЭ и кремнийорганической резиновой изоляцией или с изоляцией из радиационно-модифицированного ПЭ от -50 до +65°С.

Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже -15°С, а кабелей в свинцовой оболочке - не ниже -5°С. При монтаже и эксплуатации допускается изгиб кабеля радиусом не менее 5D. Длительно допустимая рабочая температура жил кабелей: с резиновой и ПВХ изоляцией 65°С, с ПЭ изоляцией 70°С, с кремнийорганической резиновой изоляцией не более 85°С.

В табл. 14.1 приведены номенклатура судовых кабелей, а в табл. 14.2 и 14.3 их сортамент.

14.2. КАБЕЛИ ОСНОВНОЙ СЕРИИ

Кабели основной серии изготавливают по ГОСТ 7866.1-76 - ГОСТ 7866.3-76 с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, изоляцией из кремнийорганической резины или радиационно-модифицированного ПЭ в резиновой, ПВХ или свинцовой оболочке, экранированные или неэкранированные. Они предназначены для прокладки в различных электрических сетях, эксплуатируемых на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях.

Кабели для силовых и осветительных цепей АКНР, КНР, АКНРЭ, АКНРУ, КНРУ, АКНРП, КНРП, СРМ, КНРк, КНРЭк, КНРПк, КРКВ, КРКВЭ и НРШМ предназначены для присоединения к подвижным в переносным токоприемникам, эксплуатируются при переменном напряжении до 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1200 В (рис. 14.1-14.5).

Кабеля управления и телефонной связи применяются при переменном напряжении до 400 В частотой 1200 Гц или 500 В постоянного напряжения. Кабели КНРТ, КНРпТ, КНРТЭ, КНРЭТЭ, КНРпТЭ, КНРЭТ, КНРТУ, КНРпТУ, КНРЭТУ, КНРТП, КНРпТП, КНРЭТП, КНРТЭк, КНРЭТЭк, КНРпТк, КНРТЭк, КНРпТПк, КСРПВ и КСРПВЭ прокладывают внутри помещений и на открытых палубах при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиация (рис. 14.6), а кабели НГРШМ, МРШН, МРШНЭ, МРШН-100, МРШНЭ-100 эксплуатируют в цепях управления в воздушной среде при изгибах с одновременным закручиванием, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации и в морской воде при воздействии радиального гидростатического давления до 4,9 МПа.

Все перечисленные выше марки кабелей с медными и алюминиевыми жилами изготовляют по ГОСТ 7866.1-76-7866.3-76, конструкции жил соответствуют ГОСТ 22483-77. В качестве изоляции применяют: резину типа РТИ-1 или кремнийорганическую резину, а для оболочек — маслобензостойкую резину типа РШН-2, не распространяющую горение и ПВХ.

Основные конструктивные данные, в том числе толщина изоляции в зависимости от типов кабелей и сечений, приведены в табл. 14.4. Кабели МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100, МЭРШНЭ-100, НГРШМ сечением 1,0 и 1,5 мм2 имеют толщину изоляции — 1,0 мм; 2,5 мм2 —1,2 мм (диаметр изоли-

Таблица 14.1. Номенклатура судовых кабелей
	Марка (код ОКП)
	Наименование
	ГОСТ, ТУ

	Кабели для силовых и осветительных установок

	АКНР (3586751400)
	С алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение
	ГОСТ 7866.1-76

	АКНРП (3586610400)
	То же, в оплетке оцинкованными стальными проволоками
	То же

	АКНРУ (3586660300)
	То же, что АКНР, но в усиленной оболочке
	” ”

	АКНРЭ (3586630300)
	То же, что АКНР, в экранирующей оплетке лужеными медными проволоками
	” ”

	КВРВБ (3586410400)
	С медными жилами, с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке, бронированный стальными лентами, в ПВХ шланге
	ТУ 16.505.405-78

	КНР (3586750300)
	С медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение
	ГОСТ 7866.1-76

	КНРк (3586420100)
	То же, в оболочке из ПВХ
	ГОСТ 7866.2-76

	КНРПк (3586410100)
	То же, с оплеткой или повивом из оцинкованных стальных проволок между ПВХ оболочкой и шлангом
	То же

	КНРП (3586610300)
	То же, что КНР, но в оплетке оцинкованными стальными проволоками
	ГОСТ 7866.1-76

	КНРУ (358660200)
	То же, что КНР, но в усиленной резиновой маслобензостойкой оболочке
	То же

	КНРЭ (3586630200)
	То же, что КНР, но в оплетке лужеными медными проволоками
	” ”

	КНРЭк (3586430100)
	То же, что КНРк, но с экраном из медной проволоки между ПВХ оболочкой и шлангом
	ГОСТ 7866.2-76

	КМВВЭ (358623010)
	С медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, в экранирующей оплетке медными лужеными проволоками
	ГОСТ 17301-79

	КРКВ
	С медными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины, в ПВХ оболочке
	ГОСТ 7866.3-76

	КРКВЭ
	То же, но в общем экране из медной или медной луженой ленты, расположенном между двумя оболочками из ПВХ пластиката
	То же

	НРШМ (3586750400)
	С медными гибкими жилами, в резиновой изоляции и маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, переносной
	” ”

	СРМ (3586510100)
	С медными жилами, с резиновой изоляцией, в свинцовой оболочке
	ГОСТ 7866.1-76

	СПОВ (3586116100)
	С медными жилами, с изоляцией из радиационно-модифицированного (облученного) ПЭ, в ПВХ оболочке
	ТУ 16.505.305-81

	СПОВЭ (3586136300)
	То же, в общем экране
	То же

	СПОЭВ (3586127200)
	То же, что СПОВ, с экранированными жилами
	” ”

	СПОЭВЭ (3586146100)
	То же, в общем экране
	” ”

	Кабели управления, сигнализации и телефонной связи Кабели одиночной скрутки

	КНРТ (3586750200)
	С медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение
	ГОСТ 7866.1-76

	КНРТП (3586610100)
	То же, в оплетке оцинкованными стальными проволоками
	То же

	КНРТУ (3586660100)
	То же, что КНРТ, но в усиленной оболочке
	” ”

	КНРТЭ (3586630100)
	То же, что КНРТ, но с экранирующей оплеткой лужеными медными проволоками
	” ”

	КНРТЭк (3586430200)
	То же, что КНРТ, но с экраном из медных проволок между ПВХ оболочкой и шлангом
	ГОСТ 7866.2-76

	КНРЭТ (3586640100)
	С медными жилами, экранированными металлизированной бумагой, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горения
	ГОСТ 7866.1-76

	КНРЭТП (3586610200)
	То же, в оплетке оцинкованными стальными проволоками
	То же

	КНРЭТУ (3586650100)
	То же, что КНРЭТ, но в усиленной оболочке
	” ”

	КНРЭТЭк (3586440100)
	То же, но в общем экране между ПВХ оболочкой шлангом
	ГОСТ 7866.2-76

	КСРПВ (3586330100)
	С медными жилами с изоляцией из радиационно-сшитого ПЭ.
	ГОСТ 7866.3-76

	КСРПВЭ (3586330100)
	То же, в общем экране из медной или медной лужено ленты, расположенной между двумя оболочками из ПВХ пластиката
	ТУ 16.705.169-80

	Кабели парной скрутки

	КНРпТ (3586751500)
	С медными жилами, с резиновой изоляцией, со скрученными в пары жилами, в резиновой маслостойкой оболочке не распространяющей горение
	ГОСТ 7866.1-76

	КНРпТк (3586426200)
	То же, в ПВХ оболочке
	ГОСТ 7866.2-76

	КНРпТП (3586610500)
	То же, что КНРпТ, но в оплетке стальными оцинкованным проволоками
	ГОСТ 7866.1-76

	КНРпТПк (3586416300)
	То же, с оплеткой или повивом из стальных проволок между ПВХ оболочкой и шлангом
	ГОСТ 7866.2-76

	КНРпТУ (358660400)
	То же, что КНРТУ, но с жилами, скрученными в пары
	ГОСТ 7866.1-76

	КНРпТЭ (3586630400)
	То же, что КНРТЭ, но с жилами, скрученными в пары
	То же

	КНРпТЭк (3586436500)
	То же, с экраном в виде оплетки или повива из медных проволок, расположенных между ПВХ оболочками и шлангом
	ГОСТ 7866.2-76

	Кабели малогабаритные для цепей управления

	КМПВ
(3586110500-500 В)
(3586110800-1000 В)
	С медными жилами, с ПЭ изоляцией, в ПВХ оболочке
	ГОСТ 17301-79

	КМПВЭ (3586120500-500 В) (3586120800-1000 В)
	То же, в общем экране
	То же

	КМПВЭВ (3586130300-500 В) (3586130600-1000 В)
	То же, в ПВХ оболочке поверх экрана
	” ”

	КМПЭВ (3586130700-500 В) (3586130800-1000 В)
	То же, что КМПВ, с экранированными, частично экранированными или попарно экранированными жилами
	” ”

	КМПЭВЭ (3586140400-500 В) (3586140600-1000 B)
	То же, в дополнительном общем экране
	” ”

	КМПЭВЭВ (3586140700-500 В) (3586140800-1000 В)
	То же в ПВХ оболочке поверх экрана
	” ”

	Гибкие кабели для цепей управления

	МРШН (3586750700)
	С медными жилами, с резиновой изоляцией, в маслостойкой оболочке, не распространяющей горение
	ГОСТ 7866.1-76

	МРШНЭ (3586740800)
	То же, в общей экранирующей оплетке лужеными медными проволоками
	То же

	МЭРШН-100 (3586740600)
	То же, что МРШН, но в оболочке из маслостойкой резины, с экранированными жилами
	” ”

	МЭРШНЭ-100 (3586740900)
	То же, в общей экранирующей оплетке медными лужеными проволоками поверх оболочки
	” ”

	НГРШМ (3586750500)
	С медными гибкими жилами, с резиновой изоляцией для токопереходов
	” ”

	Кабели для танкеров

	КВКРВБ (3586410300)
	Контрольный с медными жилами, с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке, бронированный двумя стальными лентами, в наружном ПВХ шланге
	ТУ 16.505.405-78

	КВТРВБ (3586410200)
	Телефонный с медными жилами, с резиновой изоляцией, экранированный
	То же


	Примечание. Кабели СПОВ, СПОВЭ, СПОЭВ, СПОЭВЭ применяют также в цепях управления и сигнализации


Таблица 14.2. Сортамент судовых кабелей для силовых и осветительных установок
	Марка
	S, мм2, при числе жил
	Номинальное напряжение

	
	1
	2
	3
	4-10
	4-12
	4-37
	19-27
	19-48
	

	КНР и КНРУ
	1,0-400
	1,0-120
	1,0-240
	-
	-
	1,0-2,5
	-
	-
	Переменное до 690 В частотой 400 Гц или постоянное 1200 В

	КНРк
	1,0-400
	1,0-120
	1,0-120
	-
	-
	1,0-2,5
	-
	-
	

	КНРП
	1,0-400
	1,0-120
	1,0-240
	1,0
	-
	1,5-2,5
	-
	-
	 

	КНРПк
	1,0-400
	1,0-120
	1,0-120
	-
	-
	1,5-2,5
	-
	-
	Переменное до 400 В частотой до 1200 Гц или постоянное 500 В

	КРКВ, КРКВЭ
	0,75-300
	0,75-95
	0,75-150*
	-
	-
	0,75-2,5
	-
	-
	

	АКНР, АКНРУ и АКНРП
	16-240
	16-240
	16-240
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	АКНРЭ
	10-120
	16-70
	10-120
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	КНРЭ и КНРЭк
	1,0-120
	1,0-50
	1,0-120
	1,0
	-
	1,5-2,5
	-
	-
	 

	НРШМ
	1,0-400
	1,0-70
	1,0-120
	-
	-
	1,0-2,5
	-
	-
	 

	СРМ
	1,0-10
	1,0-10
	1,0-10
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	КВРВБ
	-
	1,5-50
	1,5-95
	-
	-
	-
	-
	-
	Переменное до 690 В частотой 50 Гц или постоянное 1000 В

	КМВВЭ
	0,75-10
	0,75-10
	0,75-10
	-
	0,75-1,5
	0,75-1,5
	-
	-
	Переменное до 500 В частотой 400 Гц или постоянное 750 В

	СПОВ, СПОВЭ, СПОЭВ и СПОЭВЭ
	0,35-95
	0,35-95
	0,35-95
	-
	0,35-2,5
	0,35-2,5
	1,5
	0,35-1,0
	Для сечений 0,35-2,5 мм2 переменное 690 В частотой до 200 кГц или постоянное до 690 В Для сечений 4 мм2 и выше — переменное 690 В частотой 400 Гц или постоянное 1000 В

	* Трехжильные кабели сечением свыше 1 мм2 могут быть изготовлены с дополнительной нулевой жилой сечением от 1 до 50 мм2.


Таблица 14.3. Сортамент судовых кабелей управления, сигнализации и связи
	Марка
	Переменное напряжение, В

	
	Число жил
	400
	500
	690
	1000

	
	
	S, мм2

	КНРТ, КНРТП, КНРТУ, КНРТЭ, КНРЭТУ, КНРЭТЭ, КНРЭТП, КНРТЭк, КНРЭТ, КНРЭТЭк
	2-48
	1,0
	-
	-
	-

	КНРпТ, КНРпТк, КНРпТП, КНРпТПк, КНРпТУ, КНРпТЭ, КНРпТЭк
	2-74
	1,0
	-
	-
	-

	НГРШМ
	4-37
	
	-
	1,0; 1,5
	-

	
	4-16
	
	-
	2,5
	-

	НРШМ
	2
	
	-
	1-70
	-

	
	3
	
	-
	1-120
	-

	МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100
	2-37
	1,0; 1,5
	-
	-
	-

	и МЭРШНЭ-100
	2-16
	2,5
	-
	-
	-

	КВКРВБ и КВТРВБ
	4-10
	1,0*
	-
	-
	-

	
	7-24
	1,5*
	-
	-
	-

	КМПВ
	1-52
	-
	0,35
	-
	-

	
	1-52
	-
	0,5-1,5
	-
	0,5-1,5

	
	1-37
	-
	2,5
	-
	2,5

	КМПВЭ, КМПВЭВ
	2-52
	-
	0,35
	-
	-

	
	2-52
	-
	0,5-1,5
	-
	0,5-1,5

	
	2-37
	-
	2,5
	-
	2,5

	КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ
	2-52
	-
	0,35-1,0
	-
	-

	
	16*2э, 19*2э, 37*2э (попарно экранированные) 2-52
	
	0,75
	-
	-

	
	
	
	1,5
	
	1,5

	КСРПВ, КСРПВЭ
	4-54**
	0,5-1
	1,5
	-
	1,5

	* Переменное 380 или постоянное 500 В.
** Состав кабелей: 4*1; 6(2*3); 8(2*4); 10(2*5); 12(4*3); 14(2*7); 16(4*4); 18(2*7+1*4); 24(2*12); 29(4*7); 32(2*16); 38(2*19); 44(2*20 + 1*4); 48(4*12); 54(2*27).


[image: image1.png]



Рисунок 14.1. Трехжильный кабель марки КНРП

[image: image2.png]



Рисунок 14.2. Поперечный разрез трехжильного кабеля марки КНРП

[image: image3.png]



Рисунок 14.3. Поперечный разрез 37-жильного кабеля марки СРМ

Таблица 14.4. Конструктивные данные жил судовых кабелей с резиновой изоляцией
	S, мм2
	АКНР, АКНРП, АКНРУ, АКНРЭ, КHP, КНРП, КНРУ, КНРЭ, СРМ, КНРпТ, КНРпТП, КНРпТУ, КНРпТЭ, КНРпТк, КНРпТПк, КНРпТЭк, КНРПк, КНРТЭк, КНРЭк, KHРЭТЭк
	HP KF КР
	ШМ, KB, КВЭ

	
	
	Толщина изоляции, мм
	Диаметр изолированной жилы, мм

	
	Толщина изоляции, мм
	Диаметр изолированной жилы, мм
	
	

	1,0
	1,0
	3,32
	1,0
	3,32

	1,5
	1,0
	3,66
	1,0
	3,60

	2,5
	1,0
	4,12
	1,2
	4,50

	4,0
	1,0
	4,65
	1,2
	5,00

	6
	1,0
	5,60
	1,2
	6,0

	10
	1,2
	6,70
	1,4
	6,90

	16
	1,2
	7,40
	1,4
	8,34

	25
	1,4
	9,55
	1,6
	10,67

	35
	1,4
	10,50
	1,6
	12,06

	50
	1,6
	12,60
	1,6
	14,74

	70
	1,6
	13,9
	1,6
	16,27

	95
	1,8
	16,1
	1,8
	18,37

	120
	1,8
	18,0
	1,8
	20,35

	150
	2,0
	20,0
	2,0
	22,74

	185
	2,2
	22,0
	2,2
	27,00

	240
	2,4
	25,0
	2,4
	28,70

	300
	2,6
	27,9
	2,6
	31,28

	400
	2,8
	31,25
	2,8
	36,20


Таблица 14.5. Порядок расположения экранированных жил в кабелях КНРЭТ, КНРЭТЭ, КНРЭТП, КНРЭТУ
	Число жил
	Номера экранированных жил

	2
	1 и 2

	3
	1, 2 и 3

	4
	1, 2 и 3

	5
	1, 2, 3 и 5

	1
	1, 3, 5 и 7

	10
	1, 2, 3, 5, 7, и 9

	12
	1, 2, 3, 4; 5, 7, 9, и 11

	14
	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 и 13

	16
	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 и 15

	19
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19

	24
	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23

	п
	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27

	30
	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29

	33
	1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 и 33

	37
	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 и 37

	41
	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 и 41

	44
	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 и 43

	48
	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 и 47


Для защиты от помех не менее 50% жил кабелей КРЭТ, КРЭТЭ, КРЭТУ, КРЭТП и КНРЭТЭк поверх изоляции обматывают кашированной фольгой (металлизированной бумагой) с перекрытием не менее 10%, причем металлизированной поверхностью наружу (табл. 14.5). Изолированные жилы кабелей МЭРШН-100 и МЭРШНЭ-100 оплетают медной луженой проволокой диаметром не более 0,15 мм плотностью не менее 65%, а изолированные жилы кабелей НГРШМ имеют оплетку капроновыми или лавсановыми нитями плотностью не менее 65%. В кабелях КРКВЭ и КСРПВЭ экран в виде обмотки медной и медной луженой ленты располагают между внутренней и внешней оболочками из ПВХ пластиката.

Изолированные жилы кабелей КНРпТ, КНРпТУ, КНРпТЭ, КНРпТП, КНРПТк, КНРПТЭк, КНРпТПк скручивают из жил разного цвета в пары с шагом не более 200мм. Изолированные и экранированные жилы и пары кабелей, кроме НГРШМ, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100 и МЭРШНЭ-100, скручивают в кабель концентрическими по-вивами в разные стороны. В каждом повиве кабелей КНРпТ, КНРпТУ, КНРпТЭ, КНРпТП, КСРПВ, КСРПВЭ сечением жил до 2,5 мм2 включительно имеют счетную пару и пару направления, а во всех остальных кабелях - счетную жилу и жилу направления. Поверх изоляции одножильных кабелей и по внешнему повиву изолированных и экранированных жил кабелей КНРк, КНРЭк, КНРПк, КНРТЭк, КНРЭТЭк, КНРпТк, КНРпТЭк, КНРпТПк накладывают обмотку из одной ленты синтетической пленки с перекрытием не менее 10%, поверх которой накладывают внутреннюю оболочку из ПВХ (рис. 14.7).

Поверх внутренней оболочки кабелей КНРЭк, КНРТЭк, КНРЭТЭк и КНРпТЭк накладывают экран из медной проволоки диаметром не более 0,3 мм, выполненный в виде двухслойной обмотки или оплетки плотностью не менее 80%. На экран накладывают наружную оболочку из ПВХ пластиката. Такую же металлическую прослойку прокладывают в кабелях КНРПк и КНРпТПк, но из стальных оцинкованных проволок диаметром 0,3 мм плотностью не менее 65%.

Оболочку в зависимости от типов кабелей накладывают из маслостойкой шланговой резины типа РШН-2, шлангового ПВХ или свинца марки ССУМ по ГОСТ 1292-81. Толщина оболочек указана в табл. 14.6—14.8, отклонение от толщины резиновой оболочки не превышает -20%, внешней ПВХ -15%. Минимальные толщины свинцовой оболочки кабеля диаметром (под оболочкой) до 16 мм2-1,0 мм; свыше 16 мм —1,1 мм, а максимальные толщины — соответственно 1,24 и 1,35 мм.

В табл. 14.9—14.21 приведены внешний диаметр и масса судовых кабелей основной серии. Предельное отклонение от внешних диаметров +10%. Фактическая масса не превышает номинальную более чем на 10%.

Строительная длина кабелей, за исключением НГРШМ, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100 и МЭРШНЭ-100,-не менее 125 м. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 25 м в количестве не более 10% общей длины партии. Строительная длина кабеля ИГРШМ - не менее 60 м, а МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100 и МЭРШНЭ-100-не менее 85 м. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 20 м в количестве не более 15% общей длины партии. Для кабелей марок КРКВ, КРКВЭ, КСРПВ и КСРПВЭ диаметром до 25 мм - 125 мм, диаметром свыше 25 мм — не менее 60 м. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 25 м в количестве не более 10% общей длины партии.

[image: image4.png]SRR
2 oﬂoﬂﬂwuowooboﬂowuuowoo q
Pede® ORI
AKX AKX KRR
B R RN RN

‘
00000 0 v v 000,
SRR




Рисунок 14.4. Поперечный разрез одножильного кабеля марки КНРУ

[image: image5.png]’0"""
XK
0K
“Q““




Рисунок 14.5. Поперечный разрез двухжильного кабеля марки НРШМ

[image: image6.png]SRS
0% 0% e %%
SN




Рисунок 14.6. Поперечный разрез 19-жильного кабеля марки КНРЭТЭ

Таблица 14.6. Толщины резиновой и свинцовой оболочек судовых кабелей
	Марки кабелей
	Материал оболочки
	Диаметр под оболочкой, мм
	Толщина оболочки, мм

	АКНР, АКНРП, АКНРЭ, КНР, КНРП, КНРТ,КНРТП, КНРпТ, КНРпТП, КНРпТЭ, КНРТЭ, СНРЭТ, КНРЭ, КНРЭТП, КНРЭТЭ, НРШМ
	Резиновая
	До 10
	2,5

	
	
	10-15
	3,0

	
	
	15-25
	3,0

	
	
	25-40
	3,5

	
	
	40-50
	4,5


	
	
	Свыше 50
	5,0

	КНРУ, КНРТУ, АКНРУ, КНРпТУ, КНРЭТУ
	То же
	До 10
	3,1

	
	
	10-15
	3,6

	
	
	15-25
	3,6

	
	
	25-40
	4,1

	
	
	40-50
	5,1

	
	
	Свыше 50
	5,6

	НГРШМ
	То же
	До Ю
	2,0

	
	
	10-15
	2,0

	
	
	15-25
	2,5

	
	
	25-40 
	3,0

	
	
	Свыше 40
	3,0

	МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100, МЭРШНЭ-100
	То же
	До 10
	2,5

	
	
	10-15
	2,5

	
	
	15-25
	3,0

	
	
	25-40
	3,5

	
	
	Свыше 40
	3,5

	СРМ
	Свинцовая
	До 16
	1,15*/1,24

	
	
	Свыше 16
	1,25*/1,35

	* В числителе указана номинальная, в знаменателе — максимальная толщина оболочки.


[image: image7.png]



Рисунок 14.7. Кабель марки КНРТП

Таблица 14.7. Толщины ПВХ оболочек судовых кабелей с резиновой изоляцией
	Диаметр под внутренней или внешней оболочками, мм
	Толщина оболочек, мм

	
	внутренних кабелей
	внешних кабелей

	
	одножильных
	многожильных
	КНРк, КНРпТК
	КНРпК, КНРЭк, КНРТЭк, КНРпТПк, КНРЭТЭк, КНРпТЭк

	До 5
	1,2
	1,0
	1,2
	1,2

	5-10
	1,5
	1,0
	1,2
	1,2

	10-15
	2,0
	1,5
	1,2
	1,2

	15-20
	2,5
	1,5
	1,5
	1,5

	20-30
	2,5
	2,0
	1,5
	1,5

	30-45
	2,5
	2,5
	1,8
	2,0

	Свыше 45
	-
	2,5
	2,0
	3,0


Таблица 14.8. Толщины ПВХ оболочек, мм, кабелей КРКВ, КСРПВ, КРКВЭ и КСРПВЭ
	Диаметр под внутренней или внешней оболочками, мм
	КРКВ, КСРПВ
	КРКВЭ, КСРПВЭ

	
	
	внутренних
	внешних

	5-10
	2,0
	2,0
	1,8

	10-15
	2,5
	2,5
	1,8

	15-25
	2,5
	2,5
	2,0

	25-30
	3,0
	3,0
	2,0

	30-40
	3,0
	3,0
	2,3

	40-50
	4,0
	4,0
	2,3

	Свыше 50
	-
	-
	2,5


Таблица 14.9. Внешний диаметр одно-, двух- и трехжильных кабелей, мм, марок АКНР, АКНРУ, АКНРП, АКНРЭ, КНР, КНРУ, КНРП, КНРЭ,СРМ
	S, мм2
	АКНР
	АКНРЭ, АКНРУ, АКНРП
	КНР
	КНРЭ, КНРУ, КНРП
	СРМ

	Одножильные

	1,0
	-
	-
	8,8
	10,0
	6,1

	1,5
	-
	-
	9,1
	10,3
	6,4

	2,5
	-
	-
	9,6
	10,8
	6,9

	4
	-
	-
	10,2
	11,4
	7,5

	6
	-
	-
	10,7
	11,9
	8,0-

	10
	-
	-
	12,1
	13,3
	9,4

	16
	13,1
	14,3
	13,1
	14,3
	-

	25
	14,8
	16,0
	14,8
	16,0
	-

	35
	17,0
	18,2
	17,0
	18,2
	-

	50
	18,7
	19,9
	18,7
	19,9
	-

	70
	20,5
	21,7
	20,5
	21,7
	-

	95
	22,8
	24,0
	22,8
	24,0
	-

	120
	24,4
	25,6
	24,4
	25,6
	-

	150
	26,4
	27,6
	26,4
	-
	-

	185
	28,6
	29,8
	28,6
	-
	-

	240
	32,7
	33,9
	32,7
	—
	—

	300
	-
	-
	35,5
	-
	-

	400
	-
	-
	38,9
	-
	-

	Двухжильные

	1,0
	-
	-
	12,0
	13,2
	10,7

	1,5
	-
	-
	12,6
	13,8
	11,3

	2,5
	-
	-
	13,6
	14,8
	12,3

	4
	-
	-
	14,7
	15,9
	12,0

	6
	-
	-
	16,8
	18,0
	13,1

	10
	-
	-
	19,5
	20,7
	15,8

	16
	21,6
	22,8
	21,6
	22,8
	-

	25
	25,0
	26,2
	25,0
	26,2
	-

	35
	27,3
	28,5
	27,3
	28,5
	-

	50
	30,8
	32,0
	30,8
	33,0
	-

	70
	35,4
	36,6
	35,4
	-
	-

	95
	40,0
	-
	40,0
	-
	-

	120
	43,2
	-
	43,2
	-
	-

	150
	47,1
	-
	-
	-
	-

	Трехжильные

	1,0
	-
	-
	12,5
	13,7
	9,8

	1,5
	-
	-
	13,1
	14,3
	10,4

	2,5
	-
	-
	14,2
	15,4
	11,5

	4
	-
	-
	16,4
	17,6
	12,7

	6
	-
	-
	17,6
	18,8
	13,9

	10
	-
	-
	20,5
	21,7
	16,8

	16
	22,7
	23,9
	22,7
	23,9
	-

	25
	26,4
	27,6
	26,5
	27,6
	-

	35
	28,9
	30,1
	28,9
	30,1
	-

	50
	33,6
	34,8
	33,6
	34,8
	-

	70
	37,5
	38,7
	37,5
	38,7
	-

	95
	42,4
	43,6
	42,4
	43,6
	-

	120
	45,9
	47,1
	45,9
	47,1
	-

	150
	52,1
	53,3
	52,1
	-
	-

	185
	57,0
	-
	57,0
	-
	-

	240
	64,5
	-
	64,5
	-
	-


Таблица 14.10. Масса одно-, двух- и трехжильных кабелей АКНР, АКНРУ, АКНРП, АКНРЭ, КНР, КНРУ, КНРП, КНРУ, СРМ на переменное напряжение 690 В
	S, мм2
	g, кг/ км

	
	АКНР
	АКНРУ
	АКНРП
	АКНРЭ
	КНР
	KHPУ
	КНРП
	КНРЭ
	CPM

	Одножильные

	1,0
	-
	-
	-
	-
	111
	143
	174
	187
	239

	1,5
	-
	-
	-
	-
	122
	154
	186
	202
	258


	2,5
	-
	-
	-
	-
	142
	176
	212
	226
	294

	4
	-
	-
	-
	-
	168
	204
	240
	257
	334

	6
	-
	-
	-
	-
	197
	234
	272
	290
	381

	10
	-
	-
	-
	-
	266
	308
	351
	371
	489

	16
	243
	288
	334
	357
	344
	389
	435
	457
	-

	25
	314
	366
	416
	441
	473
	525
	575
	600
	-

	35
	405
	473
	532
	560
	634
	692
	751
	780
	-

	50
	504
	568
	632
	663
	802
	866
	930
	961
	-

	70
	611
	681
	751
	785
	1041
	1111
	1181
	1215
	-

	95
	761
	839
	917
	953
	1358
	1436
	1541
	1550
	-

	120
	875
	958
	1042
	1081
	1629
	1712
	1796
	1839
	-

	150
	1025
	1136
	1205
	1248
	1953
	2063
	2132
	-
	-

	185
	1217
	1314
	1411
	1458
	2379
	2476
	2573
	-
	-

	240
	1585
	1695
	1806
	1859
	3113
	3223
	3334
	-
	-

	300
	-
	-
	-
	-
	3796
	3916
	4035
	-
	-

	400
	-
	-
	-
	-
	4717 
	4848
	4980
	-
	-

	Двухжильные

	1,0
	-
	-
	-
	-
	194
	234
	274
	292
	523

	1,5
	-
	-
	-
	-
	220
	262
	303
	324
	371

	2,5
	-
	-
	-
	-
	270
	315
	361
	383
	656

	4
	-
	-
	-
	-
	333
	382
	431
	455
	618

	6
	-
	-
	-
	-
	450
	505
	561
	587
	718

	10
	-
	-
	-
	-
	639
	704
	768
	799
	966

	16
	635
	707
	778
	813
	842
	914
	985
	1020
	-

	25
	861
	945
	1027
	1067
	1189
	1273
	1355
	1395
	-

	35
	1035
	1126
	1216
	1260
	1490
	1581
	1671
	1715
	-

	50
	1321
	1424
	1525
	1875
	1938
	2041
	2142
	2192
	-

	70
	1759
	1876
	1994
	2051
	2649
	2766
	2884
	-
	-

	95
	2261
	2394
	2526
	-
	3496
	3629
	3761
	-
	-

	120
	2647
	2792
	2934
	-
	4207
	4351
	4494
	-
	-

	150
	3159
	3315
	3628
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Трехжильные

	1,0
	-
	-
	-
	-
	217
	258
	299
	319
	453

	1,5
	-
	-
	-
	-
	247
	281
	334
	355
	503

	2,5
	-
	-
	-
	-
	309
	356
	408
	427
	593

	4
	-
	-
	-
	-
	388
	439
	490
	515
	700

	6
	-
	-
	-
	-
	527
	585
	644
	673
	825

	10
	-
	-
	-
	-
	761
	829
	698
	930
	1127

	16
	708
	783
	859
	896
	1019
	1094
	1170
	1207
	-

	25
	972
	1060
	1148
	1189
	1463
	1551
	1639
	1680
	-

	35
	1146
	1271
	1367
	1413
	1858
	1953
	2049
	2094
	-

	50
	1587
	1699
	1811
	1823
	2511
	2623
	2735
	2788
	-

	70
	1993
	2118
	2243
	2238
	3329
	3454
	3579
	3638
	-

	95
	2569
	2710
	2851
	2775
	4420
	4561
	4702
	4769
	-

	120
	3019
	3185
	3225
	3112
	5358
	5524
	5664
	5620
	-

	150
	3891
	4065
	4237
	4075
	6765
	6939
	7111
	-
	-

	185
	4678
	4867
	5056
	-
	8283
	8472
	8661
	-
	-

	240
	6002
	6217
	6168
	-
	10740
	10955
	10906
	-
	-


Таблица 14.11. Внешний диаметр и масса многожильных кабелей КНР, КНРУ и КНРП
	Число жил
	1 мм2
	1,5 мм2
	2,5 мм2

	
	КНР
	КНРУ
	КНРП
	КHP
	КНРУ
	КНРП
	КНР
	КНРУ
	КНРП

	
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, .мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км

	4
	13,3
	243
	14,5
	289
	14,5
	335
	14,0
	278
	15,2
	327
	15,2
	375
	16,3
	394
	17,5
	450
	17,5
	507

	5
	14,2
	277
	15,4
	326
	15,4
	353
	16,1
	366
	17,3
	421
	17,3
	477
	17,4
	454
	18,6 
	514
	18,6
	574

	7
	16,2
	379
	17,4
	434
	17,4
	463
	17,1
	435
	18,9
	498
	18,3
	556
	18,6
	558
	19,8
	622
	19,8
	686

	10
	18,4
	499
	20,6
	565
	20,6
	632
	20,6
	585
	21,8
	655
	21,8
	725
	22,6
	726
	23,8
	830
	23,8
	910

	12
	19,9
	550
	21,1
	618
	-
	-
	21,1
	648
	22,3
	720
	22,3
	793
	23,2
	845
	24,4
	924
	24,4
	1004

	14
	20,7
	607
	21,9
	678
	-
	-
	22,0
	720
	23,2
	795
	23,2
	870
	24,3
	976
	25,5
	1029
	25,5
	1111

	16
	21,6
	766
	22,8
	740
	-
	-
	23,1
	795
	24,3
	874
	24,3
	952
	25,5
	1049
	26,7
	1136
	26,7
	1222

	19
	22,6
	748
	23,8
	825
	-
	-
	24,1
	896
	25,3
	978
	25,3
	1060
	26,7
	1191
	27,9
	1283
	27,9
	1375

	24
	25,8
	910
	27,0
	998
	-
	-
	27,6
	1097
	28,8
	1191
	28,8
	1284
	30,7
	1471
	31,9
	1575
	31,9
	1679

	27
	26,3
	985
	27,5
	1074
	-
	-
	28,1
	1188
	29,3
	1284
	29,3
	1380
	32,3
	1692
	33,5
	1801
	33,5
	1911

	30
	27,1
	1063
	28,3
	1159
	-
	-
	29,0
	1288
	30,2
	1327
	30,2
	1485
	33,3
	1836
	34,5
	1949
	34,5
	2861

	33
	28,0
	1143
	29,2
	1238
	-
	-
	30,1
	1391
	31,3
	1493
	31,3
	1597
	34,5
	1983
	35,7
	2100
	35,7
	3216

	37
	29,0
	1245
	30,2
	1344
	-
	-
	32,1
	1608
	33,3
	1717
	33,3
	1825
	35,7
	2172
	36,9
	2293
	36,9
	2413


Таблица 14.12. Внешний диаметр кабелей КНРТ, КНРТП, КНРТЭ, КНРТУ, КНРЭТ, КНРЭТП, КНРЭТУ, КНРЭТЭ
	Число жил
	D, мм

	
	КНРТ
	КНРТП, КНРТЭ
	КНРЭТ
	КНРЭТП, КНРЭТЭ
	КНРТУ
	КНРЭТУ

	2
	11,9
	13,1
	12,4
	13,6
	13,1
	13,6

	3
	12,3
	13,5
	12,9
	14,1
	13,5
	14,1

	4
	13,1
	14,3
	13,8
	15,0
	14,3
	15,0

	5
	14,1
	15,3
	14,8
	16,0
	15,3
	16,0

	7
	15,0
	16,2
	16,8
	18,0
	16,2
	18,0

	10
	19,1
	20,3
	20,2
	21,4
	20,3
	21,4

	12
	19,6
	20,8
	20,8
	22,0
	20,8
	22,0

	14
	20,4
	21,6
	21,6
	22,8
	21,6
	22,8

	16
	21,3
	22,5
	22,6
	23,8
	22,5
	23,8

	19
	22,3
	23,5
	23,7
	24,9
	23,5
	24,9

	24
	25,4
	26,6
	27,1
	28,3
	26,6
	28,3

	27
	25,9
	27,1
	27,6
	28,8
	27,1
	28,8

	30
	26,7
	27,9
	28,5
	29,7
	27,9
	29,7

	33
	27,6
	28,8
	29,5
	30,7
	28,8
	30,7

	37
	28,5
	29,7
	30,5
	31,7
	29,7
	31,7

	41
	30,1
	33,8
	34,9
	36,1
	33,8
	36,1

	44
	31,6
	33,8
	34,9
	36,1
	33,8
	36,1

	48
	33,1
	34,3
	35,4
	36,6
	34,3
	36,6


Таблица 14.13. Масса кабелей КНРТ, КНРТП, КНРТЭ, КНРТУ, КНРЭТ, КНРЭТП, КНРЭТЭ, КНРЭТУ
	Число жил
	g, кг/ км

	
	КНРТ
	КНРТП
	КНРТЭ
	КНРЭТ
	КНРЭТП
	КНРЭТЭ
	КНРТУ
	КНРЭТУ

	2
	190
	269
	288
	20
	287
	307
	229
	245

	3
	207
	290
	309
	226
	311
	332
	249
	269

	4
	230
	326
	349
	251
	347
	370
	281
	299

	5
	271
	368
	392
	287
	390
	414
	320
	339

	7
	324
	428
	453
	389
	505
	532
	377
	446

	10
	483
	614
	645
	512
	650
	683
	548
	582

	12
	533
	667
	700
	568
	710
	744
	600
	639

	14
	587
	726
	760
	622
	769
	805
	657
	696

	16
	642
	788
	823
	683
	838
	875
	715
	760

	19
	722
	874
	911
	764
	925
	964
	798
	845

	24
	878
	1051
	1092
	930
	1115
	1159
	864
	1022

	27
	548
	1124
	1167
	1006
	1193
	1239
	1036
	1100

	30
	1023
	1203
	1247
	1082
	1276
	1321
	1111
	1179

	33
	1150
	1287
	1333
	1167
	1367
	1416
	1194
	1267

	37
	1197
	1390
	1437
	1265
	1472
	1522
	1294
	1369

	41
	1423
	1644
	1697
	1509
	1742
	1801
	1533
	1627

	44
	1483
	1704
	1757
	1569
	1804
	1862
	1593
	1687

	48
	1574
	1798
	1852
	1669
	1908
	1965
	1686
	1789


Таблица 14.14. Внешний диаметр, мм, одно-, двух- и трехжильных кабелей марок КНРПк, КНРк, КНРЭк
	S, мм2
	КНРПк
	КНРк
	КНРЭк

	
	Число жил

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1,0
	4,4
	12,3
	12,8
	8,3
	11,2
	11,7
	9,4
	12,3
	12,8

	1,5
	9,7
	12,9
	13,4
	8,6
	11,8
	12,3
	9,7
	12,9
	13,4

	2,5
	10,1
	13,7
	14,3
	9,0
	12,6
	13,2
	10,1
	13,7
	14,3

	4
	10,7
	14,9
	15,6
	9,6
	13,8
	14,5
	10,7
	14,9
	15,6

	6
	11,8
	16,9
	18,3
	10,7
	15,8
	16,6
	11,8
	16,9
	18,3

	10
	13,2
	20,3
	21,3
	12,1
	19,2
	20,2
	13,2
	20,3
	21,3

	16
	14,2
	22,3
	23,4
	13,1
	21,2
	22,3
	14,2-
	22,3
	23,4

	25
	15,9
	25,7
	28,1
	14,8
	24,6
	26,9
	15,9
	25,7
	28,1

	35
	18,6
	28,9
	30,5
	16,9
	27,8
	29,9
	18,6
	28,9
	30,5

	50
	21,6
	32,9
	35,7
	19,5
	31,8
	34,2
	21,6
	32,9
	35,7

	70
	22,2
	37,1
	40,1
	21,1
	35,6
	38,5
	42,2
	-
	40,1

	95
	25,5
	42,7
	45,1
	24,4
	41,2
	43,6
	25,5
	-
	45,1

	120
	27,0
	45,7
	48,8
	25,9
	44,2
	46,8
	26,0
	-
	48,3

	150
	29,0
	-
	-
	27,9
	-
	51,6
	-
	-
	-

	185
	31,3
	-
	-
	30,2
	-
	56,5
	-
	-
	-

	240
	35,3
	-
	-
	33,8
	-
	62,9
	-
	-
	-

	300
	38,1
	-
	-
	36,6
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	41,6
	-
	-
	40,1
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.15. Масса, кг/км, одно-, двух- и трехжильных кабелей марок КНРПк, КНРк, КНРЭк
	S, мм2
	КНРПк
	КНРк
	КНРЭк

	
	Число жил

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1,0
	121
	207
	232
	82
	148
	175
	141
	237
	264

	1,5
	132
	234
	265
	94
	170
	202
	153
	266
	298

	2,5
	154
	310
	357
	108
	210
	269
	187
	348
	397

	4
	181
	367
	471
	129
	265
	365
	213
	410
	518

	6
	227
	468
	594
	168
	357
	464
	264
	555
	645

	10
	303
	687
	844
	237
	550
	703
	347
	764
	905

	16
	391
	872
	1096
	307
	723
	929
	428
	963
	1163

	25
	512
	1238
	1597
	430
	1035
	1394
	566
	1313
	1679

	35
	693
	1596
	1987
	573
	1356
	1763
	756
	16831
	2080

	50
	881
	2032
	2631
	779
	1825
	2388
	936
	2128
	2735

	70
	1100
	2645
	3355
	989
	2431
	3248
	1161
	-
	3465

	95
	1507
	3660
	4639
	1346
	3217
	4308
	1580
	-
	4274

	120
	1771
	4319
	5730
	1600
	3852
	5150
	1840
	-
	5882

	150
	2117
	-
	-
	1931
	-
	6188
	-
	-
	-

	185
	2556
	-
	-
	2353
	-
	7789
	-
	-
	-

	240
	3285
	-
	-
	3029
	-
	9737
	-
	-
	-

	300
	3983
	-
	-
	3702
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	4945
	-
	-
	4643
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.16. Внешний диаметр, мм, многожильных кабелей марок КНРк, КНРПк, КНРЭк, КНРТЭк, КНРЭТЭк, КНРпТк, КНРпТЭк, КНРпТПк, КНРпТ, КНРпТЭ, КНРпТУ, КНРнТП
	Число жил
	КНРпТУ, КНРпТП, КНРпТЭ
	КНРПк, КНРЭк
	КНРпТЭк, КНРпТПк
	КНРпТ
	КНРк
	КНРТЭк
	КНРЭТЭк
	КНРпТк
	КНРк
	КНРПк, КНРЭк

	
	S, мм2

	
	1,0
	1,5
	2,5
	1,5
	2,5

	4
	12,9
	13,7
	12,9
	12,9
	12,6
	13,2
	13,9
	11,7
	13,4
	14,2
	14,4
	15,3

	5
	-
	14,6
	-
	-
	13,5
	14,1
	14,9
	-
	14,4
	16,4
	15,4
	18,1

	6
	14,3
	-
	14,4
	14,3
	-
	-
	-
	13,2
	-
	-
	-
	-

	7
	-
	15,6
	-
	-
	14,5
	15,0
	16,9
	-
	16,5
	18,2
	18,1
	19,3

	8
	16,6
	-
	16,6
	16,6
	-
	-
	-
	15,4
	-
	-
	-
	-

	10
	17,8
	20,5
	18,5
	17,8
	19,4
	19,8
	20,9
	16,7
	20,6
	22,2
	21,7
	23,3

	12
	-
	-
	-
	-
	19,9
	20,2
	21,4
	-
	21,1
	22,8
	22,2
	23,9

	14
	19,5
	-
	20,2
	19,5
	20,8
	21,1
	22,3
	19,0
	22,1
	23,8
	23,2
	25,0

	16
	22,2
	-
	-
	-
	21,7
	22,0
	23,3
	-
	23,1
	25,0
	24,2
	26,1

	19
	-
	--
	-
	-
	22,7
	22,9
	24,3
	-
	24,2
	27,2
	25,3
	28,3

	20
	-
	-
	22,9
	22,2
	-
	-
	-
	21,7
	-
	-
	-
	-

	24
	23,7
	-
	24,3
	23,7
	26,0
	26,0
	28,7
	23,1
	28,8
	31,2
	29,9
	32,3

	27
	-
	-
	-
	-
	27,5
	26,5
	29,2
	-
	29,3
	31,8
	30,4
	32,9

	28
	24,9
	-
	25,6
	24,9
	-
	-
	-
	24,4
	-
	-
	-
	-

	30
	-
	-
	-
	-
	28,4
	28,3
	30,1
	-
	30,3
	32,8
	31,4
	34,9

	32
	26,2
	-
	26,8
	26,2
	-
	-
	-
	25,6
	-
	-
	-
	-

	33
	-
	-
	-
	-
	29,3
	29,2
	31,1
	-
	31,3
	34,6
	32,4
	36,1

	37
	-
	-
	-
	-
	30,3
	30,2
	32,2
	-
	32,4
	35,8
	34,5
	37,3

	38
	27,8
	-
	29,5
	27,8
	-
	-
	-
	28,3
	-
	-
	-
	-

	41
	-
	-
	-
	-
	-
	34,3
	36,5
	-
	-
	-
	-
	-

	44
	-
	-
	-
	-
	-
	34,3
	36,5
	-
	-
	-
	-
	-

	48
	30,5
	-
	32,2
	30,5
	-
	34,8
	37,0
	31,0
	-
	-
	-
	-

	54
	33,0
	-
	34,6
	33,0
	-
	-
	-
	32,4
	-
	-
	-
	-

	60
	34,2
	-
	35,9
	34,2
	-
	-
	-
	34,7
	-
	-
	-
	-

	66
	35,5
	-
	37,1
	35,5
	-
	-
	-
	35,9
	-
	-
	-
	-

	74
	37,1
	-
	38,8
	37,1
	-
	-
	-
	37,6
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.17. Масса многожильных кабелей, кг/км, марок КНРк, КНРПк, КНРЭк, КНРТЭк, КНРЭТЭк, КНРпТк, КНРпТЭк, КНРпТПк, КНРпТ, КНРпТЭ, КНРпТУ, КНРпТП
	Число жил
	КНРпТУ
	КНРпТП
	КНРпТЭ
	КНРПк
	КНРЭк
	КНРпТЭк
	КНРпТПк
	КНРпТ
	КНРк
	КНРТЭк
	КНРЭТЭк
	КНРпТк
	КНРПк
	КНРк
	КНРЭк

	
	1,0
	1,5
	2,5
	1,5
	2,5
	1,5
	2,5

	4
	260
	306
	328
	250
	285
	242
	213
	215
	190
	287
	305
	152
	288
	413
	223
	281
	325
	457

	5
	-
	-
	-
	287
	325
	-
	-
	-
	223
	321
	355
	-
	333
	498
	264
	366
	373
	549

	6
	317
	368
	393
	-
	-
	299
	266
	268
	-
	-
	-
	197
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	-
	-
	-
	347
	388
	-
	-
	-
	279
	379
	429
	-
	447
	607
	364
	486
	495
	662

	8
	420
	479
	506
	-
	-
	393
	353
	363
	-
	-
	-
	272
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	477
	541
	571
	535
	589
	472
	429
	416
	441
	552
	589
	317
	623
	815
	521
	664
	682
	886

	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	493
	604
	647
	-
	692
	911
	587
	756
	-
	984

	14
	577
	645
	678
	-
	-
	570
	522
	510
	550
	663
	705
	423
	768
	1017
	659
	853
	752
	1094

	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	607
	722
	771
	-
	845
	1190
	733
	952
	832
	1274

	19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	689
	805
	855
	-
	953
	1345
	836
	1148
	912
	1432

	20
	729
	800
	845
	-
	-
	719
	664
	653
	-
	-
	-
	550
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	824
	907
	946
	-
	-
	811
	751
	743
	839
	973
	1099
	629
	1231
	1721
	1073
	1419
	1024
	1825

	27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	922
	1046
	1183
	-
	1330
	1863
	1186
	1553
	1316
	1969

	28
	914
	1000
	1042
	-
	-
	901
	837
	829
	-
	-
	-
	709
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	1189
	1264
	-
	1438
	2015
	1289
	1694
	1529
	2124

	32
	1005
	1096
	1140
	-
	-
	987
	920
	916
	-
	-
	-
	783
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1082
	1272
	1356
	-
	1346
	2172
	1394
	1879
	1641
	2286

	37
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1185
	1376
	1461
	-
	1760
	2460
	1531
	2058
	1959
	2580

	38
	1133
	1231
	1276
	-
	-
	1185
	1109
	1038
	-
	-
	-
	960
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1710
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1770
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	48
	1368
	1453
	1503
	-
	-
	1403
	1320
	1247
	-
	-
	1873
	1155
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	54
	1570
	1685
	1740
	-
	-
	1599
	1512
	1458
	-
	-
	-
	1268
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	1689
	1815
	1872
	-
	-
	1723
	1633
	1580
	-
	-
	-
	1452
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	66
	1822
	1947
	2005
	-
	-
	1848
	1753
	1702
	-
	-
	-
	1566
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	74
	1988
	2117
	2179
	-
	-
	2015
	1916
	1863
	-
	-
	-
	1718
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.18. Внешний диаметр и масса гибких кабелей марок НРШМ, НГРШМ, МРШН, МРШНЭ,МЭРШН-100, МЭРШНЭ-100
	Число жил
	НРШМ
	НГРШМ
	МРШН
	МРШНЭ
	МЭРШН-100
	МЭРШНЭ-100

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	S = 1,0 мм2

	1
	8,9
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	12,2
	228
	-
	-
	12,1
	183
	13,3
	228
	13,3
	224
	14,5
	338

	3
	12,7
	252
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	13,6
	255
	13,0
	222
	13,5
	249
	14,7
	366
	14,9
	316
	16,1
	444

	5
	14,6
	291
	14,1
	258
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	16,5
	397
	15,1
	316
	15,4
	347
	16,6
	479
	16,2
	356
	18,4
	599

	10
	19,8
	524
	18,7
	429
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	20,3
	580
	20,2
	538
	19,2
	518
	20,4
	681
	22,7
	754
	23,9
	945

	14
	21,2
	642
	21,1
	598
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	22,1
	705
	22,1
	660
	22,0
	697
	23,2
	883
	24,8
	928
	26,0
	1137

	19
	23,1
	791
	23,2
	746
	23,0
	783
	24,2
	978
	26,0
	1052
	27,2
	1272

	24
	26,4
	966
	26,7
	915
	26,3
	957
	27,5
	1178
	29,9
	1293
	31,1
	1544

	27
	26,9
	1044
	27,3
	996
	26,9
	1035
	28,0
	1261
	30,5
	1408
	31,7
	1664

	30
	27,8
	1130
	29,2
	1080
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	28,7
	1216
	29,2
	1166
	28,6
	1206
	29,8
	1447
	33,6
	1745
	34,8
	2027

	37
	29,7
	1327
	31,3
	1362
	29,6
	1316
	30,8
	1565
	34,8
	1907
	36,0
	2198

	S = 1,5 мм2

	1
	9,2
	125
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	12,8
	257
	-
	-
	12,7
	205
	13,9
	314
	13,9
	247
	15,1
	366

	3
	13,3
	285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	14,3
	292
	13,8
	258
	14,2
	286
	15,4
	408
	15,6
	357
	16,8
	491

	5
	16,3
	380
	14,9
	301
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	17,4
	459
	16,0
	374
	16,3
	406
	17,5
	546
	18,1
	519
	19,3
	674

	10
	21,0
	612
	20,9
	568
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	21,5
	682
	21,4
	636
	21,4
	673
	22,6
	855
	23,9
	866
	25,1
	1068

	14
	22,5
	757
	22,4
	710
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	23,5
	836
	23,6
	789
	23,4
	827
	24,6
	1025
	26,2
	1075
	27,4
	1295

	19
	24,6
	944
	24,7
	896
	24,5
	934
	25,7
	1141
	27,5
	1222
	28,7
	1454

	24
	28,2
	1159
	28,5
	1103
	28,1
	1148
	29,3
	1385
	32,1
	1958
	33,9
	1872

	27
	28,7
	1256
	29,1
	1203
	28,6
	1246
	29,8
	1487
	33,3
	1735
	34,5
	2014

	30
	29,7
	1364
	31,1
	1393
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	30,7
	1472
	32,2
	1504
	30,6
	1460
	31,8
	1718
	35,6
	2035
	36,8
	2334

	37
	32,8
	1701
	34,4
	1646
	32,7
	1689
	33,9
	1963
	36,9
	2231
	38,1
	2540

	S = 2,5 мм2

	1
	10,3
	161
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	16,1
	361
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	16,8
	453
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	18,1
	460
	16,5
	354
	18,3
	426
	19,5
	582
	18,4
	491
	19,6
	648

	5
	19,4
	535
	18,0
	437
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	20,8
	659
	20,4
	610
	19,7
	595
	20,9
	762
	22,5
	794
	23,7
	985

	10
	25,6
	894
	25,4
	834
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	26,2
	1005
	26,2
	947
	25,5
	984
	26,7
	1285
	28,7
	1232
	29,9
	1473

	14
	27,5
	1128
	27,5
	1068
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	28,9
	1253
	28,9
	1190
	27,7
	1198
	27,4
	1418
	32,6
	1636
	33,8
	1911

	19
	30,3
	1427
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	36,0
	1860
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	36,8
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	38,0
	2200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	39,4
	2379
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	40,8
	2608
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.19. Внешний диаметр и масса одно-, двух- и трехжильных кабелей КРКВ и КРКВЭ
	S, мм2
	КРKB
	КРKBЭ

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	Одножильные

	0,75
	7,3
	64
	11,9
	193

	1,0
	7,5
	68
	12,1
	200

	1,5
	7,8
	77,3
	12,4
	213

	2,5
	8,5
	99
	13,1
	245

	4
	9,2
	121
	13,8
	278

	6
	9,7
	147
	14,3
	211

	10
	11,1
	212
	15,7
	396

	16
	12,1
	278
	16,7
	477

	25
	13,8
	393
	18,4
	617

	35
	15,9
	531
	28,9
	802

	50
	17,5
	689
	22,5
	985

	70
	19,1
	890
	24,1
	1211

	95
	21,4
	1183
	26,4
	1539

	120
	22,9
	1423
	24,9
	1803

	150
	24,9
	1436
	29,9
	2145

	185
	27,2
	2136
	32,2
	2582

	240
	31,2
	2806
	36,8
	3360

	300
	34,0
	3450
	39,6
	4050

	Двухжильные

	0,75
	10,8
	117
	15,4
	298

	1,0
	11,2
	128
	15,8
	314

	1,5
	11,8
	145
	16,4
	340

	2,5
	13,8
	208
	18,5
	440

	4
	15,6
	270
	20,6
	537

	6
	16,6
	346
	21,6
	628

	10
	19,4
	498
	24,4
	822

	16
	21,4
	647
	26,4
	1003

	25
	24,8
	911
	29,8
	1321

	35
	27,0
	1152
	32,0
	1595

	50
	31,2
	1570
	36,8
	2144

	70
	34,4
	2015
	40,0
	2622

	95
	39,0
	2677
	44,6
	3356

	Трехжильные

	0,75
	11,3
	141
	15,9
	328

	1,0
	11,7
	152
	16,3
	345

	1,5
	12,3
	177
	16,9
	377

	2,5
	15,1
	274
	20,1
	534

	4
	16,4
	338
	21,4
	618

	6
	17,4
	431
	22,4
	710

	10
	20,4
	634
	25,4
	975

	16
	22,6
	845
	27,6
	1219

	25
	26,2
	1211
	31,2
	1640

	35
	28,6
	1549
	33,6
	2017

	50
	33,0
	2133
	38,6
	2716

	70
	36,5
	2767
	42,1
	3408

	95
	41,4
	3701
	47
	4424

	120
	44,7
	4451
	50,3
	5230

	150
	50,9
	5670
	56,9
	6600


Таблица 14.20. Внешний диаметр и масса многожильных кабелей КРКВ и КРКВЭ
	Число жил
	KРКВ
	КРКВЭ


	
	Сечение жил, мм2

	
	0,75
	1,0
	1,5
	2,5
	0,75
	1,0
	1,5
	2,5

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	4
	12,1
	165
	12,6
	181
	13,3
	213
	16,2
	329
	16,7
	364
	17,2
	387
	17,9
	429
	21,2
	605

	5
	13,0
	191
	13,5
	210
	15,3
	280
	17,5
	387
	17,6
	403
	18,1
	430
	20,3
	542
	22,5
	684

	7
	13,9
	234
	15,5
	291
	16,4
	346
	18,8
	488
	18,5
	459
	20,5
	548
	21,4
	624
	23,8
	804

	10
	18,0
	353
	18,8
	391
	20,0
	469
	23,2
	668
	23,0
	656
	23,8
	707
	25,0
	803
	28,2
	1052

	12
	18,4
	394
	19,3
	437
	20,5
	527
	23,9
	761
	23,4
	703
	24,3
	760
	25,5
	870
	28,9
	1155

	14
	19,3
	438
	20,2
	488
	21,5
	592
	25,0
	860
	24,3
	761
	25,2
	826
	26,5
	950
	30,0
	1272

	16
	20,2
	484
	21,1
	539
	22,5
	657
	26,3
	961
	25,2
	822
	26,1
	890
	27,5
	1029
	31,3
	1392

	19
	21,1
	546
	22,1
	610
	23,6
	749
	27,6
	1102
	26,1
	897
	27,1
	977
	28,6
	1147
	32,6
	1555

	24
	24,2
	670
	25,4
	750
	27,2
	923
	33,0
	1428
	29,2
	1069
	30,4
	1168
	32,2
	1368
	38,6
	2016

	27
	24,6
	725
	25,9
	816
	27,7
	1007
	33,7
	1524
	29,6
	1130
	30,9
	1241
	32,7
	1461
	39,3
	2169

	30
	25,5
	789
	26,8
	888
	28,7
	1099
	34,8
	1717
	30,5
	1208
	31,8
	1327
	33,7
	1567
	40,4
	2330

	33
	26,4
	853
	27,7
	957
	29,7
	1190
	36,1
	1864
	31,4
	1287
	32,7
	1411
	35,3
	1718
	41,7
	2500

	37
	27,3
	931
	28,7
	1060
	31,8
	1386
	37,4
	2051
	32,3
	1377
	33,7
	1528
	37,4
	1951
	43,0
	2708


Таблица 14.21. Внешний диаметр и масса кабелей КСРПВ, КСРПВЭ
	Число жил
	Число пар или четверок
	КСРПВ
	КСРПВЭ

	
	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	S = 0,5 мм2

	4
	4 отдельные жилы
	9,2
	94
	13,8
	251

	6
	3*2
	12,8
	145
	17,4
	355

	8
	4*2
	13,8
	169
	18,4
	393

	10
	5*2
	15,8
	225
	20,8
	495

	12
	3*4
	15,5
	236
	20,5
	502

	14
	7*2
	17,0
	269
	22,0
	558

	16
	4*4
	18,0
	294
	23,0
	598

	18
	1*4 + 7*2
	17,8
	307
	22,8
	608

	24
	12*2
	21,4
	393
	26,4
	749

	28
	7*4
	19,4
	393
	24,4
	718

	32
	16*2
	23,4
	475
	28,4
	862

	38
	19*2
	24,6
	531
	29,6
	936

	44
	1*4 + 20*2
	25,4
	585
	30,4
	1003

	48
	12*4
	24,7
	603
	29,7
	1010

	54
	27*2
	29,0
	699
	34,0
	1173

	S = 0,75 мм2

	4
	4 отдельные жилы
	10,1
	117
	14,7
	286

	6
	3*2
	15,5
	215
	20,5
	481

	8
	4*2
	16,7
	251
	21,7
	535

	10
	5*2
	18,0
	287
	23,0
	591

	12
	3*4
	17,4
	301
	22,4
	595

	14
	7*2
	19,4
	347
	24,4
	672

	16
	4*4
	18,9
	362
	23,9
	679

	18
	1*4 + 7*2
	20,3
	401
	25,3
	740

	24
	12*2
	24,7
	518
	29,7
	925

	28
	7*4
	22,1
	528
	27,1
	895

	32
	16*2
	27,2
	632
	32,2
	1078

	38
	19*2
	28,6
	714
	33,6
	1181

	44
	1*4 + 20*2
	20,5
	788
	34,5
	1269

	48
	12*4
	28,4
	816
	33,4
	1280

	54
	27*2
	34,7
	1019
	40,3
	1631

	S = 1,0 мм2

	4
	4 отдельные жилы
	10,6
	131
	15,2
	301

	6
	3*2
	16,4
	240
	21,4
	519

	8
	4*2
	17,7
	282
	22,7
	581

	10
	5*2
	19,1
	325
	24,1
	696

	12
	3*4
	18,5
	343
	23,5
	655

	14
	7*2
	20,6
	395
	25,6
	739

	16
	4*4
	20,1
	414
	25,1
	750

	18
	1*4 + 7*2
	21,6
	460
	26,6
	820

	24
	12*2
	26,4
	596
	31,4
	1036

	28
	7*4
	23,6
	612
	28,6
	1003

	32
	16*2
	29,1
	732
	34,7
	1250

	38
	19*2
	31,6
	895
	37,2
	1455

	44
	1*4 + 20*2
	32,6
	987
	38,2
	1565

	48
	12*4
	31,5
	1022
	37,1
	1581

	54
	27*2
	37,4
	1186
	43,0
	1843


14.3. КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ОБЛУЧЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Кабели изготовляют в ПВХ оболочках по ТУ 16.505.305-81 следующих модификаций: неэкранированные (СПОВ), с экранированными жилами (СПОЭВ), с общим экраном по оболочке (СПОВЭ); с экранированными жилами в общем экране по оболочке (СПОЭВЭ) (рис. 14.8). Эти кабели предназначены для универсального применения в силовых цепях, цепях освещения, управления, сигнализации на судах при переменном напряжении до 690 В частотой 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В сечением жил свыше 2,5 мм2, а сечением от 0,35 до 2,5 мм2 -при переменном напряжении частотой до 200 кГц или постоянном напряжении до 690 В при температуре от -40 до +65°С.

Токопроводящие жилы кабелей скручивают из мягких медных проволок в соответствии с ГОСТ 22483-77 класса 4 сечением 0,35 и 0,5 мм2 и класса 2 — сечением 0,7 — 95,0 мм2. В качестве изоляции применяют ПЭ, который подвергают радиационному модифицированию. Некоторые конструктивные данные приведены ниже.

Предельно допустимое отклонение от номинальной толщины: изоляции —10%, оболочки —15%.В кабелях СПОЭВ и СПОЭВЭ поверх изоляции накладывают экран в виде оплетки медной луженой проволокой диаметром 0,10—0,13 мм или повива из медных проволок диаметром 0,12 — 0,15 мм плотностью не менее 70 % оплетки и не менее 90 % повива. Толщина изоляции из облученного ПЭ:

	S, мм2
	Толщина изоляции, мм
	S, мм2
	Толщина изоляции, мм

	0,35
	0,4
	10,0
	0,9

	0,50
	0,5
	16,0
	1,0

	0,75
	0,5
	25
	1,2

	1,0
	06
	35
	1,5

	1,5
	0,6
	50
	1,5

	2,5
	0,7
	70
	1,8

	4,0
	0,8
	95
	2,0

	60
	0,8
	 
	 


Толщина ПВХ оболочки кабелей с изоляцией из облученного ПЭ:

	Диаметр кабеля под оболочкой, мм
	Толщина оболочки, мм

	До 6,0
	0,9

	6,0-8,0
	1,0

	8,0-11,0
	1,2

	11,0-15,0
	1,5

	15,0-22,0
	1,8

	22,0-30,0
	2,0

	30,0-35,0
	2,5

	35,0-40,0
	3,0

	Свыше 40,0
	3,5


Изолированные жилы скручивают в кабель концентрическими повивами. В многожильных кабелях в каждом повиве две смежные жилы (счетная пара) по цвету отличаются между собой и от остальных жил повива. Наложенная на кабель оболочка из ПВХ имеет толщину, значения которой указаны выше. В кабелях СПОВЭ и СПОЭВЭ поверх оболочки накладывают экран в виде оплетки медной луженой проволокой диаметром 0,15—0,30 мм плотностью не менее 80%.

В табл. 14.22 приведены внешний диаметр и масса кабелей СПОВ, СПОЭВ, СПОВЭ и СПОЭВЭ. Предельное отклонение от внешнего диаметра кабелей +10%.

Строительная длина кабелей — не менее 125 м. Допускаются маломерные отрезки: кабелей СПОВ и СПОВЭ - длиной не менее 30 м — 23 % общей длины сдаваемой партии и не менее 10 м-7% сдаваемой партии; кабелей СПОЭВ и СПОЭВЭ - не менее 70 м — 25 % сдаваемой партии, не менее 30 м - 18% и не менее 10 м - 7% сдаваемой партии.

[image: image8.png]



Рисунок 14.8. Поперечный разрез трехжильного кабеля марки СПОВ сечением 3*6 мм2: 1 – жила медная – мягкая проволока; 2 – изоляция – радиационно-модифицированный ПЭ; 3 – обмотка – лавсановая лента; 4 – оболочка из ПВХ пластиката
Таблица 14.22. Внешний диаметр и масса кабелей марок СПОВ, СПОЭВ, СПОВЭ и СПОЭВЭ
	Число жил 
	СПОВ
	СПОЭВ
	СПОВЭ
	СПОЭВЭ

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	кг/ км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/ км

	S = 0,35 мм2

	1
	3,4
	14,1
	-
	-
	4,2
	33,8
	-
	-

	2
	5,4
	33,1
	6,4
	51,3
	6,6
	79,4
	7,6
	107

	3
	5,6
	36,7
	6,7
	59,1
	6,8
	85,6
	7,9
	117

	4
	6,1
	41,6
	7,2
	68,6
	7,3
	93,6
	8,4
	129

	7
	7,0
	60,0
	8,6
	109
	8,2
	118
	9,8
	180

	12
	9,0
	96,0
	11,4
	182
	10,2
	171
	12,6
	275

	19
	10,8
	147
	13,2
	268
	12,0
	235
	14,4
	374

	27
	12,6
	172
	16,2
	386
	13,8
	275
	17,4
	516
	
	
	

	30
	13,1
	215
	16,7
	422
	14,3
	321
	17,9
	554
	
	
	

	37
	14,6
	272
	18,0
	506
	15,8
	389
	19,2
	650
	
	
	

	48
	16,4
	339
	21,0
	566
	17,6
	466
	22,2
	834
	
	
	

	S = 0,5 мм2
	
	
	

	1
	3,7
	17,0
	-
	-
	4,5
	38,3
	-
	-
	
	
	

	2
	6,0
	41,0
	7,0
	61,1
	7,2
	91,9
	8,2
	120
	
	
	

	3
	6,3
	46,4
	7,3
	70,0
	7,5
	99,0
	8,5
	131
	
	
	

	4
	6,8
	51,4
	8,1
	81,6
	8,0
	109
	9,3
	150
	
	
	

	7
	8,1
	79,6
	9,5
	126
	9,3
	148
	10,7
	204
	
	
	

	12
	10,7
	133
	12,7
	214
	11,9
	220
	13,9
	317
	
	
	

	19
	12,3
	189
	15,3
	330
	13,5
	289
	16,5
	453
	
	
	

	27
	15,1
	275
	18,0
	450
	16,3
	397
	19,2
	595
	
	
	

	30
	15,6
	298
	19,3
	515
	16,8
	424
	20,5
	668
	
	
	

	37
	16,7
	363
	20,7
	614
	17,9
	487
	21,9
	779
	
	
	

	48
	19,5
	467
	23,4
	773
	20,7
	621
	24,6
	957
	
	
	

	S = 0,75 мм2
	
	
	

	1
	3,9
	20,4
	-
	-
	4,7
	42,7
	-
	-
	
	
	

	2
	6,4
	49,5
	7,4
	71,0
	7,6
	105
	8,6
	133
	
	
	

	3
	6,7
	56,9
	7,8
	83,5
	7,9
	114
	9,0
	149
	
	
	

	4
	7,3
	64,4
	8,6
	100
	8,5
	126
	9,8
	170
	
	
	

	7
	8,7
	101
	10,5
	160
	9,9
	173
	11,7
	246
	
	
	

	12
	11,5
	169
	14,1
	273
	12,7
	262
	15,3
	386
	
	
	

	19
	13,3
	247
	16,3
	400
	14,5
	354
	17,5
	530
	
	
	

	27
	16,3
	326
	19,9
	572
	17,5
	455
	21,1
	729
	
	
	

	30
	16,9
	390
	20,5
	620
	18,1
	524
	21,7
	783
	
	
	

	37
	18,7
	487
	22,1
	749
	19,9
	634
	23,3
	924
	
	
	

	48
	21,1
	611
	25,0
	946
	22,3
	779
	26,3
	1143
	
	
	

	S = 1,0 мм2
	
	
	

	1
	4,3
	25,0
	-
	-
	5,5
	63,1
	-
	-
	
	
	

	2
	7,1
	61,3
	8,3
	88,4
	8,3
	121
	9,5
	158
	
	
	

	3
	7,5
	71,7
	8,7
	104
	8,7
	135
	9,9
	176
	
	
	

	4
	8,3
	82,3
	9,5
	117
	9,5
	152
	10,7
	196
	
	
	

	7
	9,8
	128
	11,6
	167
	11,0
	207
	12,8
	287
	
	
	

	12
	13,0
	214
	15,6
	331
	14,2
	318
	16,8
	457
	
	
	

	19
	15,6
	330
	18,7
	508
	16,8
	456!
	19,2
	656
	
	
	

	27
	19,1
	477
	22,0
	692
	20,3
	629
	23,2
	863
	
	
	

	30
	19,7
	518
	22,8
	762
	20,9
	673
	24,0
	942
	
	
	

	37
	21,2
	618
	24,5
	906
	22,4
	787
	25,7
	1102
	
	
	

	48
	24,0
	780
	28,2
	1174
	25,2
	970
	29,4
	1392
	
	
	

	S=1,5 мм2
	
	
	

	1
	4,6
	31,4
	-
	-
	5,8
	71,5
	-
	-
	
	
	

	2
	7,7
	77,7
	8,9
	101
	9,0
	142
	10,1
	175
	
	
	

	3
	8,3
	94,6
	9,4
	116
	9,5
	165
	10,6
	193
	
	
	

	4
	9,0
	108
	10,6
	139
	10,2
	182
	11,8
	225
	
	
	

	7
	11,1
	179
	12,5
	212
	12,3
	269
	13,7
	313
	
	
	

	12
	14,8
	303
	16,8
	352
	16,0
	421
	18,0
	485
	
	
	

	19
	17,2
	447
	20,2
	639
	18,4
	583
	21,4
	799
	
	
	

	27
	20,9
	630
	23,9
	875
	22,1
	796
	25,1
	1064
	
	
	

	S=2,5 мм2
	
	
	

	1
	5,3
	46,4
	-
	-
	6,5
	91,7
	-
	-
	
	
	

	2
	9,4
	118
	10,8
	162
	10,6
	195
	12,0
	250
	
	
	

	3
	9,9
	144
	11,4
	196
	11,1
	225
	12,6
	288
	
	
	

	4
	11,3
	178
	12,4
	223
	12,5
	270
	13,6
	318
	
	
	

	7
	13,3
	281
	15,4
	377
	14,5
	388
	1,6
	501
	
	
	

	12
	17,9
	480
	20,5
	638
	19,1
	622
	21,7
	801
	
	
	

	S=4 мм2
	
	
	

	1
	6,0
	63,2
	-
	-
	7,2
	114
	-
	-
	
	
	

	2
	11,2
	177
	-
	-
	12,4
	268
	-
	-
	
	
	

	3
	11,9
	214
	-
	-
	13,1
	311
	-
	-
	
	
	

	S=6 мм2
	
	
	

	1
	6,6
	85,1
	-
	-
	7,8
	141
	-
	-
	
	
	

	2
	12,4
	234
	-
	-
	13,6
	329
	-
	-
	
	
	

	3
	13,1
	288
	-
	-
	14,3
	394
	-
	-
	
	
	

	S=10 мм2
	
	
	

	1
	7,6
	123
	-
	-
	8,8
	187
	-
	-
	
	
	

	2
	15,0
	354
	-
	-
	16,2
	473
	-
	-
	
	
	

	3
	15,9
	442
	-
	-
	17,1
	569
	-
	-
	
	
	

	S=16 мм2
	
	
	

	1
	9,8
	197
	-
	-
	11,0
	278
	-
	-
	
	
	

	2
	19,5
	544
	-
	-
	20,7
	697
	-
	-
	
	
	

	3
	20,7
	720
	-
	-
	21,9
	884
	-
	-
	
	
	

	S=25 мм2
	
	
	

	1
	12,5
	318
	-
	-
	13,7
	420
	-
	-
	
	
	

	2
	24,2
	806
	-
	-
	25,4
	1097
	-
	-
	
	
	

	3
	26,1
	1147
	-
	-
	27,3
	1351
	-
	-
	
	
	

	S=35 мм2
	
	
	

	1
	14,7
	441
	-
	-
	15,9
	559
	-
	-
	
	
	

	2
	27,9
	1213
	-
	-
	29,0
	1432
	-
	-
	
	
	

	3
	29,6
	1520
	-
	-
	30,8
	1751
	-
	-
	
	
	

	S=50 мм2
	
	
	

	1
	16,2
	573
	-
	-
	17,4
	704
	-
	-
	
	
	

	2
	30,8
	1574
	-
	-
	32,0
	1794
	-
	-
	
	
	

	3
	32,9
	1962
	-
	-
	34,1
	2219
	-
	-
	
	
	

	S=70 мм2
	
	
	

	1
	18,45
	789
	-
	-
	17,45
	923
	-
	-
	
	
	

	2
	32,9
	2037
	-
	-
	34,1
	2295
	-
	-
	
	
	

	3
	36,0
	2870
	-
	-
	37,2
	3151
	-
	-
	
	
	

	S=95 мм2
	
	
	

	1
	20,1
	1067
	-
	-
	21,3
	1227
	-
	-
	
	
	

	2
	38,3
	2768
	-
	-
	39,5
	3067
	-
	-
	
	
	

	3
	41,8
	3678
	-
	-
	43,0
	4001
	-
	-
	
	
	


14.4. КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ОБОЛОЧКЕ

Особенностью кабелей КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ и КМВВЭ (ГОСТ 17301-79) являются малые толщины изоляции и оболочки, благодаря чему достигаются их малые диаметры, обусловливающие выгодность условий монтажа (рис. 4.9). Эти кабели используют в основном для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при переменных напряжениях 500 и 1000 В частотой не более 200 кГц или соответственно при постоянных напряжениях 750 и 1500 В при температуре от -50 до + 65°С.

Кабель КМВВЭ с ПВХ изоляцией предназначен для силовых и осветительных сетей и цепей управления на переменное напряжение 500 В частотой не более 400 Гц или 750 В постоянного напряжения при температуре от -50 до +65°С.

В кабелях данной группы, кроме КМПВ, предусмотрено экранирование либо отдельных жил (полное или частичное), либо общее. Все кабели многожильные (см. табл. 14.1,142).Токопроводящие жилы скручивают из отожженных мягких медных проволок по конструкциям класса 4 сечением 0,35—0,5 мм2 и класса 2 сечений 0,75—10,0 мм2.Жилы кабелей КМВВЭ изолируют ПВХ пластикатом, а всех остальных марок — ПЭ.

Оболочки всех кабелей из ПВХ пластиката. Толщина ПВХ оболочек кабелей с ПВХ изоляцией указана ниже:

	Диаметр кабеля под оболочкой, мм
	До 10
	Свыше 10

	Толщина оболочки, мм
	1,5
	2


Значения толщины изоляции и ПВХ оболочки кабелей с ПЭ изоляцией приведены в табл. 14.23 и 14.24.

Предельно допустимое отклонение от номинальной толщины изоляции кабелей на напряжение 500 В ±0,1 мм, а на напряжение 1000 В —10%. Допустимое отклонение от номинальной толщины оболочки —20%.

Изолированные жилы в кабелях КМПЭВ, КМПЭВЭ и КМПЭВЭВ с попарно экранированными жилами скручивают в пары с шагом не более 50 мм. Жилы в паре отличаются по цвету. В кабелях с экранированными жилами или парами жил поверх изоляции и по скрутке пар накладывают экран в виде оплетки или повива из медных луженых проволок диаметром 0,10—0,15 мм плотностью не менее 70% для оплетки и 90% для повива.

Изолированные жилы, экранированные жилы и пары скручивают в кабель концентрическими повивами в разные стороны с применением для заполнения ПЭ корделя. При расположении жил в кабелях с частично экранированными жилами руководствуются порядком, указанным в табл. 14.25.

В каждом повиве две смежные жилы отличаются между собой и от остальных жил данного повива, а две смежные пары повива отличаются комбинацией цветов

между собой и от остальных пар данного повива. По внешнему повиву допускается обмотка лентой из ПЭТФ или полиамидной пленки с перекрытием, поверх которой накладывают ПВХ оболочку. Одножильные кабели КМВВЭ оболочки не имеют.

[image: image9.png]



Рисунок 14.9. Поперечный разрез семижильного кабеля марки КМВВЭ

[image: image10.png]



Рисунок 14.10. Поперечный разрез 19-жильного кабеля марки КМПЭВ сечением 19*0,75 мм2: 1 – жила – медная проволока; 2 – изоляция из ПЭ; 3 – экран – медная луженая проволока; 4 – обмотка – лавсановая лента; 5 – оболочка – ПВХ пластикат

Таблица 14.23. Толщина изоляции малогабаритных судовых кабелей марок КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, КМВВЭ
	S, мм2
	Толщина изоляции, мм

	
	ПЭ
	ПВХ

	0,35
	0,4
	-

	0,50
	0,4
	-

	0,75
	0,4
	0,8

	1,00
	0,5
	0,8

	1,5
	0,6
	0,8

	2,5
	0,6
	1,0

	4,0
	-
	1,0

	6,0
	-
	1,2

	10,0
	-
	1,2


Таблица 14.24. Толщина оболочек малогабаритных судовых кабелей марок КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, КМВВЭ
	Толщина ПВХ оболочки кабелей с ПЭ изоляцией, мм

	Диаметр кабеля под оболочкой, мм
	Толщина оболочки поверх скрученных сердечников, мм
	Диаметр кабеля под оболочкой, мм
	Толщина оболочки поверх экранирующей оплетки, мм

	До 8,0
	1,2
	До 15,0
	1,2

	8,0-14,0
	1,5
	15,0-30,0
	1,5

	14,0-22,0
	1,8
	Свыше 30,0
	1,8

	
	
	
	


Таблица 14.25. Порядок расположения жил в кабелях с частично экранированными жилами по повивам
	Число жил
	Система расположения жил по повивам

	12/8э
	4 + 8э

	17/11э
	1э + 6 + 10э

	22/7э
	1э + 6э+ 15

	27/13э
	4 + 10 + 13э

	39/24э
	1э + 6э+ 15 + 17э

	42/19э
	1э + 6э + 12э + 23

	50/22э
	Зэ + 11 + 17 + 19э

	Примечания; 1. Буква “э” означает экранированная жила. 2. В числителе указано общее число жил, в знаменателе — число экранированных жил.


 

Таблица 14.26. Максимальный внешний диаметр и масса кабелей марок КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, КМВВЭ
	Число жил
	КМПВ
	КМПВЭ
	КМПВЭВ
	КМПЭВ
	КМПЭВЭ
	КМПЭВЭВ

	
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км

	S=0,35 мм2

	1
	4,4
	20,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	6,4
	33,8
	7,7
	82,8
	10,5
	127
	7,4
	49,9
	8,7
	108
	11,6
	158

	3
	6,6
	40,3
	7,9
	91,0
	10,8
	136
	7,7
	61,5
	9,0
	122
	11,9
	174

	4
	7,0
	47,5
	8,4
	101
	11,2
	148
	8,4
	74,4
	9,7
	139
	12,4
	194

	7
	8,1
	67,6
	9,5
	128
	12,2
	180
	9,7
	111
	11,0
	185
	13,8
	246

	10
	9,8
	91,2
	11,1
	165
	14,0
	226
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	10,1
	103
	11,4
	178
	14,2
	240
	13,0
	190
	14,3
	299
	17,1
	367

	14
	10,6
	115
	11,9
	193
	14,6
	257
	13,5
	214
	14,9
	316
	17,6
	397

	19
	12,1
	159
	13,5
	249
	16,4
	321
	14,9
	272
	16,2
	385
	19,0
	496

	24
	14,0
	195
	15,3
	297
	18,0
	378
	17,2
	339
	18,5
	469
	21,9
	594

	27
	14,2
	211
	15,5
	316
	18,4
	398
	17,5
	371
	18,8
	503
	22,2
	631

	30
	14,6
	229
	16,0
	337
	18,8
	421
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	15,7
	271
	17,1
	385
	20,5
	498
	19,4
	478
	20,7
	631
	24,2
	777

	52
	18,2
	362
	19,5
	496
	22,9
	624
	23,2
	676
	24,5
	854
	28,1
	1020

	S=0,5 мм2

	1
	4,5
	22,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	6,6
	37,8
	7,9
	88,6
	10,8
	134
	7,7
	54,4
	9,0
	114
	11,8
	165

	3
	6,9
	45,6
	8,3
	98,0
	11,0
	145
	8,0
	67,7
	9,4
	130
	12,1
	183

	4
	7,4
	54,3
	8,7
	ПО
	11,6
	159
	8,7
	82,3
	10,0
	150
	12,8
	206

	7
	8,5
	78,3
	9,8
	142
	12,7
	196
	10,1
	124
	11,4
	200
	14,2
	263

	10
	10,3
	107
	11,7
	184
	14,5
	247
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	10,7
	121
	12,0
	200
	14,7
	265
	13,5
	213
	14,9
	315
	16,3
	396

	14
	11,1
	136
	12,4
	218
	15,3
	285
	14,1
	240
	15,4
	346
	18,3
	430

	19
	12,9
	188
	14,2
	282
	17,1
	358
	15,5
	307
	16,8
	423
	20,4
	538

	24
	14,7
	231
	16,1
	338
	18,9
	423
	17,9
	383
	19,3
	518
	22,7
	648

	27
	15,1
	252
	16,4
	361
	19,8
	447
	18,3
	420
	19,6
	557
	23,1
	650

	30
	15,5
	274
	16,8
	387
	20,4
	499
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	16,6
	325
	17,9
	445
	21,5
	563
	21,0
	568
	22,3
	728
	25,7
	881

	52
	19,3
	437
	20,6
	577
	24,1
	711
	24,3
	769
	25,6
	954
	29,2
	1120

	S=0,75 мм2

	1
	4,7
	26,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	7,0
	45,5
	8,4
	99,1
	11,2
	147
	8,1
	63,1
	9,5
	126
	12,2
	180

	3
	7,4
	56,0
	8,7
	112
	11,6
	161
	8,6
	79,9
	9,9
	146
	12,7
	202

	4
	7,9
	67,7
	9,2
	128
	12,1
	180
	9,2
	98,0
	10,6
	169
	13,3
	228

	7
	9,1
	101
	10,5
	170
	13,3
	228
	10,8
	150
	12,1
	232
	14,9
	299

	10
	11,3
	139
	12,7
	223
	15,4
	291
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	12,1
	172
	13,5
	262
	16,4
	335
	14,4
	258
	15,7
	367
	18,5
	453

	14
	12,7
	193
	14,1
	287
	16,9
	363
	15,2
	292
	16,5
	406
	19,9
	518

	19
	14,1
	247
	15,4
	349
	18,2
	430
	16,7
	376
	18,0
	. 502
	21,5
	623

	24
	16,2
	304
	17,5
	421
	20,9
	536
	19,4
	466
	20,7
	619
	24,1
	764

	27
	16,5
	333
	17,8
	453
	21,2
	570
	19,7
	512
	21,0
	668
	24,5
	816

	30
	17,1
	363
	18,4
	485
	21,8
	605
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	18,3
	435
	19,6
	567
	23,0
	695
	22,5
	700
	23,9
	872
	27,4
	1040

	52
	21,9
	614
	23,2
	774
	26,6
	927
	26,3
	953
	27,6
	1150
	31,1
	1340

	S=1,0 мм2

	1
	5,1
	29,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	7,7
	52,5
	9,0
	111
	11,9
	161
	8,8
	71,9
	10,1
	139
	12,9
	196

	3
	8,0
	65,4
	9,4
	126
	12,2
	178
	9,2
	91,7
	10,6
	162
	13,3
	221

	4
	8,7
	79,6
	10,0
	145
	12,9
	200
	10,0
	113
	11,3
	189
	14,1
	252

	7
	10,1
	120
	11,4
	195
	14,3
	257
	12,4
	189
	13,8
	282
	16,5
	357

	10
	13,2
	180
	14,5
	277
	17,4
	354
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	13,5
	204
	14,9
	303
	17,7
	382
	15,7
	300
	17,1
	418
	20,6
	534

	14
	14,2
	230
	15,5
	333
	18,4
	415
	16,5
	340
	17,8
	463
	21,3
	583

	19
	15,6
	294
	16,9
	408
	20,5
	520
	18,3
	439
	19,6
	575
	23,1
	706

	24
	18,0
	365
	19,4
	496
	22,9
	623
	21,9
	570
	23,2
	736
	26,6
	893

	27
	18,4
	399
	19,7
	533
	23,2
	662
	22,3
	625
	23,7
	796
	27,1
	955

	30
	19,0
	436
	20,4
	574
	23,9
	707
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	21,1
	547
	22,4
	702
	26,0
	850
	24,9
	821
	26,2
	1010
	29,6
	1180

	52
	24,5
	737
	25,9
	916
	29,4
	1080
	29,9
	1170
	31,2
	1400
	34,7
	1610

	S=1,5 мм2

	1
	5,6
	38,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	8,8
	70,0
	10,1
	136
	13,0
	192
	9,9
	92
	11,2
	167
	14,0
	229

	3
	9,2
	89,2
	10,6
	158
	13,4
	216
	10,5
	120
	11,8
	199
	14,5
	264

	4
	10,0
	ПО
	11,3
	184
	14,2
	246
	11,3
	149
	12,7
	240
	15,4
	312

	7
	12,4
	184
	13,8
	276
	16,6
	350
	14,1
	250
	15,4
	355
	18,2
	438

	10
	15,4
	253
	16,7
	366
	20,2
	477
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	15,8
	290
	17,2
	405
	20,7
	519
	18,0
	402
	19,4
	536
	22,9
	666

	14
	16,6
	329
	17,9
	450
	21,5
	568
	18,9
	459
	20,2
	600
	23,8
	735

	19
	18,4
	425
	19,7
	559
	23,2
	688
	21,7
	619
	23,0
	782
	26,5
	937

	24
	22,0
	553
	23,3
	715
	26,8
	868
	25,2
	771
	26,5
	959
	29,9
	1140

	27
	22,4
	608
	23,8
	774
	27,3
	930
	25,7
	850
	27,1
	1050
	30,5
	1230

	30
	23,2
	664
	24,5
	835
	28,1
	990
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	24,9
	795
	26,3
	980
	29,8
	1150
	29,6
	1170
	30,9
	1390
	34,3
	1600

	52
	30,0
	11,30
	31,4
	1350
	34,9
	1550
	34,5
	15,90
	35,9
	1850
	40,4
	2160

	S=2,5 мм2

	1
	6,2
	52,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	9,9
	98,0
	11,2
	172
	14,1
	233
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	10,5
	129
	11,8
	207
	14,6
	271
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	11,4
	162
	12,8
	246
	15,5
	314
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	14,1
	273
	15,4
	376
	18,3
	458
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	17,7
	379
	19,0
	507
	22,4
	631
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	18,2
	440
	19,5
	572
	23,0
	700
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	19,1
	502
	20,5
	641
	23,9
	774
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	21,9
	681
	23,2
	842
	26,6
	990
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	25,4
	849
	26,7
	1030
	30,1
	1200
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	25,9
	942
	27,3
	1140
	30,7
	1320
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	26,8
	1030
	28,2
	1230
	31,6
	1410
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	29,8
	1290
	31,1
	1510
	34,5
	1710
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.27. Максимальный внешний диаметр и масса частично экранированных кабелей марок КМПЭВ, КМПЭВЭ и КМПЭВЭВ
	n* S, мм2
	КМПЭВ
	KMПЭВЭ
	KMПЭВЭВ

	
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км
	D, мм
	g, кг/ км

	12/8э*0,35
	12,5
	178
	14,1
	276
	16,8
	347

	17/11э*0,35
	14,4
	223
	16,0
	333
	18,6
	414

	22/7э*0,35
	14,2
	235
	15,5
	370
	18,6
	457

	27/13э*0,35
	16,3
	297
	17,8
	421
	21,1
	534

	39/24э*0,35
	18,2
	427
	19,7
	565
	23,0
	688

	42/19э*0,35
	18,8
	435
	20,1
	590
	23,9
	731

	50/22э*0,35
	21,5
	516
	23,0
	678
	26,3
	821

	12/8э*0,5
	13,2
	192
	14,7
	293
	17,3
	368

	17/11э*0,5
	15,1
	253
	16,6
	369
	19,9
	474

	22/7э
	14,9
	269
	16,2
	390
	19,3
	457

	27/13э
	17,2
	341
	18,7
	473
	22,0
	590

	39/24э
	19,7
	515
	21,2
	665
	24,5
	797

	42/19э
	19,7
	496
	21,0
	651
	24,8
	731

	50/22э
	22,6
	598
	24,1
	767
	27,3
	916

	Примечание. В числителе указано общее число жил, в знаменателе — число экранированных жил.


В кабелях КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ и КМВВЭ (рис. 14.10) поверх оболочки, а в одножильных кабелях КМВВЭ поверх изоляции накладывают экранирующую оплетку из луженых медных проволок. В кабелях КМПВЭВ и КМПЭВЭВ допускается наложение экрана в виде повива или оплетки из медных нелуженых проволок.

Допускают поверх общего экрана плотностью не менее 80% обмотку лентой из ПЭТФ или полиамидной пленки с перекрытием не менее 30%.

Поверх общего экрана кабелей КМПВЭВ и КМПЭВЭВ накладывают вторую оболочку из ПВХ пластиката. На оболочке кабелей допускают продольные риски.

Максимальные внешний диаметр и масса малогабаритных кабелей приводятся в табл. 14.26 и 14.27. Строительные длины малогабаритных кабелей указаны в табл. 14.28.

Таблица 14.28. Строительная длина малогабаритных кабелей
	Марка
	Строительная длина, м, не менее
	Маломерные отрезки

	
	
	длиной, м, не менее
	количество от общей длины сдаваемой партии, %, не более

	КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ
	200
	30
	23

	
	
	10
	7

	КМВВЭ
	125
	30
	23

	
	
	10
	7

	КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ
	125
	70
	25

	
	
	30
	18

	
	
	10
	7


Таблица 14.29. Толщина резиновой изоляции кабелей для танкеров
	S, мм2
	Толщина изоляции, мм

	
	КВРВБ
	КВКРВБ, КВТРВБ

	1,0 и 1,5
	2,0
	1,2

	2,5-6
	2,4
	-

	10 и 16
	1,4
	-

	25-70
	1,6
	-

	95
	1,8
	-


Таблица 14.30. Толщина ПВХ оболочки кабелей для танкеров
	Диаметр под оболочкой, мм
	Толщина внутренней оболочки, мм
	Диаметр под оболочкой, мм
	Толщина внешней оболочки, мм

	До 10
	2
	До 20
	1,8

	10-25
	2,5
	20-35
	2,0

	25-40
	3,0
	Свыше 35
	2,2

	40-50
	4,0
	 

	Свыше 50
	4,5
	


Таблица 14.31. Внешний диаметр и масса кабелей марок КВРВБ, КВКРВБ, КВТРВБ
	n * S, мм2
	D, мм
	g, кг/км
	n * S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	КВРВБ
	3*35
	40,2
	3374

	
	3*50
	43,5
	4014

	2*1,5
	21,0
	678
	3*70
	46,9
	4846

	2*2,5
	23,6
	851
	3*95
	55,6
	6365

	2*4
	25,6
	958
	КВКРВБ

	2*6
	26,9
	1086
	

	2*10
	26,9
	1341
	

	2*16
	28,9
	1581
	

	2*25
	32,5
	2022
	4*1
	18,1
	489

	2*35
	34,8
	2330
	10*1
	24,9
	891

	2*50
	38,8
	2971
	7*1,5
	21,8
	756

	3*1,5
	21,9
	744
	16*1,5
	29,7
	1475

	3*2,5
	24,5
	970
	24*1,5
	34,9
	1941

	3*4
	25,1
	1009
	КВТРВБ

	3*6
	28,1
	1229
	

	3*10
	30,2
	1682
	

	3*16
	32,3
	1993
	

	3*25
	37,4
	2671
	4* 1
	18,3
	512

	 
	10*1
	26,1
	956

	
	7*1,5
	22,7
	802

	
	16*1,5
	31,1
	1570

	
	24*1,5
	37,7
	2167


14.5. КАБЕЛИ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД

Эти кабели выпускают по ТУ 16.505.405-72, они предназначены для эксплуатации во взрывоопасных средах танкеров типа “Крым” в помещениях и пространствах II категории (согласно правилам Регистра СССР). Они работают в состоянии фиксированного монтажа на судне при прокладке по металлическим конструкциям, а также при свободной прокладке в деревянных протекторах при переменном напряжении до 690 В частотой 50 Гц или до 1000 В постоянного напряжения в силовых сетях, контрольных цепях и телефонной связи при переменном напряжении до 380 В частотой 50 Гц или до 500 В постоянного напряжения. Кабели обеспечивают работу при длительно допустимой температуре нагрева жил до 65°С и кратковременной (до 5 с) температуре на жиле до 150°С при токах короткого замыкания.

Кабели выпускаются трех типов: силовой (КВРВБ), контрольный (КВКРВБ) и телефонный (КВТРВБ). Число жил и диапазон сечений указаны в табл. 14.2, 14.3. Конструктивно все три типа кабелей примерно одинаковы.

Токопроводящие жилы сечением 1,0— 1,5 мм2 изготовляют по конструкции типа 2 (ГОСТ 22483-77), сечением 2,5-10 мм2, сечением 16 мм2 (семипроволочные), сечением 25 мм2 и выше — типа 1.

Изоляция из резины типа РТИ-1 толщиной согласно табл. 14.29. Предельное отклонение от номинальной толщины изоляции -10%.

Поверх каждой жилы кабелей КВТРВБ накладывают экран из каптированной фольги, скрепленной лавсановой нитью. Допускается парная скрутка жил кабелей без кашированной фольги при условии обеспечения показателей установленной формы переходного затухания. Изолированные жилы кабелей КВРВБ скручивают: сечением 1,5—6 мм2 между собой, сечением 10 мм2 и выше -вокруг профилированного сердечника из ПВХ пластиката. Толщина ребра сердечника с жилами: сечением 10 и 16 мм2 1,4 мм; сечением 25 — 70 мм2 — 1,6 мм и сечением 95 мм2 - 1,8 мм.

При скрутке изолированных жил кабелей КВКРВБ и КВТРВБ две смежные жилы имеют расцветку или маркировку изоляции, отличающую их друг от друга и от остальных жил данного повива. Поверх изоляции всех жил кабеля КВРВБ сечением 10 мм2 и выше накладывают ленту из пленки ПЭТФ с перекрытием не менее 20%. В силовых кабелях сечением 1,5—6 мм2 включительно, а также в контрольных и телефонных кабелях лента из пленки ПЭТФ накладывается поверх скрученных жил с перекрытием не менее 20%.

На скрученные жилы с заполнением накладывают ПВХ оболочку толщиной согласно табл. 14.30, а затем броню из двух стальных лент так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты. Броню покрывают ПВХ оболочкой толщиной согласно табл. 14.30. Внешний диаметр и масса приведены в табл. 14.31. Предельно допустимое отклонение от номинального диаметра кабеля +10%.

Строительная длина кабелей 400 ± 50 м. Допускается изготовление кабелей с другими длинами, оговоренными в заказе.

14.6. ПАРАМЕТРЫ СУДОВЫХ КАБЕЛЕЙ

В табл. 14.32 приведены основные электрические требования к отдельным группам кабелей. Переходное затухание на ближнем конце между рядом лежащими парами кабеля, измеренное на частоте 800—1000 Гц, кабелей КНРЭТ, КНРЭТУ, КНРЭТЭ и КНРЭТП с числом жил до семи включительно — не менее 37,5 дБ, свыше семи — не менее 55 дБ, кабелей КНРпТ, КНРпТУ, КНРпТЭ и КНРпТП, КНРпТк, КНРпТЭк, КНРпТПк -74 дБ.

Переходное затухание кабелей КВРВБ, КВКРВБ и КВТРВБ с числом жил до семи включительно — не менее 52 дБ, а свыше семи жил — не менее 70 дБ, а кабелей КСРПВ и КСРПВЭ с числом жил до четырех включительно — не менее 54,7 дБ, свыше четырех жил — не менее 63,5 дБ.

Электрическая емкость двух рядом лежащих неэкранированных жил малогабаритных кабелей длиной 1 м, за исключением КМВВЭ,— 100 пФ. Емкость экранированных и многожильных кабелей с изоляцией из облученного ПЭ не более 260 пФ. Емкость кабелей КСРПВ и КСРПВЭ между жилами пар и рабочих пар при температуре (25 ± 10)°С на 1 м длины-не более 10 пФ.

Таблица 14.32. Электрические испытания судовых кабелей
	Марка
	Напряжение, кВ
	Продолжительность приложения напряжения, мин
	Сопротивление изоляции 106 Ом км

	КНР, КНРУ, КНРП, КНРЭ, АКНР, АКНРУ, АКНРП, АКНРЭ, НРШМ, НГРШМ, СРМ
	2,5
	15
	100

	КНРк, КНРЭк, КНРПк, КНРТЭк, КНРЭТЭк
	2,5
	15
	120

	КНРТ, КНРТП, КНРТУ, КНРТЭ, КНРЭТ, КНРЭТп, КНРЭТУ, КНРЭТЭ, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100, МЭРШНЭ-100
	15
	2,0
	100

	КНРпТЭк, КНРпТ, КНРпТП, КНРпТПк, КНРпТЭ, КНРпТУ
	2,0
	15
	100

	СПОВ, СПОЭВ ,СПОВЭ, СПОЭВЭ
	2,5
	15
	300

	КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВЭ
	0,5-2,5
	15
	1000*

	КМПЭВ, КМПЭВЭВ, КМВВЭ
	1-3,5
	15
	5**

	КВРВБ
	5
	15
	100

	КВКРВБ
	1,5
	15
	100

	КВТРВБ
	1,5
	15
	100

	* ПЭ изоляция.** ПВХ изоляция.•Примечания: 1. Все жилы кабеля испытывают на АСИ.2. Кабели КВРВБ, КВКРВБ, КВТРВБ испытывают после 6 ч пребывания в воде переменным напряжением 3 кВ в течение 10 мин.3. Кабели КРКВ, КРКВЭ, КСРПВ, КСРПВЭ испытывают на АСИ, категория Э-3, без погружения в воду. Сопротивление 1 км кабеля с кремнийорганической изоляцией 500 Ом, с изоляцией из радиационно-модифицированного ПЭ 1000 Ом.


PAGE  
31

