КАБЕЛИ СВЯЗИ ТЕЛЕФОННЫЕ

21.1. НОМЕНКЛАТУРА

Телефонные кабели изготовляют с медными токопроводящими жилами диаметром 0,32, 0,4; 0,5 и 0,7 мм с воздушно-бумажной, пористо-бумажной и ПЭ изоляцией. Номенклатура выпускаемых кабелей приведена в табл. 21.1.

Кабели предназначены для местных телефонных сетей.

Таблица 21.1. Номенклатура телефонных кабелей связи

	Марка (код ОКП)
	Кабель
	ГОСТ, ТУ

	СТПАПП (3572150200)
	С жилой 0,5 мм, с ПЭ изоляцией в алюминиевой оболочке и ПЭ шланге, прокладываемый в зонах повышенного электромагнитного влияния ЛЭП 
	ТУ 16-505.092-70

	СТПАППБ (3572150400)
	То же с защитным покровом Б
	То же

	СТПАППБГ (3572150300)
	То же с защитным покровом БГ
	ТУ 16-505.092-70

	СТПАПБп (3572150400)
	То же с покровом типа Бп
	То же

	СТПАВ (3572150600)
	То же что СТПАПП, но в ПВХ шланге
	“ ”

	ТАШп (3572150600)
	С жилами 0,5 и 0,7 мм с воздушно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке в ПЭ шланге
	ТУ 16-705.174-80

	ТСтШп (3572160200)
	То же, но в стальной гофрированной оболочке
	То же

	ТБ (3572240200)
	С жилами 0,5 и 0,64 мм, с воздушно-бумажной или пористо-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Б
	ГОСТ 20802-75

	ТБГ (3572240300)
	То же с покровом типа БГ
	То же

	ТГ (3572240100)
	То же без брони и защитного покрова
	“ ”

	ТК (3572240400)
	То же с защитным покровом типа К
	“ ”

	ТПП* (3572110100)
	С жилами 0,32; 0,40; 0,50; 0,70 мм, с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке, с экраном из алюминиевой ленты, с числом пар до 1200
	ГОСТ 22498-77

	ТППэп* (3572110300)
	То же, но с экраном из алюмополиэтиленовой ленты
	То же

	ТППэпБ (3572111200)
	То же с защитным покровом типа Б
	“ ”

	ТППэпБГ (3572111300)
	То же с покровом типа БГ
	“ ”

	ТППэпБбШп (3572111400)
	То же с покровом типа БбШп
	“ ”

	ТППБ (3572110500)
	То же, что и ТПП, с защитным покровом типа Б
	“ ”

	ТППБГ (3572110200)
	То же с покровом типа БГ
	“ ”

	ТППБбШп* (3572110400)
	То же с покровом типа БбШп
	“ ”

	ТППт (3572110600)
	То же, что и ТПП, с грузонесущим тросом
	“ ”

	ТПВ (3572180100)
	То же, что и ТПП, но в ПВХ оболочке
	“ ”

	ТПВБГ (3572120200)
	То же с защитным покровом типа БГ
	“ ”

	ТППЗ** (3572112800)
	С жилами 0,32; 0,40; 0,50; 0,70 мм, с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке, с экраном из алюминиевой ленты, с числом пар до 100, с гидрофобным заполнением
	ТУ 16-505.691-82

	ТППЗБ** (3572112900)
	То же с защитным покровом типа Б
	То же

	ТППЗБбШп** (3572113000)
	То же с покровом типа БбШп
	“ ”

	ТППЗэп** (3572113200)
	То же, что и ТППЗ, но с экраном из алюмополиэтиленовой ленты
	“ ”

	ТППЗэпБ** (3572113300)
	То же с защитным покровом типа Б
	“ ”

	ТППЗэпБбШп** (3572113400)
	То же с покровом типа БбШп
	“ ”

	ТПпП (3572111700)
	С жилами 0,32 мм, пористой ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке с числом пар до 2400
	ТУ 16-705.161-80

	ТПпПэп (3572111800)
	То же с экраном из алюмополиэтиленовой ленты
	То же

	ТПпПЗ (3572112000)
	То же, что с ТПпП, с гидрофобным заполнением с числом пар до 100
	“ ”

	ТПпПЗБбШп (3572112200)
	То же с защитным покровом типа БбШп
	“ ”

	ТПпПБбШп (3572112300)
	То же, но без гидрофобного заполнения с числом пар до 800
	“ ”

	* По ТУ 16-705.161-80 кабели ТПП, ТППэп изготовляются с жилами диаметром 0,32 мм с числом пар до 2400, ТППБбШп - до 800, ТППЗ, ТППЗБбШп - до 100.
** С гидрофобным заполнением.


21.2. КАБЕЛИ С ПЭ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Кабели с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях при температуре окружающей среды от -50 до +60°С, а в ПВХ оболочке — от -40 до +60°С при рабочем переменном напряжении не более 145 В или постоянном напряжении не более 200 В. Выпускаемые кабели с ПЭ изоляцией полностью соответствуют СТ СЭВ 2777-80.

Токопроводящие жилы телефонных кабелей связи со сплошной или пористой ПЭ изоляцией парной или четверочной скрутки изготовляют с медными жилами диаметром 0,32; 0,4; 0,5 и 0,7 мм. На токопроводящие жилы накладывают сплошную ПЭ изоляцию толщиной, приведенной в табл. 21.2. Она герметичная, однородная, гладкая, без посторонних примесей и включений, пузырей и трещин. Толщина сплошной ПЭ изоляции жил диаметром 0,32 мм в кабелях с гидрофобным заполнением 0,28±0,03 мм. Толщина пористой ПЭ изоляции жил диаметром 0,32 мм 0,13±0,03 мм, а в кабелях с гидрофобным заполнением 0,21±0,03 мм. Две или четыре изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару или четверку с шагом не более 100 мм. Допускается скрутка жил в пару с периодическим изменением направления их скрутки (разнонаправленная скрутка), угол закрутки при этом сохраняется не менее 180°. Средний шаг скрутки одного периода скрутки не превышает 100 мм с переходным прямолинейным участком не более 500 мм. Две жилы каждой четверки, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару. Пары (четверки) скручивают в 10-парные или 5-четверочные пучки однонаправленной или разнонаправленной скруткой с шагом не более 600 мм с переходным прямолинейным участком не более 800 мм. В 10-парном и 5-четверочном пучке расцветка жил в паре и в четверке и шаги скрутки соответствуют табл. 21.3. 10-парный и 5-четверочный пучок обматывают синтетической или хлопчатобумажной нитью. Кабели до 100 пар скручивают из 10-парных или 5-четверочных пучков. 20-парные (10-четверочные) кабели скручивают однонаправленной или разнонаправленной скруткой с переходным прямолинейным участком не более 2000 мм. Кабели свыше 100 пар скручивают из 50-парных (25-четверочных) или 100-парных (50-четверочных) пучков. 20, 30, 50,100-парные (10,15, 25 и 50-четверочные) пучки скручивают в кабель по однонаправленной или разнонаправленной системе (табл. 21.4) с шагом не более 75 D.

Допускается скрутка кабелей с числом пар до 100 по системе повивной скрутки (табл. 21.5). Повивы имеют взаимно противоположное направление и обмотаны синтетической или хлопчатобумажной нитью. В каждом повиве имеются одна счетная и одна направляющая пары, отличающиеся цветом от всех остальных пар в повиве и между собой. Пары, расположенные в центре, могут быть не скручены между собой и не отделены синтетической или хлопчатобумажной нитью от смежного повива. Шаг скрутки внешних повивов не превышает 35 D.

В каждом повиве кабеля 50- и 100-парного (25- и 50-четверочного) пучка имеется счетный и направляющие 10-парные пучки, отличающиеся от остальных пучков цветом скрепляющей нити. Счетный пучок 10*2 обматывают скрепляющей нитью красного цвета, направляющий - скрепляющей нитью синего цвета. 50-парные (25*4) и 100-парные (50*4) пучки скручивают в кабель с шагом 20—25 D по системе, приведенной в табл. 21.6.

В каждом повиве кабеля имеется счетный и направляющий 50- или 100-парные пучки, обмотанные скрепляющей нитью красного цвета, направляющий — скрепляющей нитью синего цвета. Допускается обмотка счетных и направляющих пучков капроном с одновременной продольной прокладкой цветной нити.

В кабелях с гидрофобным заполнением свободное пространство между жилами герметизировано специальной массой, придающей кабелю влагонепроницаемость. Поверх скрученных в кабель пучков или групп повивной скрутки накладывают поясную изоляцию из ПЭ, ПВХ, полиамидных или ПЭТФ лент, наложенных с перекрытием не менее 25%. Допускается применение двух разнородных лент. Поверх поясной изоляции продольно накладываются алюминиевая или алюмополиэтиленовая ленты толщиной 0,1 —0,2 мм с перекрытием не менее 10%. Допускается применение гофрированной алюминиевой ленты.

Алюмополиэтиленовая лента накладывается на кабель металлом внутрь. ПЭ покрытие на алюминиевой ленте сваривается с ПЭ оболочкой. Усилие при отслаивании алюминиевой ленты от ПЭ оболочки для кабеля ТППэп не менее 9,8 Н на 0,01 м. Под экраном размещается луженая медная проволока диаметром 0,4 — 0,5 мм. Допускается наложение экрана обмоткой поверх поясной изоляции. Под оболочкой прокладываются мерная лента, или опознавательная лента, или нити присвоенного предприятию-изготовителю цвета или наносится маркировка на поверхность оболочки. Поверх экрана кабеля накладывается ПЭ или ПВХ оболочка толщиной, приведенной в табл. 21.7 и 21.8. Номинальное и фактическое количество пар и четверок в кабелях ТПП и ТПВ и максимальный наружный диаметр кабелей приведены в табл. 21.9, номинальное и фактическое количество пар в кабелях с пористой изоляцией и с гидрофобным заполнением, максимальные наружные диаметры этих кабелей — в табл. 21.10, а расчетная масса кабелей ТПП и ТПВ приведена в табл. 21.11. Строительные длины кабелей ТПП и ТПВ приведены в табл. 21.12.

Максимальные наружные размеры кабеля ТППт даны в табл. 21.13. В этом кабеле ПЭ оболочка накладывается на скрученный кабель и несущий стальной трос. Кабель получается в форме цифры 8. Оболочка и шланг кабеля герметичны и холодостойки. Разрушающее напряжение при растяжении ПЭ оболочки и шланга не менее 686 кПа, относительное удлинение не менее 250% и усадка не более 3%. Целостность изоляции проверяется в процессе производства путем пропуска через АСИ под переменным напряжением не ниже 4 кВ. Герметичность оболочки и шланга толщиной до 2 мм проверяется в АСИ напряжением 8 кВ, толщиной 2,0 — 2,5 мм— 10 кВ и толщиной 2,5—З,5 мм — 12 кВ. Гидрофобный заполнитель не вытекает из кабеля при температуре до 50°С. Кабель ТППБбШп поверх оболочки обматывают двумя — четырьмя пластмассовыми или пропитанными бумажными лентами общей толщиной 0,3 — 0,5 мм. Кабели с защитными покровами Б, БГ, БбШп изготовляются в соответствии с ГОСТ 7006-72. Проверка бронированных кабелей на герметичность ПЭ и ПВХ оболочки производится до наложения на них брони и защитных покровов.

Электрические параметры кабелей с ПЭ изоляцией соответствуют табл. 21.14. Срок службы кабеля не менее 15 лет. Фактический срок службы определяется техническим состоянием кабеля.

Кабели СТПАПП, СТПАВ, СТПАППБ, СТПАППБГ и СТПАПБП предназначены для телефонных линий, прокладываемых вблизи заземляющего контура энергоустановок и в зонах повышенного электромагнитного влияния ЛЭП при температуре окружающей среды от -50 до +50°С (кабели в ПЭ оболочке) и от -40 до +50°С (кабели в ПВХ оболочке). Кабели изготовляются с жилами диаметром 0,5 мм с ПЭ изоляцией толщиной 0,30±0,05 мм. Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручивают в пару с шагом 100 мм. По системе повивной или пучковой скрутки скручивают в кабель с шагом не более 35 D 10, 20, 30, 50, 100 и 200 пар. В каждом повиве размещена счетная пара с расцветкой, резко отличной от расцветки всех остальных пар повива. При пучковой скрутке кабели скручивают из 10-парных пучков с шагом не более 75 D, 10-парные пучки скручивают с шагом не более 600 мм. В каждом пучке имеется счетная пара. Поверх скрученных жил наложена поясная изоляция, состоящая из двух пластмассовых лент толщиной 0,15 мм, обмотанных шестью лентами бумаги К-170 или восемью лентами К-120, и алюминиевая оболочка толщиной 1,6 — 2,0±0,1-0,2 мм с зазором 0,5-0,7 мм с антикоррозионным битумным покрытием.

В кабелях СТПАПП, СТПАППБ и СТПАППБГ поверх алюминиевой оболочки, покрытой антикоррозионным слоем, наложены две ПЭ оболочки (наружная оболочка изготовлена из светостабилизированного шлангового ПЭ) толщиной по 1,5—2,0±0,2 — 0,3 мм. Минимальная толщина наружной ПЭ оболочки 1,3 — 1,7 мм.

В кабеле СТПАПБП поверх алюминиевой оболочки с антикоррозионным покрытием наложена ПЭ оболочка толщиной от 2,5 до 3,0 мм, а в кабеле. СТПАВ - ПВХ оболочка толщиной от 2,0 до 2,5 мм.

Кабель СТПАППБ имеет ленточную броню и защитные покровы по ГОСТ 7006-72, а кабели СТПАППБГ — защитный покров БГ. В кабеле СТПАППБП наложены две - четыре пластмассовые ленты толщиной 0,15 — 0,3 мм с перекрытием 20%, две стальные ленты с антикоррозионным покрытием и шланг из светостабилизированного ПЭ толщиной 1,5 — 3,0 мм (минимальная 1,3 — 2,5 мм). Кабели изготовляются длинами 300-350 м.

Таблица 21.2. Толщина ПЭ изоляции телефонных кабелей связи

	Диаметр жилы, мм
	Парная скрутка
	Четверочная скрутка

	0,32
	0,18 ± 0,03
	-

	0,40
	0,20 ± 0,05
	0,18 ± 0,03

	0,50
	0,25 ± 0,05
	0,20 ± 0,05

	0,70
	0,35 ± 0,05
	0,30 ± 0,05


Таблица 21.3 Расцветка и шаги скрутки жил в паре и четверке 10-парных и 5-четверочных пучков

	Номер пары
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расцветка жилы а
	кр
	с
	ч
	кр
	з
	кр
	з
	кр
	з
	кр

	Расцветка жилы б
	з
	н
	н
	к
	н
	с
	н
	с
	н
	с

	Шаг скрутки
	h1
	h2
	h1
	h2
	h1
	h2
	h1
	h2
	h1
	h2

	Номер четверки
	1
	2
	3
	4
	5

	Расцветка жил в четверке
	ч, кр, н, к
	з, кр, н, к
	с, кр, н, к
	з, кр, н, к
	с, кр, н, к

	Шаг скрутки четверки
	h3
	h1
	h2
	h4
	h1

	Обозначения, кр — красная, с — синяя, ч — черная, з — зеленая, к — коричневая, н — натуральная


Таблица 21.4. Система скрутки 30, 50 и 100-парных кабелей из 10 *2 или 5*4 пучков

	Число пар и четверок
	Система скрутки

	20* 2
	2* (10* 2)

	30* 2
	3* (10* 2)

	15* 4
	3* (5* 4)

	50* 2
	5* (10* 2)

	25* 4
	5* (5* 4)

	100* 2
	(3 + 7)*(10* 2)

	50*4
	(3 + 7)*(5* 4)


Таблица 21.5. Допустимая скрутка кабелей с числом пар до 100 по системе повивной скрутки

	Число пар или четверок
	Система скрутки

	20* 2
	2 + 6+12

	10* 4
	2 + 8

	30* 2
	4 + 10+16

	15* 4
	1+6 + 8

	50* 2
	4+10 + 16 + 20

	25* 4
	3 + 8 + 14

	101* 2
	2 + 8 + 14 + 20 + 26 + 31

	51* 4
	4+10 + 16 + 21


Таблица 21.6 Система скрутки кабелей, из 50*2 и 100*2 или 25*4 и 50*4 пучков

	Число пар или четверок
	Из пучков 50*2 или 25*4
	Из пучков 100*2 или 50*4

	150*2
	3*(50*2)
	-

	75*4
	3*(25*4)
	-

	200*2
	4*(50*2)
	-

	100*4
	4*(25*4)
	-

	300*2
	(1 + 5)*(50*2)
	3*(100*2)

	150*4
	(1 + 5)*(25*4)
	3*(50*4)

	400*2
	(2 + 6)*(50*2)
	4*(100*2)

	200*4
	(2 + 6)*(25*4)
	4*(50*4)

	500*2
	(3 + 7)*(50*2)
	5*(100*2)

	250*4
	(3 + 7)*(25*4)
	5*(500*4)

	600*2
	(4 + 8)*(50*2)
	(1 + 5)*(100*2)

	300*4
	(4 + 8)*(25*4)
	(1 +6)*(100*2)

	700*2
	-
	(1 + 6)*(100*2)

	350*4
	-
	(1 + 6)*(50*4)

	800*2
	-
	(2 + 6)*(10*2)

	400*4
	-
	(2 + 6)*(50*4)

	900*2
	-
	(2 + 7)*(100*2)

	450*4
	-
	(2 + 7)*(50*4)

	1000*2
	-
	(3 + 7)*(100*2)

	500*4
	-
	(3 + 7)*(50*4)

	1200*2
	-
	(4 + 8)*(100*2)

	600*4
	-
	(4 + 8)*(50*4)

	1400*2
	-
	(4 + 10)*(100*2)

	1600*2
	-
	(1 +6 + 9) *(100*2)

	1800*2
	-
	(2 +6 + 10)*(100*2)

	2000*2
	-
	(3 + 7 + 10) *(100*2)

	2400*2
	-
	(4 + 8 + 12) *(100*2)


Таблица 21.7 Толщина ПЭ оболочки и шланга, мм, в кабелях с ПЭ изоляцией в зависимости от его диаметра

	Диаметр кабеля, мм
	Оболочка
	Шланг

	До 10
	1,7
	1,5

	10-15
	2,0
	2,0

	15-20
	2,5
	2,3

	20-30
	3,0
	2,6

	30-40
	3,5
	3,0

	40-50
	4,0
	3,3

	Свыше 50
	4,2
	-


Таблица 21.8 Толщина ПЭ оболочки, мм, различных типов кабелей в зависимости от числа пар

	Число пар
	ТПпПЗ, ТПпПЗБбШп
	ТППЗ, ТППЗБбШп
	ТПпП, ТПпПэп, ТПпБбШп
	ТПП, ТППэп, ТПБбШп

	10, 20
	1,5
	1,5
	-
	-

	30
	1,5
	1,8
	-
	-

	50
	1,8
	1,8
	-
	-

	100
	2,0
	2,0
	-
	-

	200, 300
	-
	-
	2,5
	2,5

	400, 500
	-
	-
	3,0
	3,0

	600
	-
	-
	3,0
	3,5

	800, 900, 1000, 1200
	-
	-
	3,5
	3,5

	1400, 1600
	-
	-
	3,5
	4,0

	1800, 2000, 2400
	-
	-
	4,0
	4,0

	Примечание Номинальные отклонения от номинальной толщины +20%, -15%


Таблица 21.9 Внешний диаметр кабелей марок ТПП и ТПВ

	Число пар
	Число четверок
	Парная скрутка
	Четверочная скрутка

	
	
	Диаметр токопроводящей жилы , мм

	номинальное
	фактическое
	номинальное
	фактическое
	0,32
	0,4
	0,5
	0,7
	0,4
	0,5
	0,7

	10
	10
	5
	5
	8,4
	9,9
	11,0
	13,6
	9,0
	10,2
	12,9

	20
	20
	10
	10
	10,1
	11,8
	14,0
	18,3
	11,1
	12,8
	17,5

	30
	30
	15
	15
	12,7
	13,9
	17,2
	22,9
	12,8
	16,2
	20,8

	50
	50
	25
	25
	15,0
	18,2
	22,0
	29,2
	16,7
	19,6
	26,2

	100
	101
	50
	51
	19,5
	24,5
	29,8
	33,1
	22,2
	26,3
	35,5

	150
	151
	75
	76
	21,5
	29,8
	34,9
	46,2
	26,1
	32,2
	43,4

	200
	201
	100
	101
	27,5
	33,0
	38,8
	51,5
	29,8
	35,5
	48,0

	300
	302
	150
	151
	32,5
	38,8
	47,0
	62,3
	34,9
	43,0
	58,0

	400
	402
	200
	201
	38,2
	44,8
	54,0
	70,7
	38,8
	47,9
	65,2

	500
	503
	250
	252
	42,5
	49,5
	59,8
	78,5
	44,8
	54,5
	73,0

	600
	603
	300
	302
	45,5
	54,7
	65,2
	84,8
	47,8
	57,5
	77,8

	700
	704
	350
	352
	48,4
	58,1
	69,3
	-
	52,0
	61,4
	-

	800
	804
	400
	402
	51,2
	61,4
	73,4
	-
	54,9
	65,4
	-

	900
	905
	450
	453
	54,8
	64,9
	77,2
	-
	57,7
	68,8
	-

	1000
	1005
	500
	503
	57,3
	67,9
	80,8
	-
	60,3
	72,0
	-

	1200
	1206
	600
	603
	61,2
	73,5
	87,6
	-
	65,5
	77,9
	-


Таблица 21.10 Внешний диаметр кабелей ТПпПЗ, ТППЗ, ТПпП, ТПиПэп, ТПП и ТППэп

	Число пар
	D, мм

	номинальное
	фактическое
	ТПпПЗ
	ТППЗ
	ТПпП, ТПпПэп
	ТПП, ТППэп

	10
	10
	9,6
	10,5
	-
	-

	20
	20
	11,7
	13,1
	-
	-

	30
	30
	13,3
	15,7
	-
	-

	50
	50
	16,5
	18,7
	-
	-

	100
	101
	21,7
	24,8
	-
	-

	200
	201
	-
	-
	23,8
	-

	300
	302
	-
	-
	27,6
	-

	400
	402
	-
	-
	32,0
	-

	500
	503
	-
	-
	34,8
	-

	600
	603
	-
	-
	37,4
	-

	800
	804
	-
	-
	43,0
	-

	900
	905
	-
	-
	45,1
	-

	1000
	1005
	-
	-
	48,2
	-

	1200
	1206
	-
	-
	50,7
	58,0

	1400
	1406
	-
	-
	54,1
	63,0

	1600
	1608
	-
	-
	57,2
	66,7

	1800
	1808
	-
	-
	61,3
	70,2

	2000
	2010
	-
	-
	64,0
	73,4

	2400
	2420
	-
	-
	69,2
	76,0


Таблица 21.11 Масса кабелей ТПП и ТПВ по ГОСТ 22498-77

	Число
	g, кг/км, при диаметре жил

	пар
	четверок
	0,32
	0,4
	0,5
	0,7

	Парная скрутка

	10
	-
	64
	85
	105
	174

	20
	-
	96
	132
	179
	311

	30
	-
	126
	178
	284
	462

	50
	-
	183
	282
	427
	740

	100
	-
	329
	521
	767
	1306

	150
	-
	483
	764
	1107
	1935

	200
	-
	626
	968
	1462
	2565

	300
	-
	915
	1415
	2070
	3695

	400
	-
	1170
	1799
	2732
	4776

	500
	-
	1534
	2178
	3329
	5845

	600
	-
	1705
	2626
	3948
	6912

	700
	-
	1937
	3005
	4524
	-

	800
	-
	2172
	3376
	5099
	-

	900
	-
	2476
	3784
	5776
	-

	1000
	-
	2707
	4150
	6247
	-

	1200
	-
	3172
	4883
	7382
	-

	Четверочная скрутка

	-
	5
	63
	83
	103
	171

	-
	10
	94
	129
	176
	305

	-
	15
	124
	175
	278
	453

	-
	25
	178
	274
	415
	719

	-
	50
	319
	506
	745
	1268

	-
	75
	469
	742
	1075
	1879

	-
	100
	591
	913
	1379
	2420

	-
	150
	863
	1335
	1953
	5486

	-
	200
	1094
	1681
	2553
	4464

	-
	250
	1434
	2036
	3111
	5463


	-
	300
	1594
	2454
	3690
	6460

	-
	350
	1810
	2808
	4228
	-

	-
	400
	2030
	3155
	4765
	-

	-
	450
	2314
	3537
	5305
	-

	-
	500
	2530
	3879
	5838
	-

	-
	600
	2965
	4564
	6900
	-

	Кабели ТПВ

	10
	-
	75
	104
	122
	202

	20
	-
	112
	153
	208
	361

	30
	-
	147
	218
	330
	536

	50
	-
	213
	314
	496
	859

	100
	-
	382
	576
	890
	1515

	Примечание. Максимальные внешние диаметры кабелей с гофрированным экраном больше на 15%.


Таблица 21.12. Строительная длина кабелей с ПЭ изоляцией по ГОСТ 22498-77

	Номинальное число пар
	Длина, м, не менее
	Номинальное число пар
	Длина, м, не менее

	10-20
	500
	300-600
	200

	20-50
	400
	600-1200
	150

	50-150
	300
	1200-2400
	125

	150-300
	250
	-
	-


Таблиц а 21.13. Максимальные наружные размеры кабеля марки ТППт

	Номинальное число пар
	Жилы 0,5 мм
	Жилы 0,7 мм

	
	d
	D
	Н
	d
	D
	Н

	10
	8,5
	11,0
	25,0
	8,5
	13,6
	27,3

	20
	8,5
	14,0
	29,0
	8,5
	18,3
	32,0

	З0
	8,5
	17,2
	30,9
	8,5
	22,8
	36,5

	50
	8,5
	22,0
	35,5
	8,5
	29,2
	43,0

	100
	9,5
	29,8
	45,5
	9,5
	38,1
	52,8


Таблица 21.14. Электрические параметры телефонных кабелей с ПЭ изоляцией

	Параметр
	Частота, кГц
	Номинальное значение параметра
	Коэффициент пересчета на другую длину L

	Электрическое сопротивление на длине 1 км, Ом, не более, токопроводящей жилы диаметром, мм:
	Постоянный ток
	-
	L/1000

	0,32
	-
	216±13
	-

	0,4
	-
	139±5
	-

	0,5
	-
	90±5
	-

	0,7
	-
	45±3
	-

	Электрическое сопротивление изоляции, 106 Ом × км, не менее:
сплошной ПЭ изоляции:
	Постоянный ток
	-
	1000/L

	100% значений
	-
	6000
	-

	80% значений
	-
	8000
	-

	пористой ПЭ изоляции 100% значений
	-
	10000
	-

	кабеля с гидрофобным заполнением 100% значений
	-
	5000
	-

	Электрическое сопротивление изоляции оболочки (экран — земля), 106 Ом × км, не менее
	Постоянный ток
	5
	-

	Рабочая емкость, нФ/км
	0,8 или 1,0
	45 ±5
	L/1000

	Коэффициент емкостной связи k, пФ, не более, в кабелях четверочной скрутки на строительную длину 300 м.
	0,8
	-
	-

	100%
	-
	300
	-

	95%
	-
	250
	L/300

	Расчетный коэффициент затухания, дБ/км, не более, для токопроводящей жилы диаметром, мм:
	0,8
	-
	-

	0,32
	-
	1,82
	-

	0,40
	-
	1,54
	-

	0,50
	-
	1,24
	-

	0,70
	-
	0,88
	-

	Испытательное напряжение (в течение 1 мин), В: между жилами рабочих пар
	0,05 Постоянный ток
	1000
	-

	
	
	1500
	

	между всеми жилами и экраном
	0,05 Постоянный ток
	500
	-

	
	
	750
	


Таблица 21.15. Схема кольцевой расцветки жил телефонных кабелей с трубчато-бумажной изоляцией

	Число колец в каждой группе
	Расстояние между кольцами каждой группы, мм, не менее
	Расстояние между центрами соседних групп, мм, не менее

	1
	-
	6

	2
	2
	12

	3
	2
	18

	4
	2
	24


21.3. КАБЕЛИ С ВОЗДУШНО-БУМАЖНОЙ И ПОРИСТО-БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Токопроводящие медные жилы городских телефонных кабелей диаметром 0,5 и 0,7 мм изолируют сплошным слоем бумажной массы, а жилы диаметром 0,4; 0,5 и 0,7 мм обматывают бумажной лентой с перекрытием не менее 20%. Бумажную массу изготовляют из целлюлозы. Изолированные жилы скручивают в пары с шагом не более 250 мм и обматывают хлопчатобумажной пряжей с шагом не более 100 мм. Допускают скрутку пар с шагом до 100 мм без обмотки хлопчатобумажной пряжей. В каждой паре изолированные жилы (а и б различают между собой цветом бумаги, маркировочными кольцами или полосам (табл. 21.15). В кабелях с пористо-бумажной изоляцией жила а -натурального цвета, жила б красного или синего цвета (или красной или синей полосой). В кабелях трубчато-бумажной изоляцией жила а — натурального цвета или имеет с внешней стороны определенные группы колец, а жила б натурального цвета с определенной труппой колец (табл. 21.16). Допускается трубчато-бумажная изоляция жилы а натурального цвета, жилы б — с красной или синей полосой. Кольцевая расцветка пар в 10-парном пучке повивной скрутки осуществляется только для жилы б путем нанесения одинарного кольца синего цвета в первой паре и красного цвета во всех остальных парах в повиве. Кольцевая расцветка пар натурального цвета изоляции в 10-парном пучке пучковой скрутки. Расцветка бумажной изоляции остается четко различимой после обработки изолированных жил прошпарочной массой марок МКП и МКС-6. Пары скручивают в кабель по системе повивной или пучковой скрутки. При повивной скрутке (рис. 21.1, б) (табл. 21.17) смежные повивы имеют взаимно противоположные направления, их обматывают лавсановой, капроновой или хлопчатобумажной пряжей. В каждом повиве имеется одна счетная и одна направляющая пары, имеющие цвет жил, отличный от всех остальных пар в повиве. Допускается параллельное расположение центральных пар. По наружному повиву накладывают две бумажные или одну тканевую ленты с перекрытием.

При пучковой скрутке (рис. 21.1, а и табл. 21.18) кабель до 100 пар включительно скручивают из 10-парных пучков, свыше 100 пар — из 50- или 100-парных пучков, скрученных из 10-парных пучков или по системе повивной скрутки. Отдельные 10-парные пучки обматывают лавсановой, капроновой или хлопчатобумажной нитью, 50- и 100-парные пучки — лавсановой, капроновой или хлопчатобумажной нитью или бумажной лентой. В каждом повиве кабеля или 50- и 100-парного пучка имеется один счетный и один направляющий пучки, отличающиеся от остальных пучков цветом скрепляющей нити или бумажной ленты. Счетные 10-, 50- или 100-парные пучки обматывают скрепляющей нитью или бумажной лентой красного цвета, а направляющий пучок - синего цвета. По наружному повиву кабеля накладывают две бумажные ленты с перекрытием. 50-парные пучки скручивают из пяти 10-парных пучков или из 4 + 10+15 + 21 пар повивной скрутки. 100-парные кабели скручивают из (3 + 7) 10-парных пучков или из 2+8+14+20 + 26 + 32 пар повивной скрутки. Допускается обмотка повивов кабеля хлопчатобумажной пряжей.

Диаметр токопроводящих жил и число пар в городских телефонных кабелях с воздушно-бумажной изоляцией, номинальное и фактическое число пар в кабеле, расчетное число пар по повивам или в пучках должны быть не менее указанных в табл. 21.17 и 21.18. Кабели с числом пар свыше 1200 скручиваются из пучков. При наличии в повиве (пучке) поврежденных пар они компенсируются дополнительными парами, расположенными в том же или другом повиве (пучке или между пучками); число дополнительных пар сверх фактического в 50- и 100-парных кабелях не более 2%, а в кабелях с числом пар свыше 100 не превышает 1 %. По соглашению сторон допускается сдача кабелей с числом пар не менее номинального. Количество пар в городских кабелях с воздушно-бумажной изоляцией приведено в табл. 21.19.

В кабелях ТСтШп на поясную изоляцию накладывают продольно или обмоткой с 10%-ным перекрытием алюмополиэтиленовую ленту толщиной не более 0,18 мм. Допускается экран из алюминиевой ленты. Под экраном продольно прокладывается луженая медная проволока диаметром 0,4 мм. Поверх экрана накладывают две бумажные или пластмассовые ленты с перекрытием 10%.

На кабель накладывают свинцовую оболочку, алюминиевую оболочку или стальную гофрированную оболочку и защитные покровы по ГОСТ 7006-72 типов Б, БГ и К. Под оболочку прокладывают мерную ленту или нитку присвоенного предприятию-изготовителю цвета или через каждый метр на поверхности поясной изоляции наносят обозначение предприятия-изготовителя и год изготовления кабеля. Поверх поясной изоляции накладывают алюминиевую оболочку методом прессования или продольным наложением алюминиевой ленты со швом, сваренным токами высокой частоты. Поверх бумажных лент по экрану или непосредственно на алюмополиэтиленовую ленту накладывают стальную гофрированную оболочку толщиной 0,4 мм в кабелях диаметром 30 мм и 0,5 мм в кабелях диаметром от 30 до 78 мм. Поверх алюминиевой и стальной гофрированной оболочек накладывают ПЭ шланг. На поверхности ПЭ шланга по всей его длине не реже чем через 1 м наносят опознавательный знак, присвоенный предприятию-изготовителю, и год изготовления. Максимальные наружные диаметры кабелей ТАШп и ТСтШп приведены в табл. 21.20. Расчетные наружные диаметры и массы городских кабелей с воздушно-бумажной изоляцией — в табл. 21.21, а минимальные строительные длины кабелей следующие:

	Номинальное число пар
	10-20
	30-50
	100-200

	Длина кабеля на барабане, м, не менее
	500
	300
	250

	Номинальное число пар
	300-400
	500-1200
	1400-1600

	Длина кабеля на барабане, м, не менее
	200
	150
	125


В партии кабелей с числом пар до 100 включительно допускаются отрезки длиной не менее 100 м в количестве не более 10% партии.

Электрические параметры телефонных кабелей при температуре 20°С соответствуют табл. 21.22. Сопротивление изоляции шланга поверх алюминиевой и стальной гофрированной оболочек не менее 10 МОм * км. Стальная гофрированная оболочка выдерживает не менее трех двойных перегибов вокруг цилиндра радиусом, равным 10 D по оболочке.

Срок службы кабелей в свинцовой оболочке не менее 25 лет, а фактический срок службы определяется техническим состоянием кабеля. Срок службы кабелей ТАШп и ТСтШп не менее 20 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

Кабель поставляется под избыточным внутренним начальным давлением воздуха или азота 0,03 — 0,08 МПа на барабанах. Концы кабеля должны быть доступны для испытаний и герметично запаяны. Кабели с числом пар 100 и выше поставляются с вмонтированными вентилями для пневматических шин. Для кабелей с числом пар до 100 допускаются другие способы заделки концов при условии сохранения герметичности кабеля, находящегося под избыточным давлением газа внутри оболочки.

Прокладка и монтаж бронированных кабелей должны производиться при температуре от -15 до +40°С, а небронированных - от -20 до +40°С.

Кабель ТГ предназначен для прокладки в канализации, коллекторах, по стенам зданий и сооружений, подвески на опорах, кабель ТБ — для прокладки в земле, ТБГ — для прокладки внутри помещений, в коллекторах и тоннелях, ТК — для вертикальной прокладки и прокладки через водные преграды, в грунтах, подверженные смещению.

Кабели ТАШп и ТСтШп предназначены для прокладки в канализации и непосредственно в грунте и эксплуатации при температуре от -50 до +50°С.

Таблица 21.16. Схема кольцевой расцветки жил в 10-парном пучке пучковой скрутки

	Жила в паре
	Количество колец на жилах в пучке

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	а
	-
	-
	-
	-
	1к
	1к
	1к
	2с
	2с
	3к

	б
	1к
	2с
	3к
	4с
	2с
	3к
	4с
	3к
	4с
	4с

	Примечание. Цвет кольца: красный — к, синий — с.


Таблица 21.17. Число пар по концентрическим повивам в городских телефонных кабелях

	Число пар
	Число пар по повивам

	номинальное
	фактическое
	Центральные пары
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	10
	-
	2
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	-
	1
	6
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	-
	4
	10
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	50
	4
	10
	15
	21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	101
	2
	8
	14
	20
	26
	31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	150
	151
	4
	10
	16
	22
	28
	33
	38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	201
	4
	10
	16
	22
	28
	34
	40
	47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	302
	3
	9
	15
	21
	27
	33
	39
	45
	52
	58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	402
	1
	7
	13
	19
	25
	31
	37
	43
	48
	54
	60
	64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	503
	3
	9
	15
	21
	27
	33
	39
	45
	51
	57
	62
	67
	74
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	600
	603
	5
	11
	17
	23
	29
	35
	40
	46
	52
	58
	64
	69
	74
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	700
	704
	1
	6
	12
	17
	23
	29
	35
	41
	47
	53
	59
	65
	70
	76
	82
	88
	-
	-
	-
	-

	800
	804
	6
	12
	18
	24
	30
	36
	42
	48
	54
	59
	65
	70
	76
	82
	88
	94
	-
	-
	-
	-

	900
	905
	6
	12
	18
	24
	30
	36
	42
	48
	54
	59
	65
	70
	76
	82
	88
	94
	101
	-
	-
	-

	1000
	1005
	6
	12
	17
	23
	29
	35
	41
	47
	53
	59
	65
	71
	77
	82
	88
	94
	100
	106
	-
	-

	1200
	1206
	4
	10
	16
	22
	29
	34
	40
	46
	52
	58
	64
	70
	76
	82
	87
	93
	99
	105
	109
	110


Таблица 21.18. Схема скрутки кабелей ТГ и ТБ из отдельных пучков

	Число пар
	Схема скрутки кабелей из 50- и 100-парных пучков

	номинальное
	фактическое
	из 10-парных пучков
	При повивной скрутке

	
	
	5*(10*2)
	(3+7)*(10*2)
	50*2
	100*2

	100
	101
	-
	(3+7)*(10*2)
	-
	-

	150
	151
	3*(5*10)
	-
	3*50
	-

	200
	201
	4*(5*10)
	-
	4*50
	-

	300
	302
	(1 + 5)*(5*10)
	3*(3+7)*10
	(1 + 5)*50
	3*100

	400
	402
	(2 + 6)*(5*10)
	4*(3+7)*10
	(2 + 6)*50
	4*100

	500
	503
	(3 + 7)*(5*10)
	5*(3+7)*10
	(3 + 7)*50
	5*100

	600
	603
	(4 + 8)*(5*10)
	(1+5)*(3+7)*10
	(4 + 8)*50
	(1 + 5)*100

	700
	704
	-
	(1+6)*(3+7)*10
	-
	(1 + 6)*100

	800
	804
	-
	(2+6)*(3+7)*10
	-
	(2 + 6)*100

	900
	905
	-
	(2+7)*(3+7)*10
	-
	(2 + 7)*100

	1000
	1005
	-
	(3+7) * (3+7)*10
	-
	(3 + 7)*100

	1200
	1206
	-
	(4+8)*(3+70)*10
	-
	(4 + 8)*100

	1400
	1407
	-
	(4+10)*(3+7)*10
	-
	(4+10)*100

	1600
	1608
	-
	(5+11)*(3+7)*10
	-
	(5+11)*100


Таблица 21.19. Число пар в городских телефонных кабелях с воздушно-бумажной изоляцией при различном диаметре жил

	Марка 
	Диаметр жилы, мм

	
	0,4
	0,5
	0,7

	ТГ
	10-1600
	10-1400
	10-600

	ТБ
	10-600
	10-600
	10-600

	ТБГ
	10-600
	10-600
	20-600

	ТК
	20-600
	20-600
	20-600


Таблица 21.20. Внешний диаметр кабели ТАШп и ТСтШп при различном диаметре жил

	Число пар
	Диаметр жилы, мм

	номинальное
	фактическое
	0,5
	0,7

	
	
	ТАШп
	ТСтШп
	ТАШп
	ТСтШп

	100
	101
	30
	34
	40
	44

	150
	151
	34
	38
	49
	55

	200
	201
	38
	44
	53
	59

	300
	302
	44
	54
	63
	72

	400
	402
	49
	58
	72
	81

	500
	503
	55
	65
	-
	-

	600
	603
	58
	69
	-
	-


Таблица 21.21 Внешний диаметр и масса кабелей связи с воздушно-бумажной изоляцией

	Число пар
	D, мм
	g, кг/км

	
	ТГ
	ТБ
	ТБГ
	ТК
	ТГ
	ТБ
	ТБГ
	TK

	Жилы диаметром 0,5 ммБумажно-массная изоляция

	10
	8,9
	18,0
	13,0
	-
	403
	671
	615
	-

	20
	10,8
	20,0
	15,0
	31,8
	544
	884
	821
	2907

	30
	13,0
	22,0
	17,0
	33,8
	713
	1067
	992
	3201

	50
	16,1
	25,8
	20,8
	36,8
	989
	1590
	1406
	3739

	100
	22,0
	31,6
	26,6
	42,6
	1613
	2243
	2138
	4875

	150
	26,3
	35,8
	30,8
	46,9
	2238
	2886
	2766
	6005

	200
	29,7
	39,1
	34,3
	50,3
	2758
	3451
	3313
	6808

	300
	35,7
	45,5
	41,1
	56,2
	3744
	4619
	4466
	8547

	400
	40,4
	49,9
	45,4
	61,1
	494
	5803
	5641
	10077

	500
	45,9
	55,7
	51,3
	63,5
	6129
	6939
	6481
	11252

	600
	49,8
	59,6
	55,2
	67,4
	7099
	8087
	7596
	12708

	700
	54,4
	-
	-
	-
	8404
	-
	-
	-

	800
	57,4
	-
	-
	-
	9369
	-
	-
	-

	900
	61,1
	-
	-
	-
	10081
	-
	-
	-

	1000
	63,3
	-
	-
	-
	10971
	-
	-
	-

	1200
	70,2
	-
	-
	-
	12849
	-
	-
	-

	Трубчато-бумажная изоляция

	50
	15,5
	24,3
	20,3
	-
	923
	1507
	1301
	-

	100
	22,0
	30,7
	26,4
	-
	1896
	2274
	2011
	-

	150
	26,3
	34,8
	30,8
	-
	2226
	2879
	2580
	-

	200
	29,6
	38,0
	34,0
	60,4
	2606
	3470
	3087
	10084

	300
	36,6
	45,0
	41,0
	67,4
	3708
	4735
	4344
	12473

	400
	42,3
	-
	-
	81,0
	4879
	-
	-
	18867

	500
	47,3
	-
	-
	89,1
	6009
	-
	-
	22272

	600
	51,0
	-
	-
	94,6
	6934
	-
	-
	24276

	Жилы диаметром 0,7 мм 
Бумажно-массная изоляция

	10
	11,9
	19,8
	15,8
	-
	607
	-
	827 
	-

	20
	15,2
	23,9
	19,9
	31,8
	865
	955
	1270
	2907

	30
	18,5
	27,1
	23,1
	33,8
	1183
	1429
	1610
	3201

	50
	24,1
	32,5
	28,5
	36,8
	1843
	I800
	2292
	3739

	100
	32,6
	41,0
	37,0
	42,6
	3079
	2508
	3654
	4875

	150
	38,9
	47,3
	43,3
	46,9
	4270
	3933
	4941
	6005

	200
	44,6
	53,0
	49,0
	50,3
	5517
	5263
	6274
	6808

	300
	55,5
	63,9
	-
	56,2
	8198
	6637
	-
	8547

	400
	62,7
	-
	-
	61,1
	10847
	9545
	-
	10077

	500
	71,3
	-
	-
	63,5
	12510
	-
	-
	11252

	600
	76,0
	-
	-
	67,4
	14034
	-
	-
	12708

	Трубчато-бумажная изоляция

	30
	-
	25,8
	21,8
	-
	-
	1644
	1425
	-

	50
	21,8
	30,5
	26,5
	-
	1522
	2225
	1963
	-

	100
	31,0
	38,0
	34,0
	-
	2718
	3348
	3021
	-

	150
	35,6
	44,0
	40,0
	-
	3564
	4454
	4072
	-

	200
	42,7
	52,5
	48,1
	60,4
	4802
	5871
	5125
	10084

	300
	49,8
	59,6
	55,2
	67,4
	6664
	7854
	7347
	12473

	400
	59,4
	70,3
	65,9
	81,0
	8938
	10979
	10405
	18867

	500
	67,5
	78,4
	74,0
	89,1
	11254
	13498
	12849
	22272

	600
	73,0
	83,9
	79,5
	94,6
	12683
	15092
	14396
	24276


Таблица 21.22. Электрические параметры городских телефонных кабелей с трубчато- и пористо-бумажной изоляцией

	Параметр
	Частота, кГц
	Норма для кабелей
	Коэффициент пересчета на другую длину

	Электрическое сопротивление на длине 1 км, Ом, не более, токопроводящей жилы диаметром:
	Постоянный ток
	-
	L/1000

	0,4 мм
	
	139 ± 9
	

	0,5 мм
	
	90 ± 5
	

	0,7 мм
	
	45 ± 3
	

	Электрическое сопротивление изоляции жил, мОМ * км
	Постоянный ток
	-
	1000/L

	трубчато-бумажным
	
	8000
	

	пористо-бумажным
	
	5000
	

	Рабочая емкость, нФ/км, жил диаметром
	0,8
	-
	L/1000

	0,4 и 05 мм
	
	50
	+5
	

	
	
	
	-10
	

	0,7 мм
	
	45
	+5
	

	
	
	
	-7
	

	Испытательное напряжение (в течение 2 мин), В:
	-

	между жилами
	0,05
	750
	-

	
	
	
	
	


PAGE  
14

