СТАНЦИОННЫЕ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ШАХТНЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

22.1. НОМЕНКЛАТУРА

Станционные коаксиальные и высокочастотные симметричные кабели предназначены для монтажа аппаратуры междугородных станций и усилительных пунктов, станционные кабели — для монтажа телефонных станций, распределительные кабели и провода - для зарядки боксов в распределительных коробках абонентской проводки, шахтные кабели и провода - для телефонной связи в шахтах, кабели и провода для сельской связи и радиофикации — для прокладки в земле, провода связи трансляционные и атмосферостойкие — для подвески на пересечениях воздушных линий связи с контактными проводами электрифицированного транспорта, коммутационные и соединительные провода — для коммутации телефонных каналов и монтажа аппаратуры. Перечень марок станционных, распределительных и шахтных кабелей и проводов связи приведен в табл. 22.1, а сортамент — в табл. 22.2.

Таблица 22.1. Номенклатура станционных симметричных и коаксиальных, распределительных, шахтных кабелей и проводов связи

	Марка
	Код ОКП
	Наименование
	ГОСТ, ТУ

	Кабели

	ВСЭК
	3588128400
	С медными жилами с ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке экранированный высокочастотный вводно-соединительный
	ГОСТ 11092-82 

	КВМЭ
	3578221500
	С ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке коммутационный
	ТУ 16.705.085-79

	КВМЭ-П
	3578221600
	То же парной скрутки
	То же

	КМС-1
	3574130101
	С ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке станционный симметричный для межстоечного монтажа и дистанционного питания в диапазоне 12 — 252 кГц
	ТУ 16.505.758-75

	КМС-2
	3574130201
	То же стационарный для межстоечного монтажа
	То же 

	КПВбв
	3571420300
	С ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке для блочного и внутристоечного монтажа
	ТУ 16.505.827-75

	КПВк
	3571420200
	То же коаксиальный коммутационный
	То же

	КППв
	3571410100
	То же в ПЭ оболочке для внутристоечного монтажа
	“ ”

	КРВПМ
	3577111000
	С ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке для проводного вещания
	ТУ 16.505.183-77

	КРВПС
	3577810400
	То же со стальными жилами
	То же

	КРК
	3571420400
	Коаксиальный с медным внутренним проводником с шайбовой ПЭ изоляцией экранированный в свинцовой оболочке распределительный
	ТУ 16.505.428-73

	КРППМ
	3577110900
	С ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке для проводного вешания
	ТУ 16.505.183-77 

	КРППС
	3577800100
	То же со стальными жилами
	То же

	КСВ
	3574130301
	С медными лужеными жилами с ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке станционный для внутристоечного монтажа
	ТУ 16.505.758-75

	КСКПЭ
	3574100000
	С пористой ПЭ изоляцией коаксиальный
	ТУ 16.705.113-79 

	КСКПЭП
	То же
	То же в ПЭ оболочке
	То же

	-
	“ ”
	То же с ПЭ изоляцией экранированный в ПВХ оболочке
	“ ”

	КСКЭМ
	“ ”
	То же малогабаритный
	“ ”

	КТП
	3571420500
	С медным внешним проводником с баллонной ПЭ изоляцией экранированный в ПВХ оболочке телефонно-телевизионный
	ТУ 16.505.597-74

	КТПВ
	3578210100
	С медными жилами с ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке коммутационный телефонный
	ТУ 16.505-689-75

	КТПЭВ
	3578210200
	То же экранированный
	То же 

	КТС
	3571442200
	С медным внешним проводником с баллонной изоляцией экранированный в свинцовой оболочке телевизионный
	ТУ 16.505-597-74

	МРМВ
	3577110500
	С медными жилами с пористой ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке магистральный для радиофикации
	ТУ 16.505-230-77

	МРМП
	3577110600
	То же в ПЭ оболочке
	То же

	МРМПЭ
	3577110800
	То же экранированный
	“ ”

	МРМПЭБ
	3577110700
	То же бронированный стальной лентой
	“ ”

	ПРПВМ
	3577110400
	С медными жилами с ПЭ изоляцией параллельный в ПВХ оболочке для сельской связи и радиофикации
	ТУ 16.505-755-80

	ПРППА
	3577410100
	То же с алюминиевыми жилами в ПЭ оболочке
	То же

	ПРППМ
	3577110300
	То же с медными жилами
	“ ”

	РВШЭ
	3574410100
	С медными жилами с ПВХ изоляцией экранированный распределительный для радиовещания
	ТУ 16.505-451-73

	СТПВ
	3582113000
	С ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке соединительный телефонный
	ТУ 16.505-689-75

	СТПЭВ
	3582113100
	То же экранированный
	То же

	СКОЭ
	35.76111100
	То же телефонно-соединительный
	ГОСТ 11092-82

	СЭК
	3588128400
	То же высокочастотный соединительный
	То же

	ТАШ
	3574320100
	С ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке телефонный абонентский шахтный
	ГОСТ 12100-73

	ТАШС
	3574320200
	То же с несущим стальным тросом
	То же

	ТМШКПВ
	3574211000
	С ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке бронированный в ПВХ шланге телефонный магистральный шахтный
	“ ”

	ТМШКПВЭ
	3574210400
	То же экранированный
	“ ”

	ТРШБВЭ
	3574210100
	С ПЭ изоляцией бронированный стальными лентами в ПВХ шланге экранированный телефонный шахтный распределительный
	“ ”

	ТРЩПВ
	3574210800
	С ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке
	“ ”

	ТРШПВЭ
	3574210300
	То же экранированный
	“ ”

	ТРШЭ
	3574210200
	То же, но без оболочки
	“ ”

	ТСВ
	3574120100
	С ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке телефонный станционный
	ГОСТ 14354-79

	ТСКВ
	3576110100
	С ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке телефонно-соединительный
	ГОСТ 11092-82

	Провода

	АТРВ
	3575120200
	С алюминиевыми жилами ПВХ изоляцией телефонный распределительный
	ГОСТ 20575-75

	АТРП
	3575110200
	То же с ПЭ изоляцией
	То же

	ЛТВ-В
	3578820100
	С медными жилами с ПВХ изоляцией скрученный линейный
	ГОСТ 8133-77

	ЛТВ-П
	3578820200
	То же параллельный
	То же

	ЛТР-В
	3578830100
	То же, что и ЛТВ-В, но с резиновой изоляцией в оплетке хлопчатобумажной пряжей
	“ ”

	ЛТР-П
	3578830200
	То же параллельный
	“ ”

	ПВЖ
	3575520200
	С оцинкованной стальной жилой с ПВХ изоляцией одножильный трансляционный
	ГОСТ 10254-75

	ППЖ
	3577810300
	То же с ПЭ изоляцией
	То же

	ПРСП
	3577810200
	С оцинкованными стальными жилами с ПЭ изоляцией одножильный радиотрансляционный
	“ ”

	ПСВП
	3577310000
	Со сталемедными жилами
	ТУ 16.505-724-75

	ПТВЖ
	3575520100
	С оцинкованными стальными жилами с ПВХ изоляцией двухжильный трансляционный
	ГОСТ 10254-75

	ПТПЖ
	3575510100
	То же с ПЭ изоляцией
	То же

	ТРВ
	3575120100
	С медными жилами с ПВХ изоляцией телефонный распределительный
	ГОСТ 20575-75

	ТРП
	3575110100
	То же с ПЭ изоляцией V
	То же


Таблица 22.2. Сортамент станционных симметричных и коаксиальных, распределительных, шахтных кабелей и проводов связи

	Марка
	Число жил, пар
	D, мм

	АТРВ, АТРП
	2
	0,7

	ВСЭК
	5*2
	0,78

	КВМЭ
	10; 18; 36; 68
	0,32 и 0,42

	КВМЭ-П
	5*2; 9*2; 18*2; 34*2
	0,32

	КМС-1
	1
	0,6

	КМС-2
	1
	0,45

	КПВк, КППв, КСКЭ
	1
	0,78

	КПВбв
	1
	0,45

	КРВПМ, КРППМ
	3*2
	0,5

	КРВПС, КРППС
	3*2
	0,6

	КРК
	1
	2,58

	КТП, КТС
	1
	1,2

	КТПВ, КТПЭВ
	2*2
	0,45

	КСВ
	1
	0,45

	КСКЭМ
	1
	0,54

	КСКПЭП, КСКПЭ
	1
	1,56

	ЛТВ-В, ЛТВ-П, ЛТР-В, ЛТР-П
	2
	0,6

	МРМВ, МРМП, МРМПЭ, МРМПЭБ
	2
	1,2

	ПВЖ, ППЖ
	1
	1,4 и 1,8

	ПРПВМ, ПРППМ
	2
	0,8; 0,9; 1,2

	ПРППА
	2
	1,6

	ПРСП
	1
	2; 3 и 4

	ПСВП
	1
	0,9(7*0,30)

	ПТВЖ, ПТПЖ
	2
	0,6; 1,2

	РВШЭ
	1*2; 5*2
	0,5

	СТПВ, СТПЭВ
	5*2
	0,45

	СЭК, СКОЭ
	5*2; 10*2
	0,78

	ТАШ
	1*2; 1*4
	1,1(7*0,37)

	ТАШС
	1*2; 1*4
	0,8

	ТМШКПВЭ
	20*2; 30*2; 50*2; 80*2
	0,8

	ТРВ, ТРП
	2
	0,4; 0,5

	ТРШБВЭ, ТРШПЭ, ТРШЭ
	5*2; 10*2; 20*2, 30*2; 50*2
	0,8

	ТСВ
	5*2; 10*2; 20*2; 30*2; 41*2; 103*2; 5*3; 10*3; 20*3
	0,4

	ТСКВ
	5*2; 10*2; 15*2
	0,78


Таблица 22.3 Конструктивные данные, масса и строительная длина кабелей КМС-1, КМС-2, КПВк, КППв, КПВбв, КСКЭ, КСКЭМ, КСКПЭ, КСКПЭП, КСВ

	Марка
	n * d, мм
	Внутренний диаметр, мм
	Внешний диаметр внутреннего проводника, мм
	Внешний диаметр кабеля, мм
	g, кг/км
	Строительная длина, м

	КСКЭ
	7*0,26
	0,78
	4,6
	7,8 ± 0,2
	120
	100

	КСКПЭ
	7*0,52
	1,56
	7,1
	10,7 ± 0,3
	185
	100

	КСКПЭП
	7*0,52
	1,56
	7,1
	12,7*0,3
	190
	200

	КСКЭМ
	7*0,18
	0,54
	3,0
	5,8 ± 0,2
	76
	50

	КМС-1
	7*0,20
	0,6
	2,0
	7,3
	31,8
	100

	КМС-2
	7*0,15
	0,45
	1,25
	5,7
	23,6
	50

	КСВ
	7*0,15
	0,45
	1,05
	3,5
	11,0
	30

	КПВк
	7*0,26
	0,78
	3,6
	5 ± 0,5
	33,6
	30

	КППв
	7*0,26
	0,78
	3,6
	5 ± 0,5
	31,4
	30

	КПВбв
	7*0,15
	0,45
	2,2
	3,4 ± 0,4
	17,0
	30


Таблица 22.4 Электрические параметры кабелей КМС-1, КМС-2 и КСВ

	Параметр
	Частота, кГц
	КМС-1
	КМС-2
	КСВ

	Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более
	Постоянный
	100
	150
	165

	Сопротивление изоляции, 106 Ом * км, не менее
	”
	10000
	8000
	5000

	Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном в течение 1 мин, В
	0,05
	2500
	2000
	500

	Коэффициент затухания на длине 100 м,дБ, не более
	250
	1,0
	1,3
	3,0

	
	110
	-
	1,13
	-

	Волновое сопротивление, Ом
	250
	150 ± 5%
	-
	100±10%

	
	110
	-
	150 ± 5%
	-

	Переходное затухание на ближнем конце между двумя кабелями, проложенными или намотанными на катушку вплотную друг к другу на длине 100 м, дБ, не менее
	До 250
	112
	-
	95

	
	До 110
	-
	112
	-

	Рабочая емкость на 1 км, нФ, не более
	0,8
	40
	50
	70


Таблица 22.5 Электрические параметры кабелей КПВк, КППв, КПВбв, КСКПЭ, КСКПЭП, КСКЭМ и КСКЭ

	Параметр
	Частота, кГц
	КПВк
	КППв
	КПВбв
	КСКЭ
	КСКПЭ
	КСКПЭП
	КСКЭМ

	Сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, 106 Ом * км, не менее
	Постоянный ток
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	Волновое сопротивление, Ом
	50
	75 ± 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	30
	-
	75 ± 5
	75 ± 6
	-
	-
	-
	-

	
	2,5
	-
	-
	-
	75 ± 3
	75 + 1,5
	75 ± 1,5
	75 ± 2

	Коэффициент затухания на 1 м, дБ, не более
	50
	0,096
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	30
	-
	0,09
	0,13
	-
	-
	-
	-

	
	2,5
	-
	-
	-
	51-2**
	27±1,5**
	27±1,5**
	72±3**

	Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками в течение 2 мин, В
	0,05
	500
	500
	500
	-
	-
	-
	-

	
	Постоянный ток
	-
	-
	-
	3000
	5000
	5000
	2000

	* После 2 ч пребывания в воде

	** На 1 км


22.2. СТАНЦИОННЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ И СИММЕТРИЧНЫЕ КАБЕЛИ

Станционные коаксиальные кабели КСКЭМ изготовляют с жилой из семи медных проволок диаметром 0,18 мм, кабели КСКЭ - диаметром 0,26 мм, кабели КСКПЭ и КСКПЭП — диаметром 0,52 мм, а кабели КПВк, КППв — из семи медных луженых проволок диаметром 0,26 мм, КПВбв — диаметром 0,15 мм. На внутренний проводник кабелей КСКЭ и КСКЭМ накладывают сплошную ПЭ изоляцию, кабелей КСКПЭ, КСКПЭП, КППв, КПВк и КПВбв - пористую ПЭ плотностью 0,45 — 0,5 г/см3. Внешний проводник — оплетку кабелей КСКЭ, КСКПЭ, КСКПЭП и КСКЭМ — изготовляют из медных проволок диаметром 0,15 мм, а кабелей КППв, КПВк и КПВбв — из медной луженой проволоки диаметром 0,10—0,12 мм плотностью 94—96%. На внешний проводник кабелей КСКЭ, КСКПЭ, КСКПЭП и КСКЭМ накладывают продольно ленту ПЭТФ толщиной 0,02 мм, обматывают стальной лентой толщиной 0,1 мм и оплетают медной проволокой диаметром 0,15 мм плотностью 94-96%. Поверх экранов кабелей КСКЭ накладывают ПВХ оболочку толщиной 0,8 мм, кабелей КСКПЭ - 0,9 мм, кабелей КСКЭМ - 0,6 мм, кабелей КПВк и КПВбв -0,7 мм, кабелей КСКПЭ - ПЭ оболочку толщиной 1,9 мм и КППв — 0,6 мм. Конструктивные данные, масса и строительная длина кабелей КПВк, КППв и КПВбв приведены в табл. 22.3, КСМ-1, КСМ-2 и КСР -в табл. 22.4, а электрические параметры кабелей КПВк, КППв, КПВбв, КСКЭ, КСКПЭ, КСКПЭП и КСКЭМ - в табл. 22.5.

Кабели КСКЭ, КСКПЭ, КСКПЭП и КСКЭМ предназначены для работы при температурах от -50 до +70°С, кабели КПВбв и КППв - от -40 до +60 °С, а КПВк-от -20 до +60°С.

Станционные симметричные кабели КСМ-1 изготовляют из семи медных проволок диаметром 0,20 мм, КМС-2 — диаметром 0,15 мм, кабель КСВ — из медных луженых проволок диаметром 0,15 мм с ПЭ изоляцией. Изолированные жилы скручивают в пару с шагом 20 мм. Поверх скрученных жил кабелей КМС-1 накладывают ПЭ трубку толщиной 0,5 мм, кабеля КМС-2 — 0,4 мм. Кабели КМС-1 и КМС-2 обматывают и оплетают медными проволоками диаметром 0,12 мм, а скрученные жилы кабеля КСВ оплетают медными лужеными проволоками диаметром 0,10 мм плотностью не менее 90%. Поверх экрана кабелей КМС-1 и КМС-2 накладывают ПВХ оболочку толщиной 0,6 мм.

Конструктивные данные, масса и строительная длина кабелей КМС-1, КМС-2 приведены в табл. 22.3, а электрические данные - в табл. 22.4.

Кабели предназначены для работы при температуре от -40 до +60°С.

22.3. ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ КАБЕЛИ

Телефонные станционные кабели ТСВ (табл. 22.6) изготовляют с медными жилами диаметрами 0,4 и 0,5 мм. На жилу диаметром 0,4 мм накладывают ПВХ изоляцию толщиной 0,25 ±0,05 мм, на жилу диаметром 0,5 мм —0,30±0,1 мм. Изолированные жилы скручивают в пары и тройки с шагом не более 80 мм. Расцветку изоляции жил в кабеле до 30 пар и до 20 троек осуществляют в соответствии с табл. 22.7. При скрутке пар используют расцветки а и b, а троек — а, b и с.

Пары или тройки скручивают в кабель концентрическими повивами в противоположные стороны, разделенными синтетической нитью. Допускается пары и тройки, расположенные в центре, не скручивать и не отделять хлопчатобумажной пряжей или нитью. На скрученные в кабель пары или тройки накладывают поясную изоляцию из ПВХ, полиамидной или ПЭТФ пленки с перекрытием не менее 15%. Поверх поясной изоляции накладывают экран из алюминиевой ленты толщиной 0,1 мм с перекрытием не менее 15%. Под лентой или поверх ее продольно прокладывают проволоку диаметром 0,4 мм, имеющую контакт с экраном по всей длине. Кабели до 10 пар или троек изготовляют с экраном из металлизированной бумаги. Поверх экрана накладывают ПВХ оболочку.

Сопротивление жилы диаметром 0,5 мм на длине 1 км постоянному току при 20 °С не более 95 Ом, жилы диаметром 0,4 мм не более 148 Ом. Сопротивление изоляции каждой жилы по отношению к. остальным, соединенным с экраном, при 20 °С не менее 200*106 Ом * км. Готовые кабели испытывают между жилами, между жилами и экраном переменным напряжением 500 В в течение 3 мин. Кабели поставляют длиной не менее 200 м.

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре от -10 до +50° С. Прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже -10°С, радиус изгиба не менее 10 D.

Кабели для соединения блоков квазиэлектронной коммутационной аппаратуры связи марок КВМЭ и КВМЭ-П с жилами сечением 0,08 и 0,12 мм2 изготовляют из медной луженой проволоки диаметром 0,32 и 0,42 мм соответственно с ПВХ .изоляцией толщиной 0,2 мм.

Цвет изоляции жил кабеля КВМЭ

	Число жил
	Белый
	Красный
	Зеленый
	Желтый

	10
	4
	4
	1
	1

	18
	6
	6
	4
	2

	36
	9
	9
	9
	9

	68
	17
	17
	17
	17


В кабеле КВМЭ-П каждая пара имеет резко отличную расцветку жил изоляции. Изолированные жилы кабеля КВМЭ-П скручены в пары с шагом не более 8D. Изолированные жилы и пары скручивают в кабель с шагом не более 12 D. Поверх скрученных жил накладывают экран из медных луженых проволок диаметром 0,12-0,20 мм плотностью не менее 75%. Под экраном прокладывают луженую проволоку диаметром 0,42 мм. Поверх экрана накладывают ПВХ оболочку черного (ч), серого (ср) или слоновой кости (ск) цвета. Конструктивные данные, масса кабелей КВМЭ и КВМЭ-П приведены в табл. 22.8. Кабель поставляется длинами по 50 м.

Электрическое сопротивление жил сечением 0,08 мм2 на длине 1 км постоянному току не более 238,8 Ом, сечением 0,12 мм2 не более 138,6 Ом. Сопротивление изоляции не менее 1000*106 Ом * м. Изолированные жилы испытывают на АСИ напряжением 1,5 кВ. Кабели испытывают переменным напряжением 500 В в течение 1 мин.

Кабели предназначены для работы при температуре от -50 до +70°С.

Таблица 22.6. Конструктивные данные, внешний диаметр и масса кабелей ТСВ

	Число пар или троек
	Толщина оболочки, мм
	Внешний диаметр кабеля, мм, с жилами диаметром, мм
	g, кг/км

	
	
	0,4
	0,5
	0,4
	0,5

	5*2
	1,2
	9,0
	10,0
	53,0
	71,4

	10*2
	1,2
	11,0
	12,0
	82,0
	112,0

	20*2
	1,2
	13,4
	13,7
	136,0
	210,0

	30*2
	1,2
	15,5
	16,0
	188,0
	287,0

	41*2
	1,5
	17,5
	17,9
	239,0
	365,0

	103*2
	1,8
	23,0
	26,'3
	542,0
	820,0

	5*3
	1,2
	9,5
	10,6
	68,0
	93,0

	10*3
	1,2
	12,5
	13,0
	118,0
	151,0

	20*3
	1,2
	15,5
	15,7
	187,0
	287,0


Таблица 22.7. Расцветка изоляции пар и троек кабелей ТСВ (жила а - основной цвет - белый, жила с - красный)

	Номер пары или тройки
	Полоски жилы а
	Жила b

	1
	-
	Синяя

	2
	-
	Желтая

	3
	-
	Зеленая

	4
	-
	Коричневая

	5
	-
	Черная

	6
	-
	Синяя

	7
	-
	Желтая

	8
	Голубой
	Зеленая

	9
	-
	Коричневая

	10
	-
	Черная

	11
	-
	Синяя

	12
	-
	Желтая

	13
	Оранжевый
	Зеленая

	14
	(красный)
	Коричневая

	15
	-
	Черная

	16
	-
	Синяя

	17
	-
	Желтая

	18
	Зеленый
	Зеленая

	19
	-
	Коричневая

	20
	-
	Черная

	21
	-
	Синяя

	22
	-
	Желтая

	23
	Коричневый
	Зеленая

	24
	-
	Коричневая

	25
	-
	Черная

	26
	-
	Синяя

	27
	-
	Желтая

	28
	Черный
	Зеленая

	29
	-
	Коричневая

	30
	-
	Черная


Таблица 22.8. Конструктивные данные и масса кабелей КВМЭ и КВМЭ-П

	Марка
	Число жил, пар
	S, мм2
	Толщина оболочки, мм
	D, мм
	g, кг/км

	КВМЭ
	10
	0,08
	0,8
	6,0
	43,82

	
	18
	
	0,8
	7,5
	67,3

	
	36
	
	1,0
	9,0
	110,0

	
	68
	
	1,0
	11,5
	186,3

	
	10
	0,12
	0,8
	6,5
	56,0

	
	18
	
	0,8
	8,0
	91,1

	
	36
	
	1,0
	9,5
	139,1

	
	68
	
	1,0
	13,5
	249,3

	КВМЭ-П
	5*2
	0,08
	0,8
	6,5
	47,4

	
	9*2
	
	0,8
	8,5
	74,5

	
	18*2
	
	1,0
	11,5
	131,0

	
	34*2
	
	1,0
	13,0
	208,0

	
	5*2
	0,12
	0,8
	7,5
	61,3

	
	9*2
	
	0,8
	8,5
	81,3

	
	18*2
	
	1,0
	13,0
	165,7

	
	34*2
	
	1,0
	14,5
	256,2


Таблица 22.9. Электрические параметры кабелей КТП, КТС и КРК

	Параметр
	Частота, кГц
	КТП, КТС
	КРК

	Электрическое сопротивление на длине J км, Ом, не более:
	Постоянный ток
	-
	-

	внутреннего проводника
	
	15,85
	3,8

	внешнего
	
	8,5
	-

	Сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками, Ом * км, не менее
	То же
	10000*106
	10000*106

	Номинальное значение волнового сопротивления. Ом
	Импульс длительностью 0,06 или 0,12 мкс
	75
	75

	отклонение значения от номинального, измеренного импульсным прибором, Ом, не более
	-
	±0,6
	±0,4

	разность волновых сопротивлений, измеренных на входе и выходе коаксиальной пары, Ом, не более
	-
	0,8
	0,5

	внутренняя неоднородность — коэффициент отражения в любой точке строительной длины, не более
	-
	4*10-3
	2,5*10-3

	Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками в строительной длине в течение 2 мин, В
	Постоянный ток
	2800
	3700

	
	0,05
	2000
	-

	Испытательное напряжение между внешним проводником и свинцовой оболочкой строительной длины в течение 2 мин, В
	Постоянный ток
	280
	430

	
	0,05
	200
	300


22.4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Распределительные коаксиальные кабеля марок КТП и КТС имеют внутренний проводник диаметром 1,2 мм (из медной проволоки ММ) с ПЭ баллонной изоляцией диаметром 4,6 мм, внешний проводник из медной ленты толщиной 0,16 мм, экран из двух стальных лент и прорезиненную ленту. Кабель КТП имеет ПВХ оболочку толщиной 1,2 мм, а кабель КТС - свинцовую оболочку толщиной 1,2 мм, наружный диаметр не более 12 мм. Кабель КРК имеет внутренний проводник диаметром 2,58 мм из проволоки МТ с шайбовой ПЭ изоляцией диаметром 9,4 мм, внешний проводник из медной ленты толщиной 0,26 мм, экран из двух стальных лент, бумажную изоляцию и свинцовую оболочку толщиной 1,4 мм, наружный диаметр не более 15 мм. Строительная длина кабелей не менее 100 м.

Электрические характеристики кабелей приведены в табл. 22.9. Рабочее переменное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальных кабелей КТП и КТС не должно превышать 660 В и кабеля КРК — 1000 В или постоянного напряжения 1400 В.

Однопарные телефонные распределительные провода ТРВ и ТРП изготовляют с жилой из медной проволоки ММ диаметром 0,4 и 0,5 мм, а АТРВ и АТРП - из алюминиевой проволоки AM или АПТ диаметром 0,7 мм. Две токопроводящие жилы проводов ТРВ и АТРВ, уложенные параллельно, изолируют ПВХ пластикатом, а ТРП и АТРП — ПЭ толщиной 0,7 мм с разъединительным основанием размером 0,9*2,0 мм. Конструктивные размеры, диаметр токопроводящей жилы, электрическое сопротивление жилы и сопротивление изоляции при 20 °С проводов ТРВ, АТРВ, ТРП и АТРП приведены в табл. 22.10. Провод поставляют строительной длиной не менее 400 м.

Разрушающая нагрузка при растяжении проводов ТРВ и ТРП диаметром 0,4 мм 48 Н, а диаметром 0,5 мм 74 Н, проводов АТРВ и АТРП 50 Н. Готовые провода испытывают напряжением 2 кВ на АСИ или после 1 ч пребывания в воде переменным напряжением 1 кВ в течение 2 мин. Провода АТРВ и ТРВ предназначены для эксплуатации при температуре -40÷ +65°С, АТРП и ТРП - при -60÷ +65 °С.

Таблица 22.10. Конструктивные данные, масса, электрическое сопротивление и сопротивление изоляции проводов ТРВ, ТРП, АТРВ и АТРП

	Марка
	d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	Электрическое сопротивление, Ом, не более
	Сопротивление изоляции, 106 Ом * км, не менее

	ТРВ
	0,4
	2,2*6,4
	10,6
	148,0
	30

	ТРВ
	0,5
	2,3*6,6
	13,0
	94,0
	30

	ТРП
	0,4
	2,2*6,4
	8,0
	148,0
	500

	ТРП
	0,5
	2,3*6,6
	10,0
	94,0
	500

	АТРВ
	0,7
	2,5*7,0
	12,8
	85,0
	30

	АТРП
	0,7
	2,5*7,0
	9,4
	85,0
	500


22.5. ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПРОВОДА

Двухжильные телефонные линейные провода ЛТВ-В и ЛТР-В изготовляют с медной жилой диаметром 0,6 мм с ПВХ или резиновой изоляцией толщиной 0,8 мм. Оплетенные хлопчатобумажной пряжей жилы ЛТР-В и изолированные жилы ЛТВ-В скручивают с шагом не более 12 D. Две параллельно уложенные жилы провода ЛТВ-П имеют ПВХ изоляцию в форме восьмерки, а ЛТР-П оплетают хлопчатобумажной пряжей. Конструктивные размеры проводов, масса, электрическое сопротивление жилы на длине 1 км постоянному току при 20 °С не более 65 Ом, сопротивление изоляции приведены в табл. 22.11. Провода поставляются длиной не менее 100 м. Провода в готовом виде испытывают переменным напряжением 1 кВ в течение 5 мин.

Провода предназначены для эксплуатации при температуре от -40 до +50°С. Монтаж проводов допускается производить при температуре не ниже -15°С.

Таблица 22.11. Конструктивные данные, масса, электрическое сопротивление изолинии проводов ЛТВ-В, ЛТВ-П, ЛТР-В и ЛТР-П
	Марка
	D, мм
	g, кг/км
	Сопротивление изоляции, 106 Ом * км, не менее

	ЛТВ-В
	4,8
	14,8
	70

	ЛТВ-П
	2,4*4,7
	15,0
	70

	ЛТР-В
	6,1
	27,6
	100

	ЛТР-П
	3,1*5,4
	24,6
	100


Таблица 22.12. Конструктивные данные и масса кабелей КТПВ. СТПВ. КТПЭВ и СТПЭВ

	Марка
	Число пар
	n * d, мм
	D, мм
	g, кг/км

	КТПВ
	2
	7*0,15
	6,3
	23,5

	КТПЭВ
	2
	7*0,15
	6,5
	34,8

	СТПВ
	5
	7*0,15
	8,9
	47,8

	СТПЭВ
	5
	7*0,15
	9,4
	67,8


22.6. КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ

Токопроводящие жилы кабелей КТПВ, КТПЭВ, СТПВ и СТПЭВ сечением 0,12 мм2 изготовляют из семи медных проволок диаметром 0,15 мм с ПЭ изоляцией толщиной 0,4 мм. Изолированные жилы кабелей различной расцветки скручивают в пары с шагом не более 16 D. Две пары коммутационных и пять пар соединительных кабелей скручивают в кабель с шагом не более 12 D. Поверх скрученных жил в кабелях КТПЭВ и СТПЭВ накладывают экран из медных проволок диаметром 0,12 — 0,15 мм плотностью не менее 75%. На скрученные пары кабелей КТПВ и СТПВ и экран КТПЭВ и СТПЭВ накладывают ПВХ оболочку толщиной 0,8 мм синего, зеленого, коричневого, черного или слоновой кости цвета. Конструктивные данные и масса кабелей приведены в табл. 22.12. Кабели поставляют строительной длиной не менее 20 м.

Электрическое сопротивление жил на длине 1 км постоянному току при 20 °С не более 158,3 Ом, сопротивление изоляции при 20 °С не менее 150*106 Ом * км, после 48 ч пребывания в воде при 40 °С — 50*106 Ом * км, переходное затухание на ближнем конце между любыми парами при частоте 1 кГц на отрезках длиной до 15 м не менее 77,85 дБ. Кабели испытывают переменным напряжением 500 В в течение 1 мин. Кабели предназначены для работы при температуре от -50 до +70°С.

22.7. ВВОДНО-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Кабели для соединений и вводов в аппаратуру узлов связи марок ТСКВ, СЭК, СКОЭ и ВСЭК с жилами сечением 0,36 мм2 изготовляют из семи медных проволок диаметром 0,26 мм с ПЭ изоляцией. Изолированные жилы, различные по цвету, скручивают в пары с шагом не более 90 мм. В кабелях марок СЭК и ВСЭК каждую пару экранируют медной проволокой диаметром 0,15 мм плотностью не менее 80%. Изолированные пары ТСКВ СКОЭ и экранированные кабели СЭК и ВСЭК скручивают в кабель, в каждом повиве должна быть счетная пара, отличающаяся расцветкой от других пар. Экранированные пары ВСЭК скручивают вокруг сердечника из семи стальных проволок диаметром 0,4 мм с ПЭ изоляцией толщиной не менее 0,2 мм. Скрученные пары ТСКВ, СЭК, ВСЭК обматывают полиамидной и ПЭТФ пленкой, а в СКОЭ накладывают промежуточный слой ПЭ и ПВХ толщиной 0,5 мм. Поверх обмотки в кабелях ТСКВ, СЭК и ВСЭ накладывают ПВХ оболочку. Конструктивные данные, масса и строительная длина кабелей ТСКВ, СЭК, ВСЭК, СКОЭ приведены в табл. 22.13. Электрическое сопротивление жил на длине 1 км постоянному току не более 53 Ом, омическая асимметрия при постоянном токе не более 4,5 Ом. Сопротивление изоляции не менее 2000*106 Ом * км. Переходное затухание при частоте 0,8 кГц на ближнем конце и между парами ТСКВ не менее 86,5 дБ, а остальных при частоте 150 кГц не менее 73,5 дБ. Кабели испытывают переменным напряжением 1 кВ в течение 1 мин. Кабели предназначены для работы при температуре —40÷ +50 °С и минимальном радиусе изгиба не менее 10 D.

Таблица 22.13. Конструктивные данные, масса и строительная длина кабелей ТСКВ, СЭК, ВСЭК, СКОЭ

(S= 0,35 мм2)

	Марка
	Конструкция
	Толщина изоляции, мм
	Толщина оболочки, мм
	D, мм
	g, кг/км
	Строительная длина, м

	ТСКВ
	5*2
	0,4
	1,3
	11,0
	105,0
	75

	
	10*2
	0,4
	1,3
	13,2
	175,0
	75

	
	15*2
	0,4
	1,8
	17,5
	240,0
	50

	СЭК
	5*2
	0,5
	1,5
	14,5
	206,0
	50

	
	10*2
	0,5
	1,8
	19,0
	396,0
	50

	ВСЭК
	5*2
	0,5
	1,5
	14,5
	245,0
	100 ±5 или кратные

	СКОЭ
	5*2
	0,5
	1,5
	14,5
	197,0
	75

	
	10*2
	0,5
	1,5
	18,0
	381,0
	75


22.8. КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ

Однопарные кабели для радиофикации и сельской телефонной связи ПРПВМ и ПРППМ изготавливают с медными жилами диаметром 0,8; 0,9 и 1,2 мм, а ПРППА - из алюминиевой проволоки AT диаметром 1,6 мм с ПЭ изоляцией. На две изолированные жилы кабелей ПРППМ и ПРППА, уложенные параллельно, накладывают оболочку из светостабилизированного ПЭ, а на жилы кабелей ПРПВМ - из светостойкого ПВХ пластиката. Конструктивные размеры, масса, рабочая емкость и электрическое сопротивление жилы на длине 1 км при 20 °С кабелей ПРПВМ, ПРППА и ПРППМ приведены в табл. 22.14. Сопротивление изоляции между жилами кабелей ПРПВМ и ПРППМ не менее 6000*106 Ом * км, ПРППА не менее 5000*106 Ом * км. Кабели в готовом виде после пребывания в воде в течение 3 ч испытывают переменным напряжением 4 кВ в течение 3 мин. Кабели поставляют длиной не менее 500 м. Кабели ПРППА и ПРППМ предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 до + 60 °С, а кабель ПРПВМ - от -40 до +60°С.

Провода полевой связи марки ПСВП одножильные сечением 0,5 мм2 изготавливают из четырех медных по ГОСТ 2112-79 и трех стальных оцинкованных по ГОСТ 360-73 или луженых проволок по ГОСТ 3920-70 диаметром 0,3 мм. При изготовлении токопроводящих жил допускается одна сварка отдельных проволок встык или внахлестку или пайка всей жилы вразгон на строительную длину. Токопроводящую жилу изолируют светостабилизированным ПЭ толщиной 0,5 мм. Конструктивные размеры, масса, электрическое сопротивление на длине 1 км и испытательное напряжение приведены в табл. 22.15. Провода испытывают на АСИ. Сопротивление изоляции после 1 ч пребывания в воде не менее 250*106 Ом * км. Разрывное усилие не менее 0,4 кН, в местах сварки не менее 0,35 кН. Провода поставляют длиной от 600 до 900 м. Провода предназначены для связи в полевых условиях для работы при температуре от -50 до +60°С.

Таблица 22.14. Конструктивные данные, масса, электрическое сопротивление и рабочая емкость кабелей ПРППА, ПРПВМ и ПРППМ

	Марка
	Диаметр, жил, мм
	Толщина изоляции, мм
	Толщина оболочки, мм
	Наружные размеры, мм
	g, кг/км
	Сопротивление токопроводящей жилы, Ом, не более
	Рабочая емкость, нФ/КМ

	ПРППА
	1,6
	0,6
	0,8
	5,0*10,0
	36,4
	16,0
	-

	ПРППМ
	0,8
	0,5
	0,6
	3,6*7,2
	21,5
	36,0
	50,0

	
	0,9
	0,5
	0,7
	3,9*7,8
	33,8
	28,4
	51,0

	
	1,2
	0,6
	0,8
	4,6*9,2
	42,0
	16,0
	56,0

	ПРПВМ
	0,8
	0,5
	0,6
	3,6*7,2
	25,8
	36,0
	86,0

	
	0,9
	0,5
	0,7
	3,9*7,8
	33,8
	28,4
	87,0

	
	1,2
	0,6
	0,8
	4,6*9,2
	49,2
	16,0
	88,0


Таблица 22.15. Конструктивные данные, масса, электрическое сопротивление и испытательное напряжение проводов ПВЖ, ППЖ, ПРСП, ПТВЖ, ПТПЖ, ПСВП

	Марка
	n * d, мм
	Толщина изоляции, мм
	Размер разделительного основания, мм
	Диаметр (размер) провода, мм
	g, кг/км
	Сопротивление жилы, Ом
	Испытательное напряжение, кВ

	ПВЖ
	1*1,4
	0,8
	-
	3,0
	19,6
	100
	7

	
	1*1,8
	0,8
	-
	3,4
	28,2
	70
	7

	ППЖ
	1*1,4
	0,8
	-
	3,0
	17,5
	100
	7

	
	1*1,8
	0,8
	-
	3,4
	25,6
	70
	7

	ПРСП
	1*2,0
	1,0
	-
	4,0
	33,2
	48
	8

	
	1*3,0
	1,2
	-
	5,4
	69,6
	21
	9

	
	1*4,0
	1,2
	-
	6,4
	116,2
	12
	9

	ПТВЖ
	2*0,6
	0,6
	0,6*2,0
	1,8*5,6
	12,4
	550
	5

	
	2*1,2
	0,7
	0,7*2,0
	2,6*7,2
	31,4
	140
	6

	
	2*1,8
	0,7
	0,7*2,0
	3,2*8,4
	57,3
	70
	6

	ПТПЖ
	2*0,6
	0,6
	0,6*2,0
	1,8*5,6
	10,2
	550
	5

	
	2*1,2
	0,7
	0,7*2,0
	2,6*7,2
	27,0
	140
	6

	
	2*1,8
	0,7
	0,7*2,0
	3,2*8,4
	52,1
	70
	6

	ПСВП
	14(7*0,30)
	0,5
	-
	2,3
	7,5
	63,0
	2


Таблица 22.16. Конструктивные данные, масса и строительная длина кабелей МРМВ, МРМП, МРМПЭ и МРМПЭБ

	Марка
	Максимальный размер, мм
	g, кг/км
	Строительная длина, м

	МРМВ
	10*16,8
	135,0
	1000

	МРМП
	10*16,8
	110,0
	1000

	МРМПЭ
	13*18,0
	215,0
	500

	МРМПЭБ
	14*19,0
	295,0
	500


22.9. КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОВЕЩАНИЯ

Однопарные кабели для фидерных линий радиофикации МРМВ, МРМП, МРМПЭ и МРМПБ изготавливают с медными жилами диаметром 1,2 мм с изоляцией из пористого ПЭ: МРМВ и МРМП толщиной 2,60 мм, МРМПЭ и МРМПЭБ толщиной 2,40 мм. Поверх параллельно уложенных жил МРМВ накладывают ПВХ оболочку толщиной 1,5 мм и кабеля МРМП — оболочку из светостабилизированного ПЭ. Поверх параллельно уложенных жил кабелей МРМПЭ, МРМПЭБ накладывают ПЭ поясную изоляцию толщиной 0,7 мм и экран из алюминиевой ленты толщиной 0,15-0,20 мм. Под экран продольно прокладывают медную луженую проволоку диаметром 0,4-0,5 мм. Поверх экрана кабеля МРМПЭ накладывают ПЭ оболочку толщиной 1,7 мм, а кабеля МРМПЭБ — слой из пластмассовой пленки толщиной 0,15 — 0,30 мм, броню из стальной ленты толщиной 0,10—0,15 мм с антикоррозионным покрытием и оболочку из светостабилизированного ПЭ толщиной 1,7 мм. Максимальные размеры, масса и строительная длина приведены в табл. 22.16.

Распределительные кабели для радиовещания РВШЭ-1 и РВШЭ-5 изготовляют с медными жилами диаметром 0,5 мм с ПЭ изоляцией толщиной 0,4 мм. Две изолированные жилы различной расцветки скручивают в пару, а пары — в кабель. Расцветка каждой пары отличается от других пар расцветкой одной жилы. Однопарный кабель оплетают медной проволокой диаметром не более 0,15 мм, пятипарный кабель обматывают лентой из металлизированной бумаги. Под металлизированной лентой прокладывают продольно медную проволоку диаметром 0,4 мм. Поверх экрана кабеля РВШЭ-1 накладывают ПВХ оболочку толщиной 0,8 мм, а кабеля РВШЭ-5 - 1,3 мм. Максимальный диаметр кабеля РВШЭ-1 5,5 мм, а кабеля РВШЭ-5 9,0 мм, расчетная масса кабелей 32,4 и 74,9 кг/км соответственно. Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км не более 95 Ом, а сопротивление изоляции не менее 1000*106 Ом * км. Готовые кабели испытывают переменным напряжением 1 кВ в течение 1 мин. Кабели поставляют длинами не менее 50 м. Они предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +50°С. Кабели проводного вещания КРВПМ и КРППМ изготавливаются с медными жилами диаметром 0,5 мм, а КРВПС и КРППС — с жилами из стальной оцинкованной проволоки диаметром 0,6 мм. Токопроводящие жилы изолируют цветным ПЭ толщиной 0,3 + 0,1 мм и скручивают в пары с шагом не более 80 мм. Пары скручивают в кабель с шагом не более 110—120 мм. Жилы каждой пары различны по расцветке: 1 -я пара — красная и зеленая, 2-я пара -черная и синяя, 3-я пара — натуральная и коричневая. Поверх скрученных пар кабелей КРВМП и КРВПС накладывают ПВХ оболочку, а кабелей КРППМ и КРППС - оболочку из светостабилизированного ПЭ толщиной 0,7 мм. Кабели изготовляют трехпарными длинами не менее 150 м. Конструктивные размеры, масса и электрическое сопротивление кабелей на длине 1 км при температуре 20 °С приведены в табл. 22.17. Сопротивление изоляции кабелей не менее 2000*106 Ом * км. Провода в готовом виде испытывают переменным напряжением 500 В в течение 2 мин. Кабели поставляют длинами не менее 150 м. Кабели предназначены для проводки внутри помещений трансляционных сетей трехпрограммного проводного вещания и длительной эксплуатации при температуре -40÷ +60°С.

	Электрические параметры

	Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом не более
	15,8

	Сопротивление изоляции между жилами МРМВ и МРМП после 6 ч пребывания в воде, Ом * км, не менее .
	6000*106

	Рабочая емкость кабелей МРМВ и МРМП, нФ/км, после 6 ч пребывания в воде при 0,8 кГц, не более .
	25,0

	Затухание экранирования МРМПЭ и МРМПЭБ при частоте 120 кГц, дБ/км, не менее
	26

	Коэффициент затухания, дБ/км, не более: при частоте 1 кГц
	0,43

	при частоте 120 кГц
	1,82

	Волновое сопротивление, Ом, при частоте 120 кГц, не менее
	170

	Электрическое сопротивление оболочки, Ом * км (экран -земля) после 3 ч пребывания в воде, не менее.
	10*106

	Испытательное напряжение (после 6 ч пребывания в воде) между жилами в течение 3 мин, кВ
	6

	Рабочая температура, °С
	-

	МРМВ
	-40÷ +50

	МРМП, МРМПЭ, МРМПБ МРМПЭВ
	-50÷ +50

	Радиус изгиба при монтаже и прокладке по малой оси, мм, не менее.
	200


Трансляционные провода ППЖ, ПТПЖ и ПРСП изготовляют с жилой из оцинкованной стальной проволоки диаметрами 0,6; 1,2; 1,4; 1,8; 2,0; 3,0 и 4,0 мм с изоляцией из светостабилизированного ПЭ, а провода ПВЖ, ПТВЖ с ПВХ изоляцией. Две параллельно уложенные в одной плоскости жилы ПТВЖ и ПТПЖ изолируют так, чтобы они были разделены между собой плоским основанием. Число жил, диаметр проволоки, толщина изоляции, наружный диаметр, номинальные размеры и масса проводов, электрическое сопротивление жилы на длине 1 км при 20°С и испытательное напряжение приведены в табл. 22.15. Сопротивление изоляции проводов ППЖ, ПТПЖ и ПРСП, измеренное после пребывания в воде в течение 3 ч при 20 °С, не менее 500*106 Ом * км и проводов ПВЖ и ПТВЖ - не менее 40*106 Ом * км. Провода марки ПРСП устойчивы к навиванию. Провода ПРСП 1*2,0 мм поставляют длиной не менее 450 м, ПРСП 1*3,0 мм - не менее 350 м, остальные — не менее 150 м. Провода ППЖ, ПТПЖ и ПРСП предназначены для эксплуатация при температуре окружающей среды от -60 до +60 °С, а провода ПВЖ и ПТВЖ - от -40 до +60°С.

Таблица 22.17. Конструктивные данные, масса и электрическое сопротивление кабелей КРВПМ, КРППМ, КРВПС и КРППС

	Марка
	d, мм
	D, мм
	R, Ом, не более
	g, кг/км

	КРВПШ, КРППМ
	0,5
	7,3
	90 ± 6
	26,0

	КРВПС, КРППС
	0,6
	7,7
	450 ± 70
	30,0


22.10. КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ ШАХТНЫЕ

Шахтные телефонные кабели изготовляют с медными жилами диаметром 0,8 мм, за исключением однопарного кабеля ТАШ, жилу которого скручивают из семи медных проволок диаметром 0,37 мм. На жилу шахтных кабелей накладывают изоляцию из ПЭ толщиной 0,35 мм, а на жилу кабеля ТАШ — 0,6 мм. Изолированные жилы, различные по цвету, скручивают в пару с шагом не более 100 мм. Жилы с одинаковой расцветкой, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару; расцветка должна отличаться от расцветки другой пары. Пары скручивают в кабель концентрическими повивами, причем смежные повивы имеют различные направления скрутки. В каждом повиве одна счетная пара отличается от остальных пар расцветкой изоляции одной жилы. Кабели до 10 пар могут скручиваться пучковой скруткой. Поверх скрученных пар (кроме кабелей ТАШ и ТАШС) накладывают ленту ПЭ, ПЭТФ или из полиамидной пленки с перекрытием не менее 20% и экран из алюминиевой ленты толщиной не менее 0,1 мм с перекрытием не менее 15 % или из алюмополиэтиленовой ленты. Под экраном или поверх него прокладывают продольно луженую медную проволоку диаметром 0,4-0,5 мм. На экран кабелей ТРШЭ, ТРШПВЭ, ТМШКПВЭ накладывают ПВХ оболочку и кабеля ТРШБВЭ-ПВХ или ПЭ оболочку. В кабелях ТАШ и ТАШС поверх скрученной пары (четверки) накладывают оболочку из ПВХ пластиката. В кабеле ТАШС оболочку накладывают на скрученные жилы и трос из семи стальных проволок диаметром 0,5— 0,6 мм с разрывным усилием не менее 0,98 кН. Количество пар (четверок), конструктивные размеры и масса шахтных кабелей приведены в табл. 22.18. Электрическое сопротивление жил кабеля ТАШ на длине 1 км при 20 °С не более 26 Ом, а всех остальных кабелей не более 37,7 Ом. Сопротивление изоляции каждой жилы не менее 3000*106 Ом * км, электрическая емкость при частоте 0,8 кГц не более 60 мФ/км. Кабели испытывают переменным напряжением 1 кВ между жилами и 500 В между жилами и экраном. Кабели поставляют длинами не менее 400 м. Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при температуре 35 °С.

Таблица 22.18. Конструктивные данные и масса шахтных кабелей ТАШ, ТАШС, ТРШЭ, ТРШПВЭ, ТРШБВЭ, ТМШКПВЭ

	Марка
	Конструкция
	Толщина, мм
	Толщина шланга, мм
	Наружный диаметр (размер), мм, не более
	g, кг/км

	
	
	изоляции
	оболочки
	
	
	

	ТАШ
	1*2
	0,6
	1,5
	-
	9,0
	71,0

	ТАШС
	1*2
	0,35
	1,5
	-
	7,4*10,9
	71,0

	
	1*4
	0,35
	1,5
	-
	8,0*11,5
	85,0

	ТРШЭ
	5*2
	0,35
	1,8
	-
	14,0
	133

	
	10*2
	0,35
	1,8
	-
	16,5
	221

	
	20*2
	0,35
	1,8
	-
	21,0
	382

	
	30*2
	0,35
	2,0
	-
	23,0
	530

	
	50*2
	0,35
	2,0
	-
	27,0
	822

	ТРШПВЭ
	5*2
	0,35
	1,6
	1,8
	17,0
	199

	
	10*2
	0,35
	1,6
	1,8
	20,0
	291

	
	20*2
	0,35
	1,6
	1,8
	25,0
	451

	
	30*2
	0,35
	1,6
	1,8
	28,0
	650

	
	50*2
	0,35
	2,0
	2,2
	32,0
	992

	ТРШБВЭ
	5*2
	0,35
	1,5
	2,0
	20,0
	406

	
	10*2
	0,35
	1,5
	2,0
	22,5
	545

	
	20*2
	0,35
	1,8
	2,0
	30,0
	979

	
	30*2
	0,35
	2,0
	2,5
	32,0
	1218

	
	50*2
	0,35
	2,0
	2,5
	36,0
	1660

	ТМШКПВЭ
	20*2
	0,35
	1,8
	2,5
	34,0
	1195

	
	30*2
	0,35
	2,0
	2,5
	36,0
	1486

	
	50*2
	0,35
	2,2
	2,5
	40,0
	2128

	
	80*2
	0,35
	2,2
	2,5
	50,0
	3376
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