ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

25.1. НОМЕНКЛАТУРА

Обмоточные провода с эмалевой изоляцией предназначены для обмоток электрических машин, аппаратов, а так же измерительных, регулирующих и прочих приборов и др.

Их изготовляют алюминиевыми, медными и никелированными медными. Никелированная медная проволока применяется для изготовления нагревостойких проводов с целью повышения стойкости к окислению. Для изоляции обмоточных проводов с эмалевой изоляцией применяют электроизоляционные лаки, представляющие собой раствор высокомолекулярных пленкообразующих соединений в органических летучих жидкостях. При нагревании лакового покрытия на проволоке молекулярная масса пленкообразующих соединений возрастает, а растворитель испаряется, в результате чего на проводе образуется твердая эмалевая пленка. Ее гибкость обеспечивается наличием в пленке жидкостей, которые не испаряются при нагреве и выполняют роль пластификаторов.

Около 95% всех проводов с эмалевой изоляцией выпускают с применением синтетических лаков, образующих высокопрочные эмалевые покрытия. Самым распространенным лаком при изготовлении проводов является лак винифлекс (ВЛ-931), представляющий собой раствор поливинилформальэтилапевой и резольной фенолформальдегидной смол в смеси этилцеллозольва и технического хлорбензола (растворитель РВЛ). Лаковое покрытие винифлекс не плавится и не размягчается при нагреве, сохраняя гибкость и эластичность. Кроме того, применяют лак металвин (ВЛ-941), представляющий собой раствор поливинилформалевой и фенолформальдегидной смол с добавкой стабилизатора - тризтаноламина в смеси метапаракрезола и сольвент-нафты. Лаковое покрытие металвин по электроизоляционным и механическим параметрам не отличается от покрытия винифлекс, но превосходит его по стойкости к воздействию органических растворителей и воды.

Более нагревостойкие эмалевые покрытия образуют лаки на основе полиэфирных смол, представляющих собой продукты поликонденсации двухосновных кислот и многоатомных спиртов. Сырьем для получения лака ПЭ-943 служат тарефталевая кислота, этиленгликоль и глицерин. Основа лака ПЭ-939 получается при взаимодействии глицерина и расплавленной полиэфирной смолы (лавсана). С целью улучшения стойкости проводов с полиэфирной изоляцией к тепловым ударам и повышения нагревостойкости используются модифицированные полиэфирные лаки. Достигается это введением в состав лака изоцианурата в стабилизированной форме. Провода с изоляцией этими лаками по нагревостойкости соответствуют классу F (155°С) или Н (180°С). Максимальная нагревостойкость изоляции проводов обеспечивается при применении полиимидных соединений. Наибольший интерес представляют полипиромеллитимиды, получаемые в результате поликонденсации диангидрида пиромеллитовой кислоты и диаминов. Они имеют высокую температуру плавления и нерастворимы в обычных растворителях. Полиимидный полимер не растворяется и не плавится. Лак ПАК-1 представляет собой раствор полипиромеллитамидокислоты в диметилформамиде. Полиэфиримидные лаки имеют более высокую нагревостойкость (155 - 180°С) по сравнению с полиэфирными (130°С), не уступают им по технологическим параметрам и растворяются в крезоле в смеси с сольвентом каменноугольным или ксинолом. Лак ПЭ-955 представляет собой продукт на основе полиэфира, получаемого из диметилтерефталата, этиленгликоля, глицерина, тримеллитового ангидрида и диаминофенилметана в смеси крезола и сольвента.

Полиуретановый лак УЛ-1 представляет собой продукт взаимодействия диизоцианатов с соединениями, содержащими гидроксильные группы, и применяется для проводов, обслуживающихся без предварительной зачистки изоляции.

Около 5% проводов выпускаются с изоляцией лаками на основе высыхающих натуральных масел (тунговое и льняное), синтетической смолы ксиленольного копала и резината кальция, получаемого из канифоли. Растворителем лака на масляной основе является керосин. Лаковые покрытия имеют высокие электроизоляционные параметры, но невысокие механическую прочность и стойкость к растворителям.

Двухслойная изоляция проводов с эмалевой изоляцией представляет собой два различных лака, нанесенных на провод последовательно. На провода, предназначаемые для склеивания при нагревании, поверх основной изоляции на основе поливинилацеталевого или полиэфирного лака наносится клеящий слой из поливинилацетатного лака. Этот лак при температуре 120 - 150°С размягчается, а при понижении температуры переходит в твердое состояние. Лучшие по нагревостойкости параметры достигаются при использовании раствора поливинилбутирама в спирте или этилцеллозольве (лак ПБ-1). Для защиты провода от механических повреждений применяются покрытия на основе полиамидов (лак КЛ-1) - раствор поликапролактама в трикрезоле.

Полиэфирная смола ТС-1 получается в результате переэтерификации смолы лавсан в присутствии глицерина с добавлением окиси свинца или окиси магния. Расплавленная смола наносится на провод и подвергается термообработке. Полученные провода по своим параметрам идентичны проводам с изоляцией на основе полиэфирных лаков типа ПЭ-943 или ПЭ-939.

Перечень марок обмоточных проводов с эмалевой изоляцией приведен в табл. 25.1, а сортамент — в табл. 25.2.

Таблица 25.1. Номенклатура обмоточных проводов с эмалевой изоляцией

	Марка
	Код ОКП
	Провод
	ГОСТ, ТУ

	ПНЭТимид
	3591180200
	Медный никелированный с полиимидной изоляцией круглый
	ТУ 16.505.489-78

	ПНЭТП
	3591281000
	То же прямоугольный
	ТУ 16.505.784-75

	ПЭВ-1
	3591131300
	Медный с высокопрочной (винифлекс) изоляцией
	ГОСТ 7262-78

	ПЭВ-2
	3591131400
	То же с утолщенной изоляцией
	То же

	ПЭВА
	3591330200
	То же, что и ПЭВ-1, алюминиевый
	ГОСТ 14966-78

	ПЭВАт
	3591330300
	То же не отожженный
	То же

	ПЭВД
	3591130400
	То же, что и ПЭВ-1, с дополнительным термопластичным (поливинилацетатным) слоем
	ТУ 16.505.320-78

	ПЭВДБ
	3591130200
	То же с дополнительным (поливинилбутиральным) слоем
	То же

	ПЭВЛ
	3591140300
	Медный с полиуретановой утоненной изоляцией лудящийся
	ТУ 16.505.446-77

	ПЭВНК-1
	3591631100
	Никелевый с высокопрочной (винифлекс) изоляцией
	ТУ 16.505.849-75

	ПЭВНК-2
	3591631200
	То же с утолщенной изоляцией
	То же

	ПЭВП
	3591232000
	Медный прямоугольный с поливинилацеталевой изоляцией
	ТУ 16.505.080-75

	ПЭВТЛ-1
	3591140100
	То же, что и ПЭВЛ, но с нормальной толщиной изоляции
	ТУ 16.505.446-77

	ПЭВТЛ-2
	3591140200
	То же, но с утолщенной изоляцией
	То же

	ПЭВТЛД
	3591140800
	То же, что и ПЭВТЛ-1, с дополнительным термопластичным (клеящим) покрытием
	ТУ 16.705.160-80

	ПЭВТЛК
	3591140600
	То же с дополнительным упрочняющим (полиамидным) покрытием
	ТУ 16.505.480-73

	ПЭВТЛК-1
	3591140500
	То же с уменьшенной толщиной изоляции
	То же

	ПЭВТЛН-1
	3591140400
	То же, что и ПЭВТЛ-1, немагнитный
	ТУ 16.505.446-77

	ПЭВТЛН-2
	3591140500
	То же с утолщенной изоляцией
	То же

	ПЭЛ
	3591110100
	Медный с изоляцией лаком на масляной основе
	ГОСТ 2773-78

	ПЭМП
	3591231000
	Медный с высокопрочной (метальвиновой) изоляцией для транспонированных проводов
	ТУ 16.505.855-75

	ПЭМФ
	3591131600
	Медный с изоляцией на поливинилформалевой основе фреоностойкий
	ТУ 16.505.583-77

	ПЭС-1
	3591130900
	С высокопрочной (поливинилформалевой) изоляцией
	ТУ 16.505.763-81

	ПЭС-2
	3591131000
	То же с утолщенной изоляцией
	То же

	ПЭСА
	3591330400
	Алюминиевый с высокопрочной (поливинилформалевой) изоляцией
	ТУ 16.505.886-76

	ПЭСВ-1
	3591130600
	Медный с высокопрочной (поливинилформалевой) утоненной изоляцией (для ВАЗа)
	ТУ 16.505.796-75

	ПЭСВ-2
	3591130700
	То же с изоляцией нормальной толщины
	То же

	ПЭСВ-3
	3591130800
	То же с утолщенной изоляцией
	 

	ПЭСВ-4
	3591131800
	То же с толстой изоляцией
	ТУ 16.505.796-75

	ПЭТ-200
	3591180600
	Медный с полиамидной изоляцией с ТИ 200
	ТУ 16.505.937-76

	ПЭТ- 155
	3591170100
	Медный с полиэфиримидной изоляцией с ТИ 155
	ГОСТ 21428-75

	ПЭТВ-1
	3591150100
	Медный с полиэфирной (ПЭ-943 и ПЭ-939) изоляцией
	ТУ 16.705.110-79

	ПЭТВ-2
	3591150400
	То же с утолщенной изоляцией
	ОСТ 16.0.505.001-80

	ПЭТВ-2-ТС
	3591150500
	То же с полиэфирной изоляцией на основе полиэфирных смол
	ОСТ 16.0.505.001-80

	ПЭТВ-БЖ
	3591150900
	То же, что и ПЭТВ-2, немагнитный
	ТУ 16.505.718-75

	ПЭТВр
	3591150200
	То же, что и ПЭТВ-1, для реле
	ТУ 16.705.110-79

	ПЭТВЦ
	3591150600
	То же, что и ПЭТВ-2, с цветной изоляцией
	ОСТ 16.0.505.001-80

	ПЭТВА
	3591350100
	То же, что и ПЭТВ-1, алюминиевый
	ТУ 16.505.427-72

	ПЭТВМ
	3591150800
	Медный с полиэфирной изоляцией для механизированной намотки
	ТУ 16.505.370-78

	ПЭТВП
	3591251000
	Медный прямоугольный с полиэфирной изоляцией
	ГОСТ 1 7708-83 Е

	ПЭТимид
	3591180100
	Медный круглый с полиимидной изоляцией
	ТУ 16.505.489-78

	ПЭТП-155
	3591271000
	Медный прямоугольный с полиэфиримидной изоляцией с ТИ 155
	ТУ 16.505.547-73

	ПЭТП-200
	3591282000
	То же с полиамидной изоляцией с ТИ 200
	ТУ 16.505.936-76

	ПЭФ-155
	3591170400
	Круглый с высокопрочной изоляцией на полиэфирдиануратимидной основе с ТИ 155
	ТУ 16.505.673-77

	Примечание. ТИ — температурный индекс.


Таблица 25.2. Сортамент обмоточных проводов с эмалевой изоляцией

а) Круглые провода

	Марка
	Диаметр проволоки d, мм

	ПНЭТимид
	0,03-2,50

	ПЭВ-1
	0,02-2,50

	ПЭВ-2
	0,05-2,50

	ПЭВА
	0,50-2,50

	ПЭВАт
	0,08-0,80

	ПЭВД, ПЭВДБ
	0,10-0,63

	ПЭВНК-1, ПЭВНК-2
	0,03-0,30

	ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛН-2
	0,02-1,60

	ПЭВЛ
	0,05 - 0,20

	ПЭВТЛД
	0,025-0,125

	ПЭВТЛК
	0,060-0,355

	ПЭВТЛК-1
	0,04-0,09

	ПЭВТЛН-1
	0,02-0,25

	ПЭЛ
	0,02-2,44

	ПЭМФ
	0,25-0,95

	ПЭС-1, ПЭС-2
	0,063-2,50

	ПЭСА
	1,0-2,50

	ПЭСВ-1
	0,071-0,315

	ПЭСВ-2
	0,315 -1,25

	ПЭСВ-3
	1,18 и 1,25

	ПЭСВ-4
	1,18

	ПЭТ- 155
	0,06-2,50

	ПЭТ-200
	0,50-2,50

	ПЭТВ-1
	0,05-1,56

	ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ
	0,06-2,50

	ПЭТВА
	0,14-2,50

	ПЭТВ-БЖ
	0,05-0,20

	ПЭТВМ
	0,25-1,40

	ПЭТВр
	0,02-0,20

	ПЭТимид
	0,03-2,0

	ПЭФ-155
	0,063-1,8


б) Прямоугольные провода

	Марка
	Размеры сторон, мм

	ПНЭТП
	(0,5-1,9) * (2,12-4,0)

	ПЭВП
	(0,5-2,8) * (2,12-6,0)

	ПЭМП
	(1,5-3,55) * (3,75-11,2)

	ПЭТВП
	(0,8-3,55) * (2,0-12,5)

	ПЭТП-155
	(0,8-2,0) * (2,0-5,6)

	ПЭТП-200
	(0,8 -2,0) * (2,0-5,6)


Таблица 25.3. Максимальный внешний диаметр алюминиевых проводов ПЭТВА, ПЭСА, ПЭВА, ПЭВАт

	d, мм
	D, мм
	d, мм
	D, мм

	0,08
	0,105
	0,690*
	0,75

	0,09
	0,115
	0,710
	0,77

	0,10
	0,125
	0,750
	0,82

	0,112
	0,137
	0,770*
	0,84

	0,125
	0,150
	0,800
	6,87

	0,140
	0,165
	0,830*
	0,90

	(0,150)
	0,18
	0,850
	0,92

	0,160
	0,19
	0,900
	0,97

	(0,170)
	0,20
	0,930*
	1,00

	0,180
	0,210
	0,950
	1,02

	(0,190)
	0,22
	1,000
	1,09

	0,200
	0,23
	1,060
	1,15

	(0,210)
	0,24
	1,08*
	1,17

	0,224
	0,264
	1,120
	1,21

	(0,236)
	0,280
	1,180
	1,27

	0,250
	0,29
	1,20
	—

	(0,265)
	0,310
	1,250
	1,34

	0,280
	0,320
	1,32
	1,41

	(0,300)
	0,340
	1,40
	1,49

	0,315
	0,355
	1,45*
	1,54

	(0,335)
	0,380
	1,50
	1,59

	0,355
	0,395
	1,56*
	1,65

	(0,380)
	0,430
	1,60
	1,70

	0,400
	0,450
	1,70
	1,80

	(0,425)
	0,480
	1,80
	1,91

	0,450
	0,500
	1,90
	2,01

	(0,475)
	0,530
	2,00
	2,11

	0,500
	0,550
	2,12
	2,23

	(0,530)
	0,590
	2,24
	2,35

	0,560
	0,610
	2,36
	2,47

	(0,600)
	0,660
	2,44*
	2,55; 2,57**

	0,630
	0,690
	2,50
	2,61

	(0,670)
	0,73
	 
	 

	* В новых разработках не применять

	** 2,57 для ПЭСА

	Примечание. Провода с размерами в скобках выпускаются в технически обоснованных случаях


25.2. АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОВОДА

Алюминиевые провода с эмалевой изоляцией (табл. 25.3) изготовляют из алюминиевой проволоки, провод ПЭВАт — из алюминиевой неотожженной проволоки по ГОСТ 6132-79. Минимальное относительное удлинение провода ПЭВА 8-18%, ПЭСА 12-15%, ПЭТВА 10-18%, а провода ПЭВАт не нормируют. Алюминиевые провода изготовляют с изоляцией из поливинилацеталевого лака винифлекс или металвин (ПЭВА, ПЭВАт), поливинилформалевого лака (ПЭСА) и полиэфирного лака (ПЭТВА). Изоляция проводов диаметром до 0,355 мм ПЭВА, ПЭВАт и ПЭСА в состоянии поставки и после пребывания в термостате при 130±5°С и провода ПЭТВА при 180±5°С выдерживает без растрескивания эмали растяжение до разрыва, а ПЭТВА — растяжение до относительного удлинения на 8 %, диаметром 0,38 мм и выше — навивание провода на стержень. Отношение диаметра стержня к диаметру провода при испытании на растрескивание изоляции соответствует табл. 25.4. Число микродефектов эмалевой изоляции проводов ПЭВА и ПЭВАт диаметром 0,08 — 0,14 мм на длине 15 ± 1,5 м не превышает 10, а от 0,14 до 0,355 мм - 7, провода ПЭТВА диаметром 0,14 мм - 15, а 0,15-0,355 мм — 10. Изоляция проводов устойчива к истиранию и выдерживает испытание на скребковом приборе. Среднее число возвратно-поступательных ходов стальной иглы диаметром 0,4 мм из четырех испытаний в различных местах не менее 20, а минимальное — не менее 12. Механическая нагрузка на иглу соответствует классу нагревостойкости А (табл. 25.5) (проводов ПЭСА -1/2 А, а после воздействия толуола 1/3 А). Пробивное напряжение проводов ПЭВА, ПЭВАт, ПЭСА и ПЭТВА не менее указанного в табл. 25.6.

Таблица 25.4. Условия испытания на эластичность проводов ПЭСА, ПЭВА и ПЭТВА

	Марка провода
	Состояние провода
	Отношение диаметра стержня к диаметру провода в диапазоне диаметра проволоки, мм

	
	
	0,355-0,53
	0,56-0,69
	0,71-1,25
	1,32-1,7
	свыше 1,7 — 2,5

	ПЭВА и ПЭСА
	а) В исходном состоянии после 24 ч пребывания при 130 
	2
	2
	3
	4
	6; 7*

	
	б) При испытании на тепловой удар 30 мин при 130 ±5°С
	2
	2
	3
	4
	6, 7*

	ПЭТВА
	а) В исходном состоянии и после 24 ч пребывания при180 ±5°С
	3
	4
	5
	6
	8

	
	б) При испытании на тепловой удар при 200 ± 5°С
	8
	9
	10
	12
	15

	* 7 для ПЭСА


Таблица 25.5. Механическая нагрузка, Н, при испытании проводов с эмалевой изоляцией на стойкость к истиранию

	D, мм
	Класс А
	Класс Б


	0,25-0,27
	1,57
	1,96

	0,29-0,315
	1,67
	2,15

	0,335-0,355
	1,86
	2,35

	0,38
	2,06
	2,64

	0,41-0,44
	2,25
	2,84

	0,47-0,49
	2,52
	3,23

	0,51-0,55
	2,65
	3,43

	0,57-0,62
	2,94
	3,72

	0,64-0,69
	3,24
	3,92

	0,72-0,74
	3,53
	4,40

	0,77
	3,72
	4,7

	0,8-0,83
	3,82
	4,9

	0,86
	3,92
	5,1

	0,9-0,93
	4,22
	5,3

	0,96
	4,41
	5,49

	1,0-1,04
	4,51
	5,69

	1,08
	4,71
	5,86

	1,12-1,16
	4,91
	6,08

	1,20
	5,08
	6,28

	1,25-1,3
	5,29
	6,56

	1,35
	5,48
	6,75

	1,4-1,45
	5,68
	7,06

	1,5-1,56
	5,98
	7,35

	1,62-1,68
	6,18
	7,65

	1,74
	6,46
	7,94

	1,81-2,5
	6,76
	8,32


Таблица 25.6. Пробивное напряжение, В, алюминиевых обмоточных проводов ПЭВА, ПЭВАт, ПЭСА и ПЭТВА

	D, мм
	Число скруток на длине 125 м
	ПЭВА, ПЭВАт, ПЭСА
	ПЭТВА

	0,05-0,112
	40
	500
	-

	0,125-0,14
	33
	500
	500

	0,16-0,20
	33
	600
	500

	0,224-0,25
	33
	800
	800

	0,28-0,355
	23
	800
	800

	0,38-0,40
	16
	800
	1500

	0,45-0,53
	16
	1200
	1500

	0,56-0,71
	12
	1500
	1800

	0,75-0,83
	8
	1500
	1800

	0,85-1,06
	8
	1800
	2000

	1,12-1,32
	6
	1800
	2000

	1,4-1,5
	6
	2000
	2500

	1,56-1,9
	4
	2000
	2500

	2,0-2,12
	4
	2000
	2500

	2,24-2,5
	3
	2000
	2500


25.3. МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Медные провода с эмалевой изоляцией (табл. 25.7 — 25.13) изготовляют из круглой медной проволоки по ГОСТ 2112 — 79 и прямоугольной проволоки по ГОСТ 434 — 78. Провода ПНЭТимид и ПНЭТП изготовляют из никелированной медной проволоки. Провода ПЭТВЛ-1, ПЭТВЛ-2, ПЭВЛ, ПЭВТЛК, ПЭВТЛК-1, ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2 и ПЭВТЛД подвергают пайке без зачистки изоляции (лакового слоя, расплавленного во время нагревания, являющегося флюсом, предохраняющим медную проволоку от окисления). Температура и время облуживания проводов (за исключением никелированных) приведены в таблице.

	Марка
	Диапазон диаметров, мм
	Температура, °С
	Время, с, не более

	ПЭВТЛ-1
	Свыше 0,315
	375 ± 5
	10 d

	ПЭВТЛ-2
	Свыше 0,315
	375 ± 5
	15 d

	ПЭВТЛК, ПЭВТЛК-1
	До 0,315
	 
	3

	
	Свыше 0,315
	375 ± 5
	15 d

	ПЭВЛ, ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2
	До 0,315
	375 ± 5
	3

	ПЭВТЛД
	До 0,018
	170
	2

	
	Свыше 0,018
	
	3


Изоляция проводов ПЭВТЛД склеивается при 170°С. Время и показатели прочности проводов ПЭВТЛД после склеивания приведены в таблице.

	D, мм
	Время склеивания, мин
	Усилие раскручивания, Н
	Растягивающая нагрузка, Н

	0,025
	5
	0,03
	-

	0,03-0,32
	5
	0,05
	-

	0,04
	5
	0,09
	-

	0,05
	5
	0,14
	-

	0,12-0,125
	30
	-
	0,12


Относительное удлинение проводов в зависимости от диаметра приведено в табл. 25.14, проводов ПЭВЧ-1 и ПЭВЧ-2 не нормируется. Изоляция проводов выдерживает без растрескивания и отслаивания эмали испытания в условиях, указанных в табл. 25.15, а провод ПЭТП-155 выдерживает в исходном состоянии изгиб по меньшей стороне на стержне диаметром 4а, но не менее 4 мм, а после выдержки при 200±5°С в течение 1 ч — 6а, в течение 24 ч - 8а, после 1 ч выдержки при 240 °С — 8а, провод ПЭТП-200 в исходном состоянии — 6а, а после 1 ч выдержки при 220 ± 5 °С — 7а, провод ПЭМП в исходном состоянии и после 1 ч выдержки при 130±5 °С — не менее 7а для диаметра провода 1,5 — 2 мм и 9а для 2,1—3,55 мм. Провод ПЭТВП выдерживает в исходном состоянии изгиб на стержне диаметром 4а для диаметра провода до 2 мм, 5а — для 2,1 мм и выше, после 1 ч выдержки при 200±5°С-8а для диаметра до 2 мм и 10а — свыше 2 мм; после 24 ч выдержки при 200±5°С-8а для 0,8-1,18 мм, 10а для 1,25-2 мм и 12а - свыше 2,1 мм. Провод ПНЭТП на изгиб испытывают по широкой и узкой стороне, эластичность должна соответствовать табл. 25.16. Изоляция ПЭВП эластична в исходном состоянии после изгиба на стержне по большей стороне и соответствует табл. 25.17. Условия испытания проводов на механическую прочность приведены в табл. 25.18, а нагрузка на иглу и класс при испытании на скребковом приборе — в табл. 25.5, 25.19 и 25.20. Максимальное число микродефектов в изоляции проводов дано в табл. 25.21. Минимальное пробивное напряжение проводов приведено в табл. 25.22-25.25. Минимальное пробивное напряжение проводов ПЭСВ-3 - не менее 7200, ПЭСВ-4 - 9200, а ПЭВЧ-1 и ПЭВЧ-2-не менее 20 В. Провода ПЭТВР, ПЭТВ-1, ПЭТВМ, ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ, ПЭФ-155, ПЭМФ и ПЭТ-155 должны быть отожженными, степень упругости проводов в зависимости от диаметра соответствует табл. 25.26. Масса обмоточных проводов соответствует табл. 25.27 и 25.28, а электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С - табл. 25.29 и 25.30, проводов ПЭВЧ-1 и ПЭВЧ-2 на длине 1 м равно 85,8 -112 Ом. Срок службы проводов различной нагревостойкости приведен на рис. 25.1.

Рис. 25.1. Типовая зависимость среднего срока службы различных эмалированных проводов от температуры по методике МЭК

Таблица 25.7. Максимальный внешний диаметр, мм, обмоточных проводов ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭС-2, ПЭТ-155, ПЭТимид, ПНЭТимид и ПЭФ-155

	d, мм
	ПЭВ-1
	ПЭВ-2
	ПЭС-2
	ПЭТ- 155
	ПЭТимид, ПНЭТимид
	ПЭФ-155

	0,02
	0,035
	-
	-
	-
	-
	-

	0,025
	0,040
	-
	-
	-
	-
	-

	(0,03)
	0,045
	-
	-
	-
	0,038
	-

	0,032
	0,045
	-
	-
	-
	0,040
	-

	(0,035)*
	-
	-
	-
	-
	0,045*
	-

	0,040
	0,055
	-
	-
	-
	0,050
	-

	(0,045)'
	-
	-
	-
	-
	0,057*
	-

	0,050
	0,070
	0,080
	-
	-
	0,062
	-

	(0,060)
	0,085
	0,090
	-
	0,090
	(0,075)
	-

	0,063
	0,085
	0,090
	0,085
	0,090
	0,078
	0,078

	0,071
	0,095
	0,1
	0,095
	0,100
	0,088
	0,086

	0,080
	0,105
	0,11
	0,105
	0,11
	0,098
	-

	0,090
	0,115
	0,12
	0,116
	0,12
	0,110
	-

	0,100
	0,125
	0,13
	0,128
	0,13
	0,121
	-

	0,112
	0,135
	0,14
	0,140
	0,140
	0,134
	-

	(0,120)
	0,145
	0,15
	-
	0,150
	0,144
	-

	0,125
	0,150
	0,155
	0,154
	0,155
	0,149
	-

	(0,130)
	0,155
	0,160
	-
	0,160
	0,150
	-

	0,140
	0,165
	0,170
	0,170
	0,170
	0,166
	-

	(0,150)
	0,180
	0,190
	-
	0,19
	0,177
	-

	0,160
	0,190
	0,200
	0,198
	0,20
	0,187
	-

	(0,170)
	0,20
	0,21
	0,200
	0,21
	0,199
	-

	0,180
	0,210
	0,220
	0,220
	0,22
	0,209
	-

	(0,190)
	0,220
	0,230
	0,230
	0,23
	0,220
	-

	0,200
	0,230
	0,240
	0,240
	0,24
	0,230
	-

	(0,210)
	0,240
	0,250
	-
	0,26
	0,242
	-

	0,224
	0,260
	0,270
	0,264
	0,27
	0,256
	-

	(0,236)
	0,275
	0,285
	-
	0,285
	0,270
	-

	0,250
	0,290
	0,300
	0,300
	0,3
	0,284
	-

	(0,265)
	0,305
	0,315
	-
	0,315
	0,300
	-

	0,280
	0,320
	0,330
	0,330
	0,330
	0,315
	0,33

	(0,300)
	0,340
	0,350
	-
	0,350
	0,337
	—

	0,315
	0,355
	0,365
	0,364
	0,365
	0,352
	0,370

	(0,335)
	0,375
	0,385
	-
	0,385
	0,375
	0,390

	0,355
	0,395
	0,415
	0,414
	0,405
	0,395
	0,410

	(0,380)
	0,420
	0,440
	-
	0,440
	0,422
	-

	0,40
	0,440
	0,460
	0,460
	0,460
	0,442
	0,460

	(0,425)
	0,465
	0,485
	-
	0,490
	0,470
	-

	0,450
	0,400
	0,510
	0,510
	0,520
	0,495
	0,510

	(0,475)
	0,525
	0,545
	-
	0,545
	0,523
	-

	0,500
	0,550
	0,570
	0,568
	0,57
	0,540
	0,56

	(0,530)
	0,580
	0,600
	-
	0,60
	0,581
	0,6

	0,560
	0,610
	0,630
	0,630
	0,63
	0,611
	0,63

	(0,600)
	0,65
	0,67
	-
	0,67
	0,654
	-

	0,630
	0,680
	0,700
	0,700
	0,71
	0,684
	0,700

	(0,670)
	0,720
	0,75
	-
	0,75
	0,727
	0,750

	0,690*
	0,74
	0,77
	-
	0,77
	0,747
	0,77**

	0,710
	0,76
	0,79
	0,790
	0,79
	0,767
	0,79

	0,750
	0,81
	0,84
	0,830
	0,83
	0,809
	0,83

	0,77*
	0,83
	0,86
	-
	0,85
	0,831*
	-

	0,80
	0,86
	0,89
	0,880
	0,89
	0,861
	0,88

	0,83*
	0,89
	0,92
	-
	0,92
	0,893*
	-

	0,85
	0,91
	0,94
	0,930
	0,94
	0,913
	0,93

	0,90
	0,96
	0,99
	0,990
	0,99
	0,965
	0,99

	0,93*
	0,99
	1,02
	-
	1,020
	0,997*
	-

	0,95
	1,01
	1,04
	1,040
	1,040
	1,017
	1,040

	1,000
	1,07
	1,10
	1,090
	1,090
	1,068
	1,090

	1,06
	1,16
	1,16
	1,150
	1,160
	1,13
	1,150

	1,08*
	1,13
	1,18
	-
	1,180
	1,152*
	-

	1,12
	1,19
	1,22
	1,210
	1,22
	1,192
	1,210

	1,18
	1,26
	1,28
	1,270
	1,28
	1,254
	1,270

	1,25
	1,33
	1,35
	1,350
	1,35
	1,325
	1,350

	1,32
	1,4
	1,42
	1,420
	1,42
	1,397
	1,420

	1,400
	1,48
	1,51
	1,50
	1,51
	1,479
	1,500

	1,45*
	1,53
	1,56
	-
	1,56
	1,531*
	-

	1,500
	1,58
	1,61
	1,60
	1,61
	1,581
	1,60

	1,56*
	1,64
	1,67
	-
	1,67
	1,643*
	-

	1,600
	1,68
	1,71
	1,710
	1,71
	1,683
	1,71

	1,700
	1,78
	1,81
	1,810
	1,81
	1,785
	1,810

	1,80
	1,89
	1,92
	1,910
	1,92
	1,888
	1,910

	1,90
	1,99
	2,020
	2,010
	2,02
	1,990
	-

	2,00
	2,09
	2,12
	2,120
	2,12
	2,092
	-

	2,12
	2,21
	2,24
	2,240
	2,24
	2,22
	-

	2,24
	2,34
	2,37
	2,36
	2,37
	2,340
	-

	2,36
	2,46
	2,49
	2,480
	2,49
	2,460
	-

	2,44*
	2,54
	2,57
	-
	2,57
	2,54*
	-

	2,50
	2,6
	2,63
	2,630
	2,63
	2,600
	-

	* В новых разработках не применять

	Примечание. Провода с размерами в скобках выпускаются в технически обоснованных случаях


Таблица 25.8. Максимальный внешний диаметр, мм, обмоточных проводов ПЭМФ, ПЭСВ-1, ПЭСВ-2, ПЭСВ-3 и ПЭСВ-4

	d, мм
	ПЭМФ
	ПЭСВ-1
	ПЭСВ-2
	ПЭСВ-3
	ПЭСВ-4

	0,071
	-
	0,086
	-
	-
	-

	0,10
	-
	0,115
	-
	-
	-

	(0,13)
	-
	0,15
	-
	-
	-

	(0,15)
	-
	0,175
	-
	-
	-

	(0,17)
	-
	0,195
	-
	-
	-

	0,224
	-
	0,251
	-
	-
	-

	0,25
	0,295
	-
	-
	-
	-

	0,28
	0,325
	-
	-
	-
	-

	0,315
	0,36
	0,35
	0,37
	-
	-

	0,355
	0,405
	-
	-
	-
	-

	0,40
	0,45
	-
	0,45
	-
	-

	0,45
	0,50
	-
	0,51
	-
	-

	0,50
	0,56
	-
	0,565
	-
	-

	0,56
	0,62
	-
	0,625
	-
	-

	(0,60)
	-
	-
	0,67
	-
	-

	0,63
	0,69
	-
	-
	-
	-

	(0,67)
	-
	-
	0,74
	-
	-

	0,69*
	-
	-
	0,76
	-
	-

	0,71
	0,78
	-
	-
	-
	-

	0,75
	0,83
	-
	-
	-
	-

	0,80
	0,88
	-
	0,875
	-
	-

	0,85
	0,93
	-
	-
	-
	-

	0,90
	0,98
	-
	-
	-
	-

	0,95
	1,03
	-
	1,03
	-
	-

	1,18
	-
	-
	1,265
	1,29
	1,34

	1,25
	-
	-
	1,325
	1,36
	-

	* В новых разработках не применять.

	Примечание. Провода с размерами в скобках выпускаются в технически обоснованных случаях


Таблица 25.9. Максимальный внешний диаметр, мм, медных обмоточных проводов ПЭТВр, ПЭТВ-БЖ, ПЭС-1, ПЭТВ-1, ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ, ПЭЛ, ПЭВЛ, ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2, ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2, ПЭТ-200, ПЭТВМ, ПЭВД, ПЭВДБ

	d, мм
	ПЭТВ-БЖ, ПЭТВр
	ПЭС-1
	ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ
	ПЭЛ, ПЭВЛ, ПЭВТЛН-1
	ПЭВТЛ-1
	ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛН-2
	ПЭТ-200
	ПЭТВМ
	ПЭВД, ПЭВДБ
	ПЭТВ-1

	0,02
	0,035
	0,035
	-
	0,026
	0,026
	0,028
	-
	-
	-
	-


	0,025
	0,040
	0,040
	-
	0,031
	0,031
	0,034
	-
	-
	-
	-

	(0,03)
	0,045*
	0,045
	-
	0,038
	0,038
	0,041
	-
	-
	-
	-

	(0,032)
	(ПЭТВр) 0,048
	0,045
	-
	0,040
	0,040
	0,043
	-
	-
	-
	-

	(0,035)*
	(ПЭТВр) 0,050*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,040
	(ПЭТВр) 0,055
	0,053
	-
	0,050
	0,050
	0,054
	-
	-
	-
	-

	(0,045*)
	0,06*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,05
	0,065
	0,07
	-
	0,065
	0,066
	0,068
	-
	-
	-
	0,062

	(0,06)
	0,085
	0,085
	0,084
	0,075
	0,077
	0,082
	-
	-
	-
	0,075

	0,063
	0,085 (ПЭТВр) 0,088 (ПЭТВ-БЖ)
	0,078
	0,084
	0,076
	0,078
	0,085
	-
	-
	-
	0,078

	0,071
	0,095
	0,088
	0,094
	0,086
	0,088
	0,095
	-
	-
	-
	0,088

	0,08
	0,105
	0,098
	0,104
	0,095
	0,098
	0,105
	-
	-
	-
	0,096

	0,09
	0,115
	0,110
	0,116
	0,105
	0,110
	0,117
	-
	-
	-
	0,106

	0,10
	0,125
	0,120
	0,128
	0,120
	0,125
	0,130
	-
	-
	0,14
	0,120

	(0,11)*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,128*

	0,112
	0,143 (ПЭТВр) 0,135 (ПЭТВ-БЖ)
	0,134
	0,14
	0,132
	0,137
	0,142
	-
	-
	0,152
	0,134

	(0,12)
	0,145
	-
	0,15
	0,140
	0,145
	0,150
	-
	-
	0,16
	0,140

	0,125
	0,150
	0,148
	0,154
	0,145
	0,150
	0,155
	-
	-
	0,165
	0,145

	(0,13)
	0,155
	-
	0,16
	0,150
	0,155
	0,160
	-
	-
	0,17
	0,150

	0,14
	0,165
	0,164
	0,17
	0,160
	0,165
	0,170
	-
	-
	0,18
	0,16

	(0.15)
	0,18
	-
	0,19
	0,170
	0,18
	0,190
	-
	-
	0,20
	0,170

	0,16
	0,19
	0,186
	0,198
	0,180
	0,19
	0,200
	-
	-
	0,21
	0,185

	(0,17)
	0,20
	0,198
	0,21
	0,19
	0,20
	0,210
	-
	-
	0,22
	0,195

	0,18
	0,21
	0,208
	0,22
	0,20
	0,21
	0,220
	-
	-
	0,23
	0,205

	(0,19)
	0,22
	0,22
	0,23
	0,21
	0,22
	0,230
	-
	-
	0,24
	0,215

	0,20
	0,23
	0,23
	0,24
	0,225
	0,23
	0,240
	-
	-
	0,25
	0,225

	(0,21)
	0,24
	-
	0,25
	0,235
	0,24
	0,250
	-
	-
	0,26
	0,235

	0,224
	-
	0,256
	0,264
	0,250
	0,265
	0,275
	-
	-
	0,282
	0,255

	(0,236)
	-
	-
	0,286
	0,261
	0,276
	0,286
	-
	-
	0,294
	0,266

	0,25
	0,29
	0,284
	0,30
	0,275
	0,29
	0,300
	-
	0,31
	0,31
	0,280

	(0,265)
	-
	-
	0,314
	-
	0,305
	0,315
	-
	0,325
	0,325
	0,300

	0,28
	-
	0,314
	0,33
	-
	0,320
	0,330
	-
	0,340
	0,340
	0,315

	(0,30)
	-
	-
	0,350
	-
	0,340
	0,350
	-
	0,360
	0,360
	0,335

	0,315
	-
	0,352
	0,364
	-
	0,355
	0,365
	-
	0,375
	0,375
	0,350

	(0,335)
	-
	-
	0,384
	-
	0,375
	0,385
	-
	0,395
	0,395
	0,375

	0,355
	-
	0,394
	0,414
	-
	0,395
	0,415
	-
	0,425
	0,415
	0,395

	(0,38)
	0,43
	-
	0,44
	0,42
	0,420
	0,440
	0,44
	0,450
	0,450
	0,420

	0,40
	-
	0,440
	0,46
	-
	0,440
	0,460
	-
	0,470
	0,470
	0,440

	(0,425)
	-
	-
	0,484
	-
	0,465
	0,485
	-
	0,495
	0,495
	0,465

	0,45
	-
	0,490
	0,510
	-
	0,490
	0,510
	-
	0,520
	0,530
	0,495

	(0,475)
	-
	-
	0,534
	-
	0,515
	0,535
	-
	0,545
	0,555
	0,520

	0,50
	-
	0,548
	0,560
	-
	0,545
	0,565
	0,57
	0,58
	0,585
	0,545

	(0,53)
	0,59
	-
	0,600
	0,58
	0,580
	0,600
	-
	0,610
	-
	-

	0,56
	-
	0,610
	0,630
	-
	0,610
	0,630
	0,63
	0,640
	0,645
	0,610

	(0,60)
	-
	-
	0,670
	-
	0,650
	0,670
	-
	0,680
	0,695
	0,650

	0,63
	-
	0,680
	0,700
	-
	0,680
	0,705
	0,71
	0,720
	0,725
	0,680

	(0,67)
	0,73
	-
	0,750
	0,72
	0,720
	0,750
	-
	0,760
	-
	0,720

	0,69*
	0,75
	-
	0,770
	0,74
	0,740
	0,770
	-
	0,780*
	-
	0,740*

	0,71
	-
	0,760
	0,790
	-
	0,760
	0,790
	0,79
	0,800
	-
	0,765

	0,75
	-
	0,800
	0,830
	-
	0,810
	0,840
	0,83
	0,840
	-
	0,805

	(0,77)*
	0,84
	-
	0,850
	0,83
	0,830
	0,860
	-
	0,860*
	-
	0,830*

	0,80
	0,87
	0,860
	0,880
	0,86
	0,860
	0,890
	0,89
	0,890
	-
	0,860

	0,83*
	0,90
	0,890
	0,910
	0,89
	0,890
	0,920
	-
	0,920*
	-
	0,890*

	0,85
	-
	0,910
	0,930
	-
	0,910
	0,940
	0,94
	0,940
	-
	0,910

	0,90
	0,97
	0,960
	0,990
	0,96
	0,960
	0,990
	0,99
	0,990
	-
	0,960

	0,93*
	1,00
	-
	1,020*
	0,99
	0,990
	1,020
	-
	1,020*
	-
	0,990*

	0,95
	-
	1,010
	1,040
	-
	1,010
	1,040
	1,04
	1,040
	-
	1,010

	1,00
	1,09
	1,060
	1,090
	1,07
	1,080
	1,110
	1,09
	1,110
	-
	1,065

	1,06
	-
	1,130
	1,150
	-
	1,140
	1,170
	1,16
	1,170
	-
	1,130

	1,08*
	1,17
	-
	1,170*
	1,16
	1,160
	1,190
	-
	1,19*
	-
	1,150*

	1,12
	1,21
	1,19
	1,210
	1,20
	1,200
	1,230
	1,22
	1,230
	-
	1,190

	1,18
	-
	1,25
	1,270
	-
	1,260
	1,290
	1,28
	1,230
	-
	1,250

	1,25
	1,34
	1,32
	1,350
	1,33
	1,330
	1,360
	1,35
	1,360
	-
	1,320

	1,32
	-
	1,39
	1,420
	-
	1,400
	1,430
	1,42
	1,43
	-
	1,390

	1,40
	1,49
	1,47
	1,500
	1,48
	1,480
	1,510
	1,51
	-
	-
	1,475

	1,45*
	1,54
	-
	1,550*
	1,53
	1,530
	1,560
	-
	-
	-
	1,530*

	1,50
	1,59
	1,58
	1,600
	1,58
	1,580
	1,610
	1,61
	-
	-
	1,580

	1,56*
	1,65
	-
	1,670*
	1,64
	1,640
	1,670
	-
	-
	-
	1,640*

	1,60
	-
	1,68
	1,710
	-
	1,680
	1,710
	1,71
	-
	-
	1,680

	1,70
	-
	1,78
	1,810
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,80
	-
	1,88
	1,910
	-
	-
	-
	1,92
	-
	-
	-

	1,90
	-
	1,99
	2,010
	-
	-
	-
	2,02
	-
	-
	-

	2,00
	-
	2,090
	2,120
	-
	-
	-
	2,12
	-
	-
	-

	2,12
	-
	2,210
	2,240
	-
	-
	-
	2,24
	-
	-
	-

	2,24
	-
	2,330
	2,360
	-
	-
	-
	2,37
	-
	-
	-

	2,36
	-
	2,450
	2,480
	-
	-
	-
	2,49
	-
	-
	-

	(2,44)*
	2,55
	2,540
	2,560*
	2,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,50
	-
	2,600
	2,630
	-
	-
	-
	2,63
	-
	-
	-

	* В новых разработках не применять.

	Примечание. Провода с размерами в скобках выпускаются в технически обоснованных случаях.


Таблица 25.10. Максимальный внешний диаметр, мм, медных обмоточных проводов с эмалевой изоляцией

	d, мм
	ПЭВНК-1
	ПЭВНК-2
	ПЭВТЛД
	ПЭВТЛК
	ПЭВТЛК-1

	0,014
	-
	-
	0,018
	-
	-

	0,016
	-
	-
	0,020
	-
	-

	0,018
	-
	-
	0,023
	-
	-

	0,02
	-
	-
	0,027
	-
	-

	0,025
	-
	-
	0,035
	-
	-

	0,03*
	0,05
	0,06
	0,042
	-
	-

	0,032
	-
	-
	0,044
	-
	-

	0,035*
	-
	-
	-
	-
	-

	0,04
	-
	-
	0,055
	-
	0,06

	0,042
	0,062
	0,077
	-
	-
	-

	0,045*
	0,065
	0,08
	-
	-
	-

	0,05
	0,075
	0,085
	0,069
	-
	0,075

	(0,06)
	-
	-
	-
	0,11
	0,087

	0,063
	-
	-
	0,078
	0,11
	0,090

	0,07
	0,10
	0,11
	-
	-
	-

	0,071
	-
	-
	0,088
	0,12
	0,10

	0,08
	0,11
	0,12
	0,098
	0,13
	0,11

	0,09
	-
	-
	0,110
	0,14
	0,12

	0,10
	0,13
	0,14
	-
	0,16
	-

	0,112
	-
	-
	-
	0,170
	-

	0,12*
	-
	-
	0,156
	0,180
	-

	0,125*
	-
	-
	0,168
	0,185
	-

	(0,13)
	-
	-
	-
	0,19
	-

	0,14
	-
	-
	-
	0,20
	-

	(0,15)
	-
	-
	-
	0,22
	-

	0,16
	-
	-
	-
	0,23
	-

	(0,17)
	-
	-
	-
	0,24
	-

	0,18
	-
	-
	-
	0,25
	-

	(0,19)
	-
	-
	-
	0,26
	-

	0,20
	0,25
	0,26
	-
	0,27
	-

	(0,21)
	-
	-
	-
	0,28
	-

	0,224
	-
	-
	-
	0,30
	-

	(0,236)
	-
	-
	-
	0,325
	-

	0,25
	-
	-
	-
	0,34
	-

	(0,265)
	-
	-
	-
	0,355
	-

	(0,30)
	0,355
	0,36
	-
	0,390
	-

	0,315
	-
	-
	-
	0,405
	-

	(0,335)
	-
	-
	-
	0,43
	-

	0,355
	-
	-
	-
	0,47
	-

	* В новых разработках не применять.

	Примечание. Провода с размерами в скобках выпускаются в технически обоснованных случаях.


Таблица 25.11. Максимальные внешние размеры прямоугольных медных проводов ПЭМП

	Размер проволоки, мм
	Размер провода, мм

	1,5*4,5*
	1,65*4,71

	1,5*5,0*
	1,65* 5,25

	1,5*5,6*
	1,65*5,81

	1,5*6,3*
	1,65*6,51

	1,5*7,1*
	1,65*7,31

	1,5*8,0*
	1,65*8,21

	1,6*4,5
	1,75*4,71

	1,6*4,75*
	1,75*4,96

	1,6*5,0
	1,75*5,21

	1,6*5,3*
	1,75*5,51

	1,6*5,6
	1,75*5,81

	1,6*6,0*
	1,75*6,21

	1,6*6,3
	1,75*6,51

	1,6*6,7*
	1,75*6,91

	1,6*7,1
	1,75*7,31

	1,6*7,5*
	1,75*7,71

	1,6*8,0
	1,75*8,21

	1,6*8,5*
	1,75*8,71

	1,6*9,0
	1,75*9,21

	1,6*9,5*
	1,75*9,71

	1,7*4,5
	1,85*4,71

	1,7*5,0*
	1,85*5,21

	1,7*5,6*
	1,85*5,81

	1,8*4,5
	1,95*4,71

	1,8*4,75*
	1,95* 4,96

	1,8*5,0
	1,95*5,21

	1,8*5,3*
	1,95*5,51

	1,8*5,6
	1,95*5,81

	1,8*6,0*
	1,95*6,21

	1,8*6,3
	1,95*6,51

	1,8*6,7*
	1,95*6.91

	1,8*7,1
	1,95*7,31

	1,8*7,5*
	1,95*7,71

	1,8*8,0
	1,95*8,21

	1,8*8,5*
	1,95*8,71

	1,8*9,0
	1,95*9,21

	1,8*9,5*
	1,95*9,71

	1,8*10,0
	1,95*10,21

	1,9*4,5*
	2,05*4,71

	1,9*5,0*
	2,05* 5,21

	1,9*6,3*
	2,05*6,51

	1,9*7,1*
	2,05*7,31

	1,9*8,0*
	2,05* 8,21

	1,9*9,0*
	2,05*9,21

	1,9*9,5*
	2,05*9,71

	1,9*10*
	2,05*10,21

	2,0*4,5
	2,15*4,71

	2,0*4,75*
	2,15*4,96

	2,0*5,0
	2,15*5,21

	2,0*5,3*
	2,15*5,51

	2,0*5,6
	2,15*5,81

	2,0*6,0*
	2,15*6,21

	2,0*6,3
	2,15*6,51

	2,0*6,7*
	2,15*6,91

	2,0*7,1
	2,15*7,31

	2,0*7,5*
	2,15*7,71

	2,0*8,0
	2,15*8,21

	2,0*8,5*
	2,15*8,71

	2,0*9,0
	2,15*9,21

	2,0*9,5*
	2,15*9,71

	2,0*10,0
	2,15*10,21

	2,0*10,6*
	2,15*10,81

	2,0*11,2
	2,15*11,41

	2,12*4,0*
	2,3*4,16

	2,12*4,5*
	2,3*4,71

	2,12*5,0*
	2,3*5,1

	2,12*5,6*
	2,3* 5,81

	2,12*6,3*
	2,3*6,51

	2,12*7,1*
	2,3*7,31

	2,12*8,0*
	2,3* 8,21

	2,12*9,0*
	2,3*9,21

	2,12*10,0*
	2,3*10,21

	2,12*11,2*
	2,3*11,41

	2,24*3,75*
	2,42* 3,93

	2,24*4,0
	2,42*4,18

	2,24*4,5
	2,42*4,71

	2,24*4,75*
	2,42* 4,96

	2,24*5,0
	2,42*5,21

	2,24*5,3*
	2,42*5,51

	2,24*5,6
	2,42*5,81

	2,24*6,0*
	2,42*6,21

	2,24*6,3
	2,42*6,51

	2,24*6,7*
	2,42* 6,91

	2,24*7,1
	2,42*7,31

	2,24*7,5*
	2,42*7,71

	2,24*8,0
	2,42*8,21

	2,24*8,5*
	2,42*8,71

	2,24*9,0
	2,42* 9,21

	2,24*9,5*
	2,42*9,71

	2,24*10,0
	2,42*10,21

	2,24*10,6*
	2,42* 10,81

	2,36*4,5*
	2,54*4,71

	2,36*5,0*
	2,54* 5,21

	2,36*5,6*
	2,54*5,31

	2,36*6,3
	2,54*6,51

	2,36*7,1*
	2,54*7,31

	2,36*8,0*
	2,54*8,21

	2,36*9,9*
	2,54* 9,21

	2,36*10,0*
	2,54* 10,21

	2,5*4,5
	2,68* 4,71

	2,5*4,75*
	2,68* 4,96

	2,5*5,0
	2,68* 5,21

	2,5*5,3*
	2,68*5,51

	2,5*5,6
	2,68*5,81

	2,5*6,0*
	2,68*6,21

	2,5*6,3
	2,68*6,51

	2,5*6,7*
	2,68*6,91

	2,5*7,1
	2,68*7,31

	2,5*7,5*
	2,68* 7,71

	2,5*8,0
	2,68*8,21

	2,5*8,5*
	2,68*8,71

	2,5*9,0
	2,68*9,21

	2,5*9,5*
	2,68*9,71

	2,5*10,0
	2,68* 10,21

	2,65*4,5*
	2,83*4,71

	2,65*5,0*
	2,83*5,21

	2,65*5,6*
	2,83* 5,81

	2,65*6,3*
	2,83*6,51

	2,65*7,1*
	2,83*7,31

	2,65*8,0*
	2,83*8,21

	2,8*4,25
	2,98*4,71

	2,8*4,5*
	2,98* 4,96

	2,8*5,0
	2,98* 5,21

	2,8*5,3*
	2,98*5,51

	2,8*5,6
	2,98*5,81

	2,8*6,0*
	2,98* 6,21

	2,8*6,3
	2,98*6,51

	2,8*6,7*
	2,98* 6,91

	2,8*7,5*
	2,98* 7,71

	2,8*8,0
	2,98*8,21

	2,8*8,5*
	2,98* 8,71

	3,0*4,5*
	3,18*4,71

	3,0*5,0*
	3,18*5,21

	3,0*5,6*
	3,18*5,81

	3,0*6,3*
	3,18*6,51

	3,0*7,1*
	3,18*7,31

	3,0*8,0*
	3,18*8,21

	3,15*4,75*
	3,33*4,96

	3,15*5,0
	3,33*5,21

	3,15*5,3*
	3,33*5,51

	3,15*5,6
	3,33*5,81

	3,15*6,0*
	3,33*6,21

	3,15*6,3
	3,33*6,51

	3,15*6,7*
	3,33*6,91

	3,15*7,1
	3,33*7,31

	3,15*7,5*
	3,33*7,71

	3,35*5,0*
	3,53*5,21

	3,35*5,6*
	3,53*5,81

	3,35*6,3*
	3,53*6,51

	3,35*7,1*
	3,53*7,31

	3,55*5,0
	3,73*5,21

	3,55*5,3*
	3,73*5,51

	3,55*5,6*
	3,73*5,81

	3,55*6,0*
	3,73*6,21

	3,55*6,3
	3,73*6,51

	3,55*6,7
	3,73*6,91

	* В новых разработках не применять.


Таблица 25.12. Максимальные внешние размеры, мм, прямоугольных медных проводов ПНЭТП, ПЭВП, ПЭТП-155 и ПЭТП-200

	d, мм
	ПНЭТП
	ПЭВП
	ПЭТП-155
	ПЭТП-200

	0,5*2,8
	0,64*2,94*
	0,63*2,93*
	-
	-

	0,8*2,0
	-
	-
	0,94*2,16
	0,94*2,16

	0,8*2,12
	-
	0,93*2,25
	-
	-

	0,8*2,24
	-
	-
	-
	0,94*2,40

	0,8*2,5
	-
	-
	-
	0,94*2,66

	0,8*2,8
	-
	-
	-
	0,94*2,96

	0,8*3,15
	-
	-
	-
	0,94*3,31

	0,8*3,55
	0,94*3,71
	0,93*3,70
	0,94*3,71
	0,94*3,71

	0,8*4,5
	-
	0,93*4,65
	0,94*4,66
	-

	0,9*2,0
	-
	-
	1,05*2,16
	1,05*2,16

	0,9*2,12
	1,04*2,26
	1,03*2,25
	1,05*2,28
	-

	0,9*2,24
	-
	-
	-
	1,05*2,40

	0,9*2,5
	-
	-
	-
	1,05*2,66

	0,9*2,8
	1,04*2,94
	1,03*2,93
	1,05*2,96
	1,05*2,96

	0,9*3,15
	-
	-
	-
	1,05*3,31

	0,9*3,55
	-
	-
	-
	1,05*3,71

	0,9*3,75
	-
	-
	1,05*3,91
	-

	1,0*2,0
	-
	-
	-
	1,15*2,16

	1,0*2,24
	-
	-
	-
	1,15*2,40

	1,0*2,5
	-
	-
	-
	1,15*2,66

	1,0*2,8
	-
	-
	-
	1,15*2,96

	1,0*3,0
	1,14*3,16
	-
	-
	-

	1,0*3,15
	-
	-
	-
	1,15*3,31

	1,0*3,55
	1,14*3,71
	-
	-
	1,15*3,71

	1,0*3,75
	1,14*3,91
	1,13*3,9
	1,15*3,91
	-

	1,0*4,0
	-
	1,13*4,15
	1,15*4,16
	1,15*4,16

	1,0*4,5
	-
	-
	-
	1,15*4,46

	1,06*3,55
	-
	-
	1,21*3,71
	-

	1,06*5,0
	-
	1,20*5,16
	-
	-

	1,12*2,0
	-
	-
	-
	1,27*2,16

	1,12*2,24
	-
	-
	-
	1,27*2,40

	1,12*2,5
	1,26*2,64
	-
	-
	1,27*2,66

	1,12*2,8
	-
	-
	-
	1,27*2,96

	1,12*3,0
	-
	-
	-
	1,27*3,16*

	1,12*3,15
	1,26*3,31
	1,26*3,31
	1,27*3,31
	1,27*3,31

	1,12*3,55
	-
	-
	-
	1,27*3,71

	1,12*3,75
	-
	1,26*3,91
	1,27*3,91
	-

	1,12*4,0
	1,26*4,16*
	-
	1,27*4,16
	1,27*4,16

	1,12*4,25
	-
	1,26*4,41
	-
	-

	1,12*4,5
	-
	-
	-
	1,27*4,66

	1,12*6,0
	-
	1,26*6,16
	-
	-

	1,18*2,0
	-
	-
	1,34*2,16
	1,34*2,16*

	1,18*2,24
	-
	-
	-
	1,34*2,40*

	1,18*2,5
	1,32*2,64
	-
	-
	1,34*2,66*

	1,18*2,8
	-
	-
	-
	1,34*2,96*

	1,18*3,15
	1,32*3,31
	-
	-
	1,34*3,31*

	1,18*3,55
	1,32*3,71
	-
	1,34*3,71
	1,34*3,71*

	1,18*4,0
	1,32*4,16*
	-
	1,34*4,16
	1,34*4,16*

	1,18*4,5
	-
	1,32*4,66
	-
	1,34*4,66*

	1,25*2,0
	-
	 
	1,41*2,17
	1,41*2,17

	1,25*2,12
	-
	1,39*2,26
	1,41*2,29
	-

	1,25*2,24
	-
	-
	-
	1,41*2,41

	1,25*2,5
	1,39*2,64
	-
	-
	1,41*2,67

	1,25*2,65
	1,39*2,79
	-
	-
	-

	1,25*2,8
	-
	-
	-
	1,41*2,97

	1,25*3,15
	1,39*3,31
	-
	1,41*3,32
	1,41*3,32

	1,25*3,55
	-
	-
	1,41*3,72
	1,41*3,72

	1,25*4,0
	1,39*4,16
	-
	-
	1,41*4,17

	1,25*4,5
	-
	1,39*4,66
	1,41*4,67
	1,41*4,67

	1,25*4,75
	-
	-
	1,41*4,92
	-

	1,25*5,0
	-
	-
	1,41*5,20
	-

	1,25*6,0
	-
	1,39*6,16
	-
	-

	1,32*2,0
	-
	 
	1,48*2,17
	1,48*2,17*

	1,32*2,5
	1,46*2,64
	1,46*2,64
	1,48*2,67
	1,48*2,67*

	1,32*2,8
	1,46*2,94
	-
	-
	1,48*2,97*

	1,32*3,15
	1,46*3,3,1
	-
	1,48*3,32
	1,48*3,32*

	1,32*З,55
	1,46*3,71
	-
	1,48*3,72
	l,48*3,72*

	1,32*4,0
	1,46*4,16
	-
	-
	1,48*4,17*

	1,32*4,5
	-
	-
	1,48*4,67
	1,48*4,67*

	1,32*5,0
	-
	1,46*5,16
	-
	-

	1,32*5,6
	-
	-
	1,48*5,8
	-

	1,4*2,0
	-
	-
	-
	1,56*2,17

	1,4*2,24
	-
	-
	1,56*2,41
	1,56*2,41

	1,4*2,5
	-
	-
	-
	1,56*2,67

	1,4*2,8
	-
	-
	-
	1,56*2,97

	1,4*3,15
	-
	-
	-
	1,56*3,32

	1,4*3,55
	1,55*3,72
	1,54*3,72
	1,56*3,72
	1,56*3,72

	1,4*3,75
	1,55*3,92
	-
	-
	-

	1,4*4,0
	1,55*4,17
	-
	-
	1,56*4,17

	1,4*4,5
	-
	-
	1,56*4,67
	1,56*4,67

	1,4*4,75
	-
	-
	1,56*4,92
	-

	1,4*5,0
	-
	-
	1,56*5,20
	1,56*5,20

	1,5*2,8
	1,65*2,95
	1,65*2,95
	1,66*2,97
	1,66*2,97*

	1,5*3,15
	-
	-
	-
	1,66*3,32*

	1,5*3,55
	-
	-
	-
	1,66*3,72*

	1,5*4,0
	-
	-
	1,66*4,17
	1,66*4,17*

	1,5*4,5
	-
	-
	-
	1,66*4,67*

	1,5*5,0
	-
	-
	-
	1,66*5,20*

	1,5*5,6
	-
	-
	-
	1,66*5,80*

	1,6*2,24
	-
	-
	-
	1,76*2,41

	1,6*2,5
	-
	-
	-
	1,76*2,67

	1,6*2,8
	-
	-
	-
	1,76*2,97

	1,6*3,0
	-
	-
	-
	1,76*3,17*

	1,6*3,15
	-
	-
	-
	1,76*3,32*

	1,6*3,35
	-
	-
	-
	1,76*3,52*

	1,6*3,55
	-
	-
	1,76*3,72
	1,76*3,72

	1,6*3,75
	-
	1,75*3,92
	1,76*3,92
	-

	1,6*4,0
	-
	-
	-
	1,76*4,17

	1,6*4,5
	-
	1,75*4,67
	-
	1,76*4,67

	1,6*5,0
	-
	-
	-
	1,76*5,26

	1,6*5,6
	-
	-
	-
	1,76*5,80

	1,7*2,5
	-
	-
	-
	1,86*2,67*

	1,7*2,80
	-
	-
	-
	1,86*2,97

	1,7*3,15
	-
	-
	-
	1,86*3,32*

	1,7*3,55
	-
	-
	-
	1,86*3,72*

	1,7*4,0
	-
	-
	-
	1,86*4,17*

	1,7*4,5
	-
	-
	1,86*4,67
	1,86*4,67*

	1,7*5,0
	-
	-
	-
	1,86*5,2*

	1,7*5,6
	-
	-
	-
	1,86*5,8*

	1,8*2,5
	-
	-
	-
	1,96*2,67

	1,8*2,8
	1,95*2,95
	-
	-
	1,96*2,97

	1,8*3,15
	-
	-
	-
	1,96*3,32

	1,8*3,55
	-
	-
	1,96*3,72
	1,96*3,72

	1,8*3,75
	-
	1,95*3,92
	1,96*3,92
	-

	1,8*4,0
	-
	-
	1,96*4,17
	1,96*4,17

	1,8*4,5
	-
	1,95*4,67
	1,96*4,67
	1,96*4,67

	1,8*5,0
	-
	-
	-
	1,96*5,20

	1,8* 5,6
	-
	-
	-
	1,96*5,80

	1,9*2,80
	-
	-
	-
	2,06* 2,97*

	1,9*3,15
	-
	-
	-
	2,06* 3,32*

	1,9*3,55
	-
	-
	-
	2,06* 3,72*

	1,9*4,0
	2,05*4,17*
	-
	-
	2,06*4,17*

	1,9*4,5
	-
	2,05*4,67
	2,06*4,67
	2,06* 4,67*

	1,9* 5,0
	-
	-
	2,06* 5,20
	2,06*5,20*

	1,9*5,6
	-
	-
	-
	2,06* 5,80

	2,0*3,15
	-
	-
	-
	2,16*3,32

	2,0*3,55
	-
	-
	-
	2,16*3,72

	2,0*4,0
	-
	-
	2,16*4,17
	2,16*4,17

	2,0*4,5
	-
	-
	2,16*4,67
	2,16*4,67

	2,0* 5,0
	-
	-
	-
	2,16*5,20

	2,0* 5,6
	-
	-
	2,16*5,8
	2,16*5,80

	2,5* 5,0
	-
	2,65*5,17
	-
	-

	2,8* 5,0
	-
	2,95*5,17
	-
	-

	* В новых разработках не применять.


Таблица 25 13 Максимальные внешние размеры прямоугольных медных проводов ПЭТВП

	Размер проволоки, мм
	Размер провода, мм
	Размер проволоки, мм
	Размер провода, мм
	Размер проволоки, мм
	Размер провода, мм

	0,8* 2,0
	0,94*2,16
	0,9*2,36
	1,05*2,52*
	1,00*2,36
	1,15*2,52*

	0,8*2,12
	0,94*2,28*
	0,9* 2,50
	1,05*2,66
	1,00*2,50
	1,15*2,66

	0,8* 2,24
	0,94* 2,40
	0,9* 2,65
	1,05*2,81*
	1,00*2,65
	1,15*2,81*

	0,8* 2,36
	0,94* 2,52*
	0,9*2,80
	1,05* 2,96
	1,0*2,80
	1,15*2,96

	0,8* 2,50
	0,94* 2,66
	0,9* 3,0
	1,05*3,16*
	1,0*3,00
	1,15*3,16*

	0,8* 2,65
	0,94*2,81*
	0,9*3,15
	1,05*3,31
	1,0*3,15
	1,15*3,31

	0,8*2,80
	0,94*2,96
	0,9*3,35
	1,05*3,51*
	1,0*3,35
	1,15*3,51*

	0,8*3,0
	0,94*3,16*
	0,9*3,55
	1,05*3,71
	1,0*3,55
	1,15*3,71

	0,8*3,15
	0,94*3,31
	0,9* 3,75
	1,05*3,91*
	1,0*3,75
	1,15*3,91*

	0,8* 3,35
	0,94*3,51*
	0,9* 4,0
	1,05*4,16
	1,0*4,00
	1,15*4,16

	0,8* 3,55
	0,94*3,71
	0,9* 4,25
	1,05*4,41*
	1,0*4,25
	1,15*4,41*

	0,8*3,75
	0,94*3,91*
	0,9*4,5
	1,05*4,66
	1,0*4,50
	1,15*4,66

	0,8* 4,0
	0,94*4,16
	0,9* 4,75
	1,05*4,94*
	1,0*4,75
	1,15*4,94*

	0,8* 4,25
	0,94*4,41*
	0,9* 5,0
	1,05*5,19
	1,0*5,00
	1,15*5,19

	0,8*4,50
	0,94* 4,66
	0,9* 5,3
	1,05*5,49*
	1,0*5,30
	1,15*5,49*

	0,8* 4,75
	0,94*4,94*
	0,9* 5,6
	1,05*5,79
	1,0*5,60
	1,15*5,79

	0,8* 5,0
	0,94*5,19
	0,9*6,0
	1,05*6,19*
	1,0*6,00
	1,15*6,19*

	0,8* 5,3
	0,94* 5,49*
	0,9*6,3
	1,05*6,49
	1,0*6,30
	1,15*6,49

	0,8* 5,6
	0,94* 5,79
	0,9* 6,7
	1,05*6,89*
	1,0*6,70
	1,15*6,89*

	0,8*6,0
	0,94*6,19*
	0,9*7,10
	1,09*7,29
	1,0*7,10
	1,15*7,29

	0,8* 6,3
	0,94*6,49
	0,95* 2,0
	1,10*2,16*
	1,0*7,50
	1,15*7,69*

	0,85 *.2,0
	1,0*2,16*
	0,95* 2,24
	1,10*2,40*
	1,0*8,0
	1,15*8,19*

	0,85* 2,24
	1,0*2,4*
	0,95* 2,50
	1,10*2,66*
	1,06*2,0
	1,21*2,16*

	0,85* 2,5
	1,0*2,66*
	0,95* 2,80
	1,10*2,96
	1,06* 2,24
	1,21*2,40

	0,85* 2,8
	1,0*2,96*
	0,95*3,15
	1,10*3,31*
	1,06*2,5
	1,21*2,66*

	0,85*3,15
	1,0*3,31*
	0,95* 3,55
	1,10*3,71*
	1,06* 2,8
	1,21*2,86

	0,85* 3,55
	1,0*3,71*
	0,95*4,0
	1,10*4,16*
	1,06*3,15
	1,21*3,31*

	0,85* 4,0
	1,0*4,16*
	0,95*4,5
	1,10*4,66*
	1,06* 3,55
	1,21*3,71*

	0,85* 4,5
	1,0*4,66
	0,95* 5,0
	1,10*5,19*
	1,06*4,0
	1,21*4,16*

	0,85* 5,0
	1,0*5,19*
	0,95* 5,6
	1,10*5,79*
	1,06*4,5
	1,21*4,66*

	0,85* 5,6
	1,0*5,79*
	0,95*6,3
	1,10*6,49*
	1,06*5,0
	1,21*5,19*

	0,85* 6,3
	1,0*6,49*
	0,95*7,1
	1,10*7,29*
	1,06*5,6
	1,21*5,79*

	0,9* 2,0
	1,05*2,16
	1,00*2,00
	1,15*2,16
	1,06*6,3
	1,21*6,49*

	0,9*2,12
	1,05*2,28*
	1,00*2,12
	1,15*2,28*
	1,06*7,1
	1,21*7,29*

	0,9* 2,24
	1,05*2,40
	1,00*2,24
	1,15*2,40
	1,06*8,0
	1,21*8,19

	1,12*2,0
	1,27*2,16
	1,25*10,0
	1,41* 10,2
	1,60*3,15
	1,76*3,32

	1,12*2,12
	1,27*2,28*
	1,32*2,0
	1,48*2,17*
	1,60*3,35
	1,76*3,52*

	1,12*2,24
	1,27*2,40
	1,32*2,24
	1,48*2,41*
	1,60*3,55
	1,76*3,72

	1,12*2,36
	1,27*2,52*
	1,32*2,50
	1,48*2,67*
	1,60*3,75
	1,76*3,92*

	1,12*2,50
	1,27*2,66
	1,32*2,8
	1,48*2,97*
	1,60*4,00
	1,76*4,17

	1,12*2,65
	1,27*2,81*
	1,32*3,15
	1,48*3,32*
	1,60*4,25
	1,76*4,42*

	1,12*2,80
	1,27*2,96
	1,32*3,55
	1,48*3,72*
	1,60*4,50
	1,76*4,67

	1,12*3,00
	1,27*3,16*
	1,32*4,0
	1,48*4,17*
	1,60*4,75
	1,76*4,95*

	1,12*3,15
	1,27*3,31*
	1,32*4,50
	1,48*4,67*
	1,60*5,00
	1,76*5,20

	1,12*3,35
	1,27*3,51*
	1,32*5,0
	1,48* 5,20*
	1,60*5,3
	1,76*5,50*

	1,12*3,55
	1,27*3,71
	1,32*5,6
	1,48* 5,80*
	1,60*5,60
	1,76*5,80

	1,12*3,75
	1,27*3,91*
	1,32*6,3
	1,48* 6,50*
	1,60*6,00
	1,76*6,2*

	1,12*4,00
	1,27*4,16
	1,32*7,10
	1,48*7,30*
	1,60*6,30
	1,76*6,50

	1,12*4,25
	1,27*4,41*
	1,32*8,0
	1,48*8,20*
	1,60* 6,70
	1,76*6,90*

	1,12*4,50
	1,27*4,66
	1,32*9,0
	1,48*9,20*
	1,60*7,10
	1,76*7,30

	1,12*4,75
	1,27*4,94*
	1,32* 10,0
	1,48*10,20*
	1,60*7,50
	1,76*7,70*

	1,12*5,0
	1,27*5,19
	1,40*2,0
	1,56*2,17
	1,60*8,0
	1,76*8,20

	1,12*5,3
	1,27*5,49*
	1,40*2,12
	1,56*2,29*
	1,60*8,5
	1,76*8,70*

	1,12*5,60
	1,27*5,79
	1,40*2,24
	1,56*2,41
	1,60* 9,0
	1,76*9,20

	1,12*6,0
	1,27*6,19*
	1,40*2,36
	1,56*2,53*
	1,60*9,5
	1,76*9,70*

	1,12*6,30
	1,27*6,49
	1,40*2,50
	1,56*2,67
	1,60*10,0
	1,76*10,20

	1,12*6,7
	1,27*6,89*
	1,40*2,65
	1,56*2,82*
	1,60*10,6
	1,76*10,80*

	1,12*7,10
	1,27*7,29
	1,40*2,80
	1,56*2,97
	1,60*11,20
	1,76*11,40

	1,12*7,5
	1,27*7,69*
	1,40*3,0
	1,56*3,17*
	1,60*11,80
	1,76*12,0*

	1,12*8,0
	1,27*8,19
	1,40*3,15
	1,56*3,32
	1,60* 12,5
	1,76*12,70

	1,12*8,5
	1,27*8,69
	1,40*3,35
	1,56*3,52*
	1,70*2,5
	1,86*2,67*

	1,12*9,00
	1,27*9,0
	1,40*3,55
	1,56*3,72
	1,70*2,8
	1,86*2,97*

	1,18*2,0
	1,34*2,16*
	1,40*3,75
	1,56*3,92*
	1,70*3,15
	1,86*332*

	1,18*2,24
	1,34*2,40*
	1,40*4,0
	1,56*4,17
	1,70*3,55
	1,86*3,72*

	1,18*2,5
	1,34*2,66*
	1,40*4,25
	1,56*4,42*
	1,70*4,0
	1,86*4,17*

	1,18*2,8
	1,34*2,96*
	1,40*4,50
	1,56*4,67
	1,70* 4,5
	1,86*4,67*

	1,18*3,15
	1,34*3,31*
	1,40*4,75
	1,56*4,95*
	1,70*5,0
	1,86*5,20*

	1,18*3,55
	1,34*3,71*
	1,40*5,0
	1,56*5,20
	1,70*5,6
	1,86*5,80*

	1,18*4,0
	1,34*4,16*
	1,40*5,30
	1,56*5,50*
	1,70*6,3
	1,86*6,30*

	1,18*4,5
	1,34*4,66*
	1,40*5,60
	1,56*5,80
	1,70*7,1
	1,86*7,30*

	1,18*5,0
	1,34*5,19*
	1,40*6,0
	1,56*6,20*
	1,70*8,0
	1,86*8,20*

	1,18*5,6
	1,34*5,79*
	1,40*6,30
	1,56*6,50
	1,70*9,0
	1,86*9,20*

	1,18*6,3
	1,34*6,49*
	1,40*6,70
	1,56*6,90*
	1,70*10,0
	1,86*10,20*

	1,18*7,10
	1,34* 7,29*
	1,40*7,10
	1,56*7,30
	1,70*11,2
	1,86*11,40*

	1,18*8,0
	1,34*8,19*
	1,40*7,5
	1,56*7,70*
	1,70*12,5
	1,86*12,70*

	1,18*9,0
	1,34*9,19*
	1,40*8,0
	1,56*8,20
	1,80*2,50
	1,96*2,67

	1,25*2,0
	1,41*2,17
	1,40*8,5
	1,56*8,70*
	1,80*2,65
	1,96*2,82*

	1,25*2,12
	1,41*2,29*
	1,40*9,0
	1,56*9,20
	1,80*2,80
	1,96*2,97

	1,25*2,24
	1,41*2,41
	1,40*9,5
	1,56*9,70*
	1,80*3,0
	1,96*3,17*

	1,25*2,36
	1,41*2,53*
	1,40*10,0
	1,56*10,20
	1,80*3,15
	1,96*3,32

	1,25*2,50
	1,41* 2,67
	1,40*10,6
	1,56*10,80*
	1,80*3,35
	1,96*3,52*

	1,25*2,65
	1,41*2,82*
	1,40*11,20
	1,56*11,40
	1,80*3,55
	1,96*3,72

	1,25*2,8
	1,41*2,97
	1,50*2,24
	1,66*2,41*
	1,80* 3,75
	1,96*3,92*

	1,25*3,0
	1,41*3,17*
	1,50*2,5
	1,66*2,67*
	1,80*4,0
	1,96*4,17

	1,25*3,15
	1,41*3,32
	1,50*2,80
	1,66*2,97*
	1,80*4,25
	1,96*4,42*

	1,25*3,35
	1,41* 3,52*
	1,50*2,85
	-
	1,80*4,50
	1,96*4,67

	1,25*3,55
	1,41* 3,72
	1,50*3,15
	1,66*3,32*
	1,80*4,75
	1,96*4,95*

	1,25*3,75
	1,41* 3,92
	1,50*3,55
	1,66*3,72*
	1,80*5,0
	1,96*5,20

	1,25*4,0
	1,41*4,17
	1,50*4,0
	1,66*4,17*
	1,80*5,30
	1,96*5,50*

	1,25*4,25
	1,41*4,42*
	1,50*4,5
	1,66*4,67*
	1,80* 5,60
	1,96*5,80

	1,25*4,5
	1,41*4,67
	1,50*5,0
	1,66*5,20*
	1,80*6,00
	1,96*6,20*

	1,25*4,75
	1,41*4,95*
	1,50*5,6
	1,66*5,80*
	1,80*6,30
	1,96*6,50

	1,25*5,0
	1,41* 5,20
	1,50*6,3
	1,66*6,50*
	1,80*6,70
	1,96*6,90*

	1,25*5,3
	1,41* 5,50*
	1,50*7,1
	1,66*7,30*
	1,80*7,10
	1,96*7,30

	1,25*5,6
	1,41* 5,80
	1,50*8,0
	1,66*8,20*
	1,80*7,50
	1,96*7,70*

	1,25*6,0
	1,41*6,20*
	1,50*9,0
	1,66*9,20*
	1,80* 8,00
	1,96*8,20

	1,25*6,30
	1,41*6,50
	1,50*10,0
	1,66*10,20*
	1,86*8,5
	1,96*8,70*

	1,25*6,70
	1,41*6,90*
	1,50*11,2
	1,66*11,40*
	1,80*9,0
	1,96*9,20

	1,25*7,10
	1,41*7,30
	1,60*2,24
	1,76*2,41
	1,80*9,5
	1,96*9,70*

	1,25*7,5
	1,41* 7,70*
	1,60*2,36
	1,76*2,53*
	1,80*10,0
	1,96*10,20

	1,25*8,00
	1,41* 8,20
	1,60*2,50
	1,76*2,67
	1,80*10,6
	1,96*10,80*

	1,25*8,5
	1,41*8,70*
	1,60*2,65
	1,76*2,82*
	1,80*11,2
	1,96*11,40

	1,25*9,00
	1,41*9,20
	1,60*2,80
	1,76*2,97
	1,80*11,8
	1,96*12,00*

	1,25*9,50
	1,41* 9,70
	1,60*3,0
	1,76*3,17*
	1,80*12,50
	1,96*12,70

	1,90*2,80
	2,06*2,97*
	2,24*3,35
	2,42*3,53*
	2,65*4,0
	2,83*4,18*

	1,90*3,15
	2,06* 3,32*
	2,24*3,55
	2,42* 3,73
	2,65*4,50
	2,83*4,68*

	1,90*3,55
	2,06* 3,72*
	2,24* 3,75
	2,42* 3,93*
	2,65*5,0
	2,83*5,21*

	1,90*4,0
	2,06*4,17*
	2,24*4,00
	2,42*4,18
	2,65*5,60
	2,83*5,81*

	1,90*4,50
	2,06*4,67*
	2,24* 4,25
	2,42*4,43*
	2,65*6,30
	2,83*6,51*

	1,90*5,0
	2,06*5,20*
	2,24*4,50
	2,42*4,78
	2,65*7,10
	2,83*7,31*

	1,90*5,60
	2,06* 5,80*
	2,24*4,75
	2,42* 4,96*
	2,65* 8,0
	2,83*8,21*

	1,90*6,30
	2,06*6,50*
	2,24* 5,0
	2,42*5,21
	2,65* 9,0
	2,83*9,21*

	1,90*7,10
	2,06* 7,30*
	2,24*5,3
	2,42*5,51*
	2,80*4,0
	2,98*4,18

	1,90*8,0
	2,06* 8,20*
	2,24* 5,6
	2,42*5,81
	2,80* 4,25
	2.98*4,43*

	1,90*9,0
	2,06*9,20*
	2,24* 6,0
	2,42*6,21*
	2,80* 4,50
	2,98*4,68

	1,90*10,0
	2,06* 10,20*
	2,24* 6,30
	2,42* 6,51
	2,80* 4,75
	2,98*4,90*

	1,90*11,2
	2,06*11,40*
	2,24*6,70
	2,42*6,91*
	2,80*5,0
	2,98*5,21

	1,90*12,5
	2,06* 12,70*
	2,24*7,10
	2,42*7,31
	2,80*5,30
	2,98*5,51*

	2,00*3,15
	2,16*3,32
	2,24* 7,5
	2,42*7,71*
	2,80* 5,60
	2,98*5,81

	2,00*3,35
	2,16*3,52*
	2,24* 8,0
	2,42*8,21
	2,80*6,00
	2,98*6,21*

	2,00*3,55
	2,16*3,72
	2,24*8,5
	2,42*8,71*
	2,80*6,30
	2,98*6,51

	2,00*3,75
	2,16*3,92*
	2,24*9,0
	2,42*9,21
	2,80* 6,70
	2,98*6,91*

	2,00*4,0
	2,16*4,17
	2,24* 9,5
	2,42*9,71*
	2,80*7,10
	2,98*7,31

	2,00*4,25
	2,16*4,42*
	2,24*10,0
	2,42* 10,21
	2,80* 7,5
	2,98*7,71*

	2,00*4,50
	2,16*4,67
	2,24* 10,6
	2,42*10,81*
	2,80* 8,0
	2,98*8,21

	2,00*4,75
	2,16*4,95*
	2,24*11,2
	2,42*11,41
	2,80*8,5
	2,98*8,71*

	2,00*5,0
	2,16*5,20
	2,36* 3,55
	2,54*3,73*
	2,80* 9,0
	2,98*9,21

	2,00*5,30
	2,16*5,50*
	2,36*4,0
	2,54*4,18*
	3,00*4,5
	3,18*4,68*

	2,00*5,60
	2,16*5,80
	2,36*4,5
	2,54*4,68*
	3,00* 5,0
	3,18*5,21*

	2,00*6,0
	2,16*6,20*
	2,36* 5,0
	2,54*5,21*
	3,00* 5,6
	3,18*5,81*

	2,00*6,30
	2,16*6,50
	2,36* 5,6
	2,54*5,81*
	3,00*6,30
	3,18*6,51*

	2,00*6,70
	2,16*6,90*
	2,36*6,3
	2,54*6,51*
	3,00*7,10
	3,18*7,31*

	2,00*7,10
	2,16*7,30
	2,36*7,1
	2,54*7,31*
	3,00*8,0
	3,18*8,21*

	2,00*7,50
	2,16*7,70*
	2,36* 8,0
	2,54*8,21*
	3,15*4,50
	3,33*4,68

	2,00*8,0
	2,16*8,20
	2,36*9,0
	2,54*9,21*
	3,15*4,75
	3,33*4,96*

	2,00*8,5
	2,16*8,70*
	2,36*10,0
	2,54*10,21*
	3,15*5,0
	3,33* 5,21

	2,00*9,0
	2,16*9,20
	2,50* 3,55
	2,68* 3,73
	3,15*5,30
	3,33*5,51*

	2,00*9,5
	2,16*9,70*
	2,50* 3,75
	2,68* 3,93*
	3,15*5,60
	3,33*5,81

	2,00*10,0
	2,16* 10,20
	2,50*4,00
	2,68*4,18
	3,15*6,0
	3,33*6,21*

	2,00*10,60
	2,16*10,80*
	2,50*4,25
	2,68*4,43*
	3,15*6,30
	3,33*6,51

	2,00*11,20
	2,16*11,40
	2,50* 4,50
	2,68*4,68
	3,15*6,70
	3,33*6,91*

	2,00*11,80
	2,16*12,00*
	2,50*4,75
	2,68* 4,96*
	3,15*7,10
	3,33*7,31

	2,00*12,50
	2,16*12,70
	2,50* 5,0
	2,68* 5,21
	3,15*7,50
	3,33*7,71*

	2,12*3,15
	2,30*3,33*
	2,50*5,3
	2,68*5,51*
	3,15*8,0
	3,33*8,21

	2,12*3,55
	2,30*3,73*
	2,50* 5,6
	2,68*5,81
	3,35* 5,0
	3,53*5,21*

	2,12*4,0
	2,30*4,18*
	2,50* 6,0
	2,68*6,21*
	3,35* 5,60
	3,53*5,81*

	2,12*4,50
	2,30*4,68*
	2,50* 6,3
	2,68*6,51*
	3,35*6,30
	3,53*6,51*

	2,12*5,00
	2,30*5,21
	2,50* 6,7
	2,68*6,91*
	3,35*7,10
	3,53*7,31*

	2,12*5,60
	2,30*5,81*
	2,50*7,1
	2,68*7,31
	3,55* 5,0
	3,73*5,21

	2,12*6,30
	2,30*6,51
	2,50* 7,5
	2,68*7,71*
	3,55* 5,30
	3,73*5,51*

	2,12*7,10
	2,30*7,31*
	2,50*8,0
	2,68*8,21
	3,55* 5,60
	3,73*5,81

	2,12*8,0
	2,30*8,21*
	2,50* 8,50
	2,68*8,71*
	3,55*6,0
	3,73*6,21*

	2,12*9,0
	2,30*9,21*
	2,50*9,0
	2,68*9,21
	3,55*6,30
	3,73*6,51

	2,12*10,0
	2,30*10,21*
	2,50* 9,50
	2,68*9,71*
	3,55* 6,70
	3,73*6,91*

	2,12*11,2
	2,30*11,41*
	2,50* 10,0
	2,68*10,21
	3,55*7,10
	3,73*7,31

	2,24*3,15
	2,42*3,33
	 
	 
	 
	 

	* В новых разработках не применять


Таблица 25.14. Минимальное относительное удлинение, %, обмоточных проводов с эмалевой изоляцией

	D, мм
	ПЭТВ-1, ПЭТВр
	ПЭВ-1, ПЭВ-2
	ПЭТВ-2, ПЭТ- 155, ПЭТВ2-ТС, ПЭТВЦ
	ПЭС-1, ПЭС-2
	ПЭСВ-1, ПЭСВ-2, ПЭСВ-3, ПЭСВ-4
	ПНЭТимид, ПЭТимид
	ПЭФ-155
	ПЭТВМ, ПЭТ-200
	ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2
	ПЭВЛ, ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2
	ПЭВД, ПЭВДБ
	ПЭМФ
	ПЭВТЛК, ПЭВТЛК-1
	ПЭВТЛД

	0,02
	4
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	5
	-
	-
	-
	-

	0,025
	6
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	7
	-
	-
	-
	-

	0,03
	8
	4
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	3
	8
	-
	-
	-
	-

	0,032
	8
	4
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	3
	9
	-
	-
	-
	-

	0,04
	8
	4
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	3
	9
	-
	-
	3
	-

	0,05
	8
	8
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	3
	9
	-
	-
	5
	-

	0,056
	8
	8
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	3
	10
	-
	-
	7
	-

	0,056-0,1
	10
	11
	12
	10
	15
	12
	15
	-
	6
	10
	11
	-
	7
	-

	0,10-0,20
	12
	12
	15
	15
	18
	15
	-
	-
	8
	12
	12
	-
	10
	10

	0,20-0,25
	18
	15
	18
	18
	20
	18
	-
	-
	10
	18
	15
	20-32
	12
	-

	0,25-0,28
	18
	15
	18
	18
	20
	18
	19-32
	22
	10
	18
	15
	20-32
	12
	-

	0,28-0,355
	18
	15
	18
	18
	20
	18
	23-36
	23
	10
	18
	15
	20-32
	12
	-

	0,355-0,4
	18
	15
	18
	18
	25
	18
	24-36
	24
	10
	18
	15
	20-32
	12
	-

	0,4-0,44
	18
	15
	18
	18
	25
	18
	25-37
	25
	10
	18
	15
	20-32
	-
	-

	0,44-0,50
	20
	18
	18
	20
	25
	20
	25-37
	25
	-
	-
	15
	28-41
	-
	-

	0,5-0,56
	20
	18
	20
	20
	25
	20
	26-38
	26
	15
	-
	18
	28-41
	-
	-

	0,56-0,59
	20
	25
	20
	25
	25
	20
	26-38
	27
	15
	-
	18
	28-41
	-
	-

	0,59-0,63
	25
	25
	20
	25
	25
	25
	26-38
	27
	15
	-
	25
	28-41
	-
	-

	0,63-0,69
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	27-40
	28
	15
	-
	25
	28-41
	-
	-

	0,69-0,85
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	28-45
	28
	18
	-
	-
	30-43
	-
	-

	0,85-0,95
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	29-46
	29
	18
	-
	-
	30-43
	-
	-

	0,95-1,12
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	30
	30
	18
	-
	-
	-
	-
	-

	1,12-1,25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	31
	31
	18
	-
	-
	-
	-
	-

	1,25-1,4
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	32
	32
	18
	-
	-
	-
	-
	-

	1,4-1,5
	25
	25
	25
	25
	-
	25
	32
	-
	18
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5-1,6
	28
	25
	28
	26
	-
	25
	32
	-
	18
	-
	-
	-
	-
	-

	1,6-1,9
	28
	25
	28
	26
	-
	25
	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,9-2,5
	28
	25
	28
	26
	-
	25
	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Примечание. Значения для проводов ПЭВП, ПЭТВП, ПЭМП, ПЭТП-300, ПЭТП-155-не менее 30, ПНЭТП - не менее 26%.


Таблица 25.15. Условия испытания на эластичность медных проводов с эмалевой изоляцией

	Марка
	Состояние провода
	D, мм

	
	
	До 0,355
	0,38-0,53
	0,55-0,69
	0,72-0,96
	1,0-1,25
	1,3-1,68
	1,74-2,5

	
	
	Растяжение
	Диаметр стержня для навивания, мм

	ПНЭТимид
	Исходное
	 
	1D
	1D
	2D
	2D
	3D
	4D

	
	После 24 ч пребывания при 300±5°С
	0,03÷0,09-8%;
	3D
	3D
	4D
	4D
	6D
	8D

	
	После 30 мин пребывания при 300±5°С
	0,1÷0,355-15%
	1D
	1D
	2D
	2D
	4D
	5D

	ПЭТимид
	Исходное
	 
	1D
	1D
	2D
	2D
	3D
	4D

	
	После 24 ч пребывания при 250±5°С
	0,03÷0,09-5%; 0,1÷0,355-15%
	3D
	3D
	4D
	4D
	6D
	8D

	
	После 30 мин пребывания при 250±5°С
	-
	1D
	1D
	2D
	2D
	3D
	5D

	ПЭВ-1
	Исходное. После 24 ч пребывания при 125±5°С и охлаждения до 20°С После 1 ч пребывания при 125±5°С
	До разрыва
	2D
	2D
	3D
	3D
	4D
	6D

	ПЭВ-2
	Исходное. После 24 ч пребывания при 125±5°С. После 1 ч пребывания при 125±5°С
	То же
	1D
	1D
	2D
	2D
	3D
	5D

	ПЭВД, ПЭВБД
	Исходное. После 24 ч пребывания при 125±5°С
	” ”
	1D
	1D
	-
	-
	-
	-

	ПЭВЛ, ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2
	Исходное. 
	” ”
	2D
	2D
	2D
	2D
	3D
	-

	
	После 24 ч пребывания при 140±5°С
	
	2D
	2D
	2D
	2D
	3D
	-

	
	После 1 ч пребывания при 140±5°С
	
	3D
	3D
	7D
	7D
	8D
	-

	ПЭВТЛД
	Исходное
	” ”
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ПЭВТЛК, ПЭВТЛК-1
	Исходное. После 24 ч пребывания при 140±5°С
	” ”
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ПЭЛ
	Исходное. После 24 ч пребывания при 100±5°С
	” ”
	2D
	2D
	2D
	3D
	3D
	40

	ПЭСВ-1, ПЭСВ-2, ПЭСВ-3, ПЭСВ-4
	Исходное
	До 0,224 мм -25% или до разрыва
	1D
	1D
	1D
	1D
	1D
	-

	
	После 30 мин пребывания при 180±5°С
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ПЭМФ
	Исходное. После 24 ч пребывания при 130±5°С
	До разрыва
	1D
	1D
	1D
	-
	-
	-

	ПЭТ-155
	Исходное
	На 12-18%
	1D
	1D
	3D
	3D
	4D
	5D

	
	После 24 ч пребывания при 180±5°С
	На 8%
	4D
	4D
	7D
	7D
	10D
	14D

	
	После 30 мин пребывания при 200±5°С
	-
	6D
	6D
	8D
	8D
	9D
	10D

	ПЭТ-200
	Исходное
	До разрыва
	1D
	1D
	1D
	1D
	1D (до 1,6 мм)
	2D

	
	После 30 мин пребывания при 220-250°С
	-
	2D
	2D
	2D
	2D
	2D (свыше 1,6 мм)
	3D

	ПЭВТМ
	Исходное
	До разрыва
	1D
	1D
	1D
	1D
	1D
	-

	 
	После 1 ч пребывания при 180±5°С
	-
	4D
	5D
	5D
	6D
	6D
	-

	ПЗТВЦ, ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС
	Исходное
	На 12% или до разрыва
	1D
	1D
	2D
	2D
	3D
	4D

	
	После 24 ч пребывания при 180±5°С
	
	4D
	4D
	7D
	7D
	10D
	14D

	
	После 1 ч пребывания при 200°С
	
	8D
	9D
	10D
	10D
	11D
	12D

	ПЭТВ-БЖ
	Исходное. После 24 ч пребывания при 180±5°С
	На 5% или до разрыва
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ПЭТВр, ПЭТВ-1
	Исходное
	До разрыва
	1D
	1D
	2D
	2D
	3D
	-

	
	После 24 ч пребывания при 180±5°С
	0,02÷0,25-3%; 0,03÷0,045-5%; 0,05÷0,355-7%
	4D
	4D
	7D
	7D
	10D
	-

	
	После 1 ч пребывания при 180±5°С в навитом состоянии
	-
	8D
	9D
	10D
	10D
	11D
	-

	ПЭФ-155
	Исходное
	До разрыва
	1D
	1D
	1D
	1D
	1D
	1D

	
	После 6 ч пребывания при 175±5°С
	
	3D
	3D
	3D
	4D
	4D
	-

	
	После 1 ч пребывания при 175±5°С
	
	3D
	3D
	4D
	5D
	5D
	-

	ПЭС-1, ПЭС-2
	Исходное. После 24 ч пребывания при 150±5°С
	 
	1D
	1D
	2D
	2D
	3D
	3D

	
	
	0,063-0,20 мм-15%;
	1D
	1D
	2D
	2D
	3D
	3D

	
	После 1 ч пребывания при 150±5°С
	0,02-0,355-20%
	2D
	2D
	3D
	3D
	4D
	4D

	ПЭВЛ
	Исходное
	До разрыва
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	После 24 ч пребывания при 125±5°С 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ПЭВНК-1, ПЭВНК-2
	Исходное
	То же
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	После 24 ч пребывания при 125±5°С
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Примечание Провод ПЭСВ до 0,355 мм испытывают навиванием на стержень диаметром 3D


Таблица 25.16. Условия испытания на эластичность проводов ПНЭТП

	Состояние провода
	Диаметр стержня, мм, для изгиба провода

	
	по широкой стороне при а, мм
	по узкой стороне при b, мм

	
	до 1,0
	1,16-1,50
	1,60-1,81
	до 2,8
	2,83-4

	Исходное
	4
	4
	5
	4
	5

	После 24 ч пребывания при 300 ± 5 °С
	5
	6
	7
	6
	8

	После 1 ч пребывания в изогнутом состоянии при 300 ± 5 °С
	4
	4
	5
	4
	5


Таблица 25.17. Условия испытания на эластичность проводов ПЭВП

	Состояние провода
	Диаметр стержня, мм, для изгиба провода при a, мм

	
	0,5-1,25
	1,38-1,5
	1,6-1,9
	2,5-2,8

	Исходное
	4
	3а
	4а
	8а 

	После 24 ч пребывания при 125±5°С
	4
	3а
	4а
	8а

	После 1 ч пребывания при 125±5°С в изогнутом состоянии по большей стороне
	4
	3а
	4а
	8а

	Исходное
	4
	4
	6
	6

	После 24 ч пребывания при 125±5°С в изогнутом состоянии по большей стороне
	4
	4
	6
	8

	При испытании на тепловой удар в течение 1 ч при 125±5°С в изогнутом состоянии по большей стороне
	4
	4
	6
	6

	После 168 ч выдержки при 125±5°С в изогнутом состоянии по большей стороне
	7
	7
	7
	10


Таблица 25.18. Условия испытания на стойкость проводов с эмалевой изоляцией при истирании изоляции стальной иглой диаметром 0,4 мм на скребковом приборе

	Марка
	Число возвратно-поступательных движений иглы

	
	минимальное
	среднее, не менее

	Исходное состояние провода

	ПЭВТЛК-1, ПЭВТЛК-2
	50
	60

	ПЭТ-200, ПЭФ-155, ПЭТП-200
	30
	60

	ПЭВП
	30
	50

	ПЭС-1, ПЭС-2, ПЭМФ
	25
	50

	ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭТ-155
	20
	50

	ПНЭТимэд, ПЭТимид, ПЭМП, ПЭТП-155, ПЭВД, ПЭВДБ, ПЭТВП, ПЭМП
	30
	40

	ПЭСВ-2, ПЭСВ-3, ПЭСВ-4
	25
	40

	ПНЭТП
	20
	40

	ПЭТВ-1, ПЭТВр, ПЭТВМ, ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ
	16
	40

	ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2
	12
	30

	ПЭТМ (0,58 и 0,67 мм)
	15
	30

	После воздействия толутока

	ПЭТ-200, ПЭФ-155, ПЭТП-200
	30
	60

	ПЭВП
	30
	50

	ПЭС-1, ПЭС-2, ПЭМФ
	25
	50

	ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭТ-155
	20
	50

	ПЭТП-155, ПЭТВП, ПНЭТимид, ПЭТимид
	30
	40

	ПНЭТП
	20
	40

	ПЭТВ-1, ПЭТВр, ПЭТВМ, ПЭТВ-2, ПЭТВЦ, ПЭТВ-2-ТС
	16
	40

	ПЭВТЛК, ПЭВТЛК-1
	20
	30

	ПЭТМ (0,53-0,67 мм)
	15
	30

	ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2
	12
	30


Таблица 25.19. Нагрузка на иглу при испытании обмоточных проводов по табл. 25.18. (ГОСТ 1430.10-69)

	Марка
	Исходное состояние
	После воздействия толутока

	
	Класс

	
	А
	Б
	А
	Б

	По ГОСТ 143.10-69

	ПЭТВр
	А
	-
	А
	-

	ПЭТВ-1
	А
	-
	А
	-

	ПЭТВМ
	-
	Б
	-
	Б

	ПЭТВ-2
	-
	Б
	-
	Б

	ПЭТВ-2-ТС
	А
	-
	А
	-

	ПЭТВЦ
	-
	Б
	-
	Б

	ПЭВТЛК
	-
	Б
	-
	Б

	ПЭВТЛК-1
	-
	Б
	-
	Б

	ПЭС-1
	А
	-
	1/3А
	-

	ПЭС-2-
	-
	Б
	-
	1/3Б

	ПНЭТимид
	1/2А
	-
	1/3А
	-

	ПЭТимид
	1/2А
	-
	1/3А
	-

	ПЭФ-155
	-
	Б
	-
	1/3Б

	ПЭМФ
	-
	Б
	-
	1/3Б

	ПЭВЛ
	А
	-
	1/3А
	-

	ПЭВ-2
	-
	Б
	-
	1/3Б

	ПЭТ- 155
	А
	-
	1/2А
	-

	ПЭТ-200
	-
	Б
	-
	1/2Б

	ПЭВД
	А
	-
	-
	-

	ПЭВДБ
	А
	-
	-
	-

	ПЭВТЛ-1
	А
	-
	1/ЗА
	-

	ПЭВТЛ-2
	-
	Б
	-
	1/3Б


Таблица 25.20. Нагрузка на иглу при испытании прямоугольных проводов по табл. 25.18. (ГОСТ 1430.10-69)

	a, мм
	Нагрузка, Н

	
	Исходное состояние провода
	После воздействия толуола

	
	ПЭТП-155, ПЭТП-200
	ПНЭТП, ПЭВП, ПЭТВП
	ПЭМП
	ПЭТП-155
	ПНЭТП
	ПЭВП
	ПЭТП-200
	ПЭТВП, ПЭМП*

	0,25
	6,85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	-
	6,35
	-
	-
	6,35
	2,14
	-
	4,20

	0,8-1,18
	6,85
	6,85
	-
	4,6
	14
	2,30
	3,42
	4,6

	1,25-2,0
	7,80
	7,80
	-
	5,18
	7,8
	2,58
	4,40
	5,18

	2,5-2,8
	-
	9,80
	-
	-
	-
	2,84
	-
	5,85

	1,5-2,26
	-
	9,80
	7,80
	-
	-
	-
	-
	5,85

	2,36-3,55
	-
	9,8
	9,8
	-
	-
	-
	-
	5,85

	* После 168 ч пребывания в трансформаторном масле при 150±5°С не должно быть трещин и вздутий изоляции.


Таблица 25.21. Максимальное число микродефектов на длине 15±1,5 м проводов ПЭТ-155, ПЭВТЛД, ПЭМФ, ПЭТВр, ПЭВТМ, ПНЭТимид, ПЭТВ-1, ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ, ПЭТимид, ПЭСВ-1, ПЭСВ-2. ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭВД, ПЭВДБ, ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2, ПЭТВ-БЖ, ПЭС-1, ПЭС-2, ПЭВНК-1, ПЭВНК-2,ПЭВЛ, ПЭФ-155, ПЭВТЛНЛ, ПЭВТЛН-2

	Марка
	Диаметр провода, мм

	
	0,02
	0,025
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,071
	0,08
	0,09
	0,10
	0,11
	0,12
	0,125
	0,13
	0,14
	0,15-0,355
	Свыше 0,355

	ПЭТ-155
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	-

	ПЭВТЛД
	-
	15
	15
	15
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	-
	-
	-
	-

	ПЭМФ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-

	ПЭТВр, ПЭТВ-1
	10
	10
	10
	10
	10
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	-

	ПЭТВМ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3

	ПНЭТимид, ПЭТимид
	-
	-
	10
	10
	10
	7
	7
	7
	7
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-

	ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-

	ПЭВ-1
	10
	10
	10
	10
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	-

	ПЭВ-2
	-
	-
	-
	-
	7
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-

	ПЭВД, ПЭВДБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-

	ПЭВТЛ-1
	15
	15
	15
	15
	10
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	-

	ПЭВТЛ-2
	10
	10
	10
	10
	8
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-

	ПЭС-1
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	-

	ПЭС-2
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-

	ПЭСВ-1, ПЭСВ-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	3
	3
	3
	-
	3
	3
	3
	-

	ПЭВТЛН-1,
	5
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-

	ПЭВТЛН-2
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЭТВ-БЖ
	-
	-
	-
	-
	15
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	-

	ПЭФ-155
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	3
	3
	3
	-

	ПЭВЛ
	-
	-
	-
	-
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	-

	ПЭВНК-1
	-
	-
	20
	20
	20
	-
	20
	20
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-

	ПЭВНК-2
	-
	-
	10
	10
	10
	-
	10
	10
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-


Таблица 25.22. Пробивное напряжение, В, проводов ПЭТВМ, ПЭМФ, ПЭТ-200, ПЭТ-255, ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2, ПЭТВ-БЖ, ПЭФ-155, ПЭВЛ

	d, мм
	Число скруток на 125 м
	ПЭТ-200
	ПЭТ-155
	ПЭТВМ
	ПЭМФ
	ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛН-1
	ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛН-2
	ПЭТВ-БЖ
	ПЭФ-155
	ПЭВЛ

	0,02*
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	150
	-
	-
	-

	0,025*
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	200
	-
	-
	-

	0,03*
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	200
	-
	-
	-

	0,032-0,035*
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	200
	-
	-
	-

	0,040-0,045*
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	250
	-
	-
	-

	0,05
	40
	-
	-
	-
	-
	300
	700
	350
	-
	500

	0,06-0,07
	40
	-
	700
	-
	-
	400
	950
	350
	400
	500

	0,071
	40
	-
	800
	-
	-
	450
	950
	450
	500
	500

	0,08
	40
	-
	800
	-
	-
	450
	950
	450
	-
	600

	0,09
	40
	-
	900
	-
	-
	-
	1200
	450
	-
	600

	0,10
	40
	-
	900
	-
	-
	500
	1200
	500
	-
	700

	0,11
	40
	-
	1000
	-
	-
	600
	1300
	500
	-
	700

	0,125
	33
	-
	ЮОО
	-
	-
	600
	1300
	500
	-
	800

	0,13-0,14
	33
	-
	1000
	-
	-
	650
	1500
	500
	-
	800

	0,15-0,16
	33
	-
	1100
	-
	-
	650
	1500
	600
	-
	800

	0,17-0,20
	33
	-
	1200
	-
	-
	700
	1700
	600
	-
	800

	0,21-0,23
	33
	1600
	1600
	-
	1800
	900
	2200
	-
	-
	800

	0,25
	33
	1600
	1600
	-
	1800
	900
	2200
	-
	-
	-

	0,27
	23
	1600
	1600
	2700'
	1800
	900
	2200
	-
	2200
	-

	0,28-0,29
	23
	1600
	1600
	2700
	1800
	900
	22бО
	-
	2200
	-

	0,315
	23
	1600
	1600
	2700
	1800
	900
	2200
	-
	2200
	-

	0,33-0,355
	23
	1600
	1600
	2700
	1800
	900
	2400
	-
	2400
	-

	0,38-0,40
	16
	1600
	1600
	3100
	1800
	900
	2400
	-
	2400
	-

	0,41
	16
	1600
	2000
	3100
	1800
	1000
	2800
	-
	2800
	-

	0,44-0,50
	16
	2800
	2000
	3100
	1800
	1000
	2800
	-
	2800
	-

	0,50-0,56
	12
	3100
	2200
	3600
	2400
	1100
	3100
	-
	3100
	-

	0,56-0,71
	12
	3100
	2200
	4100
	2400
	1100
	3100
	-
	3100
	-

	0,71-0,75
	12
	3500
	2400
	4100
	3000
	1100
	3500
	-
	3700
	-

	0,75-0,85
	8
	3500
	2400
	4300
	3000
	1100
	3500
	-
	3700
	-

	0,85-0,95
	8
	3700
	2600
	4300
	3000
	1300
	3700
	-
	3700
	-

	0,95-1,04
	8
	3800
	2600
	4400
	-
	1300
	3800
	-
	4000
	-

	1,08-1,12
	6
	3800
	2600
	4400
	-
	1300
	3800
	-
	4000
	-

	1,16-1,20
	6
	3900
	2800
	4600
	-
	1300
	3900
	-
	4000
	-

	1,25-1,30
	6
	3900
	2800
	4600
	-
	1300
	3900
	-
	4000
	-

	1,32
	6
	3900
	2800
	4600
	-
	1300
	3900
	-
	4000
	-

	1,40-1,60
	6
	4000
	3000
	4600
	-
	1500
	3900
	-
	4000
	-

	1,70-1,90
	4
	4300
	3200
	-
	-
	-
	-
	-
	4000
	-

	2,0-2,5
	3
	4400
	3300
	-
	-
	-
	-
	-
	4000
	-

	* Провода для испытаний наматываются на металлический цилиндр.


Таблица 25.23. Пробивное напряжение проводов ПЭТВ-1, ПЭТВ-2, ПЭТВ-Ц, ПЭВТЛД, ПЭВТЛК-1, ПЭТВр, ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭВДБ, ПЭВТЛК, ПЭЛ, ПЭТВ-2-ТС, ПЭВД

	d, мм
	Число скруток на 125 м
	Пробивное напряжение, B

	
	
	ПЭТВ-2, ПЭТВ-Ц, ПЭТВ-2-ТС
	ПЭТВр
	[image: image1.png]I378-1





	ПЭВТЛК-1
	ПЭВТЛД
	ПЭВ-1
	ПЭВ-2
	ПЭВДБ, ПЭВД
	ПЭВТЛК

	0,02*
	-
	-
	100
	[image: image2.png]200




	-
	60
	100
	-
	-
	-

	0,025*
	-
	-
	100
	[image: image3.png]200




	-
	80
	100
	-
	-
	-

	0,03-0,035*
	-
	-
	250
	[image: image4.png]300




	-
	100
	150
	-
	-
	-

	0,04*
	-
	-
	250
	-
	900
	130
	150
	-
	-
	-

	0,045*
	-
	-
	250
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,05
	40
	-
	250
	250
	1150
	350
	350
	700
	-
	-

	0,06
	40
	800
	350
	350
	1350
	-
	400
	800
	-
	1800

	0,063-0,071
	40
	950
	450
	450
	1350 (1600)**
	-
	500
	800
	-
	1800

	0,071-0,10
	40
	1200
	550
	550
	1700 (1900)**
	-
	600
	950
	-
	2000

	0,10-0,115
	40
	1300
	600
	600
	-
	-
	600
	1300
	-
	2100

	0,125-0,14
	33
	1300
	700
	700
	-
	900
	700
	1500
	-
	2950

	0,14-0,16
	33
	1500
	-
	800
	-
	-
	800
	1500
	-
	2950

	0,16-0,20
	33
	1700
	-
	800
	-
	-
	900
	1700
	-
	2950

	0,20-0,25
	33
	1200
	-
	800
	-
	-
	1000
	2000
	2000
	2950

	0,25-0,315
	23
	2200
	-
	900
	-
	-
	1000
	2200
	2200
	3000

	0,315-0,40
	16
	2400
	-
	1000
	-
	-
	1500
	2400
	2400
	3000

	0,40-0,5
	16
	2500
	-
	1000
	-
	-
	1000
	1400
	-
	-

	0,530
	16
	3100
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,50-0,71
	12
	3100
	-
	1200
	-
	-
	1200
	1500
	-
	-

	0,71-0,85
	12
	3500
	-
	1200
	-
	-
	1300
	1600
	-
	-

	0,85-0,95
	8
	3700
	-
	[image: image5.png]1200
1300




	-
	-
	1400
	1800
	-
	-

	0,95-1,12
	8
	3800
	-
	1300
	-
	-
	1400
	1800
	-
	-

	1,12-1,32
	8
	3900
	-
	1300
	-
	-
	1500
	1900
	-
	-

	1,4
	6
	4000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,32-1,6
	6
	4000
	-
	[image: image6.png]1800
1400




	-
	-
	1600
	2000
	-
	-

	1,40-1,50
	6
	4000
	-
	[image: image7.png]1400




	-
	-
	-
	2000
	-
	-

	1,56-1,90
	4
	4000
	-
	[image: image8.png]1400




	-
	-
	1600
	2100
	-
	-

	1,95-2,10
	4
	4300
	-
	[image: image9.png]1500




	-
	-
	1700
	2300
	-
	-

	2,26-2,50
	3
	4400
	-
	[image: image10.png]1600




	-
	-
	1700
	2300
	-
	-

	* Провода для испытаний наматываются на металлический цилиндр

	** Для 0,071, 0,08 и 0,09 мм


Таблица 25.24. Пробивное напряжение проводов ПЭС-1, ПЭС-2, ПНЭТимид, ПЭТимид, ПЭВНК-1, ПЭВНК-2

	d, мм
	Число скруток на 125 м
	Пробивное напряжение, В

	
	
	ПЭС-1
	ПЭС-2
	ПНЭТимид, ПЭТимид
	ПЭВНК-1
	ПЭВНК-2

	0,030-0,032*
	-
	-
	-
	100
	150
	150

	0,032-0,04*
	-
	-
	-
	150
	-
	-

	0,04-0,05*
	-
	-
	-
	350
	250
	250

	0,05-0,063
	40
	-
	-
	400
	-
	-

	0,063-0,08
	40
	600
	800
	500
	250
	300

	0,08-0,10
	40
	700 (для 0,09 мм)
	900 (для 0,09 мм)
	600
	350
	400

	0,10-0,125
	33
	700
	900
	700
	-
	-

	0,125-0,16
	33
	800 (для 0,14 мм)
	1000 (для 0,14 мм)
	800
	-
	-

	0,16-0,20
	33
	800
	1000
	900
	350
	400

	0,20-0,25
	33
	1000
	1350
	1000
	-
	-

	0,25-0,315
	23
	1000
	1350
	1200
	350
	400

	0,315-0,4
	23
	1000
	1350
	1400
	-
	-

	0,40-0,50
	16
	1300
	1650
	1600
	-
	-

	0,50-0,71
	12
	1550
	1950
	1800
	-
	-

	0,71-0,85
	8
	1550
	1950
	1900
	-
	-

	0,85-0,95
	8
	1800
	2300
	2000
	-
	-

	0,95-1,12
	6
	1800
	2300
	2100
	-
	-

	1,12-1,32
	6
	1800
	2300
	2200
	-
	-

	1,32-1,6
	4
	2200
	2700
	2300
	-
	-

	1,6-1,9
	4
	2200
	2700
	2400
	-
	-

	1,9-2,5
	3
	2200
	2700
	2500
	-
	-

	* Провода для испытаний наматываются на металлический цилиндр.


[image: image11.png]1000000 70
300000 |==! gg
- e

'u!u “Hl!i
30000 illnlllu‘lllllllllli 3

%, 15000} Y HH] 2

g llnmx%u o

S 2 nA Vi
x 17

3 1o | -

80 1m0 MO0 200 250 320350°C




Рисунок 25.1. Типовая зависимость среднего срока службы различных эмалированных проводов от температуры по методике МЭК

Таблица 25.25. Пробивное напряжение проводов ПНЭТП, ПЭВП, ПЭМП, ПЭТП-155, ПЭТП-200,ПЭТВП

	Марка
	а, мм
	Пробивное напряжение, В

	ПЭТВП, ПЭТП-155
	До 0,5
	200

	ПЭТП-200
	0,8-1,18
	350

	
	1,25-2,0
	400

	
	2,10-3,55
	450

	ПНЭТП
	0,5-1,9
	400

	ПЭВП
	0,5
	200

	
	0,8-1,0
	250

	
	1,06-1,4
	300

	
	1,5-2,8
	350

	ПЭМП
	Все размеры
	300


Таблица 25.26. Степень упругости проводов с эмалевой изоляцией.

	d, мм
	Диаметр стержня, мм
	Натяжение, Н
	Максимальный угол отдачи, град, не более

	
	
	
	ПЭТВ-1
	ПЭТВр
	ПЭТВМ
	ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ
	ПЭФ-155
	ПЭМФ
	ПЭТ-155

	0,05
	3
	0,1
	72
	87
	-
	-
	-
	-
	-

	0,06
	3
	0,1
	68
	82
	-
	85
	-
	-
	82

	0,063
	3
	0,1
	67
	80
	-
	82
	-
	-
	82

	0,071
	3
	0,1
	65
	77
	-
	77
	-
	-
	77

	0,08
	5
	0,25
	70
	80
	-
	80
	-
	-
	80

	0,09
	5
	0,25
	67
	77
	-
	77
	-
	-
	77

	0,10
	5
	0,25
	64
	73
	-
	73
	-
	-
	73

	0,112
	7
	0,5
	64
	73
	-
	73
	-
	-
	70

	0,120
	7
	0,5
	63
	72
	-
	73
	-
	-
	70

	0,125
	7
	0,5
	62
	70
	-
	73
	-
	-
	67

	0,130
	7
	0,5
	61
	69
	-
	70
	-
	-
	67

	0,140
	7
	0,5; 1**
	60
	67
	-
	67
	-
	-
	67

	0,150
	10
	1,0; 0,5*
	59
	70
	-
	67
	-
	-
	67

	0,160
	10/10,5*
	1,0
	59
	67
	-
	67
	-
	-
	67

	0,170
	10/10,5*
	1,0
	58
	66
	-
	67
	-
	-
	65

	0,180
	10/10,5*
	1,0
	57
	65
	-
	65
	-
	-
	65

	0,190
	10/10,5*
	1,0
	56
	64
	-
	65
	-
	-
	62

	0,200
	10/10,5*
	1,0
	54
	62
	-
	52
	-
	-
	62

	0,210
	12,5/10,5*
	2,0; 1,0*
	52
	-
	-
	62
	-
	-
	59

	0,224
	12,5
	2,0
	51
	-
	-
	59
	-
	-
	59

	0,236
	12,5
	2,0
	50
	-
	-
	59
	-
	-
	56

	0,250
	12,5
	2,0
	49
	-
	56
	56
	-
	53
	56

	0,265
	12,5
	2,0
	48
	-
	53
	56
	-
	-
	53

	0,280
	12,5
	2,0
	47
	-
	53
	53
	53
	48
	53

	0,30
	19/12,5*
	4,0; 2,0*
	47
	-
	55
	53
	-
	-
	55

	0,315
	19,0
	4,0
	50
	-
	55
	55
	55
	50
	53

	0,335
	19,0
	4,0
	49
	-
	49
	55
	53
	-
	53

	0,355
	19,0
	4,0
	48
	-
	49
	53
	53
	49
	53

	0,380
	19,0
	4,0
	47
	-
	47
	53
	-
	-
	50

	0,400
	19,0
	4,0
	45
	-
	45
	50
	50
	45
	50

	0,425
	25/19*
	8,0; 4,0*
	45
	-
	45
	50
	-
	-
	48

	0,450
	25
	8,0; 4,0*
	44
	-
	45
	48
	48
	45
	48

	0,475
	25
	8,0; 4,0*
	43
	-
	45
	48
	-
	-
	47

	0,500
	25
	8,0; 4,0*
	43
	-
	45
	47
	47
	45
	47

	0,530
	25
	8,0; 4,0*
	42
	-
	43
	47
	46
	-
	44

	0,560
	25
	8,0; 4,0*
	41
	-
	40
	44
	44
	43
	44

	0,600, 0,620
	37,5/25*
	12; 8,0*
	44
	-
	42
	44
	-
	42
	50

	0,630
	37,5/25*
	12,0
	46
	-
	42
	50
	50
	48
	50

	0,670
	37,5/25*
	12,0
	45
	-
	48
	50
	49
	-
	47

	0,690
	37,5/25*
	12; 15*
	44
	-
	47
	50
	48
	47
	47

	0,710
	37,5/25*
	12; 15*
	44
	-
	46
	47
	47
	46
	47

	0,750
	37,5/25*
	12; 15
	43
	-
	43
	45
	45
	43
	45

	0,770
	37,5/25*
	12; 13
	42
	-
	43
	45
	-
	-
	43

	0,800
	37,5/25*
	12; 15
	41
	-
	42
	43
	43
	42
	43

	0,830
	50/37,5*
	15; 12**
	47
	-
	49
	43
	-
	-
	49

	0,850
	50
	15,0
	47
	-
	48
	49
	49
	48
	49

	0,900
	50
	15,0
	45
	-
	45
	48
	48
	45
	48

	0,930
	50
	15,0
	44
	-
	45
	48
	-
	-
	46

	0,950
	50
	15,0
	44
	-
	45
	46
	46
	45
	46

	1,0
	50
	15,0
	42
	-
	44
	45
	45
	-
	45

	1,06
	50
	15,0
	41
	-
	42
	43
	43
	-
	43

	1,08
	50
	15,0
	40
	-
	42
	43
	-
	-
	41

	1,08-1,12
	50
	15,0
	39
	-
	40
	41
	41
	-
	41

	1,12-1,16
	50
	15,0
	37
	-
	38
	41
	-
	-
	-

	1,16-1,2
	50
	15,0
	32
	-
	36
	41
	39
	-
	39

	1,18
	50
	15,0
	32
	-
	-
	39
	-
	-
	-

	1,25
	50
	15,0
	32"
	-
	35
	37
	37
	-
	37

	1,32
	50
	15,0
	32
	-
	35
	36
	36
	-
	36

	1,40
	50
	15,0
	32
	-
	33
	34
	34
	-
	34

	1,45
	50
	15,0
	31
	-
	-
	34
	-
	-
	32

	1,50
	50
	15,0
	30
	-
	-
	32
	32
	-
	32

	1,56
	50
	15,0
	29
	-
	-
	32
	-
	-
	30

	1,60
	50
	15,0
	28
	-
	-
	30
	30
	-
	30

	* Для ПЭТВМ

	* Для ПЭТ-155


Таблица 25.27. Масса, кг/км, обмоточных проводов ПЭТВ-1, ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ, ПНЭТимид, ПЭТимид, ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭВТЛ-1. ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2

	d, мм
	ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ
	ПЭТВ-1
	ПНЭТимид
	ПЭТимид
	ПЭВ-1
	ПЭВ-2
	ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛН-1
	ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛН-2

	0,02
	-
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,0031
	0,0032

	0,025
	-
	-
	-
	-
	0,005
	-
	0,0048
	0,0050

	0,030
	-
	-
	0,0067
	0,0066
	-
	-
	0,0068
	0,0072

	0,032
	-
	-
	0,8076
	0,0075
	0,007
	-
	0,0077
	0,0079

	0,035
	-
	-
	0,0091
	0,0090
	-
	-
	-
	-

	0,04
	-
	-
	0,01 19
	0,0118
	0,012
	-
	0,0120
	0,0124

	0,045
	-
	-
	0,0151
	0,0150
	-
	-
	-
	-

	0,05
	-
	0,0182
	0,0186
	0,0185
	0,019
	0,019
	0,0188
	0,0192

	0,06
	0,03
	0,0264
	0,0268
	0,0267
	0,023
	0,028
	0,0275
	0,0283

	0,063
	0,033
	0,0290
	0,0295
	0,0294
	0,028
	0,029
	0,0299
	0,0306

	0,071
	0,0398
	0,0366
	0,0375
	0,0373
	0,038
	0,039
	0,0376
	0,0384

	0,08
	0,0509
	0,0464
	0,0477
	0,0474
	0,049
	0,050
	0,0478
	0,0488

	0,09
	0,0634
	0,0584
	0,0594
	0,0591
	0,062
	0,063
	0,0599
	0,0610

	0,10
	0,0774
	0,0730
	0,0745
	0,0741
	0,075
	0,076
	0,0743
	0,0755

	0,11
	-
	0,0878
	-
	-
	-
	-
	0,0893
	0,0906

	0,112
	0,0956
	0,0910
	0,0924
	0,0919
	0,093
	0,094
	0,0917
	0,0930

	0,12
	0,1042
	0,1037
	0,1061
	0,1056
	0,107
	0,108
	0,1053
	0,1068

	0,125
	0,1089
	0,1129
	0,1146
	0.1142
	0,116
	0,117
	0,1144
	0,1158

	0,130
	0,1178
	0,1220
	0,1240
	0,1235
	0,127
	0,131
	0,1237
	0,1253

	0,140
	0,1470
	0,1413
	0,1433
	0,1427
	0,144
	0,145
	0,1431
	0,1448

	0,150
	0,1688
	0,1616
	0,1659
	0,1653
	0,165
	0,166
	0,1653
	0,1678

	0,160
	0,1945
	0,1839
	0,1881
	0,1874
	0,188
	0,189
	0,1878
	0,1905

	0,170
	0,2196
	0,2072
	0,2117
	0,2110
	0,212
	0,213
	0,2113
	0,2141

	0,180
	0,2437
	0,2315
	0,2368
	0,2361
	0,236
	0,237
	0,2358
	0,2388

	0,190
	0,2703
	0,2578
	0,2630
	0,2622
	0,263
	0,264
	0,2623
	0,2654

	0,200
	0,2985
	0,2872
	0,2908
	0,2900
	0,290
	0,292
	0,2898
	0,2931

	0,210
	0,3279
	0,3166
	0,3199
	0,3190
	0,319
	0,322
	0,3193
	0,3228

	0,224
	0,3752
	0,3592
	0,3666
	0,3656
	0,364
	0,366
	0,3642
	0,3693

	0,226
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,236
	0,4165
	0,3986
	0,4070
	0,4060
	0,404
	0,406
	0,4045
	0,4099

	0,25
	0,4664
	0,4462
	0,4549
	0,4539
	0,452
	0,454
	0,4522
	0,4580

	0,265
	0,5240
	0,5008
	0,5104
	0,5093
	0,508
	0,510
	0,4745
	0,4804

	0,280
	0,5807
	0,5644
	0,5672
	0,5661
	0,565
	0,568
	0,5646
	0,5708

	0,30
	0,6666
	0,6465
	0,6514
	0,6499
	0,649
	0,652
	0,6483
	0,6501

	0,310
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6909
	0,6979

	0,315
	0,7075
	0,7114
	0,7152
	0,7136
	0,690
	0,693
	0,7117
	0,7185

	0,33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7811
	0,7886

	0,33S
	0,7999
	0,8036
	0,8091
	0,8073
	0,780
	0,784
	0,8052
	0,8138

	0,355
	0,8961
	0,9008
	0,9064
	0,9045
	0,876
	0,884
	0,9026
	0,9138

	0,380
	1,0268
	1,0332
	1,0314
	1,0293
	1,004
	1,013
	1,0342
	1,0470

	0,40
	1,1733
	1,1444
	1,1460
	1,1438
	1,14
	1,15
	1,1384
	1,1514

	0,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1960
	1,2097

	0,425
	1,3245
	1,2859
	1,2942
	1,2918
	1,29
	1,30
	1,2869
	1,3011

	0,440
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,3778
	1,3925

	0,45
	1,4879
	1,4469
	1,4456
	1,4432
	1,44
	1,45
	1,4339
	1,4532

	0,4f
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5697
	1,5852

	0,475
	1,657?
	1,6088
	1,6109
	1,6083
	1,60
	1,65
	1,6050
	1,6207

	0,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,7109
	1,7271

	0,50
	1,8271
	1,780?
	1,7930
	1,7904
	1,78
	1,79
	1,7909
	1,8073

	0,51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,8633
	1,8803

	0,53
	2,0529
	2,0032
	2,0162
	2,0097
	2,0
	2,01
	2,0049
	2,0226

	0,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,1565
	2,1748

	0,56
	2,2802
	2,2355
	2,2426
	2,2397
	2,24
	2,25
	2,2376
	2,2558

	0,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,3182
	2,3371

	0,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,4798
	2,4993

	0,60
	2,6176
	2,5587
	2,5727
	2,5677
	2,57
	2,58
	2,5639
	2,5837

	0,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,7322
	2,7527

	0,63
	2,8723
	2,8210
	2,8309
	2,8275
	2,83
	2,85
	2,8302
	2,8508

	0,64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,9208
	2,9420

	0,67
	3,2486
	3,1842
	3,1987
	3,1950
	3,20
	3,22
	3,1936
	3,2157

	0,69
	3,4454
	3,3757
	3,3906
	3,3868
	3,40
	3,42
	3,3854
	3,4082

	0,71
	3,6500
	3,5921
	3,5869
	3,5830
	3,58
	3,61
	3,5670
	3,5899

	0,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,6682
	3,6918

	0,74
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,8900
	3,9220

	0,75
	4,0646
	3,9960
	3,9984
	3,9933
	4,0
	4,03
	3,9988
	4,0282

	0,77
	4,2843
	4,2180
	4,2145
	4,2092
	4,22
	4,25
	4,2128
	4,2460

	0,80
	4,6337
	4,2609
	4,5462
	4,5407
	4,55
	4,57
	4,5455
	4,5800

	0,83
	4,9877
	4,8939
	4,8905
	4,8848
	4,89
	4,91
	4,8883
	4,9240

	0,85
	5,2194
	5,1258
	5,1259
	5,1202
	5,13
	5,15
	5,1198
	5,1559

	0,86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,2410
	5,2780

	0,90
	5,8400
	5,6408
	5,7427
	5,7365
	5,75
	5,78
	5,7447
	5,7840

	0,93
	6,2358
	6,1237
	6,1288
	6,1224
	6,14
	6,17
	6,1275
	6,1680

	0,95
	6,4954
	6,3957
	6,3923
	6,3858
	6,41
	6,43
	6,3850
	6,4260

	0,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,5202
	6,5620

	1,00
	7,1857
	7,0810
	7,1250
	7,1181
	7,12
	7,14
	7,1060
	7,1500

	1,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,6810
	7,7260

	1,06
	8,0856
	7,9680
	7,9933
	7,9860
	7,99
	8,02
	7,9720
	8,0176

	1,08
	8,3936
	8,2710
	8,2978
	8,2903
	8,29
	8,33
	8,2760
	8,3230

	1,12
	9,01 16
	8,8850
	8,9179
	8,9102
	8,92
	8,94
	8,9010
	8,9490

	1,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,5830
	9,6210

	1,18
	9,9879
	9,8620
	9,8879
	9,8798
	9,89
	9,91
	9,9488
	9,9876

	1,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,2890
	10,3290

	1,25
	11,1904
	11,0510
	11,0958
	11,0788
	11,08
	11,10
	11,0970
	11,1380

	1,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,0050
	12,0470

	1,32
	12,4613
	12,2590
	12,3576
	12,3397
	12,32
	12,41
	12,3440
	12,3870

	1,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,9120
	12,9560

	1,4
	14,0306
	13,8680
	13,8931
	13,8738
	13,89
	13,92
	13,9200
	13,9650

	1,45
	-
	14,8740
	14,8954
	14,8754
	14,91
	14,91
	14,9280
	14,9750

	1,5
	16,0787
	15,8800
	15,9325
	15,9118
	15,90
	15,94
	15,9350
	15,9849

	1,56
	17,3907
	17,1870
	17,2233
	17,2017
	17,2
	17,2
	17,2400
	17,2950

	1,6
	18,2664
	17,9920
	18,1086
	18,0868
	18,1
	18,1
	18,1397
	18,1933

	1,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,70
	20,5936
	-
	20,4244
	20,4015
	20,4
	20,4
	-
	-

	1,74
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,8
	23,1026
	-
	22,8870
	22,8623
	22,9
	22,9
	-
	-

	1,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,90
	25,7112
	-
	25,5213
	25,4958
	25,5
	25,5
	-
	-

	1,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,0
	28,4593
	-
	28,2662
	28,2388
	28,2
	28,2
	-
	-

	2,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,12
	31,9414
	-
	31,7640
	31,7367
	31,7
	31,8
	-
	-

	2,24
	35,6765
	-
	35,4617
	35,4312
	35,4
	35,4
	-
	-

	2,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,36
	39,5632
	-
	39,3277
	39,2961
	39,3
	39,3
	-
	-

	2,44
	-
	-
	42,0392
	42,0055
	42,0
	42,0
	-
	-

	2,5
	44,3517
	-
	44,1321
	44,0967
	44,1
	44,1
	-
	-


Таблица 25.28. Масса, кг/км, обмоточных проводов ПЭТВР, ПЭВТЛК, ПЭВТЛК-1 и ПЭВП

	<1,мм
	ПЭТВр
	ПЭВТЛК
	ПЭВТЛК-1
	ПЭВП

	0,02
	0,0033
	-
	-
	-

	0,025
	0,0049
	-
	-
	-

	0,03
	0,0063
	-
	-
	-

	0,032
	0,0080
	-
	-
	-

	0,035
	0,0093
	-
	-
	-

	0,04
	0,0119
	-
	0,0129
	-

	0,045
	0,0151
	-
	-
	-

	0,05
	0,0188
	-
	0,0196
	0,019

	0,060
	0,0272
	0,0299
	0,0287
	0,026

	0,063
	0,0323
	0,0330
	0,0312
	0,0292

	0,071
	0,0407
	0,0408
	0,0388
	0,0370

	0,08
	0,0475
	0,0508
	0,0493
	0,0470

	0,09
	0,0596
	0,0632
	0,0616
	0,059

	0,10
	0,0737
	0,0790
	-
	0,073

	0,11
	-
	-
	-
	0,088

	0,112
	0,0997
	0,0979
	-
	0,0915

	0,120
	0,1046
	0,1202
	-
	0,1050

	0,125
	0,1204
	-
	-
	0,1128

	0,130
	0,1229
	0,1295
	-
	0,1220

	0,140
	0,1423
	0,1493
	-
	0,1410

	0,150
	0,1643
	0,1725
	-
	0,1530

	0,160
	0,1868
	0,1924
	-
	0,1850

	0,170
	0,2102
	0,2193
	-
	0,2080

	0,180
	0,2346
	0,2442
	-
	0,2230

	0,190
	0,2611
	0,2710
	-
	0,2590

	0,200
	0,2885
	0,2990
	-
	0,2880

	0,210
	-
	0,3288
	-
	0,3170

	0,224
	-
	0,3741
	-
	0,3595

	0,236
	-
	0,4205
	-
	0,3994

	0,25
	-
	0,4637
	-
	0,4470

	0,265
	-
	0,5266
	-
	-

	0,280
	-
	0,5849
	-
	-

	0,30
	-
	0,6679
	-
	-

	0,31
	-
	0,7106
	-
	-

	0,315
	-
	0,7337
	-
	-

	0,33
	-
	0,8019
	-
	-

	0,335
	-
	0,8264
	-
	-

	0,355
	-
	1,1780
	-
	-


Таблица 25.29. Электрическое сопротивление на длине 1 м, Ом, жилы обмоточных проводов ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭТВ-1, ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВМ, ПЭТВЦ, ПЭТВр

	d, мм
	ПЭВ-1, ПЭВ-2
	ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ
	ПЭТВМ
	ПЭТВ-1, ПЭТВр

	0,020
	-
	-
	-
	67,901

	0,025
	-
	-
	-
	41,588

	0,030
	-
	-
	-
	28,061

	0,032
	21,445
	-
	-
	24,444

	0,035
	-
	-
	-
	20,28

	0,040
	13,726
	-
	-
	15,235

	0,045
	-
	-
	-
	9,548

	0,05
	8,7818
	-
	-
	-

	0,06
	6,1005
	6,760
	-
	6,7595

	0,063
	5,5331
	6,100
	-
	6,1986

	0,071
	4,3563
	4,749
	-
	4,8924

	0,08
	3,4316
	3,704
	-
	3,7041

	0,09
	2,7113
	2,901
	-
	2,9015

	0,10
	2,1962
	2,334
	-
	2,3341

	0,112
	1,7508
	1,848
	-
	1,8485

	0,12
	1,5252
	1,604
	-
	1,6042

	0,125
	1,4254
	1,476
	-
	1,6043

	0,130
	1,2994
	1,362
	-
	1,3640

	0,140
	1,1205
	1,170
	-
	1,1701

	0,150
	0,9760
	1,016
	-
	1,0162

	0,160
	0,85788
	0,8910
	-
	0,8904

	0,170
	0,75986
	0,7875
	-
	0,7874

	0,180
	0,67783
	0,7010
	-
	0,7010

	0,190
	0,60831
	0,6280
	-
	0,6280

	0,200
	0,54905
	0,5659
	-
	0,5659

	0,210
	0,49796
	0,5226
	-
	0,5125

	0,224
	0,43772
	0,4579
	-
	0,4579

	0,226
	0,39428
	0,4116
	-
	-

	0,25
	0,35139
	0,3659
	0,3659
	0,3659

	0,265
	0,31271
	0,3249
	-
	0,3249

	0,280
	0,28013
	0,2904
	0,2907
	0,2904

	0,300
	0,24400
	0,2524
	-
	0,2558

	0,310
	-
	0,2392
	-
	-

	0,315
	0,22132
	0,2315
	0,2289
	0,2392

	0,330
	-
	0,2105
	-
	-

	0,335
	0,19568
	0,2041
	-
	0,2041

	0,350
	-
	0,1867
	-
	-

	0,355
	0,17434
	0,1813
	0,1797
	0,1867

	0,380
	0,15208
	0,1579
	-
	0,1578

	0,400
	0,13726
	0,1422
	0,1419
	0,1422

	0,410
	-
	0,1373
	-
	-

	0,425
	0,12158
	0,1275
	-
	0,1257

	0,440
	-
	0,1188
	-
	-

	0,450
	0,10845
	0,1134
	0,1118
	0,1134

	0,470
	-
	0,1038
	-
	-

	0,475
	0,097329
	0,1016
	-
	0,1109

	0,490
	-
	0,09532
	0,09037
	0,0914

	0,500
	0,087848
	0,09146
	-
	-

	0,510
	-
	0,08785
	-
	0,0812

	0,530
	0,078177
	0,08122
	-
	-

	0,560
	0,070032
	0,07260
	0,07215
	0,0726

	0,600
	0,061000
	0,06309
	-
	0,0625

	0,630
	0,055328
	0,05713
	0,05687
	0,0571

	0,670
	0,048919
	0,05042
	-
	0,0504

	0,690
	0,046125
	-
	-
	0,0475

	0,710
	0,043566
	0,04547
	0,04481
	0,0455

	0,750
	0,039044
	0,04065
	0,04022
	0,0407

	0,770
	0,037038
	0,03853
	-
	0,0385

	0,80
	0,034316
	0,03564
	0,03530
	0,0356

	0,830
	0,031877
	0,03306
	-
	0,0331

	0,850
	0,030398
	0,03150
	0,03131
	0,0315

	0,900
	0,027113
	0,02804
	0,02789
	0,0280

	0,930
	0,025390
	0,02623
	-
	0,0262

	0,950
	0,024335
	0,02512
	0,02506
	0,0251

	1,0
	0,021962
	0,02287
	0,02259
	0,0229

	1,06
	0,019546
	0,02030
	-
	0,0203

	1,08
	0,018823
	0,01955
	-
	0,0195

	1,12
	0,017508
	0,01815
	-
	0,0182

	1,18
	0,015773
	0,01632
	-
	0,0163

	1,25
	0,014056
	0,01452
	-
	0,0145

	1,32
	0,012605
	0,01300
	-
	0,0129

	1,4
	0,011205
	0,01153
	-
	0,0115

	1,45
	0,010445
	0,01074
	-
	0,0107

	1,5
	0,0097607
	0,010003
	-
	0,0100

	1,56
	0,0090230
	0,00926
	-
	0,0093

	1,6
	0,0085788
	0,008797
	-
	0,0088

	1,7
	0,0075994
	0,007781
	-
	-

	1,8
	0,0067783
	0,006981
	-
	-

	1,9
	0,0060837
	0,006214
	-
	-

	2,0
	0,0054905
	0,005602
	-
	-

	2,12
	0,0048865
	0,00498
	-
	-

	2,24
	0,0043772
	0,004456
	-
	-

	2,36
	0,0042999
	0,004011
	-
	-

	2,44
	0,003689
	0,003750
	-
	-

	2,50
	0,003513
	0,003571
	-
	-


Таблица 25.30. Электрическое сопротивление на длине 1 м, Ом, жилы обмоточных проводов

	d, мм
	ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2
	d, мм
	ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2

	0,02
	60,62
	0,112
	1,83

	0,025
	41,10
	0,120
	1,65

	0,030
	29,80
	0,125
	1,46

	0,032
	24,20
	0,130
	1,35

	0,040
	15,75
	0,140
	1,20

	0,050
	9,80
	0,150
	1,04

	0,060
	6,70
	0,160
	0,88

	0,063
	6,06
	0,170
	0,77

	0,071
	4,71
	0,180
	0,715

	0,080
	3,67
	0,190
	0,62

	0,090
	2,88
	0,200
	0,575


PAGE  
41

