ПРОВОДА СОПРОТИВЛЕНИЯ

27.1. НОМЕНКЛАТУРА

Провода сопротивления предназначены для электрических аппаратов и приборов. Перечень марок проводов сопротивления приведен в табл. 27.1, сортамент — в табл.27.2.

Таблица 27.1. Номенклатура проводов сопротивления

	Марка
	Код ОКП
	Провод
	ГОСТ или ТУ

	ПОЖ-КМ
	3592620100
	Константановый со стеклоизоляцией жаростойкий
	ТУ 16.505.400-72

	ПОЖ-НХ
	3592620200
	То же нихромовый
	То же

	ПЭВКМ-1
	3591630300
	Константановый мягкий с эмалевой изоляцией винифлекс
	ГОСТ 8598-69

	ПЭВКМ-2
	3591630400
	То же с утолщенной изоляцией
	То же

	ПЭВКТ-1
	3591630100
	То же, что и ПЭВКМ-1, твердый
	” ”

	ПЭВКТ-2
	3591630200
	То же с утолщенной изоляцией
	” ”

	ПЭВММ-1
	3591630700
	Манганиновый мягкий с эмалевой изоляцией винифлекс
	” ”

	ПЭВММ-2
	3591630800
	То же с утолщенной изоляцией
	” ”

	ПЭВМТ-1
	3591630500
	То же, что и ПЭВММ-1
	” ”

	ПЭВМТ-2
	3591630600
	То же с утолщенной изоляцией
	” ”

	ПЭВНХ-1
	3591630900
	Нихромовый с эмалевой изоляцией винифлекс
	” ”

	ПЭВНХ-2
	3591631000
	То же с утолщенной изоляцией
	” ”

	ПЭВСОК
	3591690500
	Константановый изолированный высокопрочной эмалью и стеклянными нитями, подклеенными лаком
	ТУ 16.505.466-73

	ПЭВСОК-Л
	3591650600
	То же с поверхностным лаковым слоем
	То же

	ПЭКМ
	3591610400
	Константановый мягкий эмалированный лаком на масляной основе
	ГОСТ 6225-75

	ПЭКТ
	3591610300
	То же твердый
	То же

	ПЭММ
	3591610200
	То же, что и ПЭКМ, манганиновый
	” ”

	ПЭМТ
	3591610100
	То же твердый
	” ”

	ПЭМС
	3591631300
	То же, что и ПЭВММ-2, стабилизированный
	ТУ 16.505.467-73

	ПЭТВСОК
	3591630700
	Константановый изолированный нагревостойким лаком и стеклянными нитями, подклеенными лаком
	ТУ 16.505.466-73

	ПЭТВСОК-Л
	3591630800
	То же с поверхностным лаковым слоем
	То же

	ПЭНХ
	3591631400
	Нихромовый эмалированный лаком на масляной основе
	ТУ 16.505.692-75

	ПЭТММ-155
	3591170900
	Манганиновый мягкий эмалированный полиэфиримидным лаком с ТИ 155
	ТУ 16.505.810-75

	ПЭТМТ-155
	3591170800
	То же твердый
	То же

	ПЭТНХ-155
	3591170700
	Нихромовый эмалированный нагревостойким полиэфиримидным лаком с ТИ 155
	” ”


27.2. МАНГАНИНОВЫЕ ПРОВОДА

Манганиновые провода (табл. 27.3) изготовляют из манганиновой проволоки по ГОСТ 10155-75. Провода из стабилизированного манганина в зависимости от изменения сопротивления при изменении температуры делятся на две группы: группа 1 — сопротивление изменяется не более чем на 0,002%, температурный коэффициент сопротивления провода равен 0— 10*106°С-1, сопротивление имеет максимум при 15 — 32 °С; группа 2 — сопротивление изменяется не более чем на 0,005%, температурный коэффициент сопротивления равен 0— 15*106°С-1, сопротивление имеет максимум при 15 — 35 °С.

Термо-ЭДС в паре с медной проволокой не превышает 1 мкВ на 1 °С в пределах температуры от 25 ± 10 до 100°С.

Манганиновые провода изготовляют с эмалевой и эмалево-волокнистой изоляцией. Провода с эмалевой изоляцией изготовляют на основе полимеризованных растительных масел (ПЭММ, ПЭМТ и ПЭМС), поливинилацеталевого лака винифлекс (провода ПЭВММ-1, ПЭВМТ-1, ПЭВММ-2, ПЭВМТ-2) и полиэфирного лака ПЭ 955 (провода ПЭТММ, ПЭТМТ). Провода с эмалево-волокнистой изоляцией изолируют лаком на масляной основе, поливинилацеталевым или полиэфирным лаком с однослойной обмоткой натуральным шелком (ПЭШОММ, ПЭШОМТ).

Провода номинальным диаметром (D) 0,05 — 0,09 мм обматывают шелком с шагом 1,15 мм, диаметром 0,10—0,35 мм— 1,3 мм, диаметром 0,38—1,0 мм — 2,0 мм. По всей длине провода допускаются ворсистость и налеты, не выводящие толщину изоляции за пределы максимального диаметра, утолщения в местах заправки пасм в количестве не более трех на катушку, оголенные участки эмали, размеры которых не превышают 50% шага обмотки. Волокнистая изоляция проводов номинальным диаметром 0,05—0,50 мм выдерживает навивание на стержень 6 D (табл. 27.4), но не менее 3 мм, а диаметром 0,55—1,00 мм — 10 D.

Пробивное напряжение проводов приведено в табл. 27.4. Допустимое число микропор на длине 15 м составляет для проводов ПЭВММ-1, ПЭВМТ-1 не более 15, ПЭВММ-2 и ПЭВМТ-27, ПЭТММ и ПЭТМТ диаметром до 0,10 мм 10, диаметром 0,11 и выше 7, ПЭМС диаметром до 0,08 мм 12, диаметром 0,10—0,35 мм не более 10. Эмалевый слой проводов ПЭВММ-1 и ПЭВММ-2 диаметром до 0,4 мм после 168 ч нахождения в ненавитом состоянии в термостате при 125°С и последующего охлаждения до 20 °С не растрескивается и не отслаивается при растяжении до 10%, а проводов ПЭВМТ-1 и ПЭВМТ-2 - при растяжении до разрыва. Эмалевый слой проводов диаметром 0,4—0,65 мм не растрескивается и не отслаивается при навивании на стержень диаметром 2 D, а 0,7-0,80 мм - диаметром 3 D. Эмалевый слой провода ПЭМТ диаметром до 0,35 мм после выдерживания в течение 24 ч в ненавитом состоянии в термостате при 100°С и последующего охлаждения до 20 °С не растрескивается и не отслаивается при растяжении до разрыва, а проводов диаметром 0,38—1,00 мм — при навивании на стержень 8 D; провода ПЭММ диаметром до 0,35 мм — при растяжении на 8 %, проводов ПЭМС диаметром до 0,2 мм - на 1%, а диаметром 0,25-0,80 мм - при навивании на стержень диаметром 6 D. Эмалевый слой проводов ПЭТММ и ПЭТМТ диаметром 0,02-0,36 мм не растрескивается и не отслаивается при растяжении на 10 % или до разрыва, а диаметром 0,4 мм — при навивании на стержень диаметром 3 D. Относительное удлинение проводов ПЭМС диаметром 0,05-0,8 мм не менее 10%, а 0,10-0,80 мм - не менее 15%.

Таблица 27.2. Сортамент проводов сопротивления

	Марка
	D, мм

	ПОЖ-КМ
	0,3-1,0

	ПОЖ-НХ
	0,3-1,2

	ПЭВКТМ, ПЭВКТ-2
	0,03-0,80

	ПЭВКМ-1, ПЭВКМ-2
	0,10-0,80

	ПЭВМТ-1, ПЭВМТ-2
	0,02-0,80

	ПЭВММ-1, ПЭВММ-2
	0,05-0,80

	ПЭВНХ-1, ПЭВНХ-2
	0,02-0,40

	ПЭТВКМ
	0,10-0,70

	ПЭТВКТ
	0,03-0,70

	ПЭВСОК, ПЭВСОК-Л, ПЭТВСОК, ПЭТВСОК-Л
	0,10; 0,12

	ПЭКМ
	0,10-1,00

	ПЭКТ
	0,03-0,18

	ПЭММ, ПЭМТ
	0,05-1,00

	ПЭШОКМ
	0,10-1,00

	ПЭШОКТ
	0,05-0,15

	ПЭШОММ, ПЭШОМТ
	0,05-1,00

	ПШДКМ
	0,10; 0,15; 0,30; 0,40

	ПШДКТ
	0,10; 0,15

	ПЭМС
	0,05-0,80

	ПЭНХ
	0,03-0,40

	ПЭТМТ-155
	0,02-0,40

	ПЭТММ-155
	0,05-0,40

	ПЭТНХ-155
	0,02-0,40


Таблица 27.3. Максимальный внешний диаметр, мм, манганиновых проводов

	d, мм
	ПЭВММ-1, ПЭВМТ-1
	ПЭВММ-2, ПЭВМТ-2
	ПЭММ, ПЭМТ
	ПЭШОММ, ПЭШОМТ
	ПЭТММ-155, ПЭТМТ-155
	ПЭМС

	0,02
	0,040
	0,045
	-
	-
	0,040*
	-

	0,025
	0,045
	0,050
	-
	-
	0,045*
	-

	0,03
	0,050
	0,060
	-
	-
	0,050*
	-

	0,04
	0,065
	0,070
	-
	-
	0,065*
	-

	0,05
	0,075
	0,085
	0,065
	0,13
	0,075
	0,08

	0,06
	0,085
	0,095
	0,075
	0,14
	0,085
	0,09

	0,07
	0,095
	0,105
	0,085
	0,15
	0,095
	0,10

	0,08
	0,105
	0,115
	0,095
	0,16
	0,105
	0,11

	0,09
	0,115
	0,130
	0,105
	0,17
	0,115
	-

	0,10
	0,125
	0,140
	0,130
	0,19
	0,125
	0,15

	0,12
	0,145
	0,160
	0,150
	0,21
	0,145
	0,17

	0,14
	-
	-
	-
	-
	0,180
	-

	0,15
	0,180
	0,200
	0,180
	0,24
	-
	0,20

	0,16
	0,190
	0,210
	-
	-
	0,200
	-

	0,18
	0,210
	0,230
	0,210
	0,27
	0,220
	-

	0,20
	0,230
	0,250
	0,230
	0,30
	0,240
	0,25

	0,22
	0,250
	0,270
	-
	-
	0,260
	-

	0,25
	0,290
	0,310
	0,280
	0,35
	0,290
	0,31

	0,28
	-
	-
	-
	-
	0,320
	-

	0,30
	0,340
	0,360
	0,340
	0,41
	0,340
	0,37

	0,35
	0,390
	0,410
	0,390
	0,46
	-
	0,43

	0,36
	0,400
	0,420
	-
	-
	0,400
	-

	0,38
	-
	-
	0,420
	0,49
	-
	-

	0,40
	0,44
	0,46
	0,44
	0,51
	0,440
	0,48

	0,45
	0,49
	0,51
	0,50
	0,57
	-
	-

	0,50
	0,55
	0,56
	0,55
	0,62
	-
	0,59

	0,55
	0,60
	0,61
	0,60
	0,67
	-
	-

	0,56
	0,61
	0,62
	-
	-
	-
	-

	0,60
	0,65
	0,66
	0,65
	0,72
	-
	0,70

	0,63
	0,68
	0,70
	-
	-
	-
	-

	0,65
	0,70
	0,72
	0,71
	0,78
	-
	-

	0,70
	0,75
	0,77
	0,76
	0,83
	-
	0,81

	0,75
	0,81
	0,82
	0,81
	0,88
	-
	-

	0,80
	0,86
	0,87
	0,86
	0,93
	-
	0,91

	0,85
	-
	-
	0,91
	0,98
	-
	-

	0,90
	-
	-
	0,96
	1,03
	-
	-

	1,00
	-
	-
	1,07
	1,14
	-
	-

	* Провода ПЭТММ-155 не изготовляются


Таблица 27.4. Пробивное напряжение манганиновых проводов, В

	d, мм
	ПЭВММ-1, ПЭВМТ-1
	ПЭВММ-2, ПЭВМТ-2
	ПЭММ, ПЭМТ
	ПЭМС
	ПЭТММ-155, ПЭТМТ-155
	ПЭШОММ, ПЭШОМТ

	0,02-0,036
	200
	200
	-
	-
	150
	-

	0,04
	200
	200
	-
	-
	200
	-

	0,05
	200
	250
	150
	150
	200
	150

	0,06-0,09
	300
	350
	150
	200
	200
	150

	0,10-0,15
	350
	400
	200
	250
	250
	200

	0,16-0,22
	350
	400
	225
	250
	250
	225

	0,25-0,38
	400
	450
	225
	280
	300
	225

	0,40-0,50
	400
	450
	250
	500
	300
	250

	0,55-0,65
	450
	500
	250
	500
	-
	250

	0,70-1,00
	450
	500
	300
	600
	-
	300


Таблица 27.5. Максимальный внешний диаметр константановых проводов, мм

	d, мм
	ПЭВКМ-1, ПЭВКТ-1
	ПЭВКМ-2, ПЭВКТ-2
	ПЭКМ
	ПЭКТ
	ПОЖ-КМ
	ПЭШОКМ
	ПЭШОКТ
	ПЭТВКМ, ПЭТВКТ

	0,03
	0,05
	0,06
	-
	0,045
	-
	-
	-
	0,06

	0,04
	0,065
	0,07
	-
	0,055
	-
	-
	-
	0,07

	0,05
	0,075
	0,085
	-
	0,065
	-
	-
	0,13
	0,09

	0,06
	0,085
	0,095
	-
	0,075
	-
	-
	0,14
	0,10

	0,07
	0,095
	0,105
	-
	0,085
	-
	-
	0,15
	0,11

	0,08
	0,105
	0,115
	-
	0,095
	-
	-
	0,16
	0,12

	0,09
	0,115
	0,130
	-
	0,105
	-
	-
	0,17
	0,13

	0,10
	0,125
	0,140
	0,12
	0,12
	-
	0,19
	0,19
	0,14

	0,12
	0,145
	0,16
	0,14
	0,14
	-
	0,21
	0,21
	0,17

	0,15
	0,180
	0,20
	0,17
	0,17
	-
	0,24
	0,24
	-

	0,16
	0,190
	0,21
	-
	-
	-
	-
	-
	0,21

	0,18
	0,21
	0,23
	0,20
	0,20
	-
	0,27
	-
	0,23

	0,20
	0,23
	0,25
	0,23
	-
	-
	0,30
	-
	0,25

	0,22
	0,25
	0,27
	-
	-
	-
	-
	-
	0,27

	0,25
	0,29
	0,31
	0,28
	-
	-
	0,35
	-
	0,31

	0,30
	0,34
	0,36
	0,34
	-
	0,60
	0,41
	-
	0,36

	0,35
	0,39
	0,41
	0,39
	-
	0,65
	0,46
	-
	-

	0,36
	0,40
	0,42
	-
	-
	-
	-
	-
	0,42

	0,38
	-
	-
	0,42
	-
	0,68
	0,49
	-
	-

	0,40
	0,44
	0,46
	0,44
	-
	0,70
	0,51
	-
	0,46

	0,45
	0,49
	0,51
	0,50
	-
	0,75
	. 0,57
	-
	0,51

	0,50
	0,55
	0,56
	0,55
	-
	0,82
	0,62
	-
	0,56

	0,55
	0,60
	0,61
	0,60
	-
	0,87
	0,67
	-
	0,61

	0,56
	0,61
	0,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,60
	0,65
	0,66
	0,65
	-
	0,92
	0,72
	-
	0,66

	0,63
	0,68
	0,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,65
	0,70
	0,72
	0,71
	-
	0,97
	0,78
	-
	0,71

	0,70
	0,75
	0,77
	0,76
	-
	1,02
	0,83
	-
	0,76

	0,75
	0,81
	0,82
	0,81
	-
	1,08
	0,88
	-
	-

	0,80
	0,86
	0,87
	0,86
	-
	1,13
	0,93
	-
	-

	0,85
	-
	-
	0,91
	-
	1,18
	0,98
	-
	-

	0,90
	-
	-
	0,96
	-
	1,24
	1,03
	-
	-

	1,00
	-
	-
	1,07
	-
	1,37
	1,14
	-
	-


27.3. КОНСТАНТАНОВЫЕ ПРОВОДА

Константановые обмоточные провода изготовляют из константановой проволоки по ГОСТ 5307-77 в твердом и мягком (ПОЖ-КМ — только в мягком) состоянии с эмалевой, эмалево-волокнистой и волокнистой изоляцией. Провода изготовляют с эмалевой изоляцией на основе полимеризованных растительных масел (ПЭКТ, ПЭКМ), поливинилацеталевого лака винифлекс (ПЭВКМ-1, ПЭВКМ-2, ПЭВКТ-1, ПЭВКТ-2), полиэфирного лака (ПЭТВКМ, ПЭТВКТ). Провода с эмалево-волокнистой изоляцией поверх эмалевого слоя обматывают натуральным шелком (ПЭШОКМ, ПЭШОКТ) (табл. 27.5). Провода, изолированные стеклянными нитями, изготовляются марок ПЭВСОК, ПЭВСОК-Л, ПЭТВСОК, ПЭТВСОК-Л. Провода с волокнистой изоляцией изготовляют с двухслойной обмоткой стекловолокном (ПОЖ-КМ) или двухслойной обмоткой натуральным шелком (ПШДКМ, ПШДКТ). Однослойную обмотку шелком проводов ПЭШОКТ, ПЭШОКМ и двухслойную проводов ПШДКМ, ПШДКТ диаметром 0,05—0,09 мм накладывают с шагом 1,15 мм, диаметром 0,10—0,35 мм — 1,30 мм и диаметром 0,38 — 1,00 — 2,0 мм. По всей длине провода с волокнистой изоляцией допускаются ворсистость и налеты, не увеличивающие толщину сверх значения максимального диаметра, утолщения в местах заправки пасм — в количестве не более трех на катушку, оголенные участки эмали, размеры которых не превышают 50% шага обмотки. При двухслойной обмотке направление намотки слоев чередуется, а оголение до эмали не допускается Провода ПШДКМ выпускают с проволокой диаметром 0,10; 0,15; 0,30; 0,40 мм, максимальным диаметром-0,23; 0,28; 0,44; 0,54 мм, ПШДКТ - диаметром 0,10 и 0,15 мм, максимальным диаметром 0,23 и 0,28 мм. Двухслойную обмотку стекловолокном (ПОЖ-КМ) накладывают чередующимися направлениями плотно, без оголения до эмали и утолщений. Допускают утолщения в местах заправки пасм на длине не более 100 мм, не увеличивающие толщину более чем на 50%, допускаемое количество утолщений — одно на 25 м провода. Изоляцию пропитывают жаростойким составом Т-11 и покрывают составом Т-11 или лаком КО-916 Однослойную стеклянную изоляцию проводов ПЭВСОК, ПЭВСОК-Л, ПЭТВСОК, ПЭТВСОК-Л подклеивают и пропитывают электроизоляционным лаком. В местах заправки пасм допускаются утолщения на длине не более 100 мм, не превышающие двойную номинальную толщину изоляции, одно утолщение — на длине 125 мм. Провода ПЭВСОК-Л и ПЭТВСОК-Л поверх изоляции покрывают лаком, и они выпускаются с проволоками диаметром 0,1 и 0,12 мм, максимальным диаметром 0,28 и 0,3 мм соответственно.

Максимальные диаметры константановых проводов приведены в табл. 27.5.

Эмалевый слой проводов ПЭВКМ-1, ПЭВКМ-2 диаметром до 0,4 мм после нахождения в течение 168 ч в ненавитом состоянии в термостате при 125 °С , провода ПЭТВКМ после 24 ч при 200°С и последующего охлаждения до 20 °С не растрескивается и не отслаивается при растяжении на 10% (ПЭТВКМ - на 7%), а проводов ПЭВКТ-1, ПЭВКТ-2 - до разрыва. Эмалевый слой проводов диаметром 0,4—0,65 мм| не растрескивается и не отслаивается при навивании на стержень диаметром 2 D, а| 0,7—0,80 мм — диаметром 3 D. Эмалевый слой проводов ПЭКТ и ПЭКМ диаметром 0,03 — 0,35 мм после 24 ч пребывания в термостате при 110°С и последующего охлаждения до 20 °С не растрескивается и не отслаивается при растяжении ПЭКТ до разрыва, ПЭКМ на 6%, а проводов диаметром 0,38—1,00 мм — при навивании на стержень 8 D. Число микропор на длине 15 м проводов ПЭВКТ-1, ПЭВКМ-1 диаметром до 0,35 мм не более 15, проводов ПЭВКТ-2 и ПЭВКМ-2 диаметром до 0,4 мм не более 10, диаметром 0,05—0,35 мм не более 7 проводов ПЭТВКТ и ПЭТВКМ не более 15. Пробивное напряжение проводов ПОЖ-КМ не более 600 В, а при 500±15°С не менее 350 В, проводов ПЭВСОК и ПЭВСОК-Л не менее 300 В, проводов ПЭТВСОК и ПЭТВСОК-Л не менее 400 В, остальных, проводов приведено в табл. 27.6.

Таблица 27.6. Пробивное напряжение константановых проводов, В

	d, мм
	ПЭВКМ-1, ПЭВКТ-1
	ПЭВКМ-2, ПЭВКТ-2
	ПЭКМ, ПЭКТ
	ПЭТВКМ, ПЭТВКТ
	ПЭШОКМ, ПЭШОКТ

	0,02-0,04
	200
	200
	100
	100
	-

	0,05
	200
	250
	150
	100
	150

	0,06-0,09
	300
	350
	150
	150
	150

	0,10-0,15
	350
	400
	200
	200
	200

	0,16-0,22
	350
	400
	225
	200
	225

	0,25-0,38
	400
	450
	225
	250
	225

	0,40-0,50
	400
	450
	250
	300
	250

	0,55-0,65
	450
	500
	250
	350
	250

	0,70-1,00
	450
	500
	300
	350
	300


27.4. НИХРОМОВЫЕ ПРОВОДА

Нихромовые провода (табл. 27.7) изготовляют из проволоки сплава Х-20Н80 по ГОСТ 8803-77 с эмалевой и стекловолокнистой изоляцией. Провода изготовляют с эмалевой изоляцией на основе полимеризованных растительных масел (ПЭНХ), поливинилацеталевого лака винифлекс (ПЭВНХ-1, ПЭВНХ-2) и полиэфирного лака ПЭ-955 (ПЭТНХ). Провода со стекловолокнистой изоляцией обматывают двумя слоями (ПОЖ-НХ) бесщелочного стекловолокна, пропитанного жаростойким составом Т-11, и лакируют по поверхности составом Т-11 или лаком КО-916. Внешний диаметр проводов приведен в табл. 27.7.

Число микропор провода ПЭВНХ-1 диаметром до 0,35 мм на длине 15 м не более 15, провода ПЭВНХ-2 диаметром до 0,4 мм не более 10, диаметром 0,05—0,35 мм не более 7. Пробивное напряжение проводов приведено в табл. 27.8. Эмалевый слой проводов ПЭВНХ-1 и ПЭВНХ-2 после выдержки в течение 168 ч в ненавитом состоянии при 125 °С и последующего охлаждения до 20 °С не растрескивается и не отслаивается при растяжении на 10%, провода ПЭНХ диаметром до 0,35 мм после выдержки в течение 24 ч при 100°С и последующего охлаждения до 20 °С не растрескивается и не отслаивается при навивании на стержень 8 D. Изоляция провода ПОЖ-НХ сохраняет эластичность при навивании на стержень, равный 10 D. В исходном состоянии и после выдержки в течение 24 ч при 500 ± 15 °С пробивное напряжение изоляции в нормальных условиях не менее 600 В, а при 500 ± 15 °С не менее 350 В.

Таблица 27.7. Максимальный внешний диаметр нихромовых проводов, мм

	d, мм
	ПЭВНХ-1
	ПЭВНХ-2
	ПЭНХ
	ПОЖ-НХ
	ПЭТНХ-155

	0,02
	0,04
	0,045
	-
	-
	0,040

	0,022
	-
	-
	-
	-
	0,042

	0,025
	0,045
	0,050
	-
	-
	0,045

	0,028
	-
	-
	-
	-
	0,048

	0,03
	0,05
	0,06
	0,05
	-
	0,050

	0,032
	-
	-
	-
	-
	0,052

	0,036
	-
	-
	-
	-
	0,061

	0,04
	0,065
	0,07
	0,06
	-
	0,065

	0,05
	0,075
	0,085
	0,075
	-
	0,075

	0,06
	0,085
	0,095
	0,085
	-
	0,085

	0,07
	0,095
	0,105
	0,095
	-
	0,095

	0,08
	0,105
	0,115
	0,105
	-
	0,105

	0,09
	0,115
	0,13
	0,115
	-
	0,115

	0,10
	0,125
	0,14
	0,14
	-
	0,125

	0,11
	-
	-
	0,15
	-
	0,135

	0,12
	0,145
	0,16
	0,16
	-
	0,145

	0,14
	-
	-
	0,18
	-
	0,180

	0,15
	0,18
	0,20
	0,19
	-
	-

	0,16
	0,19
	0,21
	-
	-
	0,200

	0,18
	0,21
	0,23
	-
	-
	0,220

	0,20
	0,23
	0,25
	0,245
	-
	0,240

	0,22
	0,25
	0,27
	0,265
	-
	0,260

	0,25
	0,29
	0,31
	0,31
	-
	0,290

	0,28
	-
	-
	-
	-
	0,320

	0,30
	0,34
	0,36
	0,36
	0,6
	0,340

	0,35
	0,39
	0,41
	0,42
	-
	-

	0,36
	0,40
	0,42
	-
	-
	0,400

	0,40
	0,44
	0,46
	0,47
	0,7
	0,440

	0,45
	-
	-
	-
	0,75
	-

	0,50
	-
	-
	-
	0,82
	-

	0,55
	-
	-
	-
	-
	-

	0,56
	-
	-
	-
	-
	-

	0,60
	-
	-
	-
	0,92
	-

	0,63
	-
	-
	-
	0,95
	-

	0,65
	-
	-
	-
	-
	-

	0,70
	-
	-
	-
	1,02
	-

	0,75
	-
	-
	-
	-
	-

	0,80
	-
	-
	-
	1,13
	-

	0,90
	-
	-
	-
	1,24
	-

	1,00
	-
	-
	-
	1,37
	-

	1,10
	-
	-
	-
	1,47
	-

	1,20
	-
	-
	-
	1,57
	-


Таблица 27.8. Пробивное напряжение нихромовых проводов, В

	d, мм
	ПЭВНХ-1
	ПЭВНХ-2
	ПЭНХ
	ПЭТНХ-155

	0,02-0,36
	200
	200
	200
	150

	0,04
	200
	200
	200
	200

	0,05
	200
	250
	200
	200

	0,06-0,09
	300
	350
	200
	200

	0,10-0,15
	350
	400
	350
	250

	0,16-0,22
	350
	400
	450
	250

	0,25-0,40
	400
	450
	450
	300


PAGE  
8

