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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий основных видов стальных труб.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.2. В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.

2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2 - 5.

4. В Приложении приведена классификация основных видов стальных труб по способу их производства и назначению.

Таблица 1

────────────────────────────────────┬─────────────────────────────

               Термин               │         Определение

────────────────────────────────────┴─────────────────────────────

                          Общее понятие

 1. Стальная труба                    Изделие из стали кольцеоб-

 D. Stahlrohr                        разного, овального, много-

 Е. Steel tube                       угольного или иной формы

 F. Tube en acier                    полого поперечного сечения

                                     относительно большой длины

                     Бесшовные стальные трубы

 2. Бесшовная стальная труба          Стальная труба, не имеющая

 D. Nahtloses Stahlrohr              сварного шва или другого

 Е. Seamless steel tube              соединения, изготовленная

 F. Tube en acier sans soudure       одним из способов ковки,

                                     прокатки, волочения или

                                     прессования

 3. Горячедеформированная бесшовная   Бесшовная стальная труба,

стальная труба                       деформированная при

 D. Warmreduziertes nahtloses        температуре выше температуры

Stahlrohr                            рекристаллизации
 Е. Hot-worked seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure
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 chaud

 4. Горячекованая бесшовная          -

стальная труба

 D. Warmgeschmiedetes nahtloses

Stahlrohr

 Е. Hot-forged seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure

forg[image: image3.wmf]é
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 chaud

 5. Горячекатаная бесшовная          -

стальная труба

 D. Warmgewalztes nahtloses

Stahlrohr

 Е. Hot-rolled seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure

lamin[image: image5.wmf]é
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 chaud

 6. Горячепрессованная бесшовная     -

стальная труба

 D. Warmgepresstes nahtloses

Stahlrohr

 Е. Hot-pressed seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure

press[image: image7.wmf]é
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 chaud

 7. Теплодеформированная бесшовная    Бесшовная стальная труба,

стальная труба                       деформированная при

 D. Nahtloses Stahlrohr, bei         температуре до температуры

mittleren Temperaturen umgeformt     рекристаллизации
 Е. Warm-worked seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure
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tat tiede

 8. Теплокатаная бесшовная стальная  -

труба
 D. Nahtloses Stahlrohr, bei

mittleren Temperaturen gewalzt

 Е. Warm-rolled seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure

lamine a l'etat tiede

 9. Теплотянутая бесшовная стальная  -

труба
 D. Nahtloses Stahlrohr, bei

mittleren Temperaturen gezogen

 Е. Warm-drawn seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure

etire a l'etat tiede

 10. Холоднодеформированная           Бесшовная стальная труба,

бесшовная стальная труба             заданный размер которой

 D. Kaltumgeformtes nahtloses        получен способом холодной

Stahlrohr                            деформации
 Е. Cold-worked seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure

deforme a froid

 11. Холоднокатаная бесшовная        -

стальная труба

 D. Kaltgewalztes nahtloses

Stahlrohr

 Е. Cold-rolled seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure

lamine a froid

 12. Холоднотянутая бесшовная        -

стальная труба
 D. Kaltgezogenes nahtloses

Stahlrohr

 Е. Cold-drawn seamless steel tube

 F. Tube en acier sans soudure

etire a froid

 13. Центробежнолитая бесшовная      -

стальная труба
 D. Im Schleuderguвverfahren

hergestelltes nahtloses Stahlrohr

 Е. Centrifugal-cast seamless steel

tube

 F. Tube en acier sans soudure a

coulee centrifuge

                      Сварные стальные трубы

 14. Сварная стальная труба           Стальная труба, изготовлен-

 D. Geschweiвtes Stahlrohr          ная из штрипсов или листового

 Е. Welded steel tube                проката путем формовки и

 F. Tube soude en acier              сварки
 15. Электросварная стальная труба    Сварная стальная труба,

 D. Electrisch geschweiвtes         изготовленная из штрипсов

Stahlrohr                            или листового проката путем

 Е. Electric welded steel tube       формовки и электросварки

 F. Tube en acier a soudure

electrique

 16. Прямошовная электросварная       Электросварная стальная

стальная труба                       труба, изготовленная путем

 D. Elektrisch geschweiвtes         сварки прямого стыка,

Stahlrohr mit gerader Naht           параллельного оси трубы
 Е. Electric line welded steel tube

 F. Tube en acier a soudure

electrique longitudinale

 17. Горячедеформированная прямо-     Прямошовная электросварная

шовная электросварная стальная       стальная труба, подвергнутая

труба                                после сварки горячей

 D. Elektrisch geschweiвtes         деформации

Stahlrohr mit gerader Naht,

warmreduziert

 Е. Hot-worked electric line welded

steel tube

 F. Tube en acier deforme a chaud

a soudure electrique longitudinale

 18. Холоднодеформированная прямо-    Прямошовная электросварная

шовная электросварная стальная       стальная труба, подвергнутая

труба                                после сварки холодной

 D. Elektrisch geschweiвtes         деформации

Stahlrohr mit gerader Naht,

kaltumgeformt

 Е. Hot-worked electric line welded

steel tube

 F. Tube en acier deforme a froid

a soudure electrique longitudinale

 19. Холоднокатаная прямошовная      -

электросварная стальная труба

 D. Elektrisch geschweiвtes

Stahlrohr mit gerader Naht,

kaltgewalzt

 Е. Cold-rolled electric line

welded steel tube

 F. Tube en acier lamine a froid

a soudure electrique longitudinale

 20. Холоднотянутая прямошовная      -

электросварная стальная труба

 D. Elektrisch geschweiвtes

Stahlrohr mit gerader Naht,

kaltgezogen

 Е. Cold-drawn electric line welded

steel tube

 F. Tube en acier etire a froid a

soudure electrique longitudinale

 21. Спиральношовная электросварная   Электросварная стальная
стальная труба                       труба, изготовленная из

 D. Elektrisch geschweiвtes         штрипсов или листового

Stahlrohr mit Spiralnaht             проката путем формовки по

 Е. Electric spirally welded steel   спирали и непрерывной сварки

tube                                 стыка спиральным швом

 F. Tube en acier a soudure

electrique en spirale

 22. Стальная труба печной сварки     Стальная труба, изготовлен-

 D. Stumpfgeschweiвtes Stahlrohr    ная из разогретых штрипсов

 Е. Furnace pressure welded steel    путем формовки и сварки,

tube                                 заключающейся в использовании

 F. Tube en acier soude par          способности к молекулярному

pression a chaud                     сцеплению сдавливаемых повер-

                                     хностей металлов, нагретых до

                                     высокой температуры в печи

                       Паяные стальные трубы

 23. Паяная стальная труба            Стальная труба, изготовлен-
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tetes Stahlrohr              ная из штрипсов путем

 Е. Soldered steel tube              формовки и пайки

 F. Tube en acier brase

 24. Свертная двухслойная паяная      Паяная стальная труба, изго-

стальная труба                       товленная путем свертывания

 D. Spiralf[image: image14.wmf]Ő

rmig uberlappt           штрипса в два слоя и после-

gewickeltes gelotetes Stahlrohr      дующей пропайки медью по всей

 Е. Rolled up two-layer soldered     поверхности соприкосновения
steel tube                           слоев
 F. Tube brase en acier enroule a

deux couches

                    Стальные трубы с покрышками

 25. Стальная труба с неметалли-      Стальная труба, покрытая

ческим покрытием                     внутри и (или) снаружи

 D. Stahlrohr mit nichtmetallischer  неметаллическим слоем
Beschichtung

 Е. Steel tube with nonmetallic

coating

 F. Tube en acier avec revetement

non metallique

 26. Стальная труба с металлическим   Стальная труба, покрытая
покрытием                            внутри и (или) снаружи

 D. Stahlrohr mit metallischer       металлическим слоем

Beschichtung

 Е. Steel tube with metal coating

 F. Tube en acier avec revetement

metallique

            Стальные трубы с обработанной поверхностью

 27. Обточенная стальная труба        Стальная труба, обточенная

 D. Stahlrohr, gesch[image: image15.wmf]ä

lt              внутри и (или) снаружи

 Е. Sharpened steel tube

 F. Tube en acier a surface tournee

 28. Шлифованная стальная труба       Стальная труба, шлифованная

 D. Stahlrohr, geschliffen           внутри и (или) снаружи

 Е. Ground steel tube

 F. Tube en acier a surface

rectifiee

 29. Полированная стальная труба      Стальная труба, полированная

 D. Stahlrohr, poliert               внутри и (или) снаружи

 Е. Polished steel tube

 F. Tube en acier a surface polie

Таблица 2

Алфавитный указатель терминов на русском языке

─────────────────────────────────────────────────┬────────────────

                     Термин                      │ Номер термина

─────────────────────────────────────────────────┼────────────────

Труба стальная                                   │1

Труба стальная бесшовная                         │2

Труба стальная бесшовная горячедеформированная   │3

Труба стальная бесшовная горячекатаная           │5

Труба стальная бесшовная горячекованая           │4

Труба стальная бесшовная горячепрессованная      │6

Труба стальная бесшовная теплодеформированная    │7

Труба стальная бесшовная теплокатаная            │8

Труба стальная бесшовная теплотянутая            │9

Труба стальная бесшовная холоднодеформированная  │10

Труба стальная бесшовная холоднокатаная          │11

Труба стальная бесшовная холоднотянутая          │12

Труба стальная бесшовная центробежнолитая        │13

Труба стальная обточенная                        │27

Труба стальная паяная                            │23

Труба стальная паяная двухслойная свертная       │24

Труба стальная печной сварки                     │22

Труба стальная полированная                      │29

Труба стальная сварная                           │14

Труба стальная с металлическим покрытием         │26

Труба стальная с неметаллическим покрытием       │25

Труба стальная шлифованная                       │28

Труба стальная электросварная                    │15

Труба стальная электросварная прямошовная        │16

Труба стальная электросварная прямошовная        │17

горячедеформированная                            │

Труба стальная электросварная прямошовная        │18

холоднодеформированная                           │

Труба стальная электросварная прямошовная        │19

холоднокатаная                                   │

Труба стальная электросварная прямошовная        │20

холоднотянутая                                   │

Труба стальная электросварная спиральношовная    │21

Таблица 3

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

───────────────────────────────────────────────────┬──────────────

                      Термин                       │Номер термина

───────────────────────────────────────────────────┼──────────────

Eiektrisch geschweisstes Stahlrohr                 │15

Eiektrisch geschweisstes Stahlrohr mit gerader Naht│16

Eiektrisch geschweisstes Stahlrohr mit gerader     │18

Nacht, kaltumgeformt                               │

Eiektrisch geschweisstes Stahlrohr mit gerader     │19

Naht, kaltgewalzt                                  │

Eiektrisch geschweisstes Stahlrohr mit gerader     │20

Naht, kaltgezogen                                  │

Eiektrisch geschweisstes Stahlrohr mit gerader     │17

Naht, warmreduziert                                │

Eiektrisch geschweisstes Stahlrohr mit Spiralhalt  │21

Gelotetes Stahlrohr                                │23

Geschweisstes Stahlrohr                            │14

Im Schleudergussverfahrer hergestelltes nahtloses  │13

Stahlrohr                                          │

Kaitgewalztes nahtloses Stahlrohr                  │11

Kaltgezogenes nahtloses Stahlrohr                  │12

Kaltumgeformtes nahtloses Stahlrohr                │10

Nahtloses Stahlrohr                                │2

Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen    │8

gewalzt                                            │

Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen    │9

gezogen                                            │

Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen    │7

umgeformt                                          │

Spiralformig uberlappt gewickeltes gelotetes       │24

Stahlrohr                                          │

Stahlrohr                                          │1

Stahlrohr, geschalt                                │27

Stahlrohr, geschliffen                             │28

Stahlrohr mit metellischer Beschichtung            │26

Stahlrohr mit nichtmetallischer Beschichtung       │25

Stahlrohr, poliert                                 │29

Stumpfgeschweisstes Stahlrohr                      │22

Warmgepresstes nahtloses Stahlrohr                 │6

Warmgeschmiedetes nahtloses Stahlrohr              │4

Warmgewalztes nahtloses Stahlrohr                  │5

Warmreduziertes nahtloses Stahlrohr                │3

Таблица 4

Алфавитный указатель терминов на английском языке

───────────────────────────────────────────────────┬──────────────

                      Термин                       │Номер термина

───────────────────────────────────────────────────┼──────────────

Centrifugal-cast seamless steel tube               │13

Cold-drawn electric line welded steel tube         │20

Cold-drawn seamless steel tube                     │12

Cold-rolled electric line welded steel tube        │19

Cold-rolled seamless steel tube                    │11

Cold-worked seamless steel tube                    │10

Electric line welded steel tube                    │16

Electric spirally welded steel tube                │21

Electric welded steel tube                         │15

Furnace pressure welded steel tube                 │22

Ground steel tube                                  │28

Hot-forged seamless steel tube                     │4

Hot-pressed seamless steel tube                    │6

Hot-rolled seamless steel tube                     │5

Hot-worked electric line welded steel tube         │17, 18

Hot-worked seamless steel tube                     │3

Polished steel tube                                │29

Rolled up two-layer soldered steel tube            │24

Seamless steel tube                                │2

Sharpened steel tube                               │27

Soldered steel tube                                │23

Steel tube                                         │1

Steel tube with metal coating                      │26

Steel tube with nonmetallic coating                │25

Warm-drawn seamless steel tube                     │9

Warm-rolled seamless steel tube                    │8

Warm-worked seamless steel tube                    │7

Welded steel tube                                  │14

Таблица 5

Алфавитный указатель терминов на французском языке

───────────────────────────────────────────────────┬──────────────

                      Термин                       │Номер термина

───────────────────────────────────────────────────┴──────────────

Tube brase en acier enroule a deux couches          24

Tube en acier                                       1

Tube en acier a soudure electrique en spirale       21

Tube en acier a soudure electrique                  15

Tube en acier a soudure electrique longitudinale    16

Tube en acier a surface polie                       29

Tube en acier a surface rectifiee                   28

Tube en acier a surface tournee                     27

Tube en acier avec rev[image: image16.wmf]ê

tement non metallique        25

Tube en acier avec rev[image: image17.wmf]ê

tement metallique            26

Tube en acier brase                                 23

Tube en acier deforme a froid a soudure electrique  18

longitudinale

Tube en acier deforme a chaud a soudure electrique  17

longitudinale

Tube en acier etire a froid a soudure electrique    20

longitudinale

Tube en acier lamine a froid a soudure electrique   19

longitudinale

Tube en acier sans soudure                          2

Tube en acier sans soudure a coulee centrifuge      13

Tube en acier sans soudure deforme a chaud          3

Tube en acier sans soudure deforme a froid          10

Tube en acier sans soudure deforme a l'etat tiede   7

Tube en acier sans soudure etire a froid            12

Tube en acier sans soudure etire a l'etat tiede     9

Tube en acier sans soudure forge a shaud            4

Tube en acier sans soudure lamine a chaud           5

Tube en acier sans soudure lamine a froid           11

Tube en scier sans soudure lamine a l'etat tiede    8

Tube en acier sans soudure presse a chaud           6

Tube en acier soude par pression a chaud            22

Tube soude en acier                                 14

Приложение

Справочное

КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Стальные трубы по способу производства подразделяют на:

1.1. Бесшовные стальные трубы.

1.1.1. Горячедеформированные бесшовные стальные трубы.

1.1.1.1. Горячекованые бесшовные стальные трубы.

1.1.1.2. Горячекатаные бесшовные стальные трубы.

1.1.1.3. Горячепрессованные бесшовные стальные трубы.

1.1.2. Теплодеформированные бесшовные стальные трубы.

1.1.2.1. Теплокатаные бесшовные стальные трубы.

1.1.2.2. Теплотянутые бесшовные стальные трубы.

1.1.3. Холоднодеформированные бесшовные стальные трубы.

1.1.3.1. Холоднокатаные бесшовные стальные трубы.

1.1.3.2. Холоднотянутые бесшовные стальные трубы.

1.1.4. Центробежнолитые бесшовные стальные трубы.

1.2. Сварные стальные трубы.

1.2.1. Электросварные стальные трубы.

1.2.1.1. Прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.1.1. Горячедеформированные прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.1.2. Холоднодеформированные прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.1.2.1. Холоднокатаные прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.1.2.2. Холоднотянутые прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.2. Спиральношовные электросварные стальные трубы.

1.2.2. Стальные трубы печной сварки.

1.3. Паяные стальные трубы.

1.3.1. Свертные паяные стальные трубы.

1.4. Стальные трубы с покрытием.

1.4.1. Стальные трубы с неметаллическим покрытием.

1.4.2. Стальные трубы с металлическим покрытием.

1.5. Стальные трубы с обработанной поверхностью.

1.5.1. Обточенные стальные трубы.

1.5.2. Шлифованные стальные трубы.

1.5.3. Полированные стальные трубы.

2. Стальные трубы по форме сечения подразделяют:

2.1. Круглые стальные трубы.

2.2. Квадратные стальные трубы.

2.3. Прямоугольные стальные трубы.

2.4. Каплевидные стальные трубы.

2.5. Овальные стальные трубы.

2.6. Плоскоовальные стальные трубы.

2.7. Стальные трубы других форм сечения.

3. Стальные трубы по отделке концов подразделяют:

3.1. Нарезные стальные трубы.

3.2. Стальные трубы с суженными концами.

3.3. Стальные трубы с расширенными концами.

3.4. Стальные трубы с высаженными концами.

3.5. Стальные трубы с другими видами концов.

4. Стальные трубы по назначению (условиям применения) подразделяют на:

4.1. Стальные трубы общего назначения.

4.2. Стальные трубы целевого назначения.

4.2.1. Стальные трубы для геологической разведки и добычи нефти.

4.2.1.1. Бурильные стальные трубы.

4.2.1.2. Обсадные стальные трубы.

4.2.1.3. Насосно-компрессорные стальные трубы.

4.2.1.4. Нефтепроводные стальные трубы.

4.2.2. Водогазопроводные стальные трубы.

4.2.3. Магистральные стальные трубы.

4.2.4. Подшипниковые стальные трубы.

4.2.5. Стальные трубы с гарантированными свойствами при повышенных температурах.

4.2.6. Стальные трубы высокого давления.

4.2.7. Нержавеющие стальные трубы.

4.2.8. Жаропрочные стальные трубы (котельные).

4.2.9. Стальные трубы для химического оборудования.

4.2.10. Стальные трубы другого целевого назначения.

